# 논문 초안 — 제1–7장 합본

제목(가제): C/SiC 복합재의 반복 열충격에 의한 강성·강도 열화 예측 — 열잔류응력(TRS) 모델링 방식의 영향을 중심으로 한 2-스케일 CDM 해석

생성: 0811_1942 (KST) · 브랜치 claude/paper-reference-research-pksw5p · CDM-UMAT

| 장 | [결과 대기] 자리 | 그림 (완성) | 그림 (자리만) |
| --- | --- | --- | --- |
| 제1장 서론 | 0 | 2 | 0 |
| 제2장 이론적 배경 및 선행연구 고찰 | 0 | 4 | 0 |
| 제3장 미시 구성모델과 코드 검증 | 0 | 4 | 0 |
| 제4장 RVE 균질화와 가상시험 | 0 | 0 | 5 |
| 제5장 거시 반복 열충격 해석 모델 | 0 | 3 | 0 |
| 제6장 결과 및 고찰 | 6 | 0 | 5 |
| 제7장 결론 및 향후과제 | 4 | 0 | 0 |

- 해석 결과 수치는 아직 없다(M1 병목, 거시 매트릭스 실행 전). 결과가 들어갈 자리는 본문에 [결과 대기 — …]로 표시되어 있고, 위 표의 개수가 그 전부다. 그 밖의 모든 수치는 문헌·코드·덱에서 이미 확정된 값이다.

- 그림 (완성) 은 본문에 실제로 들어가 있다. 전부 postprocess/make_thesis_figures.py가 문헌 데이터·구성식·덱 생성기에서 즉석 계산해 그린 것이라, 손으로 적은 수치가 없다. 측정이 아닌 곡선에는 그림 안에 “모식”이라고 적어 두었다.

- 그림 (자리만) 은 해석 결과가 있어야 그릴 수 있는 것들이다. 본문에 [그림 N.M 자리] 상자로 남아 있고, 상자마다 내용 / 재료 / 제작 시점을 적었다.

- 검증 표적 중 미확정 2건(제6장 §6.2.3: 굽힘 프로브, Hclo 대조 잡)은 해석 세션(a2)의 판정을 기다리는 중이다.

- 본문 수치는 저장소의 자동 검증 2487개 항목(제3장 §3.1 장부) 으로 커밋마다 고정된다.

# 제1장 서론

문서 성격: 석사학위논문 제1장 초안 (v1, 2026-07-30 작성). 본 장은 다른 장에서 이미 확인된 사실만 인용한다. 제2장(문헌고찰)·제3장(검증)· 제4장(RVE 균질화)에 근거가 없는 수치는 쓰지 않으며, 아직 얻지 못한 결과를 얻은 것처럼 서술하지 않는다. 미확정 항목은 §1.6에 범위 제한으로 명시하였다.

## 1.1 연구 배경

### 1.1.1 C/SiC 복합재의 위치

탄소섬유 강화 탄화규소 기지 복합재(C/SiC)는 1500 °C 이상에서 강도를 유지하면서 밀도가 초내열합금의 1/3 수준이라는 조합 때문에, 우주왕복 비행체의 열방어 구조, 액체로켓 노즐 확장부, 항공기 브레이크와 같이 고온과 급격한 온도변화를 동시에 겪는 부위에 쓰인다. 단결정 초내열합금이 온도 한계에 도달한 영역을 대체하는 재료로서, 이 재료의 수명 예측은 곧 해당 부품의 설계 여유를 결정한다.

이 재료가 단일상 세라믹과 결정적으로 다른 점은 파괴가 갑자기 오지 않는다는 것이다. 기지에 균열이 생겨도 섬유가 하중을 받아 넘기고, 섬유/기지 계면이 미끄러지면서 균열을 편향시킨다. 그 결과 응력–변형률 곡선이 취성 세라믹처럼 직선으로 끊기지 않고 비선형 구간을 거쳐 점진적으로 강성을 잃는다(제2장 §2.2). 설계 관점에서 이는 장점이지만, 해석 관점에서는 “언제 깨지는가”를 하나의 응력값으로 답할 수 없다는 뜻이며, 손상이 누적되는 과정 자체를 풀어야 한다는 요구로 이어진다.

### 1.1.2 열잔류응력 — 재료가 제조 시점부터 지고 있는 하중

C/SiC의 두 번째 특징은 아무 하중을 걸지 않아도 이미 내부에 응력이 있다는 점이다. 기지는 1000 °C 이상에서 형성되고, 상온으로 식는 동안 탄소섬유와 SiC 기지의 열팽창 계수 차이가 내부 응력을 남긴다. 이것이 열잔류응력(thermal residual stress, TRS)이다.

이 값은 추정이 아니라 실측되어 있다. Zhang 등[15]은 3D C/SiC에 대해 X선 회절로 기지 축방향 +114.7 MPa(인장), 얀 축방향 −68.7 MPa(압축)를 정량화하였다. 기지가 인장을 지고 있다는 것은, 외부 인장하중이 걸리기 전에 이미 기지 균열 발생점에 가까이 가 있다는 의미이다.

같은 연구[15]는 세 가지 관찰을 함께 제시한다.

- TRS는 기지 균열이 생기기 전까지는 복합재의 탄성계수를 바꾸지 않는다.

- 인장에서는 TRS가 기지 균열을 촉진하여 인장강도를 낮춘다.

- 압축에서는 TRS가 외부하중을 상쇄하여 균열을 지연시키고 압축강도를 높인다.

즉 TRS는 강성에 직접 작용하는 것이 아니라 손상을 통해서만 작용하며, 그 작용은 인장과 압축에서 부호가 반대이다. 이 비대칭이 본 연구의 출발점 중 하나가 된다(§1.4의 C3).

### 1.1.3 반복 열충격 — 이 재료가 실제로 겪는 하중

그림 1.1 반복 열충격 하중과 손상 누적. (a) 한 사이클은 가열–유지–급랭이며 이것이 N회 반복된다. (b) 강성 저하 곡선은 모식이고, 별표만 refs/[3]의 실측점(60사이클에 45 %)이다.

실사용에서 이 재료가 겪는 것은 한 번의 고온 노출이 아니라 가열과 냉각의 반복이다. 재진입, 엔진 시동–정지, 브레이크 반복 제동 모두 같은 성격을 가진다. 표면이 급히 식으면 표면이 인장을, 내부가 압축을 받고, 급히 가열되면 그 부호가 뒤집힌다. 같은 크기의 온도변화라도 방향에 따라 재료가 받는 손상이 다를 수 있다는 뜻이며, §1.1.2에서 본 TRS의 인장/압축 비대칭이 여기에 겹친다.

문헌의 반복 열충격 데이터는 흥미롭게도 일관되지 않는다(제2장 §2.4.2).

| 문헌 | 재료 | 사이클 반복에 따른 거동 |
| --- | --- | --- |
| Yin 등[2] | 3D C/SiC | 1300→300 °C, 100회 후 굽힘강도 83 %. 손상 포화 |
| Zhang 등[3] | 2D C/SiC | 900→300 °C, 60회 후 강도 63 %·탄성계수 45 %. 손상 가속 |

이 두 줄이 본 연구의 사이클 손상 법칙을 정하는 근거이며, 그 대비는 온도차로는 설명되지 않는다. [2]는 온도차가 1000 °C로 더 크고 사이클도 100회로 더 많은데도 83 %를 유지하고, [3]은 온도차 600 °C·60회로 63 %까지 떨어진다. 사이클당·온도차당으로 환산하면 [3]이 [2]보다 6.0배 더 손상적이다. 즉 열충격 심각도만으로는 순서가 뒤집히며, 두 시험을 가르는 유일한 변수는 상한 온도 (1300 °C 대 900 °C)이다. 이것이 본 연구가 사이클 손상 지수를 화학 기구로 해석하는 가장 직접적인 근거이다(제2장 §2.4.2, data/literature/thermal_cycling_dataset.py). 단 [2]는 3D이고 [3]은 2D이므로 아키텍처가 다르다는 점은 함께 적는다 — 다만 어떤 아키텍처 효과도 1000 °C 급랭을 600 °C 급랭보다 온화하게 만들면서 동시에 6배 차이를 뒤집지는 못한다.

두 데이터셋은 사이클 손상 지수의 부호를 서로 반대로 요구한다. 하나의 모델이 두 거동을 모두 표현하려면 그 지수를 물리적으로 해석 가능한 형태로 두어야 하며, 이는 본 연구가 사이클 손상 법칙을 어떻게 세울 것인가에 직접 영향을 준다.

## 1.2 문제 제기

### 1.2.1 선행연구가 도달한 지점

다중스케일 열-기계 해석 프레임워크 자체는 이미 확립되어 있다. Skinner와 Chattopadhyay[5b]는 제조 냉각으로 TRS를 만들고 온도의존 물성을 쓰는 CMC 손상모델을 제시하였고, 본 연구의 구성모델은 Ge 등[24]의 3차원 CDM 정식화를 따른다. 반복 열충격까지 확장한 연구도 존재한다 — Zhang 등[17]은 3D needled C/C–SiC에 대해 20 사이클까지의 굽힘강도 저하를 해석과 실험으로 제시하였다.

따라서 “다중스케일 + 반복 열충격”이라는 조합 자체는 본 연구의 기여가 될 수 없다. 이를 노벨티로 주장하는 것은 방어할 수 없으며, 본 연구는 그렇게 주장하지 않는다.

### 1.2.2 그럼에도 남아 있는 세 가지 공백

선행연구를 정독하면, 저자들이 명시적으로 단순화하거나 변수로 두지 않은 지점이 드러난다(제2장 §2.8).

첫째, 온도장이 균일하다고 가정되었다. Zhang 등[17]은 “효율적으로 지배적인 열응력을 묘사하기 위해 균일 온도장을 적용한다”고 명시한다. 즉 저자들은 온도구배가 중요하다는 것을 알면서 계산 비용 때문에 미룬 것이다. 선행연구가 몰랐던 것이 아니라 미뤄둔 것이며, 본 논문은 그렇게 서술한다. 다만 이 가정이 언제 깨지는지는 아직 정량화되어 있지 않다. 본 연구가 문헌의 급랭 조건에서 역산한 Biot 수는 Bi = 0.0445(Zhang 등[3])와 0.0260(Yin 등[2])로(제4장 §4.8, 본 연구 균질화 카드 위에서 역산 — 문헌 물성으로는 0.0475 / 0.0277), 균일 온도 가정이 거의 옳은 영역에 있다. 이는 선행연구의 단순화를 정당화하는 결과인 동시에, 그 정당성이 어느 조건까지 유지되는가라는 질문을 남긴다.

둘째, 물성이 온도무관으로 처리되었다. [17]의 가정 (1)은 구성재 물성을 온도무관으로 둔다. 그러나 §1.1.2에서 본 TRS는 본질적으로 온도에 따라 완화되는 양이며, 온도무관 물성으로는 그 완화를 표현할 수 없다.

셋째, TRS의 처리 방식이 한 가지만 쓰였다. TRS를 초기조건으로 넣을 것인지, 사이클 동안 손상과 함께 재분배되도록 둘 것인지, 아예 무시할 것인지는 해석자가 선택하는 사항이다. 그런데 이 선택이 예측을 얼마나 바꾸는지는 정량화된 바 없다.

### 1.2.3 표준 CDM은 두 번째 사이클부터 멈춘다 — 반복 열충격에 특유한 제약

위 세 가지와 별개로, 본 연구를 준비하면서 구성모델 수준의 근본적 제약이 확인되었다.

표준 연속체 손상역학(CDM)에서 손상 구동변수는 하중 이력의 최대값이다. 그러면 동일 진폭의 열사이클을 반복할 때, 두 번째 사이클은 첫 번째가 이미 겪은 상태를 넘어서지 못하므로 손상이 자라지 않는다. 본 연구는 이를 단위시험으로 확인하였다 — 단조 CDM만 활성화한 상태에서 N=2부터 N=60까지의 손상 증가분은 정확히 0이었다 (제3장 §3.4.4).

이 성질 자체는 새로운 발견이 아니다. 이력변수형 손상법칙이라면 어느 것이나 갖는 수학적 귀결이며, 응집영역 피로 모델링 문헌이 사이클 항을 별도로 도입하는 이유도 같은 것이다(제2장 §2.5.4). 새로운 것은 이것이 반복 열충격 해석에서 치명적이 된다는 점이다 — 기계적 피로 해석은 대개 진폭이 변하거나 평균응력이 이동하지만, 정진폭 열사이클은 정확히 이 제약의 최악 조건에 놓인다. 그 결과 N=1과 N=100의 해가 같아지고, 연구 주제 자체가 성립하지 않는다.

이는 코드의 결함이 아니라 구성모델이 원리적으로 무엇을 할 수 없는지를 수치로 보인 것이다. 따라서 동일 진폭 반복 열충격을 다루려면 다음 둘 중 하나가 반드시 필요하다.

| 대안 | 대표 | 성격 |
| --- | --- | --- |
| A. 구조 수준 — 요소 파손 후 응력 재분배 | [17] | 사이클 수가 계산비용에 직접 비례 |
| B. 구성식 수준 — 사이클 의존 손상 법칙 | 본 연구 | 균열대 정규화로 메시 독립, cycle jump로 다수 사이클 가능 |

한편 같은 연구그룹의 최신작[30]은 2D C/SiC의 반복 하중을 다루었으나, 진폭이 증가하는 기계적 반복이므로 파손지수가 매 사이클 이전 임계값을 넘어 이 문제가 애초에 발생하지 않는다. 진폭이 일정한 반복 열충격은 그와 근본적으로 다르며, 본 연구는 그 차이를 수치로 보이고 해결책을 제시한다.

## 1.3 연구 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다.

2D 평직 C/SiC의 반복 열충격 하 손상 누적을 다중스케일로 해석하고, 열잔류응력의 처리 방식이 잔여강성·잔여강도·허용 사이클 수 예측을 얼마나 바꾸는지 정량화한다.

이를 위한 세부 목표는 다음 네 가지이다.

- 미시 구성모델(UMAT)을 구현하고, 실험이 없는 조건에서 방어 가능한 수준으로 검증한다(제3장).

- RVE를 가상 시험기로 사용하여 열-기계 유효물성과 손상 거동을 동시에 얻고, 문헌의 실측값과 대조한다(제4장).

- 균질화된 물성으로 거시 반복 열충격 모델을 구성한다(제5장).

- TRS 처리 방식 3케이스와 열충격 심각도 3수준의 매트릭스를 해석하고, 그 차이를 정량화한다(제6장).

### 1.3.1 “결과가 어느 쪽으로 나와도 논문이 성립한다”

본 연구의 주 주장은 TRS 처리 방식의 영향이 크다는 것이 아니라 그 영향이 얼마인지 정량화한다는 것이다. 따라서 결과의 방향과 무관하게 결론이 성립한다.

- 차이가 크게 나오면 → “TRS를 무시하는 단순화는 위험하다”는 경고가 된다.

- 차이가 작게 나오면 → “실무에서 그 단순화가 정당하다”는 설계 지침이 된다.

연구 설계 단계에서 이 성질을 확보해 두는 것은, 결과가 기대와 다를 때 연구가 무의미해지는 것을 막는다.

## 1.4 본 연구의 기여

제2장 §2.8.3의 공백 분석에서 도출된 네 가지 기여는 다음과 같다.

C1 — TRS 처리 방식의 정량적 영향. TRS는 실측되었고[15] 냉각 해석으로 초기상태를 만드는 방법도 확립되었으나[5b], 처리 방식이 예측을 얼마나 바꾸는지는 정량화된 바 없다. 본 연구는 다음 3케이스를 비교한다.

| 케이스 | 무응력 온도 | 제조 냉각 이력 | 사이클 중 TRS 갱신 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 미반영 | 해석 시작 온도 | 없음 | — |
| B. 초기 반영 | 1050 °C | 1회 냉각 후 동결 | 안 함 |
| C. 완전 반영 | 1050 °C | 1회 냉각 | 손상에 따라 자연 재분배 |

B와 C의 차이가 곧 TRS 이완·재분배이다. 손상이 쌓이면 강성이 떨어지고, TRS가 이완되고, 손상 구동력이 다시 바뀐다. 이 되먹임의 크기를 정량화하는 것이 본 연구의 주 주장이다.

C2 — 균일 온도 가정이 깨지는 Biot 수. 문헌의 실제 급랭 조건이 Bi≈0.05임을 역산으로 확인하였으므로(제4장 §4.8), 본 연구는 Bi = 0.05 / 1 / 5 의 사다리로 가정이 깨지는 지점을 정량화한다. 이는 선행연구를 반박하는 것이 아니라 그 적용 한계를 그어 주는 것이다.

C3 — TRS의 인장/압축 비대칭 × 균열 닫힘. [15]가 보인 비대칭이 옳다면 같은 ΔT라도 급랭(인장 지배)과 급가열(압축 지배)의 손상 기여가 다르다. 그러나 [15]는 단조 하중만 다루었고, [17]은 사이클을 다루었으나 TRS 비대칭을 변수로 두지 않았다. 본 연구는 균열 닫힘 기능을 이미 구현하고 있어 추가 해석 비용이 거의 없다.

이 비대칭은 가정이 아니라 실측이다. Li 등[28]은 본 연구와 동일 아키텍처 (2D 평직 C/SiC, T300, PyC 계면. ⚠️ 단 치밀화 공정은 [28]이 CVI, 본 연구 기준 재료는 PIP이다 — §2.2.1)에서 압축의 “damage impediment effect” 를 측정하였다 — 0° 극한강도는 압축/인장 1.28배이나, 비례한도는 158.28 / 19.53 = 8.1배로 개시의 비대칭이 압도적으로 크다. 나아가 강성 회복의 기구가 이축 압축 에서 가속됨을 보이는데(종방향 압축이 기지 균열을 닫고, 횡방향 압축이 박리 계면까지 닫아 하중전달을 되살린다), 급가열 반사이클의 표면 응력상태가 정확히 그 이축 압축이다. 따라서 C3는 단축 실험에서의 외삽이 아니며, 본 연구의 몫은 단조에서 관측된 비대칭이 반복 열충격에서 사이클 수에 대해 어떻게 누적되는가로 명확히 좁혀진다(제2장 §2.8.3).

C4 — 열충격 유발 다축 응력 상태에서의 파손기준 비교. D-criterion은 [33]·[27]에서 기계적 인장–전단 조합으로만 검증되었으며, 열충격이 만드는 다축 상태에서의 적용성은 검토된 바 없다. 또한 D-criterion의 원 정식화는 평면응력 전용인데 급랭은 두께방향을 싣는다. 본 연구는 D-criterion을 3차원으로 확장한 뒤 Hashin / Tsai–Wu / D-criterion을 병렬 평가한다. (Hashin[S2]과 Tsai–Wu[S3]는 원전이 이미 3차원이므로 확장 대상이 아니다 — 널리 쓰이는 평면응력형이 축약판이다.) 세 기준은 모두 하중 배수로 정규화되어 직접 비교 가능하며[S4], 손상은 여전히 Hashin만이 구동하므로 기준을 추가해도 응력과 강성이 비트 단위로 동일하다 (제3장 §3.4.5). 즉 비교 비용이 실제로 0이다.

### 1.4.1 노벨티 진술

2D 평직 C/SiC의 다중스케일 열-기계 해석 프레임워크(냉각 기반 TRS, 온도의존 물성)는 이미 확립되어 있으나[5b], 이를 반복 열충격으로 확장한 연구는 균일 온도장과 온도무관 물성으로 단순화하거나[17], 진폭이 증가하는 기계적 반복만을 다루었다[30]. 본 연구는 (i) RVE에서 열-기계 물성을 동시 균질화하여 과도 급랭의 공간 온도구배를 해결하고, (ii) 사이클 의존 손상 법칙으로 다수의 반복을 다루며, 그 지수의 부호가 실리카 밀봉(포화)과 밀봉 실패(산화 가속) 두 기구를 구분함을 여섯 편의 독립 실험 연구(세 연구그룹)로 보인다. ⚠️ 임계온도는 보유 데이터가 900–1200 °C 로 괄호만 칠 뿐 확정하지 못한다 — 포화하는 데이터는 전부 상한 1200 °C 이상이고 가속하는 데이터는 상한 900 °C 하나뿐이며 그 사이가 비어 있다. 흔히 쓰이는 1000 °C 는 실리카 생성 화학에서 온 값이지 본 연구가 보유한 측정에서 나온 값이 아니다(제2장 §2.4.2). 이를 통해 열잔류응력 처리 방식이 잔여강성·허용 사이클 수 예측을 얼마나 바꾸는지 정량화하고, 동일 재료의 단조 시험에서 실측된 인장/압축 비대칭[28]이 균열 닫힘과 결합하여 급랭·급가열 반사이클의 손상 기여를 비대칭으로 만드는 현상을 반복 하중으로 확장한다.

## 1.5 연구 방법

### 1.5.1 실험 없이 어떻게 방어할 것인가

본 연구는 해석 전용이며 자체 실험을 수행하지 않는다. 이는 석사 과정의 자원 제약에서 온 것이지만, 그 자체로 방법론적 부담이 된다. 해석 결과를 무엇에 비추어 믿을 것인가에 답해야 하기 때문이다.

본 연구는 이를 검증(verification)과 확인(validation)의 3단 사다리로 처리한다 (제3장 §3.1).

| 단계 | 무엇을 확인하는가 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| L1 — 코드 검증 | 식을 의도대로 풀었는가 | 해석해·단위시험·Fortran↔Python 교차검증 |
| L2 — 모델 확인 | 그 식이 재료를 맞게 그리는가 | 문헌 실험값 재현 |
| L3 — 예측 | 새로운 조건에서 무엇을 말하는가 | 본 연구의 결과 |

이 분리가 중요한 이유는, 나중에 예측이 실험과 어긋났을 때 코드 탓인지, 모델 탓인지, 입력 데이터 탓인지를 구분해 말할 수 있게 하기 때문이다. L1을 건너뛰면 그 구분이 영원히 불가능해진다.

L1은 자동화되어 있으며, 현재 2487개 항목이 매 커밋 전에 전수 통과를 강제받는다 (제3장 §3.9). L2는 다음 두 축으로 수행한다.

- Zhang 등[5]의 상온/500 °C/1000 °C 인장강도 재현 (제4장 §4.4)

- Zhang 등[15]의 XRD 실측 TRS와의 대조 (제4장 §4.5)

### 1.5.2 스케일 연결 — RVE를 “가상 시험기”로 쓴다

그림 1.2 본 연구의 2-스케일 해석 흐름. 구성재 물성 → RVE 가상 시험기 → 유효물성 → 거시 반복 열충격 → 문헌 표적 검증. 각 단계가 어느 장에서 다루어지는지를 함께 표시하였다.

손상이 개입하는 문제에서 유효물성을 한 번 뽑아 거시에 넘기는 방식은 성립하지 않는다. 손상은 국부적으로 발생하고 방향성을 가지므로, 손상 이후의 거동을 하나의 강성행렬로 대표할 수 없기 때문이다.

따라서 본 연구는 RVE를 선형 물성 추출 도구가 아니라 가상 시험기로 쓴다. 즉 실제 시험기로 할 시험(인장, 압축, 전단, 온도별)을 RVE 상에서 수행하여 응력–변형률 곡선과 강도를 얻고, 그것으로 거시 구성모델의 카드를 보정한다(제4장 §4.1).

RVE 구성은 다음과 같다(제4장 §4.2).

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 치수 | 3.5 × 3.5 × 0.44 mm (VRVE = 5.390 mm³) |
| 요소 | 26 452 C3D4 (탐색용 거친 메시) |
| 얀 체적분율 | Vy = 0.4982 |
| 경계조건 | Xia 통합 주기경계조건 |

주기경계조건은 더미 절점(ConstraintsDriver)을 통해 부과되며, 그 절점의 변위가 곧 거시 변형률, 반력이 곧 거시 응력이 되도록 구성된다. 이 성질은 결과 추출뿐 아니라 수렴 진단에도 쓰인다 — 하중이 걸리지 않은 드라이버의 잔차는 곧 그 성분의 거시 응력 오차이므로, 절대 응력으로 환산해 판단할 수 있다.

### 1.5.3 물성 데이터의 원칙

물성 입력에서 본 연구가 지키는 원칙은 다음 두 가지이다.

- 구성재 데이터만 카드에 넣는다. 복합재 측정값은 검증 전용으로만 쓴다. 복합재 값을 입력에 섞으면 TRS가 이중으로 계산된다 — RVE가 이미 계산하는 효과를 입력값이 한 번 더 담고 있기 때문이다.

- 문헌 데이터에는 신뢰도 등급을 붙인다. fulltext / digitized / abstract / secondary의 네 등급을 부여하고, secondary 등급은 본문에 인용하지 않는다. 원 논문을 특정하지 못한 수치가 논문에 들어가는 것을 구조적으로 막기 위함이다.

## 1.6 연구 범위와 한계

본 장에서 미리 밝혀 두는 범위 제한이다. 각 항목은 해당 장에서 다시 상세히 다룬다.

- 자체 실험 없음. 모든 확인(validation)은 문헌 실험값과의 대조로 이루어진다.

- 2D 평직에 한정. 3D 직물, needled, 일방향 적층은 다루지 않는다.

- 탐색 단계는 거친 RVE 메시를 쓴다. 체적평균량(C, α, k)은 거친 메시로도 거의 수렴하나 강도와 손상 분포는 메시 민감하므로, 최종 수치 확정 전에 메시 수렴성 검증이 필요하다(제3장 §3.8).

- 계면 미끄럼에 의한 잔류변형률을 표현하지 않는다. [30]이 관측량으로 쓰는 잔류변형률과 제하 탄성계수는 본 모델의 범위 밖이다.

- 연화 파라미터의 온도의존성을 반영하지 않는다. 본 연구는 강도만 온도의존이며, [5b]가 하는 파괴에너지의 온도의존은 다루지 않는다.

- 물성 산포를 고려하지 않는다. [23]이 다루는 통계적 변동을 본 연구는 결정론적으로 처리한다.

- 공정 불일치. 기준 재료는 PIP 공정이나 SiC 열물성 문헌의 다수는 CVD/CVI이다. 민감도 해석 대상이며, 특히 열전도율에서 결정적이다(제2장 §2.7.3).

### 1.6.1 현재 미확정인 사항

정직하게 밝혀 둘 것은, 본 초안 작성 시점에 다음 두 가지가 아직 결정되지 않았다는 점이다.

- 유효 무응력 온도. 제조온도 1050 °C를 그대로 쓰면 본 연구의 RVE가 계산한 기지 TRS는 +268.08 MPa로, [15]의 XRD 실측 +114.7 MPa의 2.34배가 된다(제4장 §4.5). 이는 코드의 문제가 아니라 고온에서의 응력 완화를 무응력 온도에 어떻게 반영할 것인가라는 물성 가정의 문제이다. 1050 °C를 유지하고 차이를 보고할 것인지, 완화를 반영한 유효값으로 낮출 것인지는 제6장에서 다룰 정량 항목이다.

- 공극률 처리. 현 RVE 메시가 100 % 충전이므로 유효 열전도율을 과대예측한다.

이 둘은 수치 수렴 문제와 분리하여 서술한다. 무응력 온도는 물성 가정이지 솔버 설정이 아니며, 둘을 같은 절에서 다루면 독자가 원인을 혼동한다.

## 1.7 논문의 구성

| 장 | 내용 | 성격 |
| --- | --- | --- |
| 제1장 | 서론 — 배경, 문제 제기, 목적, 기여, 범위 | 본 장 |
| 제2장 | 문헌고찰 — 준취성 거동, TRS, 열충격 vs 열싸이클, CDM, 파손기준, 균질화, 연구 공백 | 기여 C1–C4의 근거 |
| 제3장 | 미시 구성모델과 코드 검증 — 정식화, 8개 신규 기능, 2487개 자동 검증 항목 | L1 |
| 제4장 | RVE 균질화와 가상시험 — 주기경계조건, TRS 실측 대조, 유효물성, 가상시험 배치 | L2 |
| 제5장 | 거시 반복 열충격 해석 모델 — 급랭 경계조건, Biot 수 사다리, TRS 3케이스 | 모델 구성 |
| 제6장 | 결과 및 고찰 — TRS 처리 방식의 영향, 파손기준 비교, 무응력 온도 | L3 |
| 제7장 | 결론 및 향후과제 |  |

각 장의 관계는 다음과 같다. 제2장이 무엇이 공백인가를 정하고, 제3장이 도구를 믿을 수 있는가에 답하며, 제4장이 그 도구로 재료를 맞게 그리는가를 확인한 뒤, 제5–6장이 그 도구로 새로운 답을 낸다. 제3–4장은 그 자체로는 노벨티가 없으나, 이것이 없으면 제6장의 결과를 방어할 수 없다.

## 참고문헌 (본 장 인용분)

| 번호 | 서지 |
| --- | --- |
| [2] | H. Yin, L. Cheng, L. Zhang, Y. Xu, Thermal shock behavior of 3-dimensional C/SiC composite, Carbon 40 (2002) 905–910 |
| [3] | C. Zhang, X. Wang, B. Wang, Y. Liu, D. Han, S. Qiao, Y. Guo, Thermal Shock Properties of a 2D-C/SiC Composite Prepared by Chemical Vapor Infiltration, J. Mater. Eng. Perform. 22 (2013) 1680–1687 |
| [5] | Q. Zhang, J. Ge, L. Zhang, Y. He, Z. Wu, J. Liang, Effect of thermal residual stress on the tensile properties and damage process of C/SiC composites at high temperatures, Ceram. Int. 48 (2022) 3109–3124 |
| [5b] | R. Skinner, A. Chattopadhyay, Multiscale temperature-dependent ceramic matrix composite damage model with thermal residual stresses and manufacturing-induced damage, Compos. Struct. 268 (2021) 114006 |
| [15] | S. Zhang, D. Zhang, J. Zhou, F. Du, K. Guan, Z. Guan, W. J. Cantwell, Quantification of thermal residual stresses and their effects on the mechanical behavior of 3D C/SiC composites, Compos. Part A 207 (2026) 109796 |
| [17] | P. Zhang, L. Zhu, Y. Tong, Y. Li, Y. Xing, H. Lan, Y. Sun, X. Liang, Revealing thermal shock behaviors and damage mechanism of 3D needled C/C–SiC composites based on multi-scale analysis, J. Mater. Res. Technol. 29 (2024) 2016–2034 |
| [23] | Xie, et al., (property scatter in 3D needled C/C–SiC), Compos. Struct. 192 (2018) |
| [24] | J. Ge, et al., Compos. Sci. Technol. 157 (2018) 86–98 — 본 연구 구성모델의 원 모델 |
| [27] | Z. Yang, J. Jiao, J. Wang, W. Huang, Y. Guo, Compos. Part A 77 (2015) 181 |
| [30] | Q. Zhang, J. Ge, B. Li, S. Zhao, Z. Liu, J. Liang, Investigation of mechanical behavior and damage process of 2D C/SiC composites under cyclic loading: Experiment and simulation, Compos. Part B 313 (2026) 113395 |
| [33] | Z. Yang, J. Jiao, Y. Guo, (D-criterion 원전), Theor. Appl. Mech. Lett. 4 (2014) 021007 |
| [28] | J. Li, G. Q. Jiao, B. Wang, C. P. Yang, G. Wang, Damage characteristics and constitutive modeling of the 2D C/SiC composite: Part I — Experiment and analysis, Chin. J. Aeronaut. 27(6) (2014) 1586–1597, doi:10.1016/j.cja.2014.10.026 (오픈액세스) |
| [S2] | Z. Hashin, Failure criteria for unidirectional fiber composites, J. Appl. Mech. 47(2) (1980) 329–334 — 확보 대상 |
| [S3] | S. W. Tsai, E. M. Wu, A general theory of strength for anisotropic materials, J. Compos. Mater. 5(1) (1971) 58–80 — 확보 대상 |
| [S4] | K.-S. Liu, S. W. Tsai, A progressive quadratic failure criterion for a laminate, Compos. Sci. Technol. 58(7) (1998) 1023–1032 — 확보 대상 |

⚠️ 서지 확정 전 반드시 할 일. 제2장 참고문헌 표와 동일한 주의가 적용된다 — 저자 이니셜 상당수가 추정이며, [23]은 제목이 축약형으로만 기록되어 있다. 제출 전에 refs/의 각 PDF 첫 페이지에서 확인하고 확정할 것.

# 제2장 이론적 배경 및 선행연구 고찰

문서 성격: 석사학위논문 제2장 초안 (v1, 2026-07-29 작성). 본문에 인용된 모든 수치는 data/literature/*.csv에 출처·신뢰도와 함께 기록되어 있으며, 신뢰도가 secondary인 항목은 본문에서 의도적으로 배제하였다. 원문 서지는 refs/README.md, 노벨티 논증의 상세는 docs/NOVELTY.md에 있다.

미결 사항은 문서 끝 §2.9에 모아 두었다. 집필 전에 반드시 확인할 것.

## 2.1 고찰의 범위와 구성

본 연구는 2차원 평직 C/SiC 복합재가 반복 열충격을 받을 때의 강성·강도 열화를, 열잔류응력(thermal residual stress, 이하 TRS)의 처리 방식을 주 변수로 하여 2-스케일 연속체 손상역학(continuum damage mechanics, 이하 CDM) 해석으로 예측한다. 따라서 본 장은 다음 다섯 갈래의 선행연구를 다룬다.

| 절 | 주제 | 본 연구에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| §2.2 | C/SiC의 재료 구성과 준취성 거동 | 구성모델이 표현해야 할 물리의 규정 |
| §2.3 | 열잔류응력의 발생·실측·모델링 | 본 연구의 주 변수 |
| §2.4 | 열충격과 열싸이클의 구분, 실험 데이터 | 하중 조건의 정의와 검증 데이터 |
| §2.5 | CDM 구성모델과 사이클 손상 누적 | 해석 도구의 이론적 근거 |
| §2.6–2.7 | 파손기준과 다중스케일 균질화 | 부수적 기여(C4)와 스케일 연결 |
| §2.8 | 선행연구 종합과 연구 공백 | 본 연구의 자리 |

고찰의 결론을 미리 요약하면 다음과 같다. 다중스케일 프레임워크로 C/SiC의 반복 열충격을 해석하는 것 자체는 이미 수행되었으며(§2.8.1), 냉각 해석으로 TRS와 제조유발 손상을 초기상태로 생성하는 방법론 또한 확립되어 있다(§2.3.3). 본 연구의 기여는 새로운 프레임워크를 제안하는 데 있지 않고, 선행연구가 효율을 위해 명시적으로 단순화한 세 가지 가정 — 균일 온도장, 온도무관 물성, 단일한 TRS 처리 — 을 해제했을 때 예측이 얼마나 달라지는지를 정량화하는 데 있다.

## 2.2 C/SiC 복합재의 구성과 거동

### 2.2.1 재료 구성과 제조 공정

C/SiC는 탄소섬유 강화재와 탄화규소 기지로 이루어진 세라믹 기지 복합재(ceramic matrix composite, CMC)로, 1000 °C를 넘는 산화 분위기에서 비강도를 유지하는 소수의 구조재 중 하나이다. 제조 공정은 크게 두 계열로 나뉜다.

- CVI (chemical vapour infiltration): 기체 전구체를 프리폼에 침투시켜 기지를 증착한다. 기지 밀도와 열전도율이 높으나 공정 시간이 길고, 폐기공(closed porosity)이 남는다. 본 연구의 검증 대상인 Yin 등[2]과 Zhang 등[3]의 시편이 이 공정이다.

- PIP (polymer impregnation and pyrolysis): 전구체 폴리머를 함침·열분해하며 반복한다. 공정 온도가 낮고(본 연구 기준 열분해 1050 °C) 형상 자유도가 크나, 기지 공극률이 높고 열전도율이 낮다.

본 연구의 기준 재료는 Zhang 등[5]의 PIP 2D 평직 C/SiC이며, 무응력 온도를 열분해 온도인 1050 °C로 둔다. 그런데 공개된 SiC 열물성 데이터의 대부분은 CVD/CVI SiC에 대한 것이다(§2.9-1). 이 공정 불일치는 본 연구의 물성 불확실성 중 가장 큰 항목이며, 민감도 해석으로 다루어야 한다.

섬유와 기지의 열팽창계수 불일치가 이 재료의 거동을 지배한다. 대표적으로 Yan 등[35]은 탄소섬유의 축방향 CTE를 약 1.0×10⁻⁶ /K, SiC 기지를 4.8×10⁻⁶ /K로 보고하며, 본 연구가 사용하는 Zhang 등[5]의 카드값(섬유 축 1.07×10⁻⁶, 기지 4.5×10⁻⁶ /K)과 정합한다. 이 4배가 넘는 불일치가 §2.3의 TRS를 만든다.

### 2.2.2 준취성(quasi-brittle) 거동과 손상 기구

그림 2.1 준취성 거동의 정의. 단일상 취성 세라믹은 직선 뒤 즉시 파단하지만, C/SiC는 비례한도(PLS) 이후 기지 균열과 계면 미끄럼을 거쳐 점진적으로 강성을 잃는다. 축은 임의 단위의 모식이다.

단일상 세라믹과 달리 C/SiC는 최대하중 이후에도 하중을 지지하며, 응력–변형률 곡선이 뚜렷한 비선형을 보인다. 손상 진행은 통상 다음 순서를 따른다.

- 기지 균열(matrix cracking) — 비례한도에서 시작. 기지의 파괴변형률이 섬유보다 훨씬 낮기 때문에 항상 먼저 일어난다.

- 계면 박리 및 미끄럼(interfacial debonding and sliding) — PyC 계면층이 균열을 편향시켜 섬유 파단을 지연시킨다. C/SiC가 취성 파괴하지 않는 이유이다.

- 섬유 파단 및 인발(fibre failure and pull-out) — 최종 파괴.

Niu 등[4]은 2D C/SiC의 기계적 반복 하중/제하 실험에서 이 세 단계가 각각 잔류변형률과 제하 탄성계수의 서로 다른 진전으로 나타남을 보였다. 본 연구의 구성모델은 1과 3을 손상변수로 표현하나, 2의 계면 미끄럼이 만드는 잔류변형률은 표현하지 않는다. 이는 한계로 명시한다(§2.9-4).

## 2.3 열잔류응력 (TRS)

### 2.3.1 발생 기구

제조 온도에서 응력이 없다고 가정하면, 상온까지 냉각하는 동안 CTE가 큰 기지는 더 많이 수축하려 하나 CTE가 작은 섬유에 구속된다. 그 결과 기지에는 인장, 섬유(얀)에는 압축의 자기평형 응력이 남는다. 이 응력은 외부 하중이 0인 상태에서도 존재하므로, 기지의 균열 개시를 앞당기는 방향으로 작용한다.

TRS의 크기는 원리적으로 다음과 같이 결정된다.

σTRS∼E ΔαT0TdT

여기서 T0가 무응력 온도(stress-free temperature) 이다. 이 온도가 TRS 전체를 좌우하므로, 그 선정이 곧 모델링 결정이 된다. 통상 제조 온도로 두지만, 실제로는 고온에서 크리프·계면 조정·제조 중 미세균열이 응력을 완화하므로 유효 무응력 온도는 제조 온도보다 낮다. 본 연구는 이 점을 §2.9-2에서 다시 다룬다.

### 2.3.2 실측 — Zhang 등[15]의 XRD 정량화

TRS 연구의 오랜 난점은 직접 측정이 어렵다는 것이었다. Zhang 등[15]은 3D C/SiC를 대상으로 X선 회절(XRD)로 메소스케일 TRS를 정량화하여 이 공백을 메웠다.

| 위치 | 축방향 | 횡방향 |
| --- | --- | --- |
| 기지 | +114.7 MPa (인장) | +40.3 MPa |
| 얀 | −68.7 MPa (압축) | −23.9 MPa |

부호는 §2.3.1의 예측과 일치한다. 이 값은 본 연구 RVE의 1050 → 23 °C 냉각 해석 결과와 직접 대조할 수 있는, 실험 없이 얻을 수 있는 가장 값싼 검증점이다.

단, 두 가지 유보가 필요하다.

- 아키텍처가 다르다. [15]는 3D braided이고 본 연구는 2D 평직이다. 부호와 자릿수의 일치를 보는 것이지 값의 일치를 기대하면 안 된다.

- 얀 값은 검증 목표로 쓸 수 없다. XRD는 결정질 SiC 격자를 보므로, [15]의 “얀” 판독은 얀 내부 SiC의 값이지 탄소섬유를 포함한 균질화 얀 응력이 아니다. 기지 값만 대조 대상으로 삼는다.

[15]는 나아가 TRS가 역학 거동에 작용하는 경로를 규정한다.

“TRSs do not affect the composite moduli, unless matrix cracking has occurred.”

즉 TRS는 강성에 직접 작용하지 않고 손상을 통해서만 작용한다. 이는 본 연구가 채택한 CDM 구조 — TRS가 손상 구동력을 바꾸고, 손상이 강성을 낮춘다 — 와 정확히 일치하며, 구성모델 선택의 문헌적 근거가 된다.

또한 [15]는 인장/압축 비대칭을 보고한다. 인장에서는 TRS가 기지 균열을 촉진하여 인장강도를 낮추고, 압축에서는 외부 하중을 상쇄하여 균열을 지연시켜 압축강도를 높인다. 이 비대칭이 본 연구 기여 C3의 출발점이다(§2.8.3).

### 2.3.3 모델링에서의 처리 — Skinner & Chattopadhyay[5b]

Skinner와 Chattopadhyay[5b]는 2D 평직 C/SiC를 대상으로, 냉각 해석으로 TRS와 제조유발 손상을 초기상태로 생성하는 다중스케일 온도의존 손상 모델을 제시하였다. RT–1200 °C 범위에서 물성뿐 아니라 손상모델 파라미터까지 온도의존으로 두었고, RT/700/1200 °C로 보정한 뒤 1000 °C를 예측하여 검증하는 절차를 취했다.

이 문헌은 본 연구의 제3–4장과 방법론이 거의 동일하다. 따라서 “RVE + TRS 냉각

- 온도의존 물성 = 2D C/SiC 다중스케일”은 본 연구의 노벨티로 주장할 수 없으며, 제3–4장은 선행 방법론을 본 재료에 구현하고 검증한 것으로 정직하게 서술하고 [5b]를 인용하는 것이 옳다. 이 판단은 심사 방어에도 유리하다.

[5b]가 다루지 않은 것은 다음과 같으며, 이것이 본 연구 제5–6장의 영역이다.

- 어떠한 형태의 반복 하중도 없다 — 준정적 단조 인장뿐이다.

- 열충격이 없다 — 균일 온도에서 기계 하중을 가한다.

- 공간 온도구배와 과도(transient) 해석이 없다.

- TRS 처리 방식의 비교가 없다 — 물리적으로 옳은 한 가지만 쓴다.

### 2.3.4 TRS는 열 노출만으로 영구히 풀리지 않는다 — [71]·[72]

그림 2.2 TRS의 가열–냉각 가역성(refs/[71]·[72]). 가열하면 감소하고 냉각하면 복귀하므로, 열 노출만으로는 영구히 풀리지 않는다. 본 연구가 무응력 온도를 사이클과 무관한 상수로 두는 근거다. 경로는 모식이며 방향이 논거다.

§2.3.1은 유효 무응력 온도가 제조 온도보다 낮다고 적었다. 그렇다면 자연히 따라오는 질문이 있다 — 고온에 반복 노출되면 무응력 온도가 계속 내려가서 TRS가 점점 풀리는가? 반복 열충격을 다루는 본 연구에서 이 질문은 모델의 구조를 바꾼다. TRS가 사이클마다 풀린다면 무응력 온도는 상태변수가 되어야 하고, 그렇지 않다면 상수로 두어야 한다.

두 편의 in-situ 측정이 이 질문에 직접 답한다. 둘 다 용융침투(MI) SiC/SiC를 대상으로, 가열 중에 응력을 측정한다 — 식힌 뒤에 재는 것이 아니라 뜨거운 상태에서 재는 것이 핵심이다.

| 문헌 | 방법 | 관측 |
| --- | --- | --- |
| [71] (2020) | 방사광 X선 회절, 상온→1250 °C in situ | 잔류변형률이 온도 상승과 함께 상당히 감소하고, 상온으로 냉각하면 가열 전 값으로 거의 되돌아온다 |
| [72] (2019) | 라만 분광, 900–1300 °C·1–60분 노출 전·중·후 | 붕소 활성화 보정 후 구성재 응력의 영구 변화가 거의 또는 전혀 없다 |

즉 TRS의 고온 이완은 가역적이다. 뜨거우면 줄고 식으면 돌아온다. 이는 §2.3.1의 σTRS∼EΔα(T0−T) 가 예측하는 그대로이며, 열 노출 자체는 T0를 낮추지 않는다는 뜻이다.

이 결과가 본 연구의 C1을 정당화한다(§2.8.3). C1의 세 케이스 중 B(1회 냉각 후 동결)와 C(손상에 따라 재분배)의 구분은, TRS의 영구 변화가 손상에서만 나온다는 가정 위에 서 있다. [71]·[72]는 그 가정의 나머지 절반 — 열만으로는 영구 변화가 없다 — 을 실측으로 채운다. 따라서 본 연구는 무응력 온도를 사이클 수와 무관한 상수로 두고, TRS의 사이클 간 변화는 전부 강성 저하를 통한 재분배로 표현한다. “사이클이 돌수록 무응력 온도가 내려간다”는 형태의 이완 모델링은 문헌 근거가 없으므로 채택하지 않는다.

⚠️ 재료가 다르다 — 기구 주장으로만 쓴다. [71]·[72]는 MI SiC/SiC로, 잔류 실리콘 상이 있고 섬유가 SiC이다. 본 연구의 C/SiC에는 실리콘 상이 없고 섬유는 탄소이므로 수치는 옮기지 않는다. 옮기는 것은 “고온 TRS 이완이 가역적”이라는 정성적 기구뿐이며, 그 기구는 열탄성에서 나오므로 조성에 둔감하다.

## 2.4 열충격과 열싸이클

### 2.4.1 용어의 구분 — 본 연구가 지키는 정의

문헌에서 두 용어가 혼용되나, 본 연구는 다음과 같이 엄격히 구분한다.

| 용어 | 정의 | 응력의 원천 |
| --- | --- | --- |
| 열싸이클 (thermal cycling) | 시편 전체 온도를 균일하게 올렸다 내림. 공간 구배 0 | 구성재 간 CTE 불일치(= TRS)만 |
| 열충격 (thermal shock) | 급랭/급가열로 표면–내부 온도차가 발생 | CTE 불일치 + 공간 온도구배가 만드는 자기평형 응력 |

구배의 크기는 무차원수 Biot 수로 규정된다.

Bi=hLk

여기서 h는 대류계수, L은 특성 두께, k는 균질화 열전도율이다. Bi≪1이면 시편 내부가 거의 등온이어서 열충격은 실질적으로 열싸이클과 같아지고, Bi≳1이면 구배가 지배한다. 즉 “열충격을 푼다”는 주장은 반드시 Biot 수와 함께 제시되어야 하며, 그러려면 RVE에서 k를 균질화해야 한다.

### 2.4.2 실험 데이터 — 다섯 연구, 그리고 심각도로는 설명되지 않는 서열

그림 2.3 심각도 역설. 가로축은 열충격 심각도 ΔT, 세로축은 사이클당·K당 잔존율 저하다. ΔT가 작은 refs/[3]이 큰 refs/[2]보다 6.0배 손상적이므로, 심각도만으로는 서열이 설명되지 않는다. 모든 점은 data/literature/thermal_cycling_dataset.py에서 직접 산출된다.

본 연구의 거시 모델 검증에 쓸 수 있는 공개 반복 열충격 데이터는 세 연구그룹의 여섯 편이다([2]·[43]·[61]·[68]이 한 그룹, [3]이 한 그룹, [65]가 한 그룹). 아래 두 편이 서로 반대 방향의 곡률을 보이며, 나머지 넷이 그 대비를 설명하는 변수를 좁힌다. 이 불일치는 결함이 아니라 본 연구의 고찰 소재이다. 전량은 data/literature/thermal_cycling_dataset.py에 한 표로 모여 있다.

Yin 등[2] — 3D C/SiC, 공기 급랭 1300 → 300 °C

| N | 0 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 굽힘강도 [MPa] | 838.8 | 814.2 | 742.7 | 704.9 |
| 잔여비 | 1.000 | 0.971 | 0.885 | 0.840 |

임계 사이클 수는 약 50회이며, 그 이후 강도가 더 이상 감소하지 않는다. 저자들은 이를 균열밀도 포화(crack density saturation) 로 귀속한다.

Zhang 등[3] — 2D C/SiC (CVI), 공기 급랭 900 → 300 °C

| N | 0 | 20 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인장 탄성계수 [GPa] | 97.7 | 76.9 | 73.7 | 46.3 |
| E/E₀ | 1.000 | 0.785 | 0.755 | 0.474 |
| 정규화 인장강도 | 1.000 | 1.036 | 0.907 | 0.620 |
| 질량 변화 [%] | 0 | −0.5 | −3.3 | −9.8 |

이쪽은 포화하지 않고 가속한다. 저자들은 질량손실을 탄소섬유와 PyC 계면의 산화로 귀속하며 강도 저하와 상관됨을 보인다.

두 데이터셋의 대비가 사이클 손상 법칙의 지수 부호를 물리적으로 결정한다(§2.5.4). 다만 그 대비를 아키텍처(3D 대 2D)에 귀속해서는 안 된다. 초기 서술은 그렇게 두었으나, §2.5.4가 보이듯 부호를 가르는 것은 사이클 최고 온도이다. 아래 §2.4.2-a가 그 판정을 데이터만으로 보인다.

#### 2.4.2-a 심각도 역설 — 작은 온도차가 더 많이 부순다

위 두 시험을 나란히 놓으면 상식과 반대되는 서열이 나온다. 둘 다 공기 급랭이고 둘 다 잔여강도로 측정되었다.

|  | 온도차 ΔT | 사이클 수 | 잔여강도 | 사이클당·K당 손상률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yin 등[2] | 1000 °C | >100 | 83 % | 1.70×10⁻⁴ %/cycle/K |
| Zhang 등[3] | 600 °C | 60 | 63 % | 1.03×10⁻³ %/cycle/K |

온도차가 더 크고 사이클도 더 많은 쪽이 더 잘 견딘다. 사이클당·온도차당으로 정규화하면 [3]이 [2]보다 6.0배 더 손상적이다.

이 서열은 열충격 심각도만으로는 어떤 방식으로도 나오지 않는다. 열응력은 ΔT에 단조 증가하므로, 열응력 진폭이 사이클 손상을 구동한다고 두는 모델은 반드시 [2]를 [3]보다 나쁘게 예측한다. 즉 이 두 점은 사이클 손상이 열응력의 함수가 아님을 실험으로 보인다.

두 시험을 가르는 변수를 하나씩 지우면 남는 것은 상한 온도이다 — 1300 °C 대 900 °C이며, 이는 실리카 밀봉 문턱을 사이에 둔다(§2.5.4). 따라서 본 연구는 사이클 손상 계수를 C(Tmax)·k(Tmax)로 두며, 이 절의 6.0배가 그 선택의 가장 직접적인 실험 근거이다.

함께 적어야 할 두 가지. ① [2]는 3D이고 [3]은 2D이므로 아키텍처가 교란변수로 남는다. 다만 어떤 아키텍처 효과도 1000 °C 급랭을 600 °C 급랭보다 온화하게 만들면서 동시에 6배 차이를 뒤집지는 못한다. ② 900–1200 °C 사이에는 데이터가 없다. 본 연구가 쓰는 문턱 1000 °C는 우리가 측정한 값이 아니라 SiC 산화가 만드는 실리카의 유동 온도에서 온 값이며, 이 공백은 §2.9-10에 한계로 기록한다.

#### 2.4.2-b 분위기가 온도차만큼 크다

Mei 등[43]은 같은 재료·같은 온도구간(700↔1200 °C)·같은 50사이클에서 분위기만 바꾸어 넷을 돌렸다.

| 분위기 | 아르곤 | 건조 O₂ | 수증기 | 습윤 O₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 잔여강도 | 98.90 % | 96.46 % | 95.82 % | 88.92 % |

폭이 9.98 %p이며, 이는 §2.4.2-a의 두 데이터셋 차이와 같은 자릿수이다. 아르곤에서 1200 °C까지 올려도 98.90 %가 유지된다는 것은 온도만으로는 손상이 누적되지 않으며 산소가 있어야 한다는 뜻이다(§2.5.4).

같은 연구그룹이 사이클 수를 100회 이상으로 늘린 결과도 있다. Mei 등[61]은 같은 온도구간·습윤 O₂에서 86.69 %를 보고하며(50회 88.92 % 대비), 이는 사이클 후반의 감소가 완만해짐을 뜻한다 — §2.4.2-a에서 본 고온역의 포화와 같은 방향이다. 이 논문은 밀도 2.0, E 70 GPa, 강도 248 MPa, 공극률 13 %, 그리고 600–1200 °C의 CTE 4점을 함께 싣는 물성표를 갖고 있어, 제4장 §4.9-7의 복합재 CTE 대조표적이 여기서 나온다(⚠️ CVI·공극률 13 %이므로 본 연구 PIP 재료와 공정이 다르다).

본 모델은 분위기 변수를 갖지 않는다. 따라서 보정과 검증의 표적은 공기·습윤 O₂ 계열 하나로 고정하며, 아르곤·건조 O₂ 값을 같은 목적함수에 섞지 않는다. 얻어지는 C·k는 그 분위기의 유효값이라는 적용범위 진술이 따라붙는다(제6장 §6.6).

또한 Zhang 등[3]의 데이터에는 본 연구 모델을 두 구간으로 나누어 검증할 수 있는 구조가 들어 있다.

| 구간 | 관측 | 모델에서 담당하는 항 |
| --- | --- | --- |
| N = 0 → 20 | 강성 −21 %, 강도는 오히려 +3.6 %, 질량손실 −0.5 % | 1사이클 단조 손상 + TRS (사이클 항 불필요) |
| N = 20 → 60 | 강성 −40 %(누적 −53 %), 강도 −40 %, 질량손실 −9.8 % | 사이클 손상 항, 가속형 |

강도는 유지되는데 강성만 떨어지는 초기 구간은 CDM이 자연히 내놓는 거동이다 (손상이 강성을 낮추지만 파손지수는 아직 임계에 미달). 두 구간을 따로 맞추는 것이 단일 수치 하나를 맞추는 것보다 훨씬 강한 검증이다.

보조 데이터 — 파괴시험이 아닌 변형률 이력. Mei와 Cheng[67]은 산화 분위기에서 열(1173–1473 K)과 기계 하중을 함께 반복하며 변형률의 시간이력을 기록한다. 위 표들이 전부 사이클을 멈추고 파괴시켜 얻은 끝값인 데 반해, 이쪽은 사이클이 도는 동안의 상태를 준다 — refs/[68]의 구속응력 이력(제6장 T5)과 같은 성격이며, 잔여강도만으로는 볼 수 없는 누적 변형의 형태를 대조할 수 있게 한다.

그리고 그 변형률을 어떻게 나눌지도 이미 제시되어 있다. Mei 등[63]은 같은 재료·같은 시험에서 총 변형률을 열 + 기계 + 기저(손상) 셋으로 분해하는 모델을 세운다. 본 연구가 손상을 강성 저하로만 표현하는 데 반해 이쪽은 변형률 쪽에서 손상을 읽는 것이며, refs/[68]의 구속응력 이력(제6장 T5)을 해석할 때 우리 결과를 같은 방식으로 분해해 대조할 수 있다. ⚠️ 이 논문은 Zhang[5]가 기지 카드의 출처로 든 세 편 중 하나이기도 하다(제3장 §3.3).

재료 정합성: [3]은 2D 평직 CVI C/SiC이고 관측량이 인장 탄성계수로 본 연구 모델의 주 출력과 직접 대응한다. [2]는 3D이고 굽힘강도이다. 따라서 [3]을 주 검증 기준으로, [2]를 보조·대조군으로 쓴다.

### 2.4.3 급랭 조건의 역산

자유 급랭 두 문헌([2]·[3]) 모두 대류계수를 직접 보고하지 않으나, 각자가 적은 냉각 시간에서 1차원 과도 전도 해석으로 역산할 수 있다 (abaqus/quench_calibration.py).

| 문헌 | 냉각 조건 | 역산 h [W/(m²·K)] | Biot 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhang 등[3] | 900 → 300 °C, 15 s | ≈ 199 | 0.048 |
| Yin 등[2] | 공랭 60 s | ≈ 87 | ≈ 0.028 |

★ 이 결과가 본 연구의 주장 하나를 수정하게 만든다. Bi=0.048이면 두께방향 온도 구배는 전체 낙차의 3–15 %에 불과하다. 즉 이 심각도에서는 균일 온도장 가정이 거의 옳다. 따라서 “우리는 구배를 푼다”는 약한 주장이며, 방어 가능한 주장은 “균일 온도 가정이 어느 Biot 수에서 깨지는지를 정량화한다” 이다. 본 연구의 심각도 사다리를 Bi = 0.05 / 1 / 5 로 두어 그 교차점을 감싸는 이유가 이것이다.

### 2.4.4 고전 열충격 저항 파라미터

취성 세라믹의 열충격 저항 파라미터는 재료 선정 단계에서 여전히 널리 쓰인다. 세 파라미터는 서로 다른 논문에서, 서로 다른 질문에 답하기 위해 나왔다.

R=σu(1−ν)E α,  R⁗=E γwofσu2(1−ν),  Rst=γwofE α21/2

| 파라미터 | 답하는 질문 | 원전 |
| --- | --- | --- |
| R | 균열이 개시하는가 | Kingery (1955)[S11] |
| R⁗ | 개시한 균열이 얼마나 퍼지는가 — 파괴 시 탄성에너지 대 파괴일 | Hasselman (1963)[S12] |
| Rst | 열충격을 반복했을 때 균열이 안정적으로 자라는가 | Hasselman (1969)[S13] |

⚠️ 귀속 주의 — 본 절에서 정정한 사항. R⁗은 문헌에서 흔히 “Hasselman 1969”로 인용되나, 파괴 시 탄성에너지와 표면에너지를 설계기준으로 대비시킨 것은 1963년 논문이다. 1969년 논문은 개시와 전파를 하나의 이론으로 통합하여 Rst와 잔여강도의 계단형 저하를 준 편이다. 세 편을 병기한다.

이들은 단일상 취성 재료를 전제하므로 CMC에 그대로 적용할 수 없으나, CDM이 예측한 임계 ΔT의 재료·조건 간 순서가 고전 파라미터의 순서와 일치하는지 확인하는 것은 비용이 거의 0인 교차검증이며 논문 그림 한 장이 된다.

Rst가 본 연구와 가장 가깝다 — 다만 그 이유를 정확히 적어야 한다. 세 파라미터 중 Rst만이 균열이 이미 생긴 뒤 그것이 안정적으로(준정적으로) 자라는가를 다룬다. R은 개시만, R⁗은 개시 직후의 불안정 전파만 본다. 반복 열충격에서 손상이 조금씩 쌓이려면 균열 성장이 안정해야 하므로, Rst가 기술하는 상태가 곧 본 연구가 다루는 상태의 전제조건이다.

⚠️ 그러나 Rst를 “반복 열충격 파라미터”라고 부르면 안 된다. Hasselman의 이론이 그리는 잔여강도 곡선의 가로축은 사이클 수가 아니라 단회 급랭의 ΔT 이다 — 임계 ΔTc에서 강도가 급락하고 그 이후 완만해지는 형상이며, 고전 급랭시험 자체가 단회 시험이다. §2.4.2의 YIN2002 곡선은 ΔT를 고정하고 사이클 수를 늘린 것이므로, 두 곡선은 모양이 닮았을 뿐 가로축의 물리가 다르다. 본 논문 초고는 이 둘을 같은 형상으로 서술하고 있었고, 여기서 정정한다. 두 곡선을 겹쳐 그리는 그림은 만들지 않는다.

남는 대조는 정성적인 것 하나이다 — Rst가 예측하는 “안정 성장” 영역에 있는 재료라야 사이클이 돌수록 손상이 누적될 수 있으므로, 본 연구 재료가 그 영역에 있는지를 확인하는 것은 §2.5.4 사이클 손상 법칙의 전제 점검이 된다. 이는 비용이 거의 0이고, 어긋나면 그 자체가 고찰 재료가 된다.

## 2.5 연속체 손상역학 구성모델

### 2.5.1 유효응력과 손상 개시

CDM은 손상을 내부 상태변수 d∈0,1로 표현하고, 손상된 재료의 응력을 유효응력 σ=C0:ε 로부터 계산한다. 본 연구가 기반으로 삼는 Ge 등[24]의 모델은 얀과 기지를 다음과 같이 서로 다르게 다룬다.

- 얀 — 횡등방 탄성-손상. 3차원 Hashin 기준으로 종방향 인장/압축, 횡방향 인장/압축의 네 모드를 각각 판정하고, 모드별 손상변수를 곱셈으로 결합한다.

- 기지 — 등방 탄성-소성-손상. 유효응력 공간에서 von Mises 소성(선형 등방경화)을 거친 뒤, 유효응력의 제1불변량 I1의 부호로 인장/압축 손상 중 활성인 것을 고른다.

손상 진전은 지수 연화(exponential softening)로 표현한다.

d=1−exp​A(1−r)r,  r=maxhistoryϕ

여기서 ϕ가 파손지수, r이 그 이력 최대값이다. r이 이력 최대값이라는 점이 §2.5.4에서 결정적으로 중요해진다.

모드별 손상변수는 편의상의 분해가 아니라 측정되는 양이다. Baste[62]는 CMC에서 초음파로 강성 텐서 전체를 재어 이방성 손상을 모드별로 분리해 낸다. 즉 위와 같이 손상을 방향별 스칼라 여럿으로 두는 것은 계산 편의가 아니라 실험이 실제로 그렇게 분해해 관측한다는 사실에 근거한다. 본 연구가 얀에 네 모드를 두는 선택의 문헌적 뒷받침이다.

### 2.5.2 crack-band 정규화

연화 구성모델을 유한요소에 그대로 쓰면 손상이 한 요소 열에 국부화되어 해가 메시 크기에 의존하고, 요소를 세분할수록 소산에너지가 0으로 수렴하는 물리적으로 잘못된 결과를 준다. Bažant과 Oh의 crack-band 방법은 연화 파라미터를 요소 특성길이 le와 파괴에너지 Gf로부터 결정하여 이를 해소한다.

A=2g0leGf−g0le,  g0=X22E

적용 시 반드시 확인해야 할 조건이 있다. 분모가 양이려면 le<Gf/g0 이어야 하며, 이를 넘는 요소는 스냅백(snap-back)을 일으켜 수렴하지 않는다. 본 연구의 기지 물성(Xt = 310 MPa, E = 350 GPa, Gf = 0.031 N/mm — Zhang 등[5] Table 2이 다른 논문 셋에서 빌려온 값이며 그들이 시험한 시편의 측정값이 아니다, 캡션 “Material properties of the matrix [35–37]”)에서 이 한계는 le≈0.22 mm이다. 메시 생성 시 이 값을 상한으로 강제한다.

### 2.5.3 단방향(unilateral) 거동 — 균열 닫힘

열싸이클은 표면 응력을 인장↔압축으로 교번시킨다. 인장에서 열린 균열이 압축에서 닫히면 수직 강성이 부분적으로 회복되므로, 이를 표현하지 않으면 강성 저하를 과대평가한다. 본 연구는 회복 계수 Hclo∈[0,1]로

deff=dεn≥0d (1−Hclo)εn<0

를 두되, 전단 손상은 회복시키지 않는다(닫힌 균열면도 열화된 전단강성으로 미끄러진다 — CMC 문헌의 통상 가정). 손상 이력 d 자체는 건드리지 않으므로 손상의 단조성은 보존된다.

이 형태의 원전은 Chaboche 등[54]이다 — 닫힘 시 부호가 바뀐 수직 변형률의 대각 강성항만 수정해야 응력–변형률 연속성이 보장됨을 보였고(그들의 식 16), 닫힘 가중계수를 [0,1] 전 범위로 두었다. 위 Hclo가 바로 그 계수이며, [54]가 닫힘점을 잔류변형률에 묶는 것과 본 연구가 εn=0에서 닫는 것의 차이는 제3장 §3.4.2에 한계로 기록되어 있다. SiC/SiC·C/SiC 인장–압축 실측 재현까지 포함한 논문이므로, 균열 닫힘의 방법 원전이자 재료 적용의 선례 양쪽으로 인용한다.

★ 이 전단 가정은 동일 재료의 실험과 어긋난다 — 보수 가정으로 명시한다. Li 등[28]은 본 연구와 동일 아키텍처(2D 평직 C/SiC, T300, PyC 계면)의 off-axis 반복 하중에서 “the shear damage is also gradually deactivated” 를 관측하였다. 즉 전단 강성도 실제로는 회복된다.

다만 회복을 구동하는 것은 전단이 아니다. 같은 논문이 기구를 명시한다 — 종방향 압축 σ1이 기지 균열을 닫는 것에 더해 횡방향 압축 σ2가 박리된 계면을 닫아 계면의 하중전달 능력을 되살린다. 전단강성은 그 계면 전달에 의존하므로 수직 압축이 전단강성을 회복시키는 것이며, 전단응력의 부호와는 무관하다. 관측된 전단 비활성화는 τ12가 뒤집힐 때 σ1​⋅​σ2가 함께 압축으로 간 결과이다. 따라서 회복을 전단 부호에 매다는 설계는 물리적으로 틀리며, 올바른 확장은 위 식과 같은 조건 εn<0 아래 전단 손상에도 독립 계수 Hclos를 두는 것이다.

본 연구는 Hclos=0(회복 없음)을 유지한다. 이는 강성 회복을 과소평가하는 쪽이므로 손상 예측에 대해 보수적이고, 제3장의 회귀 검증 기준을 흔들지 않는다. “CMC 문헌의 통상 가정”이 아니라 [28]을 알고서 택한 보수 가정임을 명시하며, Hclos를 카드 슬롯으로 설계해 두어 민감도 항목으로 남긴다(제5장 §5.9.2).

수치적 주의 — 본 연구에서 실제로 문제가 되었던 지점. 기지의 인장/압축 손상 선택이 sign(I1)의 불연속 스위치로 되어 있으면, 인장으로 손상된 적분점이 I1=0을 지날 때 시컨트 강성이 1/(1−d) 배로 순간 도약한다. d=0.9에서 10배이다. 이는 변형률이 변하지 않는데 응력이 튀는 것이므로 Newton 반복이 원리적으로 수렴할 수 없다. 본 연구는 이를 반폭 Hsmo​⋅​Xt의 tanh 혼합으로 정규화하였고, Hsmo=0에서 원식과 비트 단위로 일치함을 확인하였다. 상세는 docs/M1_FAILURE_ANALYSIS.md.

★ 그 tanh 혼합은 수치 편법이 아니라 실험이 지지하는 구성식이다. 위 문단은 Hsmo를 수렴을 위해 도입한 것으로 서술하나, Li 등[28]은 동일 재료에서 비활성화가 스위치가 아님을 실험으로 보인다 — “both on-axis and off-axis specimens exhibit progressive damage deactivation behaviors in the compression range, but with different deactivation rates”, 그리고 “the damage deactivation rate is dependent on the compression stress state”.

즉 (i) 전이는 점진적이고 (ii) 그 속도는 응력상태에 의존한다. 불연속 스위치는 실험을 재현하지 못하는 쪽이고, 유한한 반폭을 갖는 혼합이 오히려 물리에 가깝다. Hsmo는 따라서 수렴을 위해 감수한 근사가 아니라, 실험이 요구하는 정칙화이며, 그 값은 임의의 수치 상수가 아니라 비활성화 속도라는 관측 가능한 재료 특성에 대응한다. 다만 본 연구는 Hsmo를 응력상태의 함수로 두지 않는 1차 근사를 쓰며, 이를 §2.9에 한계로 기록한다.

### 2.5.4 사이클 의존 손상 누적 — 표준 CDM이 실패하는 지점

그림 2.4 표준 CDM의 정지와 사이클 항. 이력최대로 구동되는 손상은 정진폭 반복에서 두 번째 사이클부터 자라지 않으며(drift가 정확히 0), 사이클 항을 넣어야 문턱 위에서 누적이 이어진다. 값이 아니라 형상이 논거다.

이 절의 명제는 문헌적 발견이 아니라 구성식의 수학적 성질이다.

§2.5.1의 손상 구동변수는 이력 최대값 r=maxϕ 이다. 동일한 ΔT를 반복하면 2번째 사이클의 변형 상태는 1번째와 같으므로 ϕ가 이전 r을 넘지 못하고, 따라서 dr=0, 손상 증가가 0이 된다. 1사이클에서의 손상 재분배 때문에 2–5사이클까지 미소하게 더 자라다가 곧 shakedown(포화) 한다. 결과적으로 N=1과 N=100의 그림이 같아지며, “반복 열충격에 의한 열화”라는 주제 자체가 성립하지 않는다.

이것은 특정 모델의 결함이 아니라 이력변수형 손상법칙 전부가 공유하는 구조적 성질이다. 손상이 이력 최대값의 단조 함수로만 정의되면, 이전 최대치를 넘지 않는 하중은 정의상 추가 손상을 만들 수 없다. 이 성질 때문에 응집영역(cohesive zone) 피로 모델링 문헌은 사이클 항을 별도로 도입하는 것을 표준 처방으로 삼으며, 직조 적층판 손상 모델에서는 d=dstatic+dcyc 분해가 쓰인다.

분리한다는 발상 자체는 Hashin과 Rotem[51]까지 거슬러 간다. 그들은 정적 파손기준과 별도의 피로 파손기준을 세웠다 — 반복 하중은 정적 기준의 재적용으로 다룰 수 없다는 판단이며, 본 연구의 dmono/dcyc 분리는 그 발상을 파손기준이 아니라 손상변수 수준에서 수행한 것이다. 요컨대 본 절이 하는 일은 문제를 처음 지적하는 것이 아니라, 그 표준 처방을 반복 열충격이라는 하중 이력에 대해 수행하는 것이다.

⚠️ 선례 인용의 상태 — 2026-08-06에 좁혔다. 세 편(docs/REFS_CANDIDATES.md C5–C7)의 서지는 확정되었고 원문은 여전히 미확보이나, 원문 없이 확인 가능한 것을 확인한 결과 귀속을 바꾸어야 한다.

|  | 초안이 귀속한 것 | 확인된 것 |
| --- | --- | --- |
| Roe & Siegmund (Eng. Fract. Mech. 70 (2003) 209–232) | “이전 최대치 이하 반복에서 손상이 없다”는 명시적 서술 | 확인 안 됨. 대신 확인된 것은 처방 쪽이다 — 손상변수 D(유효/공칭 단면비)로 단조 응집강도를 사이클마다 열화시키고, 그 아래에서는 손상이 누적되지 않는 문턱(내구한도)을 둔다 |
| Hochard & Thollon (Int. J. Fatigue 32 (2010) 158–165) | dstatic+dcyc 가법 분해 | 분해의 형태는 확인 안 됨. 확인된 것은 그 논문이 직조 플라이의 정적·피로를 하나의 비선형 누적 손상 모델로 다룬다는 것까지다 |
| Nguyen 등 (Int. J. Fract. 110 (2001) 351–369) | 같은 진술 + 사이클 항 처방 | 미확인 |

따라서 본문의 서술은 이렇게 정리된다. 위 문단이 말하는 진단(이력최대 구동이면 이전 최대 이하에서 dr=0)은 구성식의 수학적 성질이지 문헌의 발견이 아니므로 인용이 필요 없다 — 절 첫 문장이 이미 그렇게 적고 있다. 인용이 필요한 것은 처방이며, 그것은 확인되었다: 별도의 사이클 항이 단조 법칙을 열화시키고 그 항에 문턱이 붙는다는 구조다.

본 연구의 Δdcyc가 정확히 그 구조다 — 문턱 Rth와 Macaulay 괄호 ⟨r−Rth⟩를 갖고, dmono와 곱셈으로 결합하여 단조 법칙을 열화시킨다. 즉 본 연구 법칙의 형태에는 선례가 있으며, 그 선례는 응집영역 피로 문헌이다. 권·쪽은 위 표에 적었으나 원문 확보 전까지 인용부호는 쓰지 않는다. 판정기: python3 data/literature/refs_audit.py --check §D4

본 연구의 기여는 그 위에 놓인다 — 수치로 재현한 것이다. 단위시험 T5는 단조 CDM만 켠 상태에서 N=2→60 사이의 손상 증가분이 정확히 0(drift=0.00e+00) 임을 보인다. 문헌이 정성적으로 아는 사실을 본 연구의 재료·구성식·구현에서 정확한 0으로 확인한 것이므로, 제5장의 사이클 항 도입은 추정이 아니라 측정된 결손을 메우는 것이 된다.

실제 C/SiC에서 사이클마다 손상이 누적되는 물리 기구는 다음과 같다.

- 계면 마모 — 반복 상대 미끄럼으로 계면 전단강도 감소. CMC 피로의 지배 기구.

- 산화 — 400 °C 이상 대기 중, 기지 균열을 통해 PyC 계면과 탄소섬유가 소실. Zhang 등[3]의 −9.8 % 질량손실이 이것이다.

- 균열 개폐와 잔류 개구.

- 고온 크리프 및 기지 소성 ratcheting.

★ 실험적 대응 — Kaiser 효과, 좁은 의미로만 쓴다 (refs/[28] 전문, 2026-08-04). Li 등[28]은 동일 재료의 증분 반복 인장에서 음향방출(AE — 재료가 부서질 때 나는 미세한 탄성파를 잡는 계측)이 이전 사이클의 최대 응력을 넘기 전까지는 무시할 만함 (Kaiser 효과)을 관측하였고, “re-opening of the matrix microcracks and interface sliding do not create significant AE” 라고 명시한다.

이것이 지지하는 것. AE를 내는 사건 — 새 균열의 생성 — 은 이전 최대 이하에서 일어나지 않는다. 즉 §2.5.1의 이력최대 구동 r=maxϕ 는 균열 손상에 대해서는 실험이 확인하는 규칙이며, T5의 정확한 0은 균열 모델이 자기 기구에 충실하다는 확인이다.

이것이 지지하지 않는 것 — 여기서 과장하면 안 된다. “이전 최대 이하에서는 어떤 손상도 없다”는 결론은 나오지 않는다. 인용문 스스로가 말하듯 계면 미끄럼은 AE 없이 일어난다 — 그리고 위 목록 1번(계면 마모)이 정확히 그런 AE가 조용한 점진적 기구다. 마모를 근거로 “규칙이 완전한 물리”라고 쓰면 같은 절의 기구 목록과 자기모순이 된다. 또한 [28]의 반복은 진폭이 증가하는 소수 사이클이므로 정진폭 N≥100으로 외삽할 수 없다.

따라서 서술은 이렇게 간다. 사이클 항 Δdcyc가 담는 것은 이력최대 규칙 밖의 기구들이다 — 산화(이 온도역의 지배 기구; Mei[43]의 아르곤 98.90 % 유지가 산소 없는 열싸이클에서 나머지 기구 전체의 기여를 그 잔여분으로 상계한다)와 계면 마모(§2.9-4에 한계로 명시). 즉 사이클 항은 “표준 CDM의 결함 수리”가 아니라 규칙이 다루지 않는 기구의 현상론적 추가다.

이를 표현하기 위해 Chaboche형 현상론적 누적식을 도입한다.

Δdcyc=C(T) ⟨r−Rth⟩n (1−dcyc)−k ΔN

1−d=(1−dmono)(1−w dcyc)

지수 k의 부호가 거동을 가른다.

| k | 거동 | 대응 물리 | 대응 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| k<0 | 감속·포화 | 실리카가 균열을 밀봉하여 산소 침투가 둔화 | Yin 등[2] (1300→300 °C) |
| k=0 | 선형 누적 | 중립 | — |
| k>0 | 가속 | 밀봉 실패 — 균열이 통로로 남아 탄소 소진 지속 | Zhang 등[3] (900↔300 °C, 본 연구 재료) |

★ 부호를 가르는 것은 아키텍처가 아니라 최고 온도이다. 초기 서술은 이를 “포화(3D) 대 가속(2D)”으로 두었으나, 그 프레임은 두 데이터셋의 온도역 차이를 아키텍처 차이로 오귀속한다. SiC 산화가 만드는 실리카는 약 1000–1100 °C 이상에서 비로소 균열을 메울 만한 양과 유동성을 가지므로, 그 위에서는 산화가 자기억제적 (밀봉 → k<0)이고 600–1000 °C 구간에서는 실리카가 밀봉에 실패하여 산화가 자기가속적(k>0)이다. 이는 세라믹 산화 문헌에서 잘 알려진 중온 취약역(pest regime) 과 같은 온도 구간이다.

부호 판정에 쓰는 세 데이터셋이 아키텍처가 아니라 온도역으로 갈린다 (보유 전량 여섯 편은 §2.4.2 — 여기 세 줄은 그중 판정을 가르는 최소 집합이다).

| 데이터셋 | 최고 온도 | 분위기 | 관측 | 부호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhang 등[3] (2D) | 900 °C — 밀봉 실패역 | 대기 | E 98 → 46.5 GPa, 질량 −9.8 % | k>0 |
| Yin 등[2] (3D) | 1300 °C — 밀봉역 | 대기 | 잔여강도 83 %에서 포화 | k<0 |
| Mei 등[43] | 1200 °C | 아르곤 | 98.90 % 유지 | 사이클 항 불필요 |

Mei[43]가 결정적이다. 아르곤 분위기에서는 1200 °C까지 올려도 열화가 거의 없다 (98.90 % 유지). 온도만으로는 손상이 누적되지 않으며, 산소가 있어야 한다. 아키텍처 가설로는 설명할 수 없고 산화 가설로는 세 데이터가 모두 설명된다.

§2.4.2의 두 데이터셋 불일치가 여기서 해소된다. 두 데이터가 모순인 것이 아니라 서로 다른 산화 영역을 각각 대표하며, k의 부호가 그것을 인코딩한다. 따라서 k는 재료 상수가 아니라 k(Tmax) — 사이클 최고 온도의 함수로 두는 것이 문헌상 방어하기 쉽다. 본 연구의 기준 조건은 900↔300 °C(Zhang 등[3]과 동일)이므로 기본값은 k>0이고 보정 앵커도 [3]이며, [2]는 다른 온도역의 대조군으로 다룬다. 이 재프레이밍은 노벨티를 깎지 않고 강화한다 — 부호가 바뀌는 이유를 모델이 갖게 되기 때문이다.

수치 기법 — cycle jump. 100 사이클을 명시적으로 모두 푸는 것은 낭비이므로, 몇 사이클을 푼 뒤 ddcyc/dN을 ΔN만큼 외삽하고 상태를 갱신한 뒤 재평형시킨다. 이로써 100회 이상이 현실적 계산시간에 들어온다. 기법의 원전은 Van Paepegem 등[57]이며, 본 연구가 쓰는 점프당 손상 증분 상한도 그 논문의 기준이다 — 고정 간격이라는 본 연구의 단순화와 그 한계는 제5장 §5.5.2-a에서 정확히 위치시킨다(적응형 대안은 [58]).

## 2.6 파손기준

### 2.6.1 응력 기반 기준

Hashin 기준[S2]은 섬유/기지, 인장/압축을 분리한 모드별 판정을 제공하며, 모드가 구분되므로 CDM의 손상변수와 자연스럽게 짝지어진다. 본 연구에서 손상을 실제로 구동하는 기준이다.

원전이 이미 3차원이다 — 확장이 아니다. Hashin의 1980년 정식화[S2]는 처음부터 3차원 응력상태에 대해 쓰였고, 널리 쓰이는 평면응력형이 오히려 축약판이다. 따라서 본 연구가 3차원 응력을 다룬다는 사실은 기준의 확장을 뜻하지 않으며, 별도의 3D 확장 문헌을 요구하지도 않는다. (본 연구가 실제로 확장하는 것은 §2.6.2의 D-criterion 하나뿐이며, 그쪽은 원 정식화가 평면응력 전용이다.)

정말로 원전이 필요한 지점은 다른 곳이다 — 판정지수 ϕ를 손상변수 d에 대응시키고, 그 d로 연화 강성 C(d)와 접선 강성(DDSDDE)을 구성하는 매핑이다. Hashin[S2]은 파손 여부만 말할 뿐 그 다음을 말하지 않는다. 그 매핑의 원전은 Matzenmiller, Lubliner & Taylor (1995)[S5]이며, Abaqus 계열 복합재 손상 UMAT의 사실상 조상이다. §2.5.1의 지수 연화식과 §3.2의 접선 강성 유도가 이 계보에 속한다.

Tsai–Wu 기준[S3]은 응력에 대한 2차 텐서 다항식이다.

비교 시 반드시 주의할 점. Tsai–Wu 다항식의 원형은 응력에 대해 2차이므로, 그 값 0.25가 “절반쯤 왔다”는 뜻이 아니다. Hashin 지수와 직접 비교하려면 하중 배수로 정규화해야 한다. 즉 aR2+bR=1을 풀어 강도비 R을 구하고 FI=1/R을 쓴다. 이러면 Hashin 지수와 동일하게 응력에 대해 1차 동차가 되어 증분마다 직접 비교할 수 있다. 이 강도비 정규화의 1차 출처는 Liu & Tsai (1998)[S4]이며, 적층판의 점진 파손 해석에서 R을 하중 배수로 직접 해석한 편이다.

### 2.6.2 손상 기반 기준 — D-criterion

Yang, Jiao, Guo[33]는 2D/2.5D C/SiC를 대상으로, 응력이 아니라 손상변수 자체를 파손 판정에 쓰는 D-criterion을 제안하였다. 손상변수가 임계값에 도달하는 것을 파손으로 보며, Tsai–Hill이나 Hoffman보다 낮은 파손 포락선을 준다. 손상 지배 파괴에 물리적으로 더 합리적이라는 것이 저자들의 주장이다. Yang 등[27]이 이를 확장·적용하였고, 임계 손상값은 다음과 같이 보고되어 있다.

D11,max=D22,max=0.5224,  D66,max=0.5405

이 값들은 strong-interface 2D C/SiC(Xt = 226 MPa, S12 = 125.7 MPa)에서 평가된 것이다.

본 연구의 확장. [33]과 [27]의 D-criterion은 평면응력 전용(D11, D22, D66)이다. 그러나 급랭은 두께방향을 실질적으로 싣는다. 본 연구는 면외 성분 3개를 같은 방식으로 추가한 3차원 확장을 제시하며, 면외 손상이 0일 때 원 논문 식으로 정확히 환원됨을 확인하였다. 이것이 기여 C4이다.

세 기준을 동시에 평가하되 손상은 Hashin만이 구동하도록 하면, 기준을 켜고 끄는 것이 응력과 강성을 비트 단위로 바꾸지 않는다. 즉 비교 비용이 실제로 0이다.

### 2.6.3 온도의존 파손 — Yan 등[35]의 예상 밖의 검증점

Yan 등[35]은 C/SiC의 면내 전단강도(IPSS)를 293–1873 K에서 측정하였다.

| T [K] | 293 | 973 | 1173 | 1273 | 1473 | 1673 | 1873 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPSS [MPa] | 144.1 | 183.7 | 185.7 | 200.1 | 183.7 | 188.1 | 178.3 |
| RT 대비 | 1.000 | 1.275 | 1.289 | 1.389 | 1.275 | 1.305 | 1.237 |

전단강도가 상온에서 1273 K까지 39 % 증가한 뒤 감소한다. 저자들은 그 이유를 명시한다 — 제조온도(1273 K)에 가까워질수록 섬유/기지 계면의 열잔류 인장응력이 풀려 계면 결합이 강해지고, 그 온도를 넘으면 잔류응력이 압축으로 바뀌며 기지 균열을 유발해 다시 떨어진다.

이것이 왜 중요한가. TRS를 실제로 푸는 모델이라면 이 비단조 곡선이 저절로 나와야 한다. 강도를 온도의 함수로 넣어서 맞추는 것이 아니라, 냉각 잔류응력이 온도에 따라 완화되는 것을 RVE가 계산한 결과로 나와야 한다. 따라서 TRS를 반영하지 않는 케이스(A)는 이 곡선을 원리적으로 재현할 수 없다. 즉 §2.8.3의 C1 세 케이스 비교에 “어느 쪽이 실험을 재현하는가”라는 판정 기준이 생긴다. 나아가 본 연구의 무응력 온도는 1050 °C = 1323 K이므로, 예측 피크는 1273 K가 아니라 1323 K 근처에 와야 한다. 이는 우연의 일치로 설명할 수 없는 정량적 예측이며, 검증의 강도를 크게 높인다.

## 2.7 다중스케일 균질화

### 2.7.1 RVE와 주기경계조건

주기적 미세구조를 갖는 복합재의 유효 물성은 대표체적요소(RVE)에 주기경계조건 (periodic boundary condition, PBC)을 부과하고 단위 거시 변형을 가하여 얻는다. 본 연구는 Xia 등의 통일 PBC 정식을 따르며, 마주보는 면 절점쌍을 6개의 더미 절점 (constraint driver)에 연결하는 다점구속으로 구현한다. 이 방식의 장점은 더미 절점의 반력이 곧 거시 응력이라는 것이다.

### 2.7.2 스케일 연결 방식 — FE²를 쓰지 않는 이유

두 스케일을 잇는 방식은 크게 두 가지이다.

- FE² (동시 다중스케일): 거시 적분점마다 RVE 해석을 수행한다. 정확하나 계산비용이 압도적이며, 반복 열충격 100 사이클에는 적용이 불가능하다.

- 순차적 계층 균질화 (one-way hierarchical): RVE를 가상 시험기로 써서 거시 구성모델의 파라미터를 미리 결정하고, 거시 해석은 그 파라미터로 독립 수행한다.

주의해야 할 개념적 함정. “RVE로 유효물성을 뽑아 거시에 넣는다”를 문자 그대로 하면 거시로 전달되는 것은 선형 강성 C와 열팽창계수 α 뿐이다. 그러면 거시 모델은 선형탄성체이고, 반복 열충격을 아무리 가해도 강성이 저하되지 않는다. 손상이 미시 스케일에만 존재하고 거시로 전달되지 않기 때문이다. 따라서 RVE로부터 방향별 강도와 손상 진전 파라미터까지 뽑아 거시 CDM에 넣어야 하며, 본 연구는 이를 명시적으로 수행한다.

### 2.7.3 열-기계 물성의 동시 균질화

§2.4.1에서 보았듯 Biot 수를 계산하려면 균질화 열전도율 k가 필요하다. C/SiC는 면내와 두께방향의 k 이방성이 크므로, 이 자체가 결과 그림 하나가 된다.

단, 여기에 본 연구에서 확인된 심각한 데이터 공백이 있다.

- 섬유의 횡방향 열전도율을 측정한 문헌이 없다. Pradère 등[09]은 종방향 확산도만 측정한다. 그런데 2D 직물의 두께방향 k — 급랭 해석이 가장 민감한 값 — 은 섬유 횡방향 k와 기지 k가 지배한다.

- Snead 등[06]의 SiC 열전도율 상관식은 단결정 상한(상온 293 W/(m·K))이다. 이 값을 쓰면 섬유 횡방향 k를 0으로 놓아도 균질화 두께방향 k가 61 W/(m·K) 아래로 내려가지 않는 반면, C/SiC 실측값은 6.29 W/(m·K)이다. 즉 이 값은 입력으로 사용할 수 없음이 증명된다. 다공질 PIP 기지에는 25 W/(m·K) 급의 값이 적절하며, 이는 C/SiC 모델링 문헌[17]이 쓰는 값과 일치한다.

- 공극률 또한 무시할 수 없다. Sun 등[22]은 X선 CT로 기지 공극률 24 %를 측정하고 공극을 공기로 처리한다. 본 연구의 RVE 메시는 100 % 충전이므로 k를 과대예측하고, 결과적으로 급랭 구배를 실제보다 얕게 만든다(비보수적 방향). 이 처리 방식은 논문에 반드시 명시해야 한다(§2.9-3).

## 2.8 선행연구 종합과 연구 공백

### 2.8.1 근접 선행연구 비교표

| 문헌 | 재료·스케일 | 하중 | 온도장 | 물성 | TRS 처리 | 반복 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhang 등[5] (2022) | 2D C/SiC, RVE | 단조 인장 | 균일 | 온도별 3점 | 냉각 1회 | 없음 |
| Skinner & Chattopadhyay[5b] (2021) | 2D C/SiC, 다중스케일 | 단조 인장 | 균일 | 온도의존(손상 파라미터 포함) | 냉각 1회 | 없음 |
| P. Zhang 등[17] (2024) | 3D needled C/C–SiC, 다중스케일 | 반복 열충격 | 균일(명시적 단순화) | 온도무관(가정) | 1가지 | 20회 |
| Q. Zhang 등[30] (2026) | 2D C/SiC | 반복 기계하중 | 균일 | — | — | 진폭 증가 |
| Yang 등[20] (2024) | CMC 라미네이트 | 열구배·과도 | 비균일 | — | — | 없음 |
| S. Zhang 등[15] (2026) | 3D C/SiC | 단조 인장/압축 | 균일 | — | XRD 실측 | 없음 |
| Hamza 등[66] (2025) | SiC/SiC 미세구조, 다중물리 | 산화 열화(열-기계-화학 연성) | — | 온도의존 | 없음 | 없음 |
| Yang & Liu[01a] (2020) | 산화물/산화물 CMC, 단일 스케일 | 반복 열충격(손상은 모듈러스 저하로 정량) | — | — | 없음 | 있음 |
| Yang & Liu[01b] (2020) | 산화물/산화물 CMC, 단일 스케일 | 열충격 후 기계 피로 | — | — | 없음 | 있음 |
| Li 등[60] (2015, Part II) | 2D 평직 C/SiC, 거시 UMAT | 단조 인장·압축·전단 | 균일 | — | 없음 | 없음 |
| Wu 등[64] (2026) | 2.5D 직조 C/SiC, 다중스케일 | 하중–제하 | 균일 | 온도의존 | 없음 | 산화 노출 |
| 본 연구 | 2D C/SiC, 2-스케일 | 반복 열충격 | 비균일(과도 급랭) | 온도의존 | 3케이스 비교 | 100회+ |

가장 위험한 선행연구는 P. Zhang 등[17]이다. 다중스케일 프레임워크, 반복 열충격, 사이클에 따른 물성 저하, 실험 검증을 모두 갖추었고, 20 사이클까지의 굽힘강도 저하를 실험(14.3 → 24.0 %)과 해석(19.9 → 35.9 %)으로 제시한다. “다중스케일 + 반복 열충격” 만으로는 더 이상 노벨티가 되지 않는다.

그러나 [17]은 본문에서 세 가지를 명시적으로 포기하였다.

| # | [17]의 선택 | 원문 근거 | 본 연구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 균일 온도장 | “a uniform temperature field is applied to the composite member to depict the dominant thermal stress efficiently” | 과도 급랭 → 비균일 T(x,t) |
| 2 | 온도무관 물성 | 가정 (1): “The parameters of constituents … are regarded to be temperature independent” | 구성재 문헌 기반 f(T) |
| 3 | TRS 처리 1가지 | 1사이클 잔류응력을 2사이클 초기조건으로 이월 | 3케이스 비교 |

서술상 반드시 지킬 것. [17]은 균일 온도장을 “효율을 위해” 선택했다고 명시한다. 즉 구배가 중요함을 알면서 뺀 것이다. 본 연구가 구배를 푸는 것은 “그들이 몰랐던 것”이 아니라 “그들이 미룬 것” 이다. 선행연구를 깎아내리는 서술은 심사에서 역효과이므로, 그렇게 쓰지 않는다.

### 2.8.1-a 균열 닫힘에 관해서는 [60]이 본 연구보다 정교하다

refs/[28]에는 짝이 있다. 본 연구가 C3의 근거로 인용하는 Li 등[28]은 Part I — Experiment and analysis이고, 같은 저자들의 Part II — Material model and numerical implementation[60]이 그 실험을 구성모델로 만들어 UMAT으로 구현하였다. 재료도 본 연구와 같은 2D 평직 C/SiC이다.

[60]이 균열 닫힘을 다루는 방식은 본 연구보다 정교하다.

“the tension and/or shear damage generated in the loading history will be gradually deactivated during compression, and the biaxial compression stresses yield a faster damage deactivation rate than the uniaxial compression condition.” “…damage deactivation behavior during the compression loading is described by a continuous function…”

이것은 본 연구에 두 방향으로 작용하며, 둘 다 명시한다.

첫째, C3를 강화한다. §1.4의 C3는 “강성 회복 기구가 이축 압축에서 가속된다”를 [28]의 실험에만 근거하고 있었다. [60]은 같은 저자들이 그 기구를 정식화까지 하였음을 보인다. 따라서 급가열 반사이클의 표면 응력상태(이축 압축)에서 손상 비활성화가 빨라진다는 본 연구의 논지는 실험과 모델 양쪽에서 받쳐진다.

둘째, 본 연구의 균열 닫힘 구현이 [60]보다 단순함을 인정해야 한다. 본 연구는 deff=d (1−Hclo) 로 상수 계수 하나를 쓴다(제3장 §3.4.2). [60]은 연속함수 + 응력상태 의존 속도를 쓴다. 즉 본 연구는 단축/이축을 구분하지 않는다. 이는 한계이며 제3장에 그렇게 적는다. 다만 본 연구의 기여는 균열 닫힘 정식화 자체가 아니라 그것이 반복 열충격에서 사이클 수에 대해 어떻게 누적되는가 이므로, 이 단순화가 주 주장을 무너뜨리지는 않는다 — [60]은 단조 하중만 다룬다.

[60]을 본 연구가 대체하지 않는다. [60]은 우리보다 나은 균열 닫힘 모델을 단조 하중에 대해 제시하였고, 본 연구는 더 단순한 균열 닫힘을 반복 열충격으로 가져간다. 두 논문은 겹치지 않으며, 심사에서 물으면 그렇게 답한다.

### 2.8.2 shakedown에 관한 정확한 서술

§2.5.4의 shakedown 문제를 “아무도 다루지 않았다”고 쓰는 것은 정확하지 않다. [17]은 이를 우회한다 — 요소가 파손되면 하중을 받지 못해 응력이 재분배되고, 이웃 요소에 추가 열응력이 걸리는 방식으로 사이클마다 응력 상태가 실제로 바뀐다. 저자들도 “damage in the needled composites tends to saturate when subjected to repeated thermal shocks” 라고 관찰하며, 이는 Yin 등[2]의 균열밀도 포화와 일치한다.

따라서 본 연구의 기여는 “문제를 발견했다”가 아니라 “두 대안을 비교한다” 이다.

| 메커니즘 | 대표 | 성격 |
| --- | --- | --- |
| A. 불연속 요소파손 + 응력 재분배 | [17] | 메시 의존성 우려, 사이클 수가 계산비용에 직접 비례(≈20회 한계) |
| B. 연속 사이클 손상 법칙 | 본 연구 | crack-band 정규화로 메시 독립, cycle jump로 100회 이상 가능 |

또한 Q. Zhang 등[30]은 본 연구의 기반 논문[5]과 같은 연구그룹의 2026년 후속작으로 2D C/SiC의 반복 하중을 다루나, 그 반복은 진폭이 증가하는 loading–unloading이다. 매 사이클 최대하중이 올라가므로 파손지수가 계속 이전 임계값을 넘고, shakedown이 애초에 발생하지 않는다. 진폭이 일정한 반복 열충격과는 근본적으로 다르며, 이 차이를 명시하는 것은 같은 그룹의 최신 논문을 근거로 자기 노벨티를 정의하는 강력한 서술이 된다.

### 2.8.3 연구 공백과 본 연구의 기여

이상의 고찰에서 다음 공백이 확인된다.

C1 — TRS 처리 방식의 정량적 영향. TRS는 실측되었고[15], 냉각 해석으로 초기상태를 만드는 방법도 확립되었으나[5b], 처리 방식(미반영 / 초기반영 / 완전반영)이 반복 열충격 하의 잔여강성·잔여강도·허용 사이클 수 예측을 얼마나 바꾸는지는 정량화된 바 없다.

| 케이스 | 무응력 온도 | 제조 냉각 이력 | 사이클 중 TRS 갱신 | 물리적 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 미반영 | 해석 시작 온도 | 없음 | — | 문헌에서 흔한 단순화. 기준선 |
| B. 초기 반영 | 1050 °C | 1회 냉각 후 동결 | 안 함 | “TRS는 초기조건일 뿐”이라는 관행 |
| C. 완전 반영 | 1050 °C | 1회 냉각 | 손상 상태에 따라 자연 재분배 | 물리적으로 옳은 해 |

B와 C의 차이가 곧 TRS 이완·재분배이다. 손상이 쌓이면 강성이 떨어지고 → TRS가 이완되고 → 손상 구동력이 다시 바뀐다. 이 되먹임의 크기를 정량화하는 것이 본 연구의 주 주장이다. 결과가 어느 방향으로 나오든 논문이 성립한다 — 차이가 크면 “TRS 무시는 위험하다”는 경고가 되고, 작으면 “실무에서 단순화가 정당하다”는 설계 지침이 된다.

C2 — 균일 온도 가정이 깨지는 Biot 수. §2.4.3에서 보았듯 문헌의 실제 급랭 조건은 Bi≈0.05로, 균일 온도 가정이 거의 옳은 영역이다. 본 연구는 Bi = 0.05 / 1 / 5 의 사다리로 가정이 깨지는 지점을 정량화한다.

C3 — TRS의 인장/압축 비대칭 × 균열 닫힘. [15]가 보인 비대칭이 옳다면, 같은 ΔT라도 급랭(인장 지배)과 급가열(압축 지배)의 손상 기여가 다르다. 그런데 [15]는 단조 하중만 보았고, [17]은 사이클을 보았으나 TRS 비대칭을 변수로 두지 않았다. 본 연구는 균열 닫힘(§2.5.3)을 이미 구현하고 있으므로 추가 비용이 거의 없다.

★ C3는 “아무도 보지 않은 것”이 아니라 “단조에서 관측된 것을 반복으로 확장하는 것”이다. Li 등[28]은 본 연구와 동일 아키텍처(2D 평직 C/SiC, T300, PyC 계면)의 on/off-axis 인장·압축 시험에서 비대칭을 직접 측정하였다 — “Due to the damage impediment effect of compression stress, compression specimens show higher mechanical properties and lower damage evolution rates than tension specimens with the same off-axis angle.”

그 비대칭의 크기는 다음과 같다([28] Table 1, data/literature/csic_2d_offaxis.csv).

| 0° 물성 | 인장 | 압축 | 압축/인장 |
| --- | --- | --- | --- |
| 극한강도 [MPa] | 265.28 | 338.94 | 1.28 |
| 비례한도 [MPa] | 19.53 | 158.28 | 8.1 |

개시의 비대칭(8.1배)이 극한강도의 비대칭(1.28배)보다 압도적으로 크다. 압축은 균열 개시를 억제하고 인장은 촉진한다는 것이 이 한 비에 들어 있다. C3가 예측하는 반사이클 비대칭이 어디서 오는지가 이로써 실험으로 고정된다.

따라서 C3의 성격이 바뀐다. 근거가 본 연구 모델의 스위치 두 개(Hclo, TRS 케이스)가 아니라 동일 재료의 실험이 되며, 본 연구의 몫은 “단조에서 관측된 비대칭이 반복 열충격에서 사이클 수에 대해 어떻게 누적되는가” 로 좁혀진다. 이는 심사에서 훨씬 방어하기 쉬운 위치이다.

★ 급가열 반사이클이 특히 강한 이유 — 이축 압축 기구. [28]은 강성 회복이 단순한 균열 닫힘 하나가 아니라 두 단계임을 밝힌다. 종방향 압축 σ1이 기지 균열을 닫고, 그에 더해 횡방향 압축 σ2가 박리된 계면까지 닫아 계면의 하중전달 능력을 되살린다 — “the extra closure process of the debonded interface plays an important role in stiffness recovery … under biaxial compression loadings, and therefore it leads to faster damage deactivation rates.”

급가열 반사이클의 표면 응력상태가 정확히 이 이축 압축이다. 자유표면에서 두 면내 방향이 함께 구속되므로 등이축에 가까운 압축이 걸린다. 즉 C3의 급랭/급가열 비대칭 주장은 단축 실험에서 외삽한 것이 아니라, 관측이 이루어진 것과 같은 응력상태 (이축 압축)에서 직접 관측된 것이다. 이는 §2.5.3의 Hclo가 급가열 반사이클에서 유효하게 작동해야 할 물리적 근거이기도 하다.

C4 — 열충격 유발 다축 응력 상태에서의 파손기준 비교. D-criterion은 [33]·[27]에서 기계적 인장–전단 조합으로만 검증되었으며, 열충격이 만드는 다축 상태(등이축 인장 + 두께방향 구배)에서의 적용성은 검토된 바 없다. §2.6.2의 3차원 확장과 함께 Hashin / Tsai–Wu / D-criterion을 병렬 평가한다.

### 2.8.4 노벨티 진술

2D 평직 C/SiC의 다중스케일 열-기계 해석 프레임워크(냉각 기반 TRS, 온도의존 물성)는 이미 확립되어 있으나[5b], 이를 반복 열충격으로 확장한 연구는 균일 온도장과 온도무관 물성으로 단순화하거나[17], 진폭이 증가하는 기계적 반복만을 다루었다[30]. 본 연구는 (i) RVE에서 열-기계 물성을 동시 균질화하여 과도 급랭의 공간 온도구배를 해결하고, (ii) 사이클 의존 손상 법칙으로 100회 이상의 반복을 다루며, 그 지수의 부호가 실리카 밀봉(포화)과 밀봉 실패(산화 가속) 두 기구를 구분함을 여섯 편의 독립 실험 연구(세 연구그룹)로 보인다 — 단 두 기구가 갈리는 임계온도는 보유 데이터가 900–1200 °C로 괄호만 칠 뿐 측정하지 못하며(§2.9-10), 흔히 쓰이는 1000–1100 °C는 실리카 화학에서 온 값이다. 이를 통해 열잔류응력 처리 방식이 잔여강성·허용 사이클 수 예측을 얼마나 바꾸는지 정량화하고, 동일 재료의 단조 시험에서 관측된 인장/압축 비대칭[28]이 균열 닫힘과 결합하여 급랭·급가열 반사이클의 손상 기여를 비대칭으로 만드는 현상을 반복 하중으로 확장한다.

## 2.9 본 장에서 확인된 미결 사항

집필 전에 반드시 처리하거나, 처리하지 못하면 한계로 명시해야 하는 항목이다.

- 공정 불일치. 기준 재료는 PIP이나 SiC 열물성 문헌 대부분은 CVD/CVI이다. 민감도 해석 대상이며, 특히 열전도율에서 결정적이다(§2.7.3).

- 유효 무응력 온도. 1050 °C를 그대로 쓰면 기지 TRS가 [15]의 XRD 실측값보다 2배 이상 크게 나온다. 완화를 반영한 유효 무응력 온도를 쓸 것인지, 1050 °C를 유지하고 차이를 보고할 것인지는 본 연구의 물성 가정에 관한 결정이며, 수치 수렴 문제와 분리하여 서술해야 한다.

- 공극률 처리. RVE 메시가 100 % 충전이므로 k를 과대예측한다. 명시 필요.

- 계면 미끄럼 잔류변형률 미표현. [30]이 관측량으로 쓰는 잔류변형률과 제하 탄성계수를 본 모델은 표현하지 못한다. 한계로 명시한다.

- 연화 파라미터의 온도의존성 미반영. [5b]는 A, Gf까지 온도의존으로 둔다. 본 연구는 강도만 온도의존이다. 한계로 명시하고, 여력이 되면 확장한다.

- 물성 산포 미고려. Xie 등[23]이 다루는 통계적 변동을 본 연구는 결정론적으로 처리한다. 한계로 명시한다.

- 인용 금지 항목. “1000 °C에서 12사이클 후 강도 25 % 저하”는 2차 요약에서만 확인되었고 원 논문을 특정하지 못하였다(confidence=secondary). 본문에 쓰지 않는다.

- 전단 손상 회복(Hclos) 미구현. §2.5.3에서 밝혔듯 Li 등[28]은 동일 재료에서 전단 강성도 압축에서 회복됨을 관측하였다. 본 연구는 Hclos=0(보수)로 두며, 이는 강성 회복을 과소평가하는 방향이다. 카드 슬롯으로 설계해 두고 민감도 항목으로 남긴다(제5장 §5.9.2).

- Hsmo의 응력상태 의존성 미반영. [28]은 비활성화 속도가 압축 응력상태에 의존함을 보이나, 본 연구는 Hsmo를 상수로 둔다. 1차 근사임을 명시한다.

- k(Tmax)의 온도 의존성 미보정, 그리고 문턱 자체가 측정되지 않았다. §2.5.4에서 k의 부호를 밀봉/비밀봉 온도역으로 재프레이밍하였으나, 본 연구가 보정하는 것은 900↔300 °C 한 점이다. k를 온도의 연속 함수로 두는 것은 향후과제이며, 1300 °C 대조군[2]은 부호가 갈리는지의 정성 확인으로만 쓴다. 나아가 부호가 갈리는 온도 자체를 본 연구는 모른다 — 보유한 사이클 데이터는 900 °C 이하와 1200 °C 이상에만 있고 그 사이가 비어 있다(§2.4.2-a). 본문이 쓰는 1000–1100 °C는 실리카의 유동 온도에서 온 화학적 추정이지 본 연구나 인용 문헌이 측정한 전이점이 아니다. 문턱을 특정 값으로 주장하지 않으며, “900–1200 °C 사이 어딘가”로만 서술한다.

- 분위기가 모델 변수에 없다. §2.4.2-b가 보이듯 같은 온도구간에서 분위기만으로 잔여강도가 9.98 %p 갈린다. 본 모델의 C·k는 공기·습윤 O₂ 계열의 유효값 이며, 타 분위기 예측에는 재보정이 필요하다.

## 참고문헌 (본 장 인용분)

| 번호 | 서지 |
| --- | --- |
| [2] | H. Yin, L. Cheng, L. Zhang, Y. Xu, Thermal shock behavior of 3-dimensional C/SiC composite, Carbon 40 (2002) 905–910 |
| [3] | C. Zhang, X. Wang, B. Wang, Y. Liu, D. Han, S. Qiao, Y. Guo, Thermal Shock Properties of a 2D-C/SiC Composite Prepared by Chemical Vapor Infiltration, J. Mater. Eng. Perform. 22 (2013) 1680–1687 |
| [4] | Y. Niu, et al., A damage constitutive model for the nonlinear mechanical behavior of C/SiC during mechanical cyclical loading/unloading, Compos. Part A 161 (2022) 107072 |
| [5] | Q. Zhang, J. Ge, B. Zhang, C. He, Z. Wu, J. Liang, Effect of thermal residual stress on the tensile properties and damage process of C/SiC composites at high temperatures, Ceram. Int. 48 (2022) 3109–3124 — 저자 명단은 refs/[05] 표제면에서 직접 확인(3·4번 저자를 L. Zhang·Y. He로 적었던 것을 2026-08-11 정정) |
| [5b] | R. Skinner, A. Chattopadhyay, Multiscale temperature-dependent ceramic matrix composite damage model with thermal residual stresses and manufacturing-induced damage, Compos. Struct. 268 (2021) 114006 |
| [06] | L. L. Snead, T. Nozawa, Y. Katoh, T.-S. Byun, S. Kondo, D. A. Petti, Handbook of SiC properties for fuel performance modeling, J. Nucl. Mater. 371 (2007) 329–377 |
| [07] | C. Pradère, C. Sauder, Transverse and longitudinal coefficient of thermal expansion of carbon fibers at high temperatures (300–2500 K), Carbon 46 (2008) 1874–1884, doi:10.1016/j.carbon.2008.07.035 — 제3·4장 섬유 CTE |
| [08] | C. Sauder, J. Lamon, R. Pailler, Thermomechanical properties of carbon fibres at high temperatures (up to 2000 °C), Compos. Sci. Technol. 62 (2002) 499–504, PII S0266-3538(01)00140-3 (DOI 미확인) — 제3·4장 섬유 E(T)·강도 비율, 스트랜드 대 단섬유 구분 |
| [09] | C. Pradère, J.-C. Batsale, J.-M. Goyhénèche, R. Pailler, S. Dilhaire, Thermal properties of carbon fibers at very high temperature, Carbon 47 (2009) 737–743 |
| [10] | C.-P. Yang, L. Zhang, B. Wang, T. Huang, G.-Q. Jiao, Tensile behavior of 2D-C/SiC composites at elevated temperatures: Experiment and modeling, J. Eur. Ceram. Soc. 37 (2017) 1281–1290 — 한 재료·한 시험 시리즈·네 온도(300/973/1273/1473 K)의 PLS·모듈러스·강도·파괴변형률(Table 1). 인장 물성 온도 의존의 주 앵커이자 유일하게 산포(±)를 싣는 모듈러스 출처 — 제6장 허용치(1 %/3 %)의 근거. 서지는 보유 원문 1면에서 전사(2026-08-06) |
| [13] | Y. Katoh, T. Nozawa, L. L. Snead, T. Hinoki, A. Kohyama, Property tailorability for advanced CVI silicon carbide composites for fusion, Fusion Eng. Des. 81 (2006) 937–944, doi:10.1016/j.fusengdes.2005.08.045 — 제4장 k 대조 |
| [15] | S. Zhang, D. Zhang, J. Zhou, F. Du, K. Guan, Z. Guan, W. J. Cantwell, Quantification of thermal residual stresses and their effects on the mechanical behavior of 3D C/SiC composites, Compos. Part A 207 (2026) 109796 |
| [17] | P. Zhang, L. Zhu, Y. Tong, Y. Li, Y. Xing, H. Lan, Y. Sun, X. Liang, Revealing thermal shock behaviors and damage mechanism of 3D needled C/C–SiC composites based on multi-scale analysis, J. Mater. Res. Technol. 29 (2024) 2016–2034 |
| [20] | Z. Yang, J. Wang, R. Yang, J. Jiao, Thermomechanical-induced cracking model for CMC laminates subjected to thermal gradients and transients, Int. J. Solids Struct. 300 (2024) 112927 |
| [22] | Sun, et al., (multiscale thermal expansion of C/SiC with porosity and fibre volume fraction), Ceram. Int. 47 (2021) 7925 |
| [23] | Xie, et al., (property scatter in 3D needled C/C–SiC), Compos. Struct. 192 (2018) |
| [24] | J. Ge, C. He, J. Liang, Y. Chen, D. Fang, A coupled elastic-plastic damage model for the mechanical behavior of three-dimensional (3D) braided composites, Compos. Sci. Technol. 157 (2018) 86–98 — 본 연구 구성모델의 원 모델. 저자 명단은 refs/[24] 표제면에서 직접 확인 |
| [27] | Z. Yang, J. Jiao, J. Wang, W. Huang, Y. Guo, Compos. Part A 77 (2015) 181 |
| [30] | Q. Zhang, J. Ge, B. Li, S. Zhao, Z. Liu, J. Liang, Investigation of mechanical behavior and damage process of 2D C/SiC composites under cyclic loading: Experiment and simulation, Compos. Part B 313 (2026) 113395 |
| [31] | W. Shi, C. Zhang, B. Wang, M. Li, C. Zhang, Mode I interlaminar fracture toughness of two-dimensional continuous fiber reinforced ceramic matrix composites using wedge-loaded double cantilever beam method, Compos. Part A 168 (2023) 107466, doi:10.1016/j.compositesa.2023.107466 — 제4장 얀 Gtt 출처 |
| [33] | Z. Yang, J. Jiao, Y. Guo, (D-criterion 원전), Theor. Appl. Mech. Lett. 4 (2014) 021007 |
| [35] | H. Yan, C. Zhang, Y. Qiao, X. Li, D. Han, (고온 면내 전단), Mater. Des. 32 (2011) 3504 |
| [01a] | Z. Yang, X. Liu, A continuum damage mechanics model for 2-D woven oxide/oxide CMC under cyclic thermal shocks, Ceram. Int. 46 (2020) 6029–6037 — 한 번호에 논문 두 편이 있던 것을 분리(refs/README.md). 파일은 refs/[01] A continuum damage mechanics model... |
| [01b] | Z. Yang, X. Liu, A continuum fatigue damage model for the cyclic thermal shocked CMC, Int. J. Fatigue 134 (2020) 105507 — 파일은 refs/[01] yang2020 S.pdf |
| [11] | Qing Zhang, Laifei Cheng, Litong Zhang, Yongdong Xu, Thermal expansion behavior of carbon fiber reinforced chemical-vapor-infiltrated silicon carbide composites from room temperature to 1400 °C, Mater. Lett. 60 (2006) 3245–3247 — 제4장 복합재 CTE 대조 표적 (검증 전용) |
| [12] | Liyang Cao, Yongsheng Liu, Yunhai Zhang, Jing Wang, Jie Chen, Enhancing thermal conductivity of C/SiC composites containing heat transfer channels, J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 3520–3527 — 제4·5장 k3 대조 표적 6.29 W/(m·K) (기준 재료 값이며 그 논문이 만든 CNT 개질재 20.69는 표적이 아니다, 검증 전용) |
| [28] | J. Li, G. Q. Jiao, B. Wang, C. P. Yang, G. Wang, Damage characteristics and constitutive modeling of the 2D C/SiC composite: Part I — Experiment and analysis ⚠️ Part II는 [60], Chin. J. Aeronaut. 27(6) (2014) 1586–1597, doi:10.1016/j.cja.2014.10.026 (오픈액세스) |
| [36] | Xiuli Shen, Longdong Gong, RVE Model with Porosity for 2D Woven CVI SiCf/SiC Composites, J. Mater. Eng. Perform. 25 (2016) 5138–5144, doi:10.1007/s11665-016-2393-9 — 제4장 공극 배치·공극률 산식 |
| [37] | D. Garoz, F.A. Gilabert, R.D.B. Sevenois, S.W.F. Spronk, W. Van Paepegem, Consistent application of periodic boundary conditions in implicit and explicit finite element simulations of damage in composites, Compos. Part B 168 (2019) 254–266 — 제4장 주기경계조건 구현 |
| [40] | Zihui Xia, Yunfa Zhang, Fernand Ellyin, A unified periodical boundary conditions for representative volume elements of composites and applications, Int. J. Solids Struct. 40 (2003) 1907–1921 — 제4장 통합 주기경계조건 원전 |
| [42] | Lihua Li, Chengyu Zhang, Chen Zhang, Kejie Wang, Hui Bai, Dong Han, Mei Li, Compressive strength and damage mechanisms of 2D-C/SiC composites at high temperatures, Ceram. Int. 44 (2018) 14026–14031 — 제4장 압축 강도 대조 (검증 전용) |
| [57] | W. Van Paepegem, J. Degrieck, P. De Baets, Finite element approach for modelling fatigue damage in fibre-reinforced composite materials, Compos. Part B 32(7) (2001) 575–588, doi:10.1016/S1359-8368(01)00038-5 — cycle jump 1차 출처([S8]과 동일 논문). 적응 기준이 손상 증분 상한이므로 본 연구 max_djump의 출처이다(제5장 §5.5.2-a). ⚠️ 평직 유리/에폭시 검증 — 기법만 인용, 물성 취득 금지 |
| [58] | D. Cojocaru, A. M. Karlsson, A simple numerical method of cycle jumps for cyclically loaded structures, Int. J. Fatigue 28 (2006) 1677–1689, doi:10.1016/j.ijfatigue.2006.01.010 — 적응형 cycle jump(점프 폭 자동 제어). 기준이 손상 크기가 아니라 변화율이므로 본 연구의 미구현 대안. ⚠️ 열차폐코팅 검증 |
| [59] | G. Camus, L. Guillaumat, S. Baste, Development of damage in a 2D woven C/SiC composite under mechanical loading: I. Mechanical characterisation, Compos. Sci. Technol. 56 (1996) 1363–1372 — 열잔류응력이 응력–변형률 원점을 압축 영역으로 미는 것과 압축 시 제조 열균열 닫힘을 실측 |
| [60] | J. Li, G. Q. Jiao, B. Wang 등, Damage characteristics and constitutive modeling of the 2D C/SiC composite: Part II — Material model and numerical implementation, Chin. J. Aeronaut. 28(1) (2015) 314–326, doi:10.1016/j.cja.2014.10.027 — [28](Part I)의 모델링 짝. 손상 비활성화를 연속함수로 두고 이축 압축이 단축보다 빠름을 정식화 |
| [61] | H. Mei, L. Cheng, L. Zhang, X. Luan, J. Zhang, Behavior of 2D C/SiC composites subjected to thermal cycling in controlled environments, Carbon 44 (2006) 121–127, doi:10.1016/j.carbon.2005.07.003 — 700↔1200 °C 사이클, 물성표(밀도 2.0 · E 70 GPa · 강도 248 MPa · 공극률 13 % · CTE 4점) |
| [62] | S. Baste, Inelastic behaviour of ceramic-matrix composites, Compos. Sci. Technol. 61 (2001) 2285–2297 — 초음파로 이방성 손상을 모드별로 분리 |
| [63] | H. Mei, L. Cheng, L. Zhang, Y. Xu, Modeling the effects of thermal and mechanical load cycling on a C/SiC composite in oxygen/argon mixtures, Carbon 45 (2007) 2195–2204, doi:10.1016/j.carbon.2007.06.051 — 변형률을 열·기계·기저(손상) 로 분해. ⚠️ Zhang [5]가 기지 카드의 출처로 든 세 편(그 논문 참고문헌 36번) 중 하나이기도 함 |
| [64] | T. Wu, Y. Wang, W. Qi, X. Luo, P. Luo, X. Gao, Y. Song, Predictive constitutive modelling of oxidation-induced degradation in 2.5D woven C/SiC composites, Materials 19(2) (2026) 307, doi:10.3390/ma19020307 — 최신 경쟁 논문. 2.5D · 산화 구동 · 하중–제하이므로 본 연구(2D · 열충격 · 정진폭)와 겹치지 않음 |
| [65] | Y. Wei, J. Lan, Y. Yu, L. Huang, D. Ye, Z. Fu, Properties evolution and damage mechanism of SiC/SiC composites after thermal shock at 1300 °C, Ceram. Int. 50 (2024) 34442–34451, doi:10.1016/j.ceramint.2024.06.263 — ⚠️ SiC/SiC(섬유가 다름) |
| [66] | M. H. Hamza, J. J. Schichtel, A. Chattopadhyay, Multiphysics model of thermomechanical oxidative degradation in SiC/SiC ceramic matrix composite microstructures, J. Eur. Ceram. Soc. 45 (2025) 117335, doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2025.117335 — [5b]와 같은 그룹의 후속작 |
| [67] | H. Mei, L. F. Cheng, Strain response of C/SiC composite to thermal and mechanical load cycling in oxidising atmosphere, Mater. Sci. Technol. (2008), doi:10.1179/174367608X263296 — 열(1173–1473 K)+기계(60±20 MPa) 동시 사이클. 기저변형률 0.354→0.670 % |
| [68] | H. Mei, L. Cheng, L. Zhang, Thermal cycling damage mechanisms of C/SiC composites in displacement constraint and oxidizing atmosphere, J. Am. Ceram. Soc. 89(7) (2006) 2330–2334, doi:10.1111/j.1551-2916.2006.01012.x — 변위 구속 하 열사이클 |
| [69] | J. Shen, M. R. T. Arruda, State of art in regularization methods for numerical analysis of structures with softening, Int. J. Damage Mech. (2026), doi:10.1177/10567895251329946 — ★ 특성요소길이의 published 공식: 사면체 he=(12Ve)1/3, 삼각형 he=2Ae (식 23, Kurumatani 2016) |
| [70] | Smooth Lagrangian crack band model (slCBM), Int. J. Non-Linear Mech. 186 (2026) 105340, doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2026.105340 — 고전 균열대의 메시 편향을 FPZ 세분화로 푸는 최신 대안 |
| [71] | In situ characterization of residual stress evolution during heat treatment (SiC/SiC MI CMC, 방사광 XRD), J. Am. Ceram. Soc. (2020), doi:10.1111/jace.17493 — Si 상 ≈300 MPa 압축 |
| [72] | Measuring the effects of heat treatment on SiC/SiC ceramic matrix composite residual stresses (Raman), J. Am. Ceram. Soc. (2019), doi:10.1111/jace.16724 — 900–1300 °C 노출 전·중·후 TRS 변화 |
| [51] | Z. Hashin, A. Rotem, A fatigue failure criterion for fiber reinforced materials, J. Compos. Mater. 7(4) (1973) 448–464, doi:10.1177/002199837300700404 — 사이클 손상 법칙의 고전 기준 |
| [54] | J.-L. Chaboche, P.-M. Lesne, J.-F. Maire, Continuum damage mechanics, anisotropy and damage deactivation for brittle materials like concrete and ceramic composites, Int. J. Damage Mech. 4(1) (1995) 5–22, doi:10.1177/105678959500400102 — 균열 닫힘(damage deactivation)을 CMC에 적용한 편. 스캔본을 OCR로 전문 판독(2026-08-06, 18면): ① 닫힘 시 부호가 바뀐 수직 변형률의 대각 강성항만 수정해야 연속성이 보장된다(식 16) — 본 연구가 전단 손상을 회복시키지 않는 선택의 원전. ② 닫힘 가중계수 η ∈ [0,1] 전 범위가 출판된 형태 — HCLO 슬롯의 직접 근거. ③ 닫힘점은 0이 아니라 C/SiC에서 관측되는 잔류변형률에 묶인다 — 본 연구는 εn=0에서 닫으며 이는 기록된 한계. C/SiC 인장-압축 실측 재현 포함 |
| [46] | Z. P. Bažant, B. H. Oh, Crack band theory for fracture of concrete, Mater. Struct. 16(93) (1983) 155–177 — 균열대 이론 원전(구 키 [S1], 보유 refs/[46]). wc≈3da를 “about the minimum admissible from the viewpoint of continuum smoothing”으로 규정 — §2.5.2, 제6장 §6.6.1의 공정영역 폭 논거 |
| [47] | M. Jirásek, M. Bauer, Numerical aspects of the crack band approach, Comput. Struct. 110–111 (2012) 60–78, doi:10.1016/j.compstruc.2012.06.006 — ⚠️ 요소 체적의 세제곱근으로 균열대 폭을 잡는 방식(Abaqus CELENT)이 파괴에너지를 50 % 이상 어긋나게 할 수 있다고 명시. 제4장 §4.9 균열대 정규화의 한계 근거 |
| [43] | H. Mei, L. Cheng, L. Zhang, X. Luan, P. Fang, J. Zhang, Thermal shock behavior of two-dimensional C/SiC composites in controlled atmospheres, J. Mater. Sci. 40 (2005) 4261–4265 — §2.5.4의 산화 대조군. 초록이 아르곤 50회 후 98.90 % 유지를 명시한다 |

기법 원전 — 본 논문이 이름으로 부르는 문헌 (전 장 공통 [S*] 목록). 제3·4·5장의 [S*] 표기가 가리키는 기법 원전 목록이다. 2026-08-06에 [S1]~[S8]·[S10] 원문 9편을 확보하였다(각 행에 refs/ 번호 표시). 나머지는 아직 확보 대상이며, 이 표는 이 표를 가리킨다. 서지는 Crossref로 대조·확정하였다 (data/literature/refs_candidates.csv, verification/verify_bibliography.ps1).

| 키 | 서지 | DOI | 원문 |
| --- | --- | --- | --- |
| [S1] | Z. P. Bažant, B. H. Oh, Crack band theory for fracture of concrete, Mater. Struct. 16(93) (1983) 155–177 | 10.1007/BF02486267 | 보유 refs/[46] |
| [S2] | Z. Hashin, Failure criteria for unidirectional fiber composites, J. Appl. Mech. 47(2) (1980) 329–334 | 10.1115/1.3153664 | 보유 refs/[49] |
| [S3] | S. W. Tsai, E. M. Wu, A general theory of strength for anisotropic materials, J. Compos. Mater. 5(1) (1971) 58–80 | 10.1177/002199837100500106 | 보유 refs/[50] |
| [S4] | K.-S. Liu, S. W. Tsai, A progressive quadratic failure criterion for a laminate, Compos. Sci. Technol. 58(7) (1998) 1023–1032 | 10.1016/S0266-3538(96)00141-8 | 보유 refs/[48] |
| [S5] | A. Matzenmiller, J. Lubliner, R. L. Taylor, A constitutive model for anisotropic damage in fiber-composites, Mech. Mater. 20(2) (1995) 125–152 | 10.1016/0167-6636(94)00053-0 |  |
| [S6] | C. C. Chamis, Simplified Composite Micromechanics Equations for Hygral, Thermal and Mechanical Properties, NASA TM-83320 (1983) — NTRS 19830011546, 무료 전문. 병기: SAMPE Quarterly 15(3) (1984) 14–23 | 없음(NTRS ID) |  |
| [S7] | R. A. Schapery, Thermal expansion coefficients of composite materials based on energy principles, J. Compos. Mater. 2(3) (1968) 380–404 | 10.1177/002199836800200308 |  |
| [S8] | W. Van Paepegem, J. Degrieck, P. De Baets, Finite element approach for modelling fatigue damage in fibre-reinforced composite materials, Compos. Part B 32(7) (2001) 575–588 — cycle jump | 10.1016/S1359-8368(01)00038-5 |  |
| [S9] | J.-L. Chaboche, Development of CDM for elastic solids sustaining anisotropic and unilateral damage, Int. J. Damage Mech. 2(4) (1993) 311–329 | 10.1177/105678959300200401 | 삭제(2026-08-06) — 본문 어디에서도 인용되지 않았고, 같은 저자가 같은 저널에 낸 후속편 refs/[54](1995)를 보유·인용하고 있어 대체된다. 상세는 아래 |
| [S10] | J.-L. Chaboche, Damage induced anisotropy: on the difficulties associated with the active/passive unilateral condition, Int. J. Damage Mech. 1(2) (1992) 148–171 | 10.1177/105678959200100201 |  |
| [S11] | W. D. Kingery, Factors affecting thermal stress resistance of ceramic materials, J. Am. Ceram. Soc. 38(1) (1955) 3–15 | 10.1111/j.1151-2916.1955.tb14545.x |  |
| [S12] | D. P. H. Hasselman, Elastic energy at fracture and surface energy as design criteria for thermal shock, J. Am. Ceram. Soc. 46(11) (1963) 535–540 | 10.1111/j.1151-2916.1963.tb14605.x |  |
| [S13] | D. P. H. Hasselman, Unified theory of thermal shock fracture initiation and crack propagation in brittle ceramics, J. Am. Ceram. Soc. 52(11) (1969) 600–604 | 10.1111/j.1151-2916.1969.tb15848.x |  |
| [S14] | ASME, Guide for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics, ASME V&V 10-2006, ANSI 승인(2006) — 검증 용어·위계만 인용(제3장 §3.1-a) | 없음(표준 문서, ISBN 079183042X) |  |
| [S15] | I. Babuška, J. T. Oden, Verification and validation in computational engineering and science: basic concepts, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 193(36–38) (2004) 4057–4066 | 10.1016/j.cma.2004.03.002 |  |

#### 미확보 [S*]의 처리 — 네 건, 셋으로 갈린다 (2026-08-06 정리)

원문 9편을 확보하고 남은 것은 S9·[S11]·[S12]·[S13] 넷이었다. “못 구했다”로 한 줄 처리하지 않고, 각각이 논문에서 무엇을 지탱하는지로 나누어 결론을 다르게 낸다. 판정기: python3 data/literature/refs_audit.py --check

| 키 | 무엇을 지탱하나 | 결론 |
| --- | --- | --- |
| S9 Chaboche 1993 (삭제됨) | 아무것도 지탱하지 않는다 — 본문 인용 0건 | 삭제. 같은 저자·같은 저널의 1995년 후속편을 refs/[54]로 보유하고 인용하고 있으며, 본 연구의 균열 닫힘은 그 1995년 논문의 식 (16)에서 온다(§2.5.3, 제3장 §3.4.2). 1993년판은 그 전신이므로 중복이다. 인용하지 않는 문헌을 참고문헌에 남기는 것은 서지 오류이다 |
| [S11] Kingery 1955 | 열충격 파라미터 R의 정의 | 확보 불필요. 이 관계식은 refs/[61]이 자기 논문 안에서 진술하며, 본 연구는 refs/[61]의 진술로부터 인용한다(modulus_definition.py가 그렇게 라벨링한다). Kingery를 원전으로 병기하되 값의 출처는 refs/[61]이다 |
| [S12] Hasselman 1963 | R⁗의 정의 | 확보 권장 — 서지·내용 방향은 2026-08-06 확인 완료. 확인된 것: ① 서지 J. Am. Ceram. Soc. 46 (1963) 535–540, doi 일치 ② 그 논문의 명제 — 파괴 시 저장 탄성에너지가 균열 전파의 구동력, 유효표면에너지가 소산 기구, 저손상 조건 = 높은 E·높은 ν·높은 표면에너지·낮은 강도 — 는 R⁗=Eγwof/[σu2(1−ν)]의 증감 방향과 정확히 일치(E·γ·ν에 증가, σu에 감소) ③ “damage resistance parameters”를 제안한 것이 1963임이 확인되어 §2.4.4의 귀속 정정(1963 대 1969)이 지지된다. 원문이 있어야 확인되는 것: 구형 시편 유도의 세부뿐 |
| [S13] Hasselman 1969 | Rst — 안정 균열 성장을 다루는 유일한 고전 지표(§2.4.4) | 서지·수식은 2026-08-06 확인 완료, 원문은 미확보(유료). 확인된 것: ① 서지 J. Am. Ceram. Soc. 52 (1969) 600–604, doi 10.1111/j.1151-2916.1969.tb15848.x ② Rst=γwof/(Eα2)1/2 형태가 복수의 독립 2차 문헌과 일치 ③ 임계 ΔT에서 강도가 파국적으로 급락한다는 예측과 알루미나 수급랭 검증. 이 확인 과정에서 §2.4.4의 가로축 오류를 찾아 정정하였다(단회 ΔT 대 사이클 수). 남은 필요: 원문이 있어야 확인 가능한 것은 Rst의 유도 조건(삼축 구속·균일 냉각)이 우리 조건과 얼마나 다른가 하나뿐이다 |
| [S14] ASME V&V 10-2006 | 검증 3층 구조가 표준 위계임(제3장 §3.1-a) | 확보 불필요 — 빌리는 것이 값이 아니라 용어·위계뿐. 서지: Guide for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics, ASME, 2006(ANSI 승인, 2026-08-07 확인). 용어는 ASME 공개 자료·위원회 개관으로 확인 — code verification(“코드가 수학 모델을 정확히 푸는가”), calculation verification(“메시 수렴을 다룬다”), validation(“물리 표현이 맞는가”). 수치 인용 없음 |
| [S15] Babuška & Oden 2004 | verification/validation 구분의 학술 정식화(제3장 §3.1-a) | 확보 권장 — 서지는 2026-08-07 확인 완료. Verification and validation in computational engineering and science: basic concepts, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 193 (2004) 4057–4066, doi:10.1016/j.cma.2004.03.002. [S14]와 같은 구분의 저널 정식화(병기용). 수치 인용 없음 |

원칙. 미확보 문헌은 세 갈래로만 처리한다 — ① 인용이 실질을 지탱하면 확보, ② 보유 문헌이 같은 진술을 하면 그쪽에서 인용, ③ 아무것도 지탱하지 않으면 삭제. “구하려고 노력했다”는 세 번째 선택지가 아니다.

스케일 간 메시 객관성 — 제4장 §4.6.1이 부르는 문헌 ([C*]). 제4장은 연화까지 포함한 거시 카드를 RVE에서 뽑는다. “연화가 시작되면 RVE가 정의되지 않을 수 있다”는 것이 이 분야의 알려진 결과이므로, 이 네 편 없이는 §4.6의 핵심 절차가 방어되지 않는다. 서지는 2026-08-03에 확정하였다(권·호·쪽·DOI를 복수의 독립 출처에서 대조).

| 키 | 서지 | DOI |
| --- | --- | --- |
| [C1] | I. M. Gitman, H. Askes, L. J. Sluys, Representative volume: Existence and size determination, Eng. Fract. Mech. 74(16) (2007) 2518–2534 — 연화 시 RVE 비존재를 정면으로 다룬 편 | 10.1016/j.engfracmech.2006.12.021 |
| [C2] | V. P. Nguyen, O. Lloberas-Valls, M. Stroeven, L. J. Sluys, Homogenization-based multiscale crack modelling: From micro-diffusive damage to macro-cracks, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 200(9–12) (2011) 1220–1236 — RVE 크기에 객관적인 traction–separation 유도 | 10.1016/j.cma.2010.10.013 |
| [C3] | E. W. C. Coenen, V. G. Kouznetsova, M. G. D. Geers, Novel boundary conditions for strain localization analyses in microstructural volume elements, Int. J. Numer. Methods Engrg. 90(1) (2012) 1–21 — 국부화 시 주기경계조건의 부적절성 | 10.1002/nme.3298 |
| [C4] | M. G. D. Geers, V. G. Kouznetsova, W. A. M. Brekelmans, Multi-scale computational homogenization: Trends and challenges, J. Comput. Appl. Math. 234(7) (2010) 2175–2182 — 1차 균질화가 국부화에서 유효성을 잃는다는 표준 정리 | 10.1016/j.cam.2009.08.077 |

⚠️ 본 논문이 [C1]–[C4]에서 쓰는 것은 각 편의 핵심 결론 수준이며, 원문 전문은 아직 확보하지 않았다. 서지는 확정이나 내용 등급은 abstract이므로, 본문의 서술은 결론 수준을 넘지 않고 인용부호를 쓰지 않는다. 전문 확보 후 승급한다.

⚠️ 서지 확정 전 반드시 할 일. 저자 성(姓)의 순서, 학술지명, 권·연도·페이지는 refs/README.md에서 확인된 것이나, 이름의 이니셜은 상당수가 추정이다([2], [5], [5b], [27], [33], [35], [01a], [01b]). 또 [22]와 [23]은 제목이 축약형으로만 기록되어 있다. 제출 전에 refs/의 각 PDF 첫 페이지에서 저자 전체 이름과 정확한 제목을 확인하고 확정할 것. 이니셜 오류는 심사에서 즉시 지적되는 종류의 실수이다.

# 제3장 미시 구성모델과 코드 검증

문서 성격: 석사학위논문 제3장 초안 (v1, 2026-07-29 작성). 본 장에 인용된 모든 검증 결과는 저장소의 스크립트로 재현 가능하며, 각 절 끝에 실행 명령을 명시하였다. 미결 사항은 §3.8에 모아 두었다.

## 3.1 이 장이 답하는 질문

해석 전용 연구에서 심사가 가장 먼저 묻는 것은 “그 해석을 왜 믿는가” 이다. 이 질문은 실제로는 서로 다른 세 질문이 겹쳐 있으며, 답하는 방법도 다르다.

| 층 | 질문 | 방법 | 담당 장 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 검증(verification) | 코드가 의도한 방정식을 맞게 푸는가 | 단위시험, 해석해 대조, 컴파일된 Fortran 대조 | 제3장 |
| L2 확인(validation, 미시) | 그 방정식이 실제 재료를 맞추는가 | Zhang 등[5] Table 3 재현 | 제4장 |
| L3 확인(validation, 거시) | 거시 모델이 반복 열충격 경향을 맞추는가 | 문헌 실험 데이터 대조 | 제6장 |

본 장은 L1만을 다룬다. 이 구분은 형식적인 것이 아니다. L1을 통과하지 못한 코드로 얻은 L2·L3의 일치는 우연이거나 상쇄된 오차일 수 있으며, 반대로 L1을 통과한 코드가 L2에서 실패하면 그것은 코드가 아니라 모델 또는 물성의 문제임이 확정된다. 즉 L1은 이후 모든 논의에서 원인을 분리하는 장치이다.

본 연구에서 이 분리는 실제로 작동하였다. 제4장에서 서술할 RVE 해석의 초기 비수렴은 L1이 통과된 상태에서 발생하였으므로 구성식 구현의 오류가 아님이 즉시 확정되었고, 원인 추적이 구성식의 수학적 성질(불연속 스위치)과 메시 품질로 곧장 좁혀졌다.

### 검증의 총량

| 스크립트 | 검증 대상 | 항목 수 |
| --- | --- | --- |
| verify_constitutive.py | V1_0 구성식 커널 vs 논문 폐형식 | 7 |
| micromech_check.py | 얀 물성 vs Chamis/Schapery 마이크로역학 | 12 |
| verify_thermshock.py | V3_0 신규 기능 9종 (T1–T9, T9 = 사이클 심각도 창) | 60 |
| cross_check_fortran.py | 컴파일된 Fortran vs 검증된 Python | 114 재료점 상태 |
| compile_check.sh | 두 UMAT의 고정형식 Fortran 유효성·인터페이스 | 2 |
| eval_correlations.py --check | 물성 상관식 vs 원 논문 자체 서술 + 카드 3종(k, ρ, c_p)이 만드는 열확산율이 SI 값과 일치하는지 | 19 |
| build_temperature_tables.py --selftest | 온도 테이블 카드 블록 생성 | 5 |
| make_macro_thermalshock.py --selftest | 거시 카드 정적 검증(불량 카드 17종 거부 + Gf 규약 감사 + A의 온도 표류 경계 + Quench-측 사이클 카운트 + *Depvar 29슬롯 이름이 homogenize.py와 일치 + --hclo 대조잡 + *Orientation 누락·키워드 접합 감사 + 열카드 단위계·Bi·Fo 관문 + k(T) 형상이 차용이 아니라 유도임을 강제) | 81 |
| conductivity_bounds.py --check | 열전도 경계식·민감도·공극률 모델·동일재료 환산 | 34 |
| conductivity_temperature.py --check | k(T) 형상 — Snead 저항선형 형태 회수·CVI 기지의 온도무관 몫·복합재 비율 유도·해석 경로가 RVE_COND를 재현하는지·refs/[20] 차용의 진단과 방향 | 37 |
| yarn_fracture_energy.py --check | 얀 횡방향 Gtt·Gtc 출처·균열대 적합성 | 31 |
| cte_sensitivity.py --check | 구성재 CTE가 TRS 2.34배 중 차지하는 몫 | 59 |
| cte_r11_envelope.py --check | refs/[11] 복합재 CTE의 판정 가능성(음성 결과) | 27 |
| trs_configuration.py --check | CONFIG_V / CONFIG_P 결정과 두 관문 | 33 |
| m6_calibration.py --check | M6 보정 knob 우선순위와 ROM 상한 (M5 T1000 곡선은 2026-08-06부터 저장소에 커밋되어 27이 어디서나 재현된다) | 27 |
| insitu_yarn_strength.py --check | 얀 Xt의 in-situ 출처·Weibull 구간·온도형상 | 51 |
| porosity_stiffness.py --check | 공극률 결정(CVI 하한)·강성 정합·공정 귀속 | 56 |
| make_property_workbook.py --check | 물성 현황표가 덱·감사와 어긋나지 않는지 | 22 |
| msg_residual_census.py --check | .msg 잔차의 상(phase) 분류·드라이버 구분 | 12 |
| make_rve_conductivity.py --check | 열전도 덱 — 면집합 재생성·DC3D4·드라이버 제거·스텝 경계조건 op=NEW + 단위 스탬프·열확산율 | 41 |
| check_card_ranges.py | 카드 입력 vs 독립 문헌 범위 | 95 |
| card_gap_triage.py --check | GUESS 13개의 knob/도출/공백 분류와 얀 물성 독립대조 | 68 |
| digitize.py --check | 문헌 그림 디지타이즈 재현성 | 5 |
| zhang5_provenance.py --check | Zhang[5]의 밀도·공극률 진술 유무와 기지 E 정합 | 30 |
| refs_audit.py --check | refs/ 전수 — 폐번·고분자기지·인용↔목록·기법 원전·Chamis 식 검증 + 고아 분류 + [S12]·[S13]·C5–C7 미보유 검증 | 133 |
| gf_temperature.py --check | Gf(T) 방향(Snead Fig.14)과 A 표류 한계 | 30 |
| pls_validation.py --check | 비례한도의 TRS 민감도·정의 취약성·선형구간 비 | 43 |
| cte_composite_targets.py --check | refs/[61]의 복합재 CTE 4점과 그 한계 | 32 |
| modulus_definition.py --check | 대조 모듈러스 — 한 곡선이 3.13배를 걸친다 | 25 |
| crack_band_simplex.py --check | refs/[47]의 2D 2와 a2의 3D 61/3 대조 + refs/[69] published 공식 + 부등부피 일반형 + refs/[46] w_c 대입(범위·거시한정) | 56 |
| thermal_cycling_dataset.py --check | 반복 열충격 전 데이터·심각도 역설·임계온도 공백 + [68] 전문 정정·논문 수 | 51 |
| cycle_jump_provenance.py --check | cycle jump 기준의 출처 — refs/[57] 손상증분 대 refs/[58] 변화율 + 1 %/3 % 앵커 | 40 |
| quench_calibration.py --check | 급랭 h 역산 + Biot 수 | 12 |
| retune_deck.py --check | 덱 재튜닝(카드 슬롯·스텝·M6 카드·균열대 허용성·보정가이드 전사 대조·κ 항등식과 거부) | 131 |
| check_ch1_numbers.py | 제1장 인용·기여·전방참조 | 50 |
| check_ch2_numbers.py | 제2장 본문 수치 vs 문헌 CSV + 사이클 데이터셋 | 46 |
| check_ch5_numbers.py | 제5장 vs 덱 생성기 실제값 | 104 |
| check_ch6_numbers.py | 제6장 검증표적 vs 사이클 데이터셋 재유도 (T5 정정 + §6.2.3 확정표) | 54 |
| check_ch4_numbers.py | 제4장 수치 vs 메시·덱 재유도 (κ×공극 노출 포함) | 63 |
| check_ch7_numbers.py | 제7장 결론 경계 — 결과 없는 결론 6개의 근거·결과 의존 구역의 완료어 금지 | 38 |
| check_chapter_flow.py | 제1~5장 유기적 연결성 (본문 § 상호참조 전수 해석 포함 — 그림 자리 상자의 참조도 검사 대상) | 206 |
| review_inbox.py --check | 리뷰 브랜치(a3) 수신 — 원문 PDF 보유 확인·저자 명단·Zhang의 내부 참고문헌 30·32·33번·Ge Table 3 파괴에너지·두 초안 계보 대조 | 25 |
| check_manuscript_citations.py | 제출본 범위 인용 감사 — 표 등재분의 본문 인용·본문 마커의 표 등재·무인용 동향 주장·[S*] 보유 진술 | 14 |
| check_gf_scale_transfer.py | Gf의 소산분 분해·두 규약의 일치·덱 생성기 관문 | 81 |
| m6_calibration_plan.py | M6 보정 대상·금지 대상과 그 근거 + 사이클 보정 울타리 4개 + T5 표적 정정 | 29 |
| md_to_pdf.py --selftest | 문서 PDF 변환 — 수식 치환·파일명 규칙 | 11 |
| md_to_docx.py --selftest | 논문 초안 워드 합본 — 장 발견·표지 산수(전부 즉석 계산)·수식 막대 정규화 | 10 |
| make_thesis_figures.py --check | 논문 그림 13장 — 한글 폰트·문헌값 재유도·덱값 대조·본문 삽입 여부 + 두 물성 계보의 Bi가 같은 냉각시간을 재현하는지·금지 조합 차단 | 29 |
| extract_kbar.py --selftest | k 공극률 판정 산식 + Voigt 상한 가능성 검사·CSV + 상한을 덱 카드에서 읽기·공극률을 파일 전체에서 읽기 + 덱의 단위 스탬프를 읽어 구·신 단위계를 모두 판독 | 33 |
| sync_check.py --selftest | 두 에이전트 우편함 — 소유권·형식·반영·영역 | 46 |
| celent_census.py | 균열대 폭 le=CELENT가 파괴에너지를 얼마나 어긋나게 하는가 (발표 계열 대조 포함) | 35 |
| extract_pls.py --selftest | 비례한도(PLS) 추출 — 정의 4종·산포·선형분율 | 30 |
| extract_probe.py --selftest | E(N) 프로브 판독 — Δ기반(절대반력은 차단 열응력을 읽는다) + *Depvar 양쪽 조회 + 스텝 진단 | 13 |
| compare_cyclejump.py --selftest | cycle-jump 오차 판정 규칙 + refs/[57]·[58] 역할 분리와 10배 격차 | 11 |
| damage_map.py --selftest | 상마다 다른 SDV 번호를 하나의 DAMG로 통일 — 크기·모드·국소화 판정·표면/내부 프로파일·CENTROID 대체경로·DCYC 모드(35)·ALL 라벨 basis | 40 |
| extract_thermal_profile.py --selftest | 급랭 HEAT odb 판독 — 열경계층이 요소로 풀렸나 · 첫 프레임이 구배 피크 전인가 · odb에서 되읽은 열확산율이 카드와 맞나(1000배 단위오차 탐지) | 20 |
| homogenize.py --selftest | 거시 카드 조립 — 드라이버→히스토리 영역 해결(집합명 아닌 절점번호)·치환 방지 검사·반력 부호 규약 자기결정 | 18 |
| 합계 |  | 2487 |

전부 통과하며, 커밋 전 통과가 프로젝트 규칙으로 강제된다.

### 3.1-a 이 검증 구조는 표준 관행인가 — V&V 위계·문헌 선례 대조 (2026-08-07 점검)

3층 분리는 본 연구의 발명이 아니라 전산고체역학의 표준 위계다. ASME V&V 10[S14]은 검증을 code verification(코드가 수학 모델을 정확히 푸는가) · calculation verification(이산화 오차 — 곧 메시 수렴) · validation(그 식이 물리를 맞게 그리는가)으로 나누며, Babuška·Oden[S15]이 같은 구분을 학술적으로 정식화했다. 가장 가까운 선행연구도 같은 어휘를 쓴다 — [01a]는 자기 모델의 절차를 “verification and validation”으로 명명하고, 계산 결과를 실험과 겹쳐 “good agreement demonstrates the validity”로 판정한다.

| 본 논문 | [S14]의 용어 | 하는 일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 코드 검증 | code verification | 해석해·단위시험·Fortran↔Python 교차구현(§3.5) | 자동화 완료 — §3.1 장부 |
| 메시 수렴성 | calculation verification | 이산화 오차 정량화(제4장 §4.3, docs/MESH_STRATEGY.md) | 미완 — κ 활성화·강도 확정의 전제 |
| L2·L3 확인 | validation | 보정과 분리된 문헌 실험 재현(제6장 §6.2.3) | 표적 확정, 실행 대기 |

이 대응표가 드러내는 것을 정직하게 적는다. 표준 위계의 가운데 층인 calculation verification이 본 연구의 미완 항목이며(제7장 §7.3), “메시 수렴성 검증이 κ·강도 확정의 전제조건”이라는 본 연구의 작업 순서는 편의가 아니라 이 위계의 요구와 일치한다.

구성 요소별 선례 — 아래 넷은 보유 원문에서 확인했다:

- 잔존율(%) 재현으로 확인 — 최근접 선행연구 [01a]가 정확히 이 방식이다(위). [2]·[3]·[43] 실험 문헌 자신이 잔존율로 보고하므로, 검증 표적의 형식이 곧 문헌의 보고 형식이다.

- cycle jump 오차의 실측 — [58]은 “cycle-by-cycle 해가 옳다고 놓고, 점프 해가 같은 해에 도달하면 점프 기법이 옳다”는 절차를 명시하고 두 해를 직접 비교한다. 본 연구의 선행검증(CJPRE, 제5장 §5.5.2-a)이 같은 절차다.

- 물성 유도와 검증 대상의 분리 — [57]은 탄성 상수를 피로 시험이 아니라 마이크로역학으로 별도 유도하고, 모델은 굽힘 피로 이력과의 대조로 평가한다. 본 연구의 구조(얀 카드는 Chamis/Schapery 유도 · §3.3, 검증은 별도 표적)와 같은 원칙이다. 보정 앵커([3])와 검증 표적의 그룹 독립성이 부분적이라는 한계는 제6장 §6.2.3에 있다.

- 균열대 정규화와 요소 크기 관문 — [46]·[47]의 관행을 따르되, 상한을 문서가 아니라 검사(제4장 §4.3.3)로 강제한다.

관행과의 차이도 적는다. 초과하는 것: 검증의 전수 자동화(매 커밋 전 §3.1 장부 전량 통과)는 논문 관행이 아니라 소프트웨어 회귀시험 관행의 이식이며, 위 표의 어휘로는 code verification을 상시 재실행 가능하게 만든 것이다. 못 미치는 것: [S14]가 권하는 불확실성 동반 판정(validation metric)은 본 연구에서 제한적이다 — 1차 표적 문헌 [3]이 산포를 싣지 않아(± 기호 0회), 허용치를 같은 부류 재료의 공표 산포([10], 1.40~4.05 %)에서 빌렸다(제6장 §6.2.3). 이는 문헌 데이터의 한계이며 제7장 §7.3에 기록되어 있다.

## 3.2 구성모델의 정식화

그림 3.1 V3_0 한 증분의 상태 갱신 순서. 붉은 상자가 V3_0의 신규 기능이며, 오른쪽에 각 단계가 쓰는 SDV 번호를 적었다.

### 3.2.1 얀 — 횡등방 탄성-손상

얀은 유효응력 σ=C0:ε 위에서 3차원 Hashin 기준으로 네 모드를 판정한다(α=β=1).

ϕ1t=σ11Xt2+σ12S122+σ13S132,  σ11≥0

ϕ1c=σ11Xc,  σ11<0

ϕtt=σ22+σ33Yt2+σ232−σ22σ33S232+σ12S122+σ13S132

횡방향 압축(σ22+σ33<0)에는 대응하는 Hashin 형식을 쓴다. 모드별 손상은 지수 연화로 진전하고, 종방향/횡방향으로 곱셈 결합한 뒤 전단 성분에 연계된다.

d1=1−(1−d1t)(1−d1c), dt=1−(1−dtt)(1−dtc)

d12=1−(1−d1)(1−dt), d23=1−(1−dt)2, d31=1−(1−dt)(1−d1)

손상된 강성은 컴플라이언스 기반으로 구성한다. 즉 Ei(1−di)로 대각항을 낮추되 νij를 (1−di)로 함께 축소하여 비대각 컴플라이언스 −νij/Ei가 보존되도록 한다. 이는 손상이 포아송 결합을 인위적으로 바꾸지 않게 하기 위함이다.

종방향 인장에는 선형-지수 혼합법칙(섬유 인발을 표현)을 선택적으로 쓸 수 있다.

### 3.2.2 기지 — 등방 탄소성-손상

기지는 유효응력 공간에서 von Mises 소성(연계유동, 선형 등방경화)을 정확한 1단계 반경복귀로 적분한 뒤 손상을 평가한다.

Δλ=qtr−σy3G+H,  σy=σy0+Hp

손상 개시는 유효응력의 von Mises 값을, 제1불변량 I1의 부호로 고른 강도로 나눈다.

ϕ=q/XtI1≥0q/XcI1<0

§3.4.3에서 다시 다룰 것: 이 부호 스위치는 물리적으로는 단방향(unilateral) 거동을 뜻하지만, 수치적으로는 불연속이며 본 연구에서 실제 문제를 일으켰다.

### 3.2.3 손상 진전과 균열대 정규화

그림 3.2 (a) 지수 연화 법칙 d(r) — A가 클수록 급격히 연화한다. (b) 같은 파괴에너지 Gf에서 요소 크기 le가 달라지면 A가 달라져, 소산 에너지가 보존된다. 세 요소 크기는 모두 스냅백 한계 아래에 있다.

d=1−exp[A(1−r)]r,  r=maxhistoryϕ

A는 고정 상수로 두거나, 파괴에너지 Gf와 요소 특성길이 le로부터 결정한다.

A=2g0leGf−g0le,  g0=X22E

Gf≤1.02 g0le 인 요소는 스냅백 영역이므로 A를 50으로 고정하고, 전체를 [0.01, 50]으로 클램프한다. 이 클램프가 발동하는 요소가 존재하면 그 요소는 사실상 취성 파괴하므로, 클램프 발동 여부를 상태변수(ATEFF)로 출력하여 사후 확인한다.

### 3.2.4 점성 정규화와 선제 컷백

연화 구간의 수치 안정화를 위해 손상 목표값에 1차 점성 완화를 적용한다.

dn+1=dn+γ (dtarget−dn),  γ=Δtη+Δt

η→0이면 무정규화 해로 환원된다. 또한 한 증분에서 손상 도약이 허용치를 넘으면 UMAT이 PNEWDT로 증분을 선제적으로 줄이도록 요청한다. 이는 솔버가 비수렴을 겪은 뒤 사후에 줄이는 것과 달리, 큰 도약이 커밋되기 전에 개입한다.

실행: python3 verification/verify_constitutive.py

## 3.3 물성 검증 — 얀 카드는 유도된 값인가

기지 물성은 Zhang 등[5] Table 2에서 온다. 다만 그 표는 측정값이 아니다 — 캡션이 “Material properties of the matrix [35–37]” 이므로 [5]가 다른 논문 셋에서 빌려온 값이며, [5]가 시험한 PIP 시편의 기지를 잰 것이 아니다(그 셋 중 세 번째가 우리 refs/[63]이다). 이 사실이 왜 중요한지는 제4장 §4.9-13에 있다 — 350 GPa는 공극률 7.7 %를 함의하는데 측정 밀도는 19.6 %를 요구하며, 그 4.3배 차이가 논문의 한계로 기록되어 있다. 판정기: python3 data/literature/zhang5_provenance.py --check.

★ 그러나 빌려온 값이 곧 틀린 값은 아니다 — 독립 출처가 같은 셋을 준다. Camus 등[59]은 2D 평직 C/SiC의 손상 발달을 다루면서 SiC 기지의 물성으로 E = 350 GPa, ν = 0.2, α = 4.6×10⁻⁶/°C를 쓴다. 본 연구 카드는 350 / 0.20 / 4.5×10⁻⁶이므로 E와 ν는 동일하고 CTE는 2.3 % 이내다. 1996년의 독립 논문이 같은 값에 도달한다는 것은, 이 셋이 Zhang[5]이 임의로 고른 값이 아니라 SiC 고체상의 표준값임을 뜻한다.

이것이 무엇을 지우고 무엇을 남기는가. 지워지는 것은 “카드값이 이상치”라는 의심이다(본 연구도 한때 그렇게 판단했다가 이 근거로 철회하였다). 남는 것은 §4.9-13의 공극률 불일치이다 — 350 GPa는 고체상 값이고 우리 RVE에는 공극 기하가 없으므로, 문제는 값의 출처가 아니라 공극을 어디서 반영하는가이다. 두 학파(고체상 350 대 공극 반영 유효값 80–143)가 병존하며, 본 연구는 Zhang[5] 재현을 검증 사슬로 쓰기 위해 고체상 값을 유지한다. 그 대가가 §4.9-13이다. 판정기: python3 data/literature/refs_audit.py --check

얀 물성 12개는 논문이 T300 필라멘트 (Table 1)와 SiC(Table 2)로부터 Chamis 강성식[S6]과 Schapery CTE식[S7]으로 계산했다고만 서술하고 값을 주지 않는다. 따라서 카드의 12개 상수가 정말 그 마이크로역학에서 유도되는지를 독립적으로 재계산하여 확인하였다.

인용 형태에 관한 주의. Chamis의 단순화 마이크로역학식은 통상 SAMPE Quarterly 15(3) (1984) 14–23으로 인용되나, 이 저널은 DOI가 없고 원문 확보가 어렵다 — 심사위원이 식을 확인할 수 없는 형태이다. 동일 내용이 NASA TM-83320 (1983)으로 먼저 공개되었고 NASA NTRS(ID 19830011546)에서 무료로 전문을 볼 수 있으므로, 본 논문은 NASA TM을 주 인용[S6]으로 하고 SAMPE를 병기한다. 검증 스크립트가 재현하는 식들은 그 TM의 것이다.

얀 수준 섬유체적비를 카드의 E1에서 역산하면 Vf=0.79194 이며, 이는 복합재 체적비 39.6 %에 해당하여 논문의 “약 40 %”와 일치한다. 이 하나의 Vf로 나머지 11개 상수가 모두 재현된다.

| 상수 | 마이크로역학 | 카드값 | 상대오차 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 254 967.23 | 254 967.228042 | 0.000 % |
| E2=E3 | 44 321.74 | 44 321.737572 | 0.000 % |
| ν12=ν13 | 0.247516 | 0.247517846 | 0.000 % |
| ν23 | 0.395833 | 0.395813581 | 0.005 % |
| G12=G13 | 26 430.91 | 26 431.515264 | 0.002 % |
| G23 | 15 876.45 | 15 876.667974 | 0.001 % |
| α1 | 1.0706×10⁻⁶ | 1.070926×10⁻⁶ | 0.000 % |
| α2=α3 | 3.3296×10⁻⁶ | 3.324909×10⁻⁶ | 0.142 % |

12개 상수 전체의 최대 상대오차 0.142 %. 얀 카드는 논문의 구성재 데이터를 충실히 균질화한 결과임이 확인된다.

이 검증이 필요한 이유는 단순하다. 카드에 적힌 8자리 숫자가 어디서 왔는지 모르면, 나중에 물성을 바꿔야 할 때 어느 숫자를 어떻게 바꿔야 하는지 알 수 없다. 유도 경로가 확인되었으므로, 제4장 이후의 온도의존 물성은 이 경로를 그대로 따라 Vf를 고정한 채 구성재 물성만 온도의존으로 바꾸어 생성한다.

실행: python3 verification/micromech_check.py

## 3.4 V3_0의 신규 기능과 그 검증

V1_0은 Zhang 등[5]의 재현 전용이며 동결되어 있다. 본 연구가 추가한 기능은 모두 V3_0 계보에 들어가며, V3_0은 V1_0의 엄격한 상위집합이어야 한다 — 즉 V1_0 카드를 그대로 주면 V1_0과 비트 단위로 동일한 답을 내야 한다. 이는 회귀시험 T2가 강제한다.

### 3.4.1 온도의존 물성 (T1, T3)

절대값이 아니라 배율 테이블 f(T)를 카드에 덧붙인다. 이렇게 하면 검증된 V1_0의 기준 상수가 카드에 그대로 보이고, f≡1이 V1_0을 정확히 복원한다. 구간 밖은 외삽하지 않고 최근접 값으로 고정한다.

| 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 테이블 절점에서 정확히 그 값 | PASS |
| 절점 사이 선형성 | PASS |
| 구간 밖 클램핑(외삽 없음) | PASS |
| 배율 적용 결과 == 손으로 축소한 카드 | PASS |

CTE는 이 테이블에 넣지 않는다. Abaqus *EXPANSION이 무응력 온도 기준 할선 CTE를 이미 지원하며, 그것이 TRS 계산에 필요한 적분 εth=α(T)(T−T0)−α(Ti)(Ti−T0) 을 정확히 수행한다. UMAT은 계속 역학 변형률만 받는다. 이 분리를 지키지 않으면 열변형률이 이중 계산된다.

### 3.4.2 단방향 손상 — 균열 닫힘 (T4)

deff=dεn≥0d(1−Hclo)εn<0

Hclo=0이 V1_0, Hclo=1이 완전 회복이다. 전단 손상은 회복시키지 않으며, 저장된 손상 이력 d는 건드리지 않는다 — 닫힘은 시컨트 강성만 바꾸고 손상의 단조성은 보존된다. 검증 5항목 전부 PASS.

한계 — 이 구현은 문헌의 최선보다 단순하다. Li 등60은 같은 재료 (2D 평직 C/SiC)에 대해 손상 비활성화를 연속함수로 두고, 나아가 이축 압축에서 단축 압축보다 비활성화가 빠르다는 것을 정식화한다. 본 연구의 Hclo는 상수 계수 하나이므로 단축과 이축을 구분하지 않는다.

이 단순화를 받아들이는 근거는 두 가지이다. (i) 본 연구의 기여는 균열 닫힘 정식화 자체가 아니라 그것이 반복 열충격에서 사이클 수에 대해 어떻게 누적되는가이며, [60]은 단조 하중만 다룬다. (ii) Hclo를 민감도 파라미터로 훑으면 이축 가속의 효과가 만드는 구간을 포락할 수 있다. 다만 이는 포락이지 재현이 아니며, 제6장의 급가열 반사이클 해석에서 Hclo 민감도를 반드시 함께 보고한다. 자세한 위치 설정은 제2장 §2.8.1-a.

정식화 자체의 원전은 Chaboche 등[54]이다 (2026-08-06 OCR 전문 판독). ① 닫힘 시 부호가 바뀐 수직 변형률의 대각 강성항만 수정해야 응력–변형률 연속성이 보장된다(그들의 식 16) — 본 구현이 전단 손상을 회복시키지 않는 선택과 같은 원리다. ② 그들의 닫힘 가중계수 η는 [0,1] 전 범위로 출판되어 있어 Hclo∈[0,1] 슬롯 설계의 직접 근거가 된다. ③ 단 [54]는 닫힘점을 0이 아니라 C/SiC에서 관측되는 잔류변형률에 묶는다 — 본 구현은 εn=0에서 닫으므로, 잔류변형률이 자라는 사이클 후반에는 닫힘 시점이 이르게 평가될 수 있다. 이것도 위 포락 논리로 흡수되는 한계로 기록한다.

### 3.4.3 sign(I1) 스위치의 정규화 — 본 연구에서 실제로 문제가 된 지점

그림 3.3 sign(I1) 스위치의 tanh 정규화. Hsmo=0은 발표된 계단이고, Hsmo를 키우면 전이가 매끄러워진다. I1=0을 지나는 응력 점프는 78.0배에서 2.3배로 줄어든다(§3.5).

§3.2.2의 부호 스위치는 물리적으로 타당하나, 수치적으로는 응력의 불연속이다. 인장에서 손상된 적분점은 dt>0이고 dc=0이므로, I1이 0을 지나는 순간 시컨트 강성이 1/(1−dt) 배로 도약한다. dt=0.9에서 10배이다.

이것은 본 연구의 구현 결함이 아니라 손상역학이 이름 붙여 놓은 난제다. Chaboche[S10]는 단방향(active/passive) 조건을 다루는 네 계열의 이론 — 스칼라· 벡터·2계·4계 손상변수 — 을 비교하여, “the selected candidate theories either show a discontinuous stress–strain response when the unilateral condition takes place or an unacceptable nonsymmetric elastic behaviour” 임을 보이고 이를 “fundamental problem” 이라 부른다. 즉 유도 이방성과 단방향 효과를 동시에 만족시키는 이론은 없으며, 어느 쪽을 택하든 대가가 있다. 본 연구가 만난 78.0배 계단은 그 대가의 한 사례이고, 아래 tanh 정규화는 그 난제를 푸는 것이 아니라 폭을 선언하고 보고 가능하게 만드는 공학적 처리다.

이는 변형률이 변하지 않는데 응력이 변하는 것이므로 Newton 반복이 원리적으로 수렴할 수 없다. 실제 RVE 해석에서 이 현상은 다음과 같이 관측되었다.

반복 12   잔차  5.104E-03   변위보정 +1.709E-09
반복 13   잔차 -3.833E-02   변위보정 -1.709E-09

변위보정의 크기가 같고 부호만 반대인 완전한 2-주기 진동이며, 변위 증분이 10−9 mm(수치적으로 0)인데 잔차가 7.5배 변하였다. 시간증분을 줄이는 것으로는 해결되지 않는다 — 도약이 증분 크기의 함수가 아니기 때문이다.

해결: 반폭 Hsmo​⋅​Xt의 tanh 혼합으로 대체한다.

w=121+tanh​I1/(HsmoXt),  dact=w dt+(1−w) dc

컴파일된 Fortran에서 직접 측정한 결과:

| Hsmo | I1=0 통과 시 최대 응력 계단 |
| --- | --- |
| 0 (논문 원식) | 평균 계단의 78.0배 |
| 0.1 | 2.3배 (연속) |

Hsmo=0이 원식과 비트 단위로 일치함을 28개 상태에서 확인하였으므로(§3.5), 이는 모델의 변경이 아니라 폭이 보고 가능한 정규화이다. 논문에는 Hsmo 값과 그 값에 대한 결과의 둔감성을 함께 제시해야 한다.

솔버 상에서의 확인 (M3, 2026-07-30). 위 진단은 단위시험이 아니라 실제 RVE 해석으로도 검증되었다. Hsmo=0.1을 적용한 M3 해석에서, 이전에 완주하지 못했던 재가열 스텝이 두 잡 모두 무결하게 통과하였다.

| 재가열 스텝 (23 → T °C) | 증분 수 | 실패 시도 | 증분 크기 중앙값 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hsmo=0 (M1FIX, T500) | 12 888 시도 | 2 888 | 9.5e-08 (허용 최대의 1/26 000) |
| Hsmo=0.1 (M3, T500) | 404 | 0 | 2.5e-03 (허용 최대) |
| Hsmo=0.1 (M3, T1000) | 403 | 0 | 2.5e-03 (허용 최대) |

증분당 평형반복은 2.3–2.6회로, 손상이 진행되지 않는 선형 문제와 사실상 같다. 재가열 스텝은 기지 전체가 온도 상승에 따라 차례로 I1=0을 통과하므로 이 불연속에 가장 민감한 구간이며, 그 구간이 정확히 해소되었다는 점에서 인과가 특정된다. 이는 T3 기능에 대한 단위시험을 넘어선 시스템 수준 증거이다.

### 3.4.4 사이클 손상과 shakedown 실증 (T5, T6)

T5는 본 연구에서 가장 중요한 단위시험이다. 단조 CDM만 켠 상태로 동일 진폭 열싸이클을 반복하면, 손상 구동변수가 이력 최대값이므로 2번째 사이클부터 손상이 자라지 않는다. 이를 수치로 확인하였다.

단조 CDM만 활성일 때 N=2→60 사이의 손상 증가분 = 정확히 0

이는 결함이 아니라 구성모델이 원리적으로 무엇을 못 하는지를 보인 것이며, 사이클 손상항 도입의 근거가 된다. 사이클 손상을 켜면 손상이 정상적으로 누적된다.

T6은 cycle jump의 정확도를 검증한다. 한 증분이 ΔN 사이클을 대표하도록 외삽했을 때, 명시적으로 모두 푼 결과와의 오차가 허용범위 안임을 확인한다.

### 3.4.5 파손기준 (T7, T8)

세 기준(Hashin / Tsai–Wu / D-criterion)을 동시에 평가하되 손상은 Hashin만이 구동한다. 검증에서 확인한 두 가지:

- Tsai–Wu의 하중 배수 정규화 (T7, 13항목). 강도비 R을 aR2+bR=1에서 풀고 FI=1/R을 쓰면 Hashin 지수와 동일하게 응력에 대해 1차 동차가 된다. 시험: 하중을 2배로 하면 지수가 정확히 2배가 되어야 한다 — PASS. 원형 다항식을 그대로 쓰면 이 시험을 통과하지 못하며, 두 지수를 나란히 놓는 비교 자체가 무의미해진다.

- 완전 수동성 (T8, 14항목). 기준을 켜고 끄는 것이 응력·강성을 바꾸지 않는다. maxΔσ=0.000. 즉 비교의 계산 비용이 실제로 0이다. 또한 면외 손상이 0일 때 3차원 확장이 원 논문의 평면응력 식으로 정확히 환원됨을 확인하였다.

실행: python3 verification/verify_thermshock.py

## 3.5 Fortran–Python 교차검증 — 이 장에서 가장 중요한 절

그림 3.4 Fortran↔Python 교차검증. 여섯 시험군 114개 재료점 상태의 최대 상대편차이며, 모두 배정밀도 정밀도 수준이다. 막대는 verification/cross_check_fortran.py의 실제 실행 출력에서 읽는다.

Python 단위시험이 통과했다는 것은 모델이 맞다는 뜻이지 Fortran이 맞다는 뜻이 아니다. 둘은 별개의 코드이며, 카드 슬롯이 하나 뒤바뀌거나 부호 오타가 하나 있으면 Python 시험을 전부 통과하고도 Abaqus에서 틀린 답이 나온다. 그런 오류는 결과가 “그럴듯하기” 때문에 사후에 발견하기가 매우 어렵다.

따라서 UMAT의 실제 서브루틴(KMACRO31, KYARN31, KMTRX31)을 gfortran으로 컴파일하여 독립 드라이버로 직접 호출하고, 검증된 Python 모델과 다음 세 가지를 무작위 상태에 대해 대조하였다.

- 응력 6성분

- 손상된 시컨트 강성의 대각 6성분

- 모든 상태변수(STATEV)

| 대조 케이스 | 상태 수 | 최대 상대편차 |
| --- | --- | --- |
| MACRO (온도 테이블 + 균열닫힘 + 사이클손상 + Tmax 창) | 24/24 | 2.03×10⁻¹⁵ |
| YARN (온도 테이블 + 균열닫힘) | 24/24 | 1.29×10⁻¹⁵ |
| YARN — 38슬롯 V1_0 카드 → V1_0 답 | 16/16 | 2.86×10⁻¹⁵ |
| MATRIX — 22슬롯·25슬롯 카드 → V1_0 답 | 28/28 | 0.89×10⁻¹⁵ |
| MATRIX — Hsmo>0 혼합 | 20/20 | 5.02×10⁻¹⁵ |
| MATRIX — I1=0 연속성 (§3.4.3) | 2/2 | — |
| 합계 | 114/114 | ≤ 5.1×10⁻¹⁵ |

편차가 배정밀도 기계오차 수준이므로 두 구현은 같은 계산을 하고 있다.

이 교차검증은 원래 계획에 없었으나 실제로 오류를 잡았다. Python 미러의 상태변수 누락이 이 시험에서 발견되었다. 계획에 없던 검증이 오류를 잡았다는 사실 자체가 이 층의 필요성을 보여준다.

실행: python3 verification/cross_check_fortran.py (gfortran 필요)

## 3.6 입력덱의 정적 검증 — 솔버를 돌리기 전에 잡는 것

UMAT은 카드 슬롯을 위치로 읽으므로, 슬롯이 하나 밀리면 강도 자리에 계수가 들어가고도 해석이 조용히 수렴한다. 이런 오류는 해석 시간을 전부 쓴 뒤에야 이상한 결과로 드러나므로, 솔버 없이 가능한 검증을 전부 마친 뒤에 실행하는 것을 규칙으로 삼았다.

| 검증기 | 무엇을 막는가 |
| --- | --- |
| make_macro_thermalshock.py --selftest | 거시 카드의 슬롯 수·가드 상수·*Depvar 개수. 불량 카드 15종을 실제로 거부하는지까지 확인. 여기에는 UMAT이 거부하지 않는 Gf 규약 오류(§4.9-16)도 포함된다 |
| retune_deck.py --check | 재튜닝 시 메시·주기경계조건 보존, 의도한 4개 슬롯만 변경, constants= 개수 갱신 |
| build_temperature_tables.py --selftest | 온도 테이블 블록의 행 수·단조성 |

각 UMAT 카드에는 가드 상수를 마지막 슬롯에 두었다(기지 30.0, 거시 31.0, 평활화 블록 32.0). 카드 계보가 섞이면 UMAT이 조용히 오독하는 대신 즉시 중단한다. 평활화 블록을 추가할 때는 카드 길이 22, 23+4NT, 25+4NT 가 4로 나눈 나머지가 각각 2, 3, 1이 되도록 설계하여 길이만으로 계보가 판별되게 하였다.

실제로 잡힌 오류. 재튜닝 도구가 슬롯을 추가하면서 키워드 줄의 constants=22를 갱신하지 않는 버그가 자체시험에서 발견되었다. 그대로 두었으면 Abaqus가 25개 상수를 22개로 읽고 거부하지 않은 채 잘못 해석했을 것이다.

## 3.7 물성 상관식과 문헌 데이터의 검증

물성 숫자를 CSV에 손으로 적는 대신 원 논문의 상관식을 코드로 구현하고, 논문이 스스로 적은 값과 대조하는 방식을 취하였다. 전사 오류가 실제로 두 번 발생했기 때문이다.

- Snead 등[06] Eq.16의 마이너스 부호 누락. 자동 텍스트 추출이 상수항의 부호를 삼켰다. 그대로 쓰면 298 K에서 CTE가 참값의 2.6배가 되고 TRS 전체가 틀어진다. 페이지 이미지를 렌더링하여 확인·수정하였다.

- Pradère & Sauder[07] Table 3/4의 단위 오해. 이 표는 CTE가 아니라 누적 열변형률 이다. CTE율로 읽으면 값이 여섯 자리 틀린다. 오히려 이 형태가 유리한데, Abaqus가 요구하는 것이 열변형률이므로 정확한 할선 CTE를 바로 계산할 수 있다.

문헌 그림에서 읽은 값도 마찬가지로 재현 가능한 디지타이즈로 만들었다 (digitize.py). 축 눈금 격자를 최소제곱으로 보정하고, 곡선은 열 평균이 아니라 원점에서부터 좌우로 추적하며, 마커는 연결성분으로 검출한다. 각 그림마다 논문 본문이 스스로 말하는 값과 대조하는 검산이 붙어 있다.

곡선 추적을 쓰는 이유는 실제로 겪은 실패 때문이다. 열 방향 평균을 쓰면 축선·눈금· 범례·화살표가 함께 평균되어 피크가 258 MPa 대신 199.9 MPa로 나온다.

## 3.8 본 장의 한계와 미결 사항

검증되지 않은 것을 명시하는 것이 검증 장의 일부이다.

- 메시 수렴성 검증이 아직 없다. 현 단계는 탐색용 거친 RVE 메시(26 452 C3D4)를 쓴다. 체적평균량(C, α, k)은 거친 메시로도 거의 수렴하나, 강도와 손상 분포는 메시 민감하므로 최종 수치를 확정하기 전에 수렴성 검증이 필요하다.

- 요소 품질 — 메시 위생 항목이며, 비수렴의 원인은 아니다. 현 메시의 4.5 %(1185개)가 Abaqus 요소품질 기준에 미달하며 전부 기지 요소이다(얀은 0개). 최악 품질 0.00089(권장 > 0.02), 최소 이면각 0.313°(권장 > 10°). 당초 이것을 §3.4.3 비수렴의 공동 원인으로 지목했으나, 네 잡의 데이터가 이를 반증하였다 — 실패 지점 8개 중 왜곡 요소 밀도가 높은 것은 한 곳(21 %)뿐이고 나머지는 0 %이다(docs/M1_FAILURE_ANALYSIS.md Round 3 §3). 메시 수렴성 검증 전에 고쳐야 하는 것은 맞지만, 원인 서술에서는 빼야 한다.

- 패치 시험(patch test) — 덱은 작성되었고 실행 대기. → 완료(2026-08-03). §3.8-1a로 이동, 미결 아님.

- C3D4 1차 사면체는 상수 변형률 요소로 연화 문제에 가장 불리하다. 현 단계에서 교체하지 않으며, 한계로 명시한다.

- 균열대 메시 독립성 — 1차 실행 결과 국소화 실패, 2차 덱 준비됨. cband_damage.py가 세 봉의 SDV_DMT 장을 읽어 손상이 몇 개 요소 열에 퍼졌는지를 셌다. 결과가 시험 자체를 무효로 만든다.

| 봉 | 손상 열 / 전체 열 | 요소 크기 | 손상 폭 |
| --- | --- | --- | --- |
| N5 | 3 / 5 | 0.200 mm | 0.600 mm |
| N10 | 10 / 10 | 0.100 mm | 1.000 mm (봉 전체) |
| N20 | 20 / 20 | 0.050 mm | 1.000 mm (봉 전체) |

- 가는 메시 둘은 봉 전체가 손상되었다 — 국소화된 밴드가 존재하지 않는다. 균열대 유도는 손상이 한 열에 국한된다는 전제 위에 서 있으므로, n개 열이 손상되면 소산에너지가 약 n배가 되고 33.6 %의 산포는 정규화에 대한 진술이 아니게 된다. 이전 판(1차)이 보고한 에너지 비교는 철회한다.

- 원인은 트리거 슬라이스가 5 %만 약화되어 있던 것이다. 이웃 요소가 트리거 슬라이스의 연화로 제하되기 전에 자기 손상 문턱에 도달한다. 조치: BAR_WEAK를 0.95 → 0.80(20 % 약화)으로 키우고 BAR_DISP를 4×10⁻³ → 2×10⁻² mm로 늘렸다. 덱은 재생성되었으나 아직 실행되지 않았다.

- 여기서 얻은 방법론적 교훈이 수치보다 중요하다. 국소화 시험은 국소화했음을 먼저 보인 뒤에야 에너지를 인용할 수 있다. 1차에서는 힘–변위 곡선만 보고 “4배 의존성이 사라졌다”고 판단할 뻔했으나, 손상 장을 읽자 밴드 자체가 없었다. cband_damage.py가 이제 에너지를 인용하기 전에 반드시 먼저 도는 관문이다.

- 확정된 것은 하나 — 인공 감쇠는 무시할 수 있다(ALLSD/ALLIE = 0.0003–0.0005).

- (아래는 1차 실행 시점의 기록이다.) 세 봉을 모두 완주하였으나 판정할 수 없다. 인장 거리 δ = 4×10⁻³ mm에서 세 봉이 서로 다른 단계에 있었기 때문이다 — N5는 δ = 2.24×10⁻³에서 연화 최저점을 지나 카드 상한 dmax = 0.90에 포화한 뒤 잔여강성 10 %로 재경화 중이었고, N20은 연화 최저점에 도달조차 못 한 채 피크의 57 %를 지탱하며 끝났다. 같은 끝점에서 면적을 비교한 것은 다른 상태를 비교한 것이며, 연화 구간만 적분하면 산포가 33.6 %가 아니라 109 %이다. 확정된 것은 하나 — 인공 감쇠는 무시할 수 있다(ALLSD/ALLIE = 0.0003–0.0005, 즉 0.03–0.05 %). 피크 응력이 감쇠로 부풀려지지 않았다. 조치: BAR_DISP를 4×10⁻³ → 2×10⁻² mm(5배)로 늘렸고, postprocess/cband_damage.py가 봉 덱이 이미 쓰고 있는 SDV 필드에서 손상이 몇 개 요소 열에 퍼졌는지를 재실행 없이 읽는다. 균열대 유도는 1열을 가정하며, n열로 퍼지면 소산에너지가 약 n배가 되어 산포는 정규화에 대한 진술이 아니게 된다. 그 확인이 먼저다. (원래 계획은 아래와 같았다.) 길이 1.0 mm, 단면 0.2 × 0.2 mm 봉을 정육면체 C3D8로 세 밀도(h = 0.200 / 0.100 / 0.050 mm)로 나눈다. 정육면체가 중요하다 — Abaqus는 육면체의 CELENT를 부피의 세제곱근으로 주므로, 납작한 요소는 균열대에 봉 방향 요소 길이가 아닌 값을 넘긴다. 세 메시의 연화계수는 A = 15.500 / 1.590 / 0.569 로 27배 다르며, 그럼에도 힘–변위 곡선과 소산에너지가 일치해야 한다는 것이 정규화의 주장이다. 정규화가 없다면 후피크 면적이 4배 줄어든다.

- Hsmo 둔감성 미확인. §3.4.3의 정규화 폭에 대해 결과가 둔감함을 0.05·0.1·0.2 세 값으로 보여야 한다. 보정이 수렴한 뒤 수행한다.

### 3.8-1a 패치 시험 결과 — 주기경계조건은 정확하다 (2026-08-03 실행)

abaqus/make_patch_tests.py가 생성한 PATCH_PBC.inp를 실행하고 postprocess/patch_report.py로 판정하였다. 이 덱은 두 상에 같은 등방 탄성 물성을 주고 UMAT을 호출하지 않는다(*Elastic만 사용). 따라서 균질체의 정해가 존재하며, 편차가 나오면 그것은 주기경계조건 구현일 수밖에 없다.

E = 100 000 MPa, ν = 0.30, α = 5×10⁻⁶/K, 단위 거시변형 10⁻³, ΔT = 100 K.

스텝 1–6 — 강성행렬 6×6 전체. 스텝 k에서 거시변형 성분 k만 10⁻³으로 주고 나머지 다섯을 0으로 구속한다. 이는 단축 변형률 상태이므로 여섯 드라이버의 반력이 곧 강성행렬의 k번째 열이다.

|  | 본 모델 | 해석해 | 상대편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| C11 | 134 615.3845 | 134 615.3846 | 1×10⁻⁹ |
| C12 | 57 692.3109 | 57 692.3077 | 2.36×10⁻⁸ (최악) |
| C44 | 38 461.5396 | 38 461.5385 | 3×10⁻⁸ |
| 비대각 결합항 | 0.0000 | 0 | — |

36개 성분 전체가 2.36×10⁻⁸ 이내로 일치한다. 대칭성 Cij−Cji의 최악값은 1.065×10⁻⁹ MPa이다.

변형률장 균일성. 스텝 1의 E11 편차가 26 452개 적분점 전체에서 정확히 0.000×10⁰이다. 주기경계조건이 균일 변형장을 왜곡 없이 전달한다.

스텝 7 — 자유 열팽창(가장 날카로운 시험). 드라이버를 모두 풀고 균일 가열한다. 자유롭게 팽창하는 균질체는 응력이 정확히 0이어야 한다.

|  | 결과 | 요구 |
| --- | --- | --- |
| maxσ | 1.288×10⁻¹⁰ MPa | 0 |
| 드라이버 0/1/2 변위 | 5.000000×10⁻⁴ | αΔT = 5.000000×10⁻⁴ |

이것이 날카로운 이유는, 모서리·꼭짓점 방정식이 하나라도 빠지거나 부호가 틀리면 있을 수 없는 자체응력이 생기기 때문이다. 세 자릿수 이상 여유로 통과하였다.

부수 성과 — 부호 규약이 확정되었다. 첫 판정에서 6×6이 크기는 10⁻⁸로 맞고 부호만 전부 반대로 나왔다. 드라이버 반력은 거시 변형률에 일함수 켤레인 일반화 힘이므로 R=∂W/∂ε=σV, 즉 σ=+R/V이다. 후처리 세 스크립트가 모두 −R/V를 쓰고 있었고, 본 프로젝트에서 해석해가 있는 유일한 케이스인 이 패치 시험이 이를 확정하였다. make_patch_tests.py --check에 규약을 못박았다.

의의. 이후 RVE 결과가 예상과 다를 때 주기경계조건은 용의선상에서 제외할 수 있다. §3.4.3의 비수렴 진단이 구성식과 솔버 설정에만 집중될 수 있는 근거이며, 제4장 §4.2.2의 “드라이버 반력 = 거시응력×부피” 관계도 이로써 실측 확인되었다.

## 3.9 소결

- 물성(얀 12개 상수, 최대오차 0.142 %)과 구성식(7개 커널)이 논문과 일치함을 확인하였다.

- V3_0의 신규 기능 9종이 60개 항목으로 검증되며, V1_0 카드에 대해 비트 단위 회귀가 강제된다.

- 컴파일된 Fortran이 검증된 Python 모델과 114개 재료점 상태에서 기계오차 (≤ 3.0×10⁻¹⁵) 이내로 일치한다. 이는 “모델이 맞다”와 “코드가 맞다”를 분리하여 둘 다 확인한 것이다.

- 입력덱은 솔버 없이 정적 검증되며, 카드 가드 상수로 계보 혼용이 차단된다.

- 총 1939개 항목이 자동으로 검증되고, 커밋 전 전수 통과가 강제된다.

따라서 이후 장에서 관측되는 불일치는 코드의 오류가 아니라 모델 가정 또는 물성의 문제로 귀속할 수 있다. 이것이 이 장의 실질적 산출물이다.

## 검증 실행 명령 (전수)

bash   verification/compile_check.sh                    # 두 UMAT 컴파일·인터페이스
python3 verification/verify_constitutive.py             # V1_0 구성식 커널
python3 verification/micromech_check.py                 # 얀 물성 마이크로역학
python3 verification/verify_thermshock.py               # V3_0 신규 기능 T1-T8
python3 verification/cross_check_fortran.py             # 컴파일된 Fortran vs Python
python3 data/properties/eval_correlations.py --check    # 물성 상관식
python3 abaqus/build_temperature_tables.py --selftest   # 온도 테이블 카드
python3 abaqus/make_macro_thermalshock.py --selftest    # 거시 카드 정적 검증
python3 data/properties/conductivity_bounds.py --check  # 열전도 경계·민감도
python3 data/literature/digitize.py --check             # 그림 디지타이즈 재현
python3 abaqus/quench_calibration.py --check            # 급랭 h 역산 + Biot
python3 abaqus/retune_deck.py --check                   # 덱 재튜닝
python3 verification/celent_census.py                   # le=CELENT의 파괴에너지 오차
python3 postprocess/extract_pls.py --selftest           # 비례한도(PLS) 추출
python3 postprocess/extract_probe.py --selftest         # E(N) 프로브 판독 산식
python3 postprocess/compare_cyclejump.py --selftest     # cycle-jump 오차 판정
python3 postprocess/damage_map.py --selftest            # 손상 지도 (상 통일 DAMG)
python3 verification/check_ch2_numbers.py               # 제2장 수치 vs 문헌 CSV

# 제4장 RVE 균질화와 가상시험

문서 성격: 석사학위논문 제4장 초안 (v1, 2026-07-29 작성). §4.4의 Zhang Table 3 대조는 아직 미완이다 — 인장 해석이 한 케이스(z600)만 완주하였고, 나머지 세 케이스는 곡선을 아직 .odb에서 추출하지 않았다(§4.4.3a). 본 장은 현재까지 실제로 측정된 값만 싣고, 미확정 항목은 §4.9에 명시하였다. 확정되지 않은 숫자를 그럴듯하게 채워 넣지 않는 것이 이 초안의 원칙이다.

## 4.1 이 장의 역할 — RVE를 “가상 시험기”로 재정의한다

제2장 §2.7.2에서 지적하였듯, “RVE에서 유효물성을 뽑아 거시에 넣는다”를 문자 그대로 수행하면 거시로 전달되는 것은 선형 강성 C와 열팽창계수 α 뿐이다. 그러면 거시 모델은 선형탄성체가 되어, 반복 열충격을 아무리 가해도 강성이 저하되지 않는다. 손상이 미시 스케일에만 존재하고 거시로 전달되지 않기 때문이다.

따라서 본 연구는 RVE를 가상 시험기(virtual testing machine) 로 쓴다. 즉 실제 시편에 수행할 시험을 RVE에 수행하여, 거시 CDM 카드가 요구하는 전체 항목을 생성한다.

[미시 RVE]  검증된 얀·기지 CDM (제3장)
     │
     │  가상 시험 → 거시 카드의 각 항목
     │    · 6방향 단위 거시변형    → C̄(T)
     │    · 열하중만(구속 2스텝 차분) → ᾱ(T)
     │    · 정상 열전도 3방향        → k̄(T)
     │    · 8모드 파괴까지 단조하중  → X̄t X̄c Ȳt Ȳc S̄12 S̄13 S̄23
     │    · 연화 구간 면적           → Ḡf (또는 Ā)
     ▼
[거시]  KMACRO31 + 사이클 손상 (제5장)

이 방식은 순차적 계층 균질화(one-way hierarchical) 이며, 거시 적분점마다 RVE를 푸는 FE²가 아니다. 반복 열충격 100 사이클에 FE²는 적용이 불가능하다.

지름길이 하나 있다. 제3장의 얀 루틴 KYARN31은 얀 전용이 아니라 일반 3차원 직교이방 CDM(9개 탄성상수 + 7개 강도 + 3D Hashin + 지수 연화 + 균열대 정규화)이다. 따라서 거시 UMAT은 새 구성모델을 처음부터 짜는 대신 이 구조에 균질화 카드를 먹이고 사이클 손상항을 더한 것으로 만들 수 있다. 이 덕분에 2-스케일이 석사 범위에 들어온다.

## 4.2 RVE 모델과 주기경계조건

### 4.2.1 기하와 이산화

[그림 4.1 자리] RVE 기하와 메시 내용: (a) 2D 평직 단위셀 기하 — 얀 8개 + 기지, 치수와 얀 부피분율 0.4982; (b) 사면체 메시(26 452 요소) 절단면 — 왜곡 요소 1 185개 위치 강조(단, 이 왜곡이 비수렴의 원인은 아니라고 반증되었음을 §4.3.2대로 캡션에 명기); (c) .ori 얀 방향 벡터를 색으로 겹친 그림(“메시와 .ori는 한 몸” 규칙의 시각화). 재료: 워크스테이션 Abaqus/CAE 뷰포트 캡처(해석 실행 불요). / 시점: 캡처만 필요

RVE는 TexGen으로 생성한 2차원 평직 단위셀이다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 치수 Lx×Ly×Lz | 3.5 × 3.5 × 0.44 mm |
| 부피 VRVE | 5.390 mm³ |
| 요소 | C3D4 1차 사면체 26 452개 |
| 절점 | 5 680 (+ 주기경계용 더미 6) |
| 기지 요소 | 15 369 (58.1 %) |
| 얀 요소 | 11 083 (41.9 %), 4개 토우 세트 |
| 얀 체적분율 Vy | 0.4982 |
| 얀 내부 섬유체적비 Vf | 0.79194 → 복합재 39.5 % |

Vy와 부피는 해석 결과에서 직접 적분하여 확인하였다(기지 2.7045 + 얀 2.6855 = 5.390 mm³). 복합재 섬유체적비 0.79194×0.4982=39.5 % 는 Zhang 등[5]의 “약 40 %”와 일치한다.

### 4.2.2 주기경계조건

[그림 4.2 자리] 주기경계조건과 드라이버 절점 내용: 대응 면 절점쌍의 구속 모식 + 매크로 변형률 성분을 지는 더미 드라이버 절점들 — “드라이버는 메시 절점이 아니고, 그 잔차는 곧 매크로 응력 오차(R=σVRVE)”라는 M1의 교훈을 그림으로 고정. 재료: 모식도. / 시점: 지금 제작 가능

Xia 등의 통일 주기경계조건을 *Equation 다점구속으로 구현한다. 마주보는 면 A–B, C–D, E–F의 절점쌍과 12개 모서리, 8개 꼭짓점을 6개의 더미 절점 (ConstraintsDriver0–5)에 연결한다. 예를 들어 x 법선면은

uiA−uiB−Lx εidriver=0

이며, 계수 Lx=3.5 mm가 곧 면 간격이므로 더미 절점의 변위가 거시 변형률 성분과 직접 같아진다.

U(DriverK, dof 1)=εK,  RF(DriverK, dof 1)=−σK VRVE

이 성질이 후처리를 단순하게 만든다 — 거시 응력–변형률 곡선이 더미 절점 하나의 이력에서 그대로 나온다. 강체 운동은 한 꼭짓점(MasterNode1)의 3자유도 구속으로 제거한다.

주의 — 실제로 걸렸던 함정. *Boundary의 값은 증분이 아니라 총량이다. 냉각 스텝이 끝나면 드라이버는 이미 열수축만큼 음의 값에 가 있으므로, 인장 스텝의 지정값은 그 지점에서부터 램프된다. 후처리에서 드라이버 변위를 그대로 변형률로 쓰면 곡선 전체가 음의 변형률에 찍힌다. 인장 스텝 첫 프레임(무하중 냉각 상태)에서 0을 잡아야 하며, 이것이 실험이 쓰는 기준과 같다. postprocess/extract_ss_curve.py가 이 재기준화를 수행하고, 원시 드라이버 변위를 네 번째 열로 함께 남긴다.

### 4.2.3 해석 절차

| 스텝 | RT23 | T500 | T1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 제조 냉각 1050 → 23 °C (TRS + 초기손상) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ② 재가열 23 → 시험온도 | — | 23→500 | 23→1000 |
| ③ 시험온도에서 단축 인장 | ✓ | ✓ | ✓ |

무응력 온도는 두 재료 모두 *Expansion, zero=1050(PIP 열분해 온도)이다. 열변형률은 Abaqus *EXPANSION이 공급하고 UMAT은 역학 변형률만 받는다 (제3장 §3.4.1).

## 4.3 메시 전략과 요소 품질

### 4.3.1 왜 거친 메시로 시작하는가

모든 출력이 메시에 같은 정도로 민감하지는 않다. 이를 구분하면 수렴성 검증의 범위가 크게 줄어든다.

| 출력 | 메시 민감도 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| C, α, k | 낮음 | 체적 평균 / 매끄러운 확산장 |
| 냉각 후 TRS 분포 | 중간 | 얀–기지 계면 응력집중 |
| 손상 개시 위치·패턴 | 높음 | 국부 응력집중 지배 |
| 균질화 강도 X,Y,S | 높음 | 국부화 |

따라서 탐색 단계는 26 k 요소의 거친 메시로 빠르게 돌리고, 강도와 손상 분포를 확정할 때 수렴성 검증을 수행한다.

.ori는 메시와 한 몸이다. TexGen의 .ori는 요소별 섬유 방향 벡터이므로, 메시를 새로 뽑으면 반드시 함께 새로 뽑아야 한다. 옛 .ori를 새 메시에 쓰면 요소 번호가 어긋나 에러 없이 섬유 방향이 뒤죽박죽인 채로 수렴한다. 가장 잡기 어려운 오류이다. 본 연구는 abaqus/assemble_inp.py --inline-ori로 방향 데이터를 덱 안에 붙여넣어 외부 참조를 없앴다.

### 4.3.2 요소 품질 — 확인된 문제

Abaqus 요소품질 검사는 1185개(전체의 4.5 %) 를 왜곡 요소로 보고한다.

| 항목 | 값 | 권장 |
| --- | --- | --- |
| 왜곡 요소 수 | 1 185 / 26 452 (4.5 %) | — |
| 그중 기지 요소 | 1 185 (기지의 7.7 %) | — |
| 그중 얀 요소 | 0 | — |
| 최악 품질척도 | 0.000 89 | > 0.02 |
| 품질 0.02 미만 | 549개 | — |
| 최소 이면각 | 0.313° | > 10° |
| 이면각 1° 미만 | 428개 | — |

왜곡 요소가 전부 기지에 있다는 것이 원인을 말해준다. TexGen은 토우 표면을 기하로 삼아 깨끗하게 이산화하지만, 토우 사이의 좁은 틈을 기지로 채우는 과정에서 바늘 모양의 사면체(sliver)가 생긴다. 요소 수를 늘려도 자동으로 해소되지 않으며, 메시 재생성 시 기지 영역의 품질 제어가 필요하다.

단, 이것을 §4.4의 비수렴 원인으로 보아서는 안 된다. 네 잡의 실패 지점 8개 중 왜곡 요소 밀도가 높은 곳은 한 곳(21 %)뿐이고 나머지는 0 %이며, 주기경계조건 절점도 오히려 과소 대표된다(실패 절점의 25 % 대 전체의 40.7 %). 상세는 docs/M1_FAILURE_ANALYSIS.md Round 3 §3. 메시 위생 항목으로 다루고 원인 서술에서는 분리한다.

### 4.3.3 균열대 정규화의 요소 크기 상한

제3장 §3.2.3의 스냅백 조건 le<Gf/(1.02 g0) 를 본 연구의 기지 물성 (Xt = 310 MPa, E = 350 GPa, Gf = 0.031 N/mm)에 적용하면 le<0.2214 mm 이다.

| 척도 | 중앙값 | 최대 | 상한 초과 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1/3 | 0.053 mm | 0.083 mm | 0개 |
| 최장 모서리 | 0.162 mm | 0.322 mm | 849개 (기지의 5.5 %) |

Abaqus가 C3D4의 CELENT를 어느 쪽으로 계산하느냐에 따라 849개 요소가 취성으로 전환될 수 있다. UMAT이 이미 실효 연화계수를 상태변수 ATEFF로 출력하므로, 클램프 발동 여부는 해석 후에 직접 확인 가능하다. §4.9에 미결로 둔다.

#### 4.3.3-a 사면체의 특성길이 보정계수 κ — 형태는 문헌이, 값은 측정이 정한다

CELENT는 사면체에서 요소 부피의 세제곱근을 주므로, 균열대가 실제로 차지하는 폭을 과소평가한다. 그 비를 κ=lband/CELENT 로 두면, 형태는 문헌이 확정하고 값은 우리 메시에서 재야 한다.

문헌이 주는 것은 다음 계열이다.

| 분할 | 특성길이 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 사각형 → 삼각형 2개 | 2Ae=1.4142Ae | [47] §5.3.1 (수치실험) |
| 육면체 | Ve1/3 | [69] 식 (23) |
| 사면체 | (12Ve)1/3=2.2894 Ve1/3 | [69] 식 (23b) (Kurumatani 등 2016 인용) |

두 문헌은 14년 간격의 독립 출처인데도 2차원 상수 2가 정확히 일치하며, 3차원 상수는 121/3 형태이다. 즉 계열 전체가 한 셀을 N개의 단체로 나눌 때 N1/d 라는 하나의 규칙이고, 부피가 균등하지 않으면 그 일반형은 부피가중 평균 i​fi 1−1/d 이다(fi=vi/V; 균등하면 N1/d로 환원된다). 본 연구의 대조 메시에서 잰 값들이 그 닫힌 형태와 소수점 여섯 자리까지 일치한다 (data/literature/crack_band_simplex.py --check).

그러나 발표된 상수 2.2894를 그대로 쓰지 않는다. 그것은 육면체를 12개로 균등 분할한 이상적 메시의 값이고, 본 연구의 실제 메시에서 측정된 κ는 1.92(범위 1.59–2.22)로 그보다 아래다. 발표값을 쓰면 우리 메시를 약 19 % 과보정한다. 따라서 본 논문은 “표준 규칙은 (12Ve)1/3이나 그것은 12분할 가정이며, 본 연구는 실제 메시에서 1.92를 측정하여 사용한다” 로 서술한다 — 문헌이 형태의 타당성을 보증하고, 측정이 우리 메시의 멤버를 고른다.

적용 시점은 메시 세분화 이후이다(§4.9-17). κ는 순수한 대수 보정이지만, 공극을 반영한 기지 카드에서는 g0가 커져 스냅백 한계가 0.0702 mm까지 내려가고 기지 요소의 10.6 %가 그 위에 놓인다. 즉 현재의 거친 메시가 보정된 균열대를 감당하지 못한다. κ 적용은 메시 수렴성 검증과 묶인 결정이며, 그때까지 기본값은 1.0(비활성)이다.

더 나은 대안이 존재하며 본 연구는 쓰지 않는다. 주변형률 방향으로 요소를 투영해 밴드 폭을 직접 구하는 방법이 알려져 있고, [70]의 smooth Lagrangian crack band model은 파괴진행영역을 세분화하여 같은 문제를 다룬다. 본 연구가 스칼라 κ에 머무는 것은 규모의 선택이며, 한계로 기록한다.

수치 설정의 재조정은 abaqus/retune_deck.py가 수행하며, 메시·주기경계조건· 방향 데이터를 바이트 단위로 보존한 채 재료 카드와 스텝 키워드만 다시 쓴다.

## 4.4 Zhang 2022 재현 (L2 확인) — 현재 상태

[그림 4.3 자리] L2 확인 — 3온도 응력-변형률 재현 내용: RT23 / T500 / T1000 가상시험 곡선과 Zhang Table 3 강도 3점(128.45 / 179.42 / 199.15 MPa)의 겹침 — M6 보정 후 최종본. 세 온도의 역할 분리(T1000 무손상 카드 · RT23 냉각 · T500 보간)를 주석으로. 재료: M6 보정 완료 후 가상시험 ODB. / 시점: 결과 후(M6)

### 4.4.1 목표

| 시험온도 | Zhang 등[5] Table 3 인장강도 |
| --- | --- |
| 23 °C | 128.45 MPa |
| 500 °C | 179.42 MPa |
| 1000 °C | 199.15 MPa |

### 4.4.2 냉각 스텝 — 완료

세 케이스 모두 냉각 스텝을 완주하였다(402 증분, 반복 횟수 1 → 8로 매끄럽게 증가). 따라서 UMAT, 주기경계조건, 메시의 기본 동작은 확인되었다.

### 4.4.3 인장 스텝 — 미완

인장 스텝은 아직 파괴에 도달하지 못하였다. 도달 지점은 다음과 같다.

| 시도 | 무응력 온도 | 도달 변형률 | 도달 응력 | 벽시계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 (ZHANG2022_c26k_RT23) | 1050 °C | 0.042 % | 38.7 MPa (목표의 30.2 %) | 23 분 |
| 2차 (M1FIX_c26k_RT23) | 1050 °C | 0.063 % (+49 %) | 미측정 | 23 분 |
| 2차 (M1FIX_c26k_RT23_z600) | 600 °C | 0.134 % (RT23의 2.14배) | 미측정 | 3.8 시간 |

무응력 온도를 낮춘 것이 지금까지 유일하게 뚜렷하게 효과가 있었던 변경이다. 수치 설정은 동일하고 열잔류응력만 줄였는데 도달 변형률이 2.14배가 되었다. 이는 §4.5.2의 진단 — 구속하는 것은 솔버 설정이 아니라 TRS 유발 선행손상 — 을 직접 뒷받침하며, zero=를 보험용 케이스에서 주 변수로 승격시킨다(§4.9-2).

재가열 스텝을 가진 T500·T1000은 오히려 후퇴하였다(186 °C → 68 / 147 °C). 발산이 아니라 포복이었다 — 증분 크기 중앙값 9.5e-08(허용 최대의 1/26000)로 10000 증분 예산을 소진하며 각각 15.6 / 15.3 시간을 썼다. 원인은 max_djump를 0.10에서 0.03으로 조인 것이며, 되돌렸다. 상세는 docs/M1_FAILURE_ANALYSIS.md Round 3.

정지의 원인은 제3장 §3.4.3의 sign(I1) 불연속이며, 3차 시도는 그 정규화를 적용한다. 재가열 스텝이 가장 큰 이득을 볼 것으로 예상된다 — 인장에서는 일부 적분점만 I1=0을 지나지만, 재가열에서는 기지 전체가 온도가 오르며 차례로 지나가므로 채터링이 스텝 내내 지속되기 때문이다.

### 4.4.3a 3차 시도(M3, Hsmo=0.1) — 예측 확인, 그리고 병목의 이동

위 예측은 그대로 확인되었다. 재가열 스텝은 두 잡 모두 실패 시도 0회·최대 증분 크기로 통과하였다(제3장 §3.4.3의 표). 병목은 인장 스텝으로 이동하였다.

| 잡 | 무응력 온도 | 결과 | 인장 스텝 도달 | 벽시계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3_c26k_RT23_z600 | 600 °C | 완주 | 100 % | 0.71 시간 |
| M3_c26k_RT23 | 1050 °C | 정지 | 98.2 % | 3.54 시간 |
| M3_c26k_T500 | 1050 °C | 정지 | 67.3 % | 1.05 시간 (M1FIX 15.6 시간) |
| M3_c26k_T1000 | 1050 °C | 정지 | 57.2 % | 0.64 시간 (M1FIX 15.3 시간) |

남은 비수렴은 재료가 아니라 주기경계조건의 자유 매크로 드라이버에서 발생한다. 잔차의 63–85 %가 하중이 걸리지 않은 드라이버(eps_zz, eps_xy, eps_xz) 위에 있으며, 하중 드라이버 eps_xx 위에 있는 경우는 0.03–7.6 %에 불과하다. 드라이버 반력은 R=σ⋅VRVE이므로 그 잔차는 매크로 응력 오차 자체 이고, 실측값은 7.3e-04 – 1.5e-02 MPa로 축응력의 10−5 수준이다. Abaqus는 이를 전역 평균 절점력의 0.5 %(≈1.4e-04 MPa)와 대조하므로, 측정하려는 양보다 다섯 자릿수 엄격한 판정을 자유 드라이버에 요구하고 있었다. 상세와 M4 대응은 docs/M1_FAILURE_ANALYSIS.md Round 4.

이미 얻은 것: AVERAGE FORCE 이력으로 보면 z600·T500은 피크를 통과하였고 RT23은 상승 구간 자체가 없다(무응력 온도 1050 °C에서 이미 TRS로 균열되어 있다는 §4.5.2 진단과 일치). 피크에 도달하지 못한 것은 T1000뿐이다. 정지한 잡의 .odb도 수렴한 증분은 온전하므로, 재실행 이전에 네 잡 모두에서 곡선을 먼저 추출한다.

부분 결과에서 이미 얻은 것이 있다. 1차 시도의 마지막 수렴 증분에서

Exx=38.74 MPa4.207×10−4=92.1 GPa

이는 2D C/SiC의 문헌 초기 탄성계수 범위(제2장 §2.4.2의 Zhang 등[3]은 97.7 GPa)와 정합하며, 곡선이 그 지점까지 선형이었다. 즉 모델은 정상적으로 거동하고 있었고 파괴 이전에 수치적으로 정지한 것이다.

### 4.4.4 인장 스텝이 실제로 가하는 변형률

*Boundary가 총량이므로(§4.2.2), 덱에 적힌 값과 실제 인장 변형률이 다르다. 냉각으로 드라이버가 이미 −3.216×10−3에 가 있기 때문이다.

| 케이스 | 덱의 지정값 | 냉각 후 드라이버 | 실제 인장 구간 |
| --- | --- | --- | --- |
| RT23 | 0.001 50 | −3.216×10⁻³ (측정) | 0.4716 % |
| T500 | 0.003 20 | −1.723×10⁻³ (계산) | 0.4923 % |
| T1000 | 0.004 80 | −1.566×10⁻⁴ (계산) | 0.4957 % |

세 케이스가 모두 0.47–0.50 % 로 잘 맞추어져 있다. 이는 우연이 아니라, 지정값이 온도에 따라 커지는 것이 열수축 상쇄분이 줄어드는 것과 상쇄되기 때문이다. 따라서 파괴변형률 도달에는 문제가 없으며, 정지 원인은 순수하게 수치적이다.

## 4.5 열잔류응력 — XRD 실측과의 대조

냉각 스텝이 완주하였으므로 TRS는 이미 측정 가능하다. 이는 제2장 §2.3.2에서 예고한, 실험 없이 얻을 수 있는 가장 값싼 검증점이다.

### 4.5.1 냉각 후 상별 평균 응력 (23 °C, 체적가중)

[그림 4.4 자리] 냉각 후 TRS 분포 — 기지 축응력 필드 내용: 1050→23 °C 냉각 후 기지 S11 컨투어와 상별 평균(기지 +268.08 MPa) 주석; XRD 실측 114.7 MPa과의 2.34배 간극을 같은 그림에 병기. 재료: 기존 냉각 ODB — 죽은 잡도 냉각 스텝은 온전하므로 새 해석 불요, 뷰포트 캡처만. / 시점: 캡처만 필요

아래 값은 postprocess/damage_census.py가 냉각이 끝난 ODB에서 상별로 적분한 것이다. 이 스크립트는 중간에 정지한 ODB에서도 동작하므로, 인장 스텝이 미완인 현재 상태에서도 냉각 결과를 온전히 읽을 수 있다.

| 상 | 부피 [mm³] | σ11 | σ22 | σ33 | I1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기지 | 2.7045 | +268.08 | +268.01 | +35.94 | +572.04 |
| 얀0 (x) | 0.6708 | −547.45 | −3.33 | −25.37 | −576.15 |
| 얀1 (x) | 0.6720 | −547.56 | −3.25 | −25.35 | −576.17 |
| 얀2 (y) | 0.6719 | −547.13 | −3.06 | −25.25 | −575.44 |
| 얀3 (y) | 0.6708 | −547.65 | −3.48 | −25.44 | −576.57 |

단위 MPa. 부호가 이론과 일치한다 — 기지 인장, 얀 압축(제2장 §2.3.1). 네 토우의 값이 서로 0.1 % 안에서 일치하는 것은 주기경계조건과 메시가 대칭을 제대로 보존하고 있다는 부수적 확인이다.

### 4.5.2 XRD 실측과의 비교 — 2.3배 과대예측

|  | 본 모델 | refs/[15] XRD 실측 | 비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기지 축방향 TRS | +268.08 MPa | +114.7 MPa | 2.34× |

이것은 코드의 오류가 아니다(제3장의 L1이 통과되었다). 모델 가정의 문제이며, 가장 유력한 원인은 무응력 온도를 열분해 온도 1050 °C로 그대로 둔 것이다. 실제로는 고온에서 크리프·계면 조정·제조 중 미세균열이 응력을 완화하므로 유효 무응력 온도는 제조 온도보다 낮다.

무응력 온도를 훑으면 다음과 같다. 이 표는 data/properties/cte_sensitivity.py가 생성하며, 각 시험 온도에서 기지·섬유 CTE 할선을 다시 계산한다 — Snead의 순간 CTE가 온도에 따라 오르므로 구간이 짧아지면 할선 αm도 내려가고, 따라서 TRS는 ΔT에 대해 선형보다 빠르게 떨어진다.

| *Expansion, zero= | αm | αc | 불일치 | 기지 TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 °C (현재) | 4.500e-6 | 3.682e-6 | −8.19e-7 | 268.1 MPa |
| 900 | 4.400e-6 | 3.602e-6 | −7.99e-7 | 223.4 |
| 800 | 4.314e-6 | 3.533e-6 | −7.81e-7 | 193.6 |
| 700 | 4.204e-6 | 3.444e-6 | −7.59e-7 | 163.9 |
| 600 | 4.063e-6 | 3.331e-6 | −7.31e-7 | 134.5 |
| 531 | — | — | — | 114.7 (XRD 일치) |
| 500 | 3.884e-6 | 3.188e-6 | −6.95e-7 | 105.8 |

이 표는 초기의 미문서화 추정(1050→302, 800→270, 600→233, 307→114.7)을 대체한다. 옛 표는 ΔT에 대해 선형보다 느리게 떨어지는데, 이는 zero=만 옮기고 CTE 표는 1050 °C 기준 할선으로 둔 경우에만 가능한 거동이다. abaqus/build_temperature_tables.py는 하나의 T0가 zero=T0와 to_secant_about(..., T0)를 동시에 몰기 때문에 이 불일치가 원천적으로 생기지 않는다 — 덱에서 zero=를 손으로 고칠 때만 발생한다. 두 표가 동시에 옳을 수는 없으며, 재실행 가능한 쪽은 새 표이다.

유보 사항 두 가지. ① refs/[15]는 3D braided이고 본 연구는 2D 평직이다. 부호와 자릿수의 일치를 보는 것이지 값의 일치를 요구할 수 없다. ② refs/[15]의 얀 판독(−68.7 MPa)은 대조 목표로 쓸 수 없다. XRD는 결정질 SiC 격자를 보므로 탄소섬유를 포함한 균질화 얀 응력(−547 MPa)과 비교 대상이 아니다.

따라서 “2.34배”는 정밀한 오차가 아니라 과대예측의 자릿수로 읽어야 한다. 무응력 온도를 실제로 낮출 것인지는 §4.9-2의 미결 사항이다.

### 4.5.3 부수 결과 — 균질화 면내 CTE

냉각 스텝의 드라이버 변위가 곧 거시 변형률이므로(§4.2.2), 무하중 냉각의 변위에서 균질화 면내 CTE를 직접 읽을 수 있다.

αxx=−3.216428×10−323−1050=3.132×10−6 /K

이는 1050 → 23 °C 구간의 할선(secant) 값이며, 손상이 발생한 상태의 값이다. 2D C/SiC의 문헌 범위와 정합한다. §4.6의 정식 α(T) 추출은 손상을 끈 전용 덱으로 수행하며, 이 값은 그 결과의 1차 검산으로 쓴다.

## 4.6 가상시험의 설계

거시 카드의 각 항목을 어느 덱이 생성하는지, 그리고 왜 그렇게 설계했는지를 정리한다.

덱은 abaqus/make_rve_virtual_tests.py가 생성하고, 결과 ODB는 postprocess/homogenize.py가 읽어 거시 카드로 조립한다.

| 덱 | 목적 | 설계상의 요점 |
| --- | --- | --- |
| <prefix>_ELAS_T<T> | C(T) | 6방향 단위 거시변형. 손상 비활성 + 열팽창 없음. 순수 탄성 응답만 뽑기 위함 |
| <prefix>_CTE_T<T> | α(T) | 구속 상태에서 ΔT만 다른 두 스텝의 응력 차분. 차분이 이미 존재하는 제조 열응력을 제거한다 |
| <prefix>_STR_<mode>_T<T>_TRS<on\¦off> | X,Y,S, Gf | 제조 냉각 후 한 모드를 파괴까지. 8모드 × TRS on/off |
| <prefix>_COND | k | 3방향 정상 열전도 |

두 가지 설계 결정을 밝혀 둔다.

① CTE를 차분으로 뽑는 이유. 냉각 해석 뒤의 RVE에는 이미 열응력이 있다. 한 번의 온도 변화에서 응력을 읽으면 그 잔류분이 섞인다. 두 스텝의 차분을 쓰면 잔류분이 소거되고 순수한 열팽창 응답만 남는다.

② 강도 덱을 TRS on/off 쌍으로 만드는 이유. 제2장 §2.8.3의 C1(TRS 처리 3케이스)이 거시 스케일의 비교인 반면, 이 쌍은 미시 스케일에서 TRS가 균질화 강도 자체를 얼마나 바꾸는지를 준다. 즉 거시 비교의 입력이 되는 카드가 TRS 가정에 얼마나 민감한지를 먼저 아는 것이며, 이것이 없으면 C1의 차이가 카드 차이인지 거시 거동 차이인지 구분할 수 없다.

거시 카드로 넘어가는 것은 강성만이 아니다. §4.1에서 말한 대로 강도와 연화 파라미터까지 넘어가야 거시 모델이 강성을 잃을 수 있다. 카드는 postprocess/homogenize.py가 ODB에서 조립하며, 슬롯 수·가드 상수·*Depvar 개수는 make_macro_thermalshock.py --selftest가 불량 카드 15종을 실제로 거부하는지까지 정적 검증한다(제3장 §3.6).

### 4.6.1 ★ 연화를 균질화해도 되는가 — 이 절차의 가장 약한 고리

바로 위 문단이 이 장에서 가장 방어가 필요한 문장이다. 강성만 넘긴다면 논쟁이 없다. 그러나 연화 파라미터를 RVE에서 뽑아 거시로 넘기는 순간, RVE라는 개념 자체가 성립하는지가 문제가 된다.

문헌은 이 문제를 정면으로 다루었고, 답은 “탄성에서는 존재하고 연화에서는 존재하지 않을 수 있다”이다. Gitman, Askes & Sluys[C1]는 무작위 이질재료에 대해 전·후피크 구간을 나누어 통계적으로 조사하여, 탄성·경화 재료에서는 RVE가 존재하고 크기를 정할 수 있으나 연화 재료에서는 RVE가 존재하지 않을 수 있음을 보였다. 이유는 간단하다 — 손상이 국부화되면 소산은 국부화 띠에서 일어나는데 변형률은 여전히 RVE 전체 길이로 나뉘므로, 균질화된 σ–ε 곡선의 연화 기울기가 RVE를 키울수록 가팔라진다. 크기를 바꾸면 답이 달라지는 양은 재료상수가 아니다.

Geers, Kouznetsova & Brekelmans[C4]는 이를 계산균질화의 표준 한계로 정리한다 — 1차 균질화는 국부화가 시작되는 지점에서 유효성을 잃는다. Coenen, Kouznetsova & Geers[C3]는 더 구체적으로, 국부화가 일어나면 주기경계조건 자체가 부적절해진다는 점을 보이고 대안 경계조건을 제시한다. §4.2의 주기경계조건은 검증되어 있으나 (패치시험 2.36e-08), 그 검증은 탄성 영역에 대한 것이다.

본 연구의 방어 — 넘기는 양은 곡선이 아니라 에너지다. Nguyen 등[C2]은 처방을 준다: 스케일 사이로 넘겨야 하는 것은 크기 의존적인 σ–ε 관계가 아니라 RVE 크기에 대해 객관적인 traction–separation 관계이며, 그 변환은 변형률에 길이를 곱해 분리량으로 되돌리는 것이다.

postprocess/homogenize.py가 정확히 그렇게 한다.

Gf=∫σ dε×Lchar

즉 넘어가는 것은 연화 기울기가 아니라 단위 균열면적당 에너지이며, 이것이 Bažant–Oh 균열대[S1]가 객관적으로 만드는 바로 그 양이다. 그러므로 §4.6의 절차는 [C1]이 불가능하다고 말한 것을 하고 있지 않다 — 크기 의존적인 곡선을 넘기는 것이 아니라, 그 곡선에서 크기 의존성을 제거한 스칼라를 넘긴다.

#### 그러나 그 변환이 절반만 되어 있다 — 검증에서 드러난 결함

위 방어는 에너지의 소산분에 대해서만 성립한다. homogenize.py는 주석이 밝히듯 “area under the whole curve”, 즉 전피크 탄성분을 포함한 전체 면적을 쓴다. 제3장 §3.2.3의 균열대 공식이 쓰는 규약과 대조하면 이것이 무엇을 뜻하는지 보인다.

지수 연화 d=1−exp[A(1−r)]/r 에 대해 전체 면적은 닫힌 형태로 다음과 같다 (수치 적분으로 확인하였다 — check_gf_scale_transfer.py A절).

0∞σ dε=g01+2A,  g0=X22E

⇒ Gf=l g0+l 2g0A ⇔ A=2g0lGf−g0l

오른쪽이 제3장 §3.2.3의 공식과 글자 그대로 같다. 즉 두 곳의 규약은 일치하며, Gf는 소산분 l⋅2g0/A 와 탄성분 l⋅g0 의 합이다.

★ 문제는 그 l이 두 곳에서 다른 길이라는 것이다. 추출할 때 l=LRVE (면내 3.5 mm), 사용할 때 l=le (거시 요소). 탄성분만이 길이에 비례하므로, 이 항이 잘못된 길이를 달고 스케일을 건넌다.

| 거시 케이스 | 요소 le | LRVE/le | 초과분 g0(LRVE−le) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHANG2013 | 0.6786 mm | 5.16배 | 0.422 – 0.699 N/mm |
| YIN2002 | 0.7809 mm | 4.48배 | 0.407 – 0.673 N/mm |

(폭은 E를 실측 142.06 GPa로 볼 때와 모델의 무손상 접선 235.2 GPa로 볼 때의 차이다. X는 refs/[28]의 265.28 MPa.)

이 크기는 무시할 수 없다. 저장소에서 출처가 확인된 유일한 파괴에너지인 얀 횡방향 Gtt = 0.107 N/mm(Shi[31], §4.9-6a)보다 크다.

올바른 이전량은 소산분이다.

Gf inel=Gf extracted−g0 LRVE

를 넘기고, 거시에서 자신의 le로 되돌린다. 이 형태로 쓰면 균열대 공식이 나눗셈으로 축약된다.

A=2g0le(Gf inel+g0le)−g0le=2g0leGf inel

#### 수정 — 구현 완료 (2026-08-03)

le는 카드에 구워 넣을 수 없다. KMACRO31은 Abaqus가 주는 CELENT를 요소마다 런타임에 쓰므로, 거시 메시의 대표값 하나를 미리 곱해 두는 방식은 메시가 바뀌는 순간 틀린다 — 그리고 그렇게 만든 카드는 재료 카드가 아니라 메시 전용 카드가 되어 [C1]·[C2]가 경계하는 바로 그 상태가 된다. 따라서 수정은 UMAT 쪽이어야 한다.

카드 슬롯 47개는 전부 차 있으므로, 플래그에 슬롯을 쓰지 않고 부호로 구분한다. 에너지는 정의상 양수이므로 음수 항목은 모호하지 않으며, KABAND는 이미 부호로 분기하고 있었다.

| 카드 항목 | 의미 | A |
| --- | --- | --- |
| Gf>0 | 전체 면적 규약(종래 그대로) | 2g0le/(Gf−g0le) |
| Gf=0 | 균열대 비활성(종래 그대로) | Afix |
| Gf<0 | 소산분 규약(신규) | 2g0le/Gf |

종래 카드는 전부 양수이므로 첫 번째 분기를 타며 비트 단위로 동일하다 — V3_0이 V1_0의 엄격한 상위집합이라는 요구가 구성적으로 보존된다(T2 통과 확인).

postprocess/homogenize.py는 이제 각 모드의 Gf를 두 부분으로 나누어 CSV에 Gf_(전체)·Gfel_(탄성)·Gfin_(소산)·g0_·Lchar_로 모두 기록하고, 카드 슬롯 31–34에는 소산분을 음수로 적는다. 소산분이 0 이하인 모드는 RVE 곡선 자체가 스냅백 안에 있다는 뜻이므로 넘기지 않고 0(고정 지수)으로 두며, 그 사실을 출력한다.

★ 이 수정이 바꾸는 크기 — 그리고 오차의 부호.

| 거시 케이스 | le | 미수정 A | 수정 A | 비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHANG2013 | 0.679 mm | 0.2633 | 0.5817 | 2.21배 |
| YIN2002 | 0.781 mm | 0.3091 | 0.6693 | 2.17배 |

A가 크다는 것은 연화가 더 가파르다는 뜻이다. 즉 미수정 상태에서는 거시가 RVE의 저장 탄성에너지를 소산분 위에 얹어 받아 너무 완만하게 연화하고, 시편이 버텨서는 안 될 하중을 계속 버틴다.

따라서 이 오차의 부호는 비보수적이다 — 잔여강도를 과대예측한다. 잔여강도는 제6장이 보고하는 주 관측량이므로, 이 수정 없이 나온 값은 안전측이 아니라 위험측으로 틀린다.

검증: python3 verification/check_gf_scale_transfer.py (81항목). 문자열 대조가 아니라 homogenize.py의 실제 함수를 불러 분해가 옳은지, 스냅백 곡선을 올바르게 떨어뜨리는지, 같은 le에서 두 규약이 정확히 같은 A를 주는지를 확인한다.

#### 소비 측 관문 — 만드는 쪽만 고치면 절반이다 (2026-08-04)

homogenize.py를 고쳐도 이미 디스크에 있는 카드는 그대로 남는다. 그리고 KABAND는 양수 Gf를 거부하지 않는다 — 전체 면적 규약의 유효한 값으로 읽고 조용히 잘못된 연화 지수를 돌려준다. 즉 이 오류에는 대응하는 CALL XIT이 없으므로, UMAT은 원리적으로 잡을 수 없다.

따라서 make_macro_thermalshock.py의 check_macro_card()가 마지막 관문이 된다. 이제 슬롯 32–35에 양수가 하나라도 있으면 덱을 쓰지 않고 중단하며, 어느 슬롯이 어떤 A를 만들게 되는지까지 출력한다. 카드가 정말 거시 요소 길이에서 측정된 경우를 위해 --allow-total-gf 탈출구를 두었지만, 이 저장소에는 그런 카드를 만드는 경로가 없다.

종래 규약 카드(RVE A=2, L=3.5 mm에서 추출한 Gf=1.613 N/mm)를 --specimen ZHANG2013에 물리면 이제 덱이 생성되지 않고 다음이 나온다: 슬롯 32·34는 A=0.215, 수정 규약이라면 A=0.388 — 1.81배 완만.

관문을 붙이면서 두 가지가 부수적으로 드러났다. 둘 다 검증이 아니라 가정이므로 여기 적어 둔다.

- le는 하나가 아니다. 거시 메시는 급랭면 쪽으로 조밀화되어 있으므로 ZHANG2013 시편의 CELENT는 단일값 0.679 mm가 아니라 0.564–0.888 mm로 1.58배 퍼져 있다. A∝le이므로 A도 같은 배율로 퍼진다. 이것은 오류가 아니라 균열대 정규화가 의도대로 작동하는 모습이지만 — 가장 얇은 요소, 즉 열충격을 실제로 겪는 표면 요소가 가장 완만하게 연화한다는 뜻이므로 제6장이 표면 손상을 논할 때 반드시 같이 언급해야 한다.

- Gf는 온도에 무관하다고 가정되어 있다. KMACRO31은 E와 X에 f(T) 배율을 곱하지만 Gf 슬롯은 그대로 둔다. 따라서 g0=X2/2E는 온도에 따라 움직이는데 Gf는 고정이고, 결과적으로 A가 온도에 따라 표류한다. 지금까지 어디에도 적히지 않은 가정이었다. check_macro_card()는 이제 f(T) 표의 모든 행에서 A를 계산해 보고하므로, 어느 온도에서 스냅백 고정에 걸리는지 실행 전에 보인다.

이 결함은 문헌 인용을 채우는 과정에서 드러났다. [C1]이 “연화에서 RVE가 존재하지 않을 수 있다”고 경고하지 않았다면 추출식을 이 각도에서 들여다볼 이유가 없었다. §5.1이 지적한 대로 이 절의 인용은 0건이었고, 그 공백은 서지의 공백이 아니라 검토되지 않은 절차의 공백이었다.

실행: python3 verification/check_gf_scale_transfer.py

## 4.7 열전도율 균질화 — 데이터 공백과 그 처리

[그림 4.5 자리] k 판정 — 공극률 처리별 값과 이론 경계 내용: kbar1/2/3(공극률 처리 3안)을 Voigt 상한·Reuss 하한 사이에 놓는 막대 그림 — extract_kbar.py의 admissible 판정과 같은 논리를 그림으로. 재료: LTH_RUN2 결과 CSV(extract_kbar.py가 쓰는 요약 파일). / 시점: 결과 후(LTH_RUN2)

k는 급랭 해석의 Biot 수를 결정하므로(제2장 §2.4.1) 이 장에서 가장 불확실성이 큰 항목이다. 여기에는 문헌 공백이 있으며, 그것을 숨기지 않고 처리한 과정을 남긴다.

### 4.7.1 공백 — 섬유 횡방향 열전도율은 측정된 바 없다

Pradère 등[09]은 탄소섬유의 종방향 확산도만 측정한다. 그런데 2D 직물의 두께방향 k3 — 급랭 해석이 가장 민감한 값 — 은 섬유 횡방향 k2와 기지 km이 지배한다. 값을 지어내지 않고 CSV에 비워 둔 채, 경계식으로 무엇이 가능한지를 먼저 확인하였다.

### 4.7.2 Snead의 SiC 열전도율은 입력으로 쓸 수 없음이 증명된다

Snead 등[06]의 상관식은 단결정 상한(상온 293 W/(m·K))이다. 이 값으로 균질화하면

k2→0 으로 놓아도 k3≥61.1 W/(m·K) 이며, C/SiC 실측값은 6.29 W/(m·K) 이다.

즉 기지가 복합재를 단락(short-circuit)시킨다. 이는 추정이 아니라 증명이며 솔버가 필요 없다. 따라서 Snead 값은 상한 민감도 끝점으로만 쓴다.

C/SiC 모델링 문헌[17]이 쓰는 25 W/(m·K) 급을 기지에 넣으면 필요한 섬유 횡방향 전도율이 k2=0.695 W/(m·K)로, 문헌 범위 안에 들어온다. 두 독립 논문의 값으로 공백이 닫힌다 — 역보정이 아니다.

### 4.7.3 공극률은 선택이 아니라 필수

치밀 2상 가정의 하한(직렬) 경계를 계산하면 6.74 W/(m·K)로, 실측 6.29를 넘는다. 즉 치밀 재료로는 실측값에 도달할 수 없으므로 공극이 반드시 필요하다. 필요한 공극률은 4.5 %이며, refs/[22]가 X선 CT로 측정한 기지 공극률 24 %가 이를 넉넉히 덮는다.

★ 같은 재료의 실측이 확보되었다 (2026-08-04, refs/[28] §2.1 전문). 이 논증은 지금까지 다른 재료(refs/[22], 3D 니들 계열)의 24 %를 빌려 서 있었다. refs/[28]은 본 연구와 동일 아키텍처(2D 평직 CVI C/SiC, T300, PyC 계면)의 시편을 “fibre and porosity contents of 40 % and 10–15 %, bulk density 2.0 g/cm³” 로 명시한다. 단위 기준을 맞추면(공극률의 분모가 다르다 — [22]는 기지 부피, [28]은 전체 부피):

| 양 | 값 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 열전도가 요구하는 공극률 | 4.5–5.9 % | 기지 부피 기준 (모델별, §4.9-3) |
| 위를 전체 기준으로 환산 (기지 = 전체의 60.5 %) | 2.7–3.6 % | 전체 부피 기준 |
| refs/[28] 실측 | 10–15 % | 전체 부피 기준 |

필요량의 2.8배 이상을 같은 재료의 실측이 덮는다. 역방향 환산도 정합한다 — [28]의 10–15 %를 기지에 몰면 기지 기준 17–25 %가 되고, refs/[22]의 CT 실측 24 %가 그 안에 들어간다. 서로 다른 재료를 다른 방법으로 잰 두 측정이 단위 기준만 맞추면 일치하는 것이다.

⚠️ 정정 (2026-08-04, 같은 날 재검토). [28]은 공극률을 두 번 말하는데 서로 맞지 않는다 — 그리고 그 불일치가 오히려 유용하다.

위 표는 [28] 본문의 10–15 %를 썼다. 그러나 같은 절이 적은 겉보기 밀도 2.0 g/cm³와 섬유율 40 %를 혼합칙 ρ=Vfρf+Vmρm 로 뒤집으면 (T300 1.76, SiC 3.21) 공극률 19.6 %가 나온다. 반올림으로 설명되지 않는다 — 10–15 %가 되려면 밀도가 2.15–2.31이어야 하고, 이는 적힌 2.0보다 7–15 % 높다.

가장 그럴듯한 해석은 열린 공극 대 전체 공극이다. 10–15 %는 아르키메데스 침수법이 재는 연결된 공극, 19.6 %는 연결 + 고립의 총량이다. [28]이 “표면에 50 µm SiC를 최종 증착” 했다고 적는 것이 이를 뒷받침한다 — 표면 밀봉은 측정되는 열린 공극을 낮추고 총량은 그대로 둔다.

| 질문 | 써야 할 값 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 본 절 — 열전도 | 총량 19.6 % | 고립 공극도 열을 똑같이 막는다 |
| §2.5.4 — 산화·k 부호 | 열린 공극 10–15 % | 산소는 연결된 통로가 있어야 들어간다 |

결론은 어느 쪽으로도 흔들리지 않고 오히려 강해진다 — 필요량 2.7–3.6 %가 두 값 모두보다 낮다. 다만 표의 “2.8배”는 보수적으로 읽은 것이며, 총량 기준으로는 5.4배다.

이 불일치는 해석 브랜치의 밀도 역산(커밋 012dca1)에서 넘어와, 이쪽에서 독립적으로 재계산·확인하였다. 두 채팅이 같은 재료를 다른 경로로 보다가 문헌의 내부 모순을 잡은 사례다.

검증: conductivity_bounds.py --check 9절이 위 환산 전부를 재계산한다.

본 연구 RVE 메시는 100 % 충전이다. 따라서 k를 과대예측하고, 결과적으로 급랭 온도구배를 실제보다 얕게 만든다 — 비보수적 방향이다. 이 처리는 논문에 반드시 명시해야 하며, 공극을 넣을 것인지 강하 계수를 적용할 것인지는 §4.9-3의 미결 사항이다.

실행: python3 data/properties/conductivity_bounds.py --check

## 4.8 급랭 조건의 역산 — 거시 해석으로 넘기는 값

문헌의 열충격 시험은 대류계수를 보고하지 않으나, 각자가 적은 냉각 시간에서 1차원 과도 전도 급수해(λtanλ=Bi)로 역산할 수 있다.

역산에 쓰는 물성이 어느 재료의 것인가가 답을 바꾼다. 아래 표는 두 계보를 모두 적는다 — 논문이 인용하는 것은 본 연구 카드의 행이다.

| 문헌 | 시편 두께 | 프로토콜 | 역산 h | Bi | 두께방향 구배 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhang 등[3], 본 연구 카드 | 3.0 mm | 900→300 °C, 15 s | 161.7 W/(m²·K) | 0.0445 | 18.7 K (낙차의 3.1 %) |
| Yin 등[2], 본 연구 카드 | 4.0 mm | 1300→300 °C, 60 s | 70.8 W/(m²·K) | 0.0260 | 16.2 K (1.6 %) |
| Zhang 등[3], 문헌 물성 | 3.0 mm | 〃 | 199 W/(m²·K) | 0.0475 | 19.9 K (3.3 %) |
| Yin 등[2], 문헌 물성 | 4.0 mm | 〃 | 87 W/(m²·K) | 0.0277 | 17.2 K (1.7 %) |

여기서 “본 연구 카드”란 ρ = 2008.2 kg/m³, cp = 681.3 J/(kg·K), k3 = 5.449 W/(m·K)이며 전부 본 장의 균질화 결과이다. 문헌 물성으로 역산한 h를 우리 k3와 짝지으면 Bi = 0.0548이 나오는데, 이는 어느 재료의 값도 아닌 혼합이므로 쓰지 않는다.

두 시험은 서로 다른 심각도이며, 둘 다 Bi≪1 이다. 즉 이 조건에서는 균일 온도장 가정이 거의 옳다.

물성 선택에 대한 민감도는 다음과 같다.

| k3 [W/(m·K)] | h | Bi | 구배 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.449 (본 연구 균질화) | 161.7 | 0.0445 | 18.7 K (3.1 %) |
| 6.29 (상온) | 199 | 0.0475 | 19.9 K (3.3 %) |
| 3.49 | 203 | 0.0871 | 35.6 K |
| 2.04 (1473 K 물성) | 337 | 0.2479 | 91.9 K (15.3 %) |

행별로 읽어야 하며 평균으로 읽으면 안 된다. 구배가 물성 선택만으로 4.6배 변한다. 그리고 고온 행이 급랭 시작 시점의 물리적으로 옳은 행이다 — 시편은 900 °C에서 나오고, 구배는 바로 그때 최대가 된다.

전 범위에서 살아남는 결론은 약한 쪽이다: Bi<0.25 이므로 구배는 낙차의 소수이다. 이것이 제2장 §2.4.3에서 C2의 주장을 “우리는 구배를 푼다”에서 “균일 온도 가정이 어느 Biot 수에서 깨지는지를 정량화한다”로 수정한 근거이다. 동시에 온도의존 열물성이 선택이 아니라 필수임의 근거이기도 하다.

실행: python3 abaqus/quench_calibration.py --check

## 4.9 본 장의 미결 사항

- ★ 결정 사항 — 병목은 수렴이 아니라 보정이다 (2026-08-03, M5 T1000). M5의 T1000은 인장 스텝 72.1 %(ε=0.332 %)에서 정지하였으나, 죽은 .odb에서 응력–변형률 곡선 전체를 추출하였고 이것이 진단을 바꾼다.

|  | 값 |
| --- | --- |
| 정지 시 응력 | 326.70 MPa |
| Zhang Table 3 목표 | 199.15 MPa |
| 비 | 1.64× |
| 곡선 형상 | 313점 전부 단조 증가 — 피크 미도달 |

- 즉 완주시켜도 값은 더 커진다. 지금까지 M1을 “수렴만 되면 값이 나온다”는 문제로 다루었으나, 수렴시켜도 목표를 1.64배 이상 초과한다. 따라서 M6은 솔버 설정이 아니라 카드를 움직여야 한다.

- ★ 그런데 그 대상은 GUESS 14개가 아니다 — 피크가 없는 이유가 카드에 적혀 있다.

- 균열대 지수 A를 현 카드와 RVE 메시(CELENT 최대 0.0845 mm)로 계산하면:

| 모드 | g0le | 카드 Gf | A | 균열대 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 얀 1t | 1.3318 | 12.5 | 0.2385 | 전체규약 |
| 얀 1c | 0.6340 | 12.5 | 0.1069 | 전체규약 |
| 얀 tt | 0.0061 | 0 | 2.0 | 꺼짐(고정) |
| 얀 tc | 0.1168 | 0 | 2.0 | 꺼짐(고정) |
| 기지 t/c | 0.0116 | 0.031 | 1.196 | 전체규약 |

- 지수 연화의 피크 후 면적은 2g0/A 이므로 A가 작을수록 꼬리가 길다. 얀 종방향 인장의 A = 0.2385는 고정 기본값 2.0보다 8.4배 완만하다 — 즉 얀이 피크 이후에도 하중을 거의 놓지 않는다. 1000 °C에서 RVE는 무손상이고 강도는 얀이 지배하므로(위 표), 이 지수 하나가 피크의 존재 여부를 정한다. M5가 313점 전부 단조 증가를 낸 것이 바로 그 결과다.

- 그리고 G1t = 12.5 N/mm는 GUESS가 아니라 DEV 4개 중 하나다. check_card_ranges.py가 기록한 사유는 “Ge refs/[24] Table 3, but that table is carbon/PHENOLIC” 이다. 페놀릭 기지는 SiC보다 훨씬 연성이므로, 거기서 옮겨온 파괴에너지가 과도하게 큰 것은 이 출처가 만들어낼 법한 바로 그 실패다. 이전을 정당화한 근거는 “섬유지배 모드 + 양쪽 다 T300”이었는데, 그것은 강도에는 맞지만 파괴에너지는 기지가 드러나는 곳이다. A = 2.0을 주려면 G1t가 2.664 N/mm 여야 한다 — 4.7배 낮다.

- 따라서 강도 초과의 1순위 용의자는 GUESS가 아니라, 출처가 이미 의심스럽다고 기록되어 있던 DEV 입력이다. M6 Stage 1이 이것부터 시험한다.

- 접선강성 이력이 그 방향을 가리킨다.

| 구간 | 접선 E |
| --- | --- |
| 초기(무손상) | 235.2 GPa |
| ε = 0.1–0.2 % | 78.9 GPa |
| 종료 직전 | 29.2 GPa |
| 종료 시 할선 | 98.5 GPa |

- 초기 235 GPa는 카드가 함의하는 무손상 복합재 강성이며 혼합칙 추정 ~250 GPa와 정합한다.

### ★★ 2차 정정 (2026-08-03) — 이 비교는 재료 상태가 다른 두 값을 맞댄 것이다

- 아래 4.9-0 정정은 235.2 GPa를 실측 as-received 계수들과 대조하여 배율을 3.36 → 1.66배로 조정하였다. 그 조정은 옳으나, 비교 자체가 성립하지 않는다.

- 235.2 GPa는 M5_c26k_T1000의 값이다. 무응력 온도 1050 °C에서 1000 °C까지, 즉 50 K만 식은 상태다. 반면 대조한 실측값은 전부 상온 as-received, 곧 1027 K를 다 식은 재료다.

| T [°C] | 냉각폭 [K] | RT 대비 | 기지 TRS [MPa] | r=σvM/Xt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1027 | 1.000 | 268.1 | 0.973 |
| 500 | 550 | 0.536 | 143.6 | 0.521 |
| 1000 | 50 | 0.049 | 13.1 | 0.047 |

- 1000 °C에서 RVE는 사실상 무손상 상태로 인장에 들어간다(r = 0.047). 상온에서는 하중 전에 이미 기지가 자기 강도의 97 %에 있다. 두 상태를 맞대고 나온 비는 강성 오차가 아니다.

- 같은 상태끼리의 비교는 이미 저장소에 있다. §4.4.3이 냉각을 거친 RVE에서 Exx = 92.1 GPa를 얻었고, 이는 낮은 무리 안에 들어가며 ZHANG2013 Fig. 4(b)의 97.7 GPa와 5.7 % 차다.

| 비교 | 배율 |
| --- | --- |
| 무손상 접선 235.2 vs 실측 (상태 불일치) | 1.62 – 3.36 |
| 냉각 후 92.1 vs ZHANG2013 Fig. 4(b) 97.7 | 0.94 |

### 이것이 M6의 방향을 바꾼다

- 강성은 보정 대상이 아니다. 탄성상수는 knob이 아니라 Zhang의 검증된 T300+SiC 세트를 RVE가 균질화한 결과이며(micromech_check.py가 정확한 Chamis/Schapery 균질화임을 증명), GUESS 14개 중 어느 것도 이를 움직이지 못한다. Yt·S23를 낮춰 냉각 손상을 늘려서 접선을 떨어뜨리는 것은 강성을 위조하면서 강도 예측까지 망가뜨리는 일이다. 하지 않는다.

- M6이 실제로 만들어야 할 값은 RT23의 냉각 후 접선이며, RT23이 완주한 적이 없어 아직 없다. 그 값이 나오면 §4.9-0을 다시 쓴다.

- 검증: python3 verification/m6_calibration_plan.py (15항목)

- ★ 정정 (2026-08-03). 이 문단은 원래 “실측 2D C/SiC는 70 GPa(Mei[43] Table I)”라고 적어 단일 숫자를 실측값으로 제시하였다. 그것이 잘못이다. refs/[28]에서 Table 1을 확보하면서 확인된 것은, 2D C/SiC의 “실측 탄성계수”가 단일 숫자가 아니라는 것이다.

| 출처 | E [GPa] | 성격 | 235.2/E | 98.5/E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Li 등[28] Table 1 (인장) | 142.06 ± 13.69 | 초기 접선, 인쇄된 표 | 1.66 | 0.69 |
| Li 등[28] Table 1 (압축) | 144.87 ± 1.35 | 초기 접선 | 1.62 | 0.68 |
| ZHANG2013[03] Fig. 3 | ≈ 140 | 응력–변형률 곡선 기울기 | 1.68 | 0.70 |
| ZHANG2013[03] Fig. 4(b), N=0 | 97.7 | 사이클별 계수 | 2.41 | 1.01 |
| Mei[43] Table I | 70 | 복합재 표기값 | 3.36 | 1.41 |

- 두 무리로 갈린다 — ≈140 과 70–98. 그리고 이 분리는 우연이 아니다. data/literature/csic_thermal_shock.csv의 ZHANG2013 행에는 처음부터 “USE THE RATIO, NOT THE ABSOLUTE VALUE — Fig. 3 of the same paper implies ~140 GPa as-received, 43 % higher” 라는 경고가 붙어 있었다. 같은 논문 안에서 그림 3(응력–변형률 기울기)과 그림 4(b)가 43 % 어긋난다. 즉 무엇을 계수라 부르는지가 출처마다 다르다.

- 따라서 비교는 같은 성격끼리 해야 한다. 본 모델의 235.2 GPa는 손상 이전의 초기 접선이므로, 대응하는 것은 초기 접선으로 보고된 ≈140–142 GPa이다. 정정된 초과 배율은 3.36배가 아니라 약 1.66배이다.

- Li28와 ZHANG2013 Fig. 3(우리 검증 앵커)이 서로 독립으로 140–142에 수렴한다는 점이 이 선택의 근거이다.

- 결론의 방향은 살아남되 강도가 약해진다. 종료 시 할선 98.5 GPa는 낮은 무리 (70–98) 안에 들어가고 ZHANG2013 Fig. 4(b)의 97.7과 1 % 이내로 일치한다. 반면 초기 접선 235.2는 가장 높은 실측값보다도 1.66배 크다. 그러므로 실재료가 제조 냉각에서 이미 겪은 기지 미세균열을 본 모델은 인장 중에 겪는다는 해석은 유지된다 — 다만 그 몫은 원래 적었던 3.36배가 아니라 1.66배이다. §4.5.2에서 냉각 후 r=σvM/Xt = 0.973, 즉 기지가 자기 강도의 97 %에 있다는 결과와 여전히 정합한다.

- ⚠️ M6 보정에 미치는 영향. 접선강성을 1/3.36로 낮추려던 목표가 1/1.66로 바뀐다. §4.9-8의 knob 14개를 얼마나 움직여야 하는지가 2배 완화되므로, 초기 강성보다 연화 파라미터와 강도 쪽에 무게를 더 두어야 한다. 원래 목표대로 보정하면 과보정이 된다.

- 출처: data/literature/csic_2d_offaxis.csv (refs/[28] Table 1 전문), data/literature/csic_thermal_shock.csv (ZHANG2013 행 주석).

- 이것이 무응력 온도·CTE 2변수 문제(§4.9-11)와 직접 연결된다. CONFIG_P는 기지 TRS를 268 → 115 MPa로 낮추므로 r이 0.973에서 크게 내려가고, 제조 중 미세균열 가정이 덜 필요해진다. M6은 CONFIG_P로 도는 것이 물리적으로 더 정합할 수 있다 — 다만 M1은 Zhang 재현이므로 CONFIG_V여야 한다는 §4.9-11의 결정과 충돌한다. 이 충돌은 제6장에서 정면으로 다룬다.

- Zhang Table 3 대조 미완 (L2). 3차 시도(M3)에서 z600이 완주하였고 T500·RT23은 하중 이력상 피크를 통과하였으나, 네 케이스 모두 아직 .odb에서 응력–변형률 곡선을 추출하지 않았다(§4.4.3a). 강도 수치는 그 추출 이후에 확정한다. T1000은 유일하게 피크 이전에 정지하였다. 강도가 확정되기 전에는 §4.6의 가상시험 배치를 실행하지 않는다 — 보정되지 않은 카드로 거시 해석을 쌓으면 잘못된 물성 위에 논문을 짓게 된다. 1a. 전단 드라이버 구속의 타당성 미확인. 4차 시도(M4)는 매크로 전단변형률 3개를 0으로 구속한다(§4.4.3a). 균형 직교 직물을 주축으로 당기면 대칭성상 0이어야 하나 TexGen 메시는 정확히 대칭이 아니므로, postprocess/driver_audit.py로 매크로 전단응력이 σxx의 1 % 미만인지 측정한 뒤에 이 구속을 정당화한다. → 해결(2026-08-03). 아래 §4.9-1b 참조.

- 유효 무응력 온도 — 결정됨(§4.9-11). 원래 “1050 °C를 유지하고 2.34배를 보고할 것인가, 완화를 반영해 낮출 것인가”의 1변수 문제로 적혀 있었으나, §4.9-9가 이를 섬유 CTE × 무응력 온도의 2변수 문제로 바꾸었고 §4.9-11에서 두 구성(CONFIG_V / CONFIG_P)을 병행하는 것으로 결론지었다. 물성 가정에 관한 결정이며 수치 수정과 분리하여 서술한다는 원칙은 그대로 유지된다.

- 공극률 처리 — 모델 선택은 종결(2026-08-03), 적용 방식은 미결. RVE 메시가 100 % 충전이므로 k를 과대예측한다. 공극을 명시적으로 넣을 것인지 강하 계수를 적용할 것인지는 여전히 결정 대상이나, 어느 공극률 상관식을 쓸 것인가는 닫혔다.

- 문헌이 주는 규칙. Smith 등(J. Mater. Res. 28(17) (2013) 2260–2272, 10.1557/jmr.2013.179)은 공극률 4–95 %를 훑어, p<0.65에서 닫힌 공극은 Maxwell–Eucken, 열린 공극은 Landauer(유효매질) 가 맞음을 알루미나·지르코니아· 산화주석으로 확인하였다. 다섯 구조모델의 통합식은 Wang 등(Int. J. Heat Mass Transfer 49 (2006) 3075–3083)이다. (후자는 DOI 미확인 — 권·쪽만 확인되었다.)

- 분기는 본 논문의 다른 곳에서 이미 정해져 있다. CVI·PIP 기지의 공극은 서로 연결되어 있고, 바로 그 때문에 산소가 PyC 계면과 탄소섬유에 도달한다 — §2.5.4가 사이클 손상 지수 k의 부호를 설명하는 데 쓰는 기구가 그것이다. 열린 공극은 가정이 아니라 손상 모델이 이미 딛고 있는 전제이므로 Landauer가 옳은 분기다.

- ★ 그러나 정직한 결과는 “이 재료에서는 차이가 없다”이다. 실측 k3 = 6.29 W/(m·K)에 닿는 데 필요한 기지 공극률은

| 모델 | 필요 공극률 |
| --- | --- |
| Landauer(열린 공극) | 5.72 % |
| Maxwell–Eucken(닫힌 공극) | 5.89 % |
| Rayleigh(현행) | 4.48 % |

- 로 폭이 1.31배이고, 셋 다 refs/[22]가 X선 CT로 측정한 24 %보다 훨씬 낮다. 한 자릿수 공극률에서는 두 모델이 아직 갈라지지 않는다 — p = 0.05에서 0.2 % 차이이고, p = 0.40에 가서야 25 % 가 된다.

- 따라서 §4.9-3의 모델 논쟁은 필요 없다. 모델 선택이 문제가 되려면 수십 %의 공극률이 필요한 재료여야 하는데 이 재료는 아니다. 그럼에도 인용은 유지한다 — “확인했고 차이가 없었다”는 “확인하지 않았다”와 다른 진술이기 때문이다.

- 실행: python3 data/properties/conductivity_bounds.py --check

- ★ 적용 방식과 크기는 §4.9-13에서 결정되었다 — 그리고 위와 충돌한다. 강성 쪽에서 밀도로 역산한 공극률은 복합재 19.6 %, 즉 기지 자체로는 32.4 % 이며, 그 값으로 M5의 1000 °C 접선 235.2 GPa가 170.0 GPa가 되어 실측 172.7과 1.6 % 안에 든다. 구현은 기지 카드 강하계수 0.6089이다(명시적 공극이 아니라 — 새 메시는 새 .ori를 요구한다). E·k·ρ에만 적용하고 α·강도·Gf 에는 적용하지 않는다.

- 강성은 32.4 %를 요구하고 열전도는 5.72 %면 충분하다. 둘 다 옳을 수는 없다. 이는 상관식 선택의 문제가 아니라 어느 쪽 관측량이 공극에 더 민감한가의 문제이며, 형상을 실제로 푸는 RVE만이 가른다. RVE_COND를 P00 / P05 / P32 세 공극률로 돌리는 이유가 이것이다(§4.9-14a). 그 결과가 나오기 전에는 어느 쪽도 확정하지 않는다.

- 메시 수렴성 검증 미수행. 강도와 손상 분포는 메시 민감하므로 최종 수치 확정 전에 필요하다. 기지 요소 품질 개선(§4.3.2)이 선행되어야 한다.

- ATEFF 클램프 발동 여부 미확인. 849개 요소가 취성으로 전환되었는지는 상태변수 출력으로 확인 가능하다.

- 얀 횡방향 파괴에너지 — 인장은 출처를 확보하였고, 압축은 데이터가 없다. 카드의 Gtt, Gtc는 현재 0이며, 그러면 KABAND가 고정 연화계수 2.0으로 되돌아가 그 모드는 메시 객관적이지 않다. 문헌 조사 결과는 다음과 같다 (data/properties/yarn_fracture_energy.py).

| 값 | 출처 | 재료 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1t=G1c=12.5 N/mm | Ge 등[24] Table 3 | 3D 편조 탄소/페놀릭 | 현 카드의 출처 — 섬유지배 모드이고 양쪽 다 T300이므로 이전 가능 |
| G2t=G2c=1.0 N/mm | Ge 등[24] Table 3 | 동상 | 채택하지 않음 — 기지지배 모드인데 그들의 기지는 3.2 GPa, 우리는 350 GPa |
| GIc=0.107±0.017 N/mm | Shi 등[31] Fig. 7(b) | 2D 평직 CVI-C/SiC | Gtt로 채택 |
| KIc=3.2–3.5 MPa·m​0.5 | Snead 등[06] | 치밀 CVD SiC | 무보강 하한 |

- Shi 등[31]은 쐐기하중 DCB로 모드 I 층간파괴에너지를 측정하였고, 파괴 기구를 섬유 브리징 없이 기지/섬유 계면 박리로 진행하며 LEFM이 성립한다고 보고한다 — 얀 횡방향 균열을 지배하는 바로 그 기구이다. 단, 층간(ply 사이) 값이지 얀 내부 측정이 아니므로, 올바른 재료에서 얻은 최근접 대용값으로 명시하여 쓴다.

- 부수 확인: Snead의 KIc를 우리 기지 탄성계수 350 GPa에서 환산하면 0.0293–0.0350 N/mm로, 기지 카드에 이미 들어 있는 Gf = 0.031 N/mm를 독립 경로로 3.6 % 이내 재현한다. 또한 복합재/단일상 비가 4.4배로, 계면이 제 역할을 한다는 물리적 정합성 확인이 된다.

6a. 문제는 Gtc이며, 이는 데이터 문제가 아니라 강도비 문제이다. 균열대 조건 le<Gf/(1.02 g0), g0=X2/(2E) 에서 Yc/Yt=4.375이므로 g0가 19.1배 커지고, 같은 파괴에너지가 19.1배 작은 요소만 허용한다.

| 모드 | G [N/mm] | 허용 le [mm] | 현 메시(CELENT 최대 0.0845 mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gtt | 0.107 | 1.4529 | 17.2배 여유 (불확실도 전 구간 안전) |
| Gtc | 0.107 | 0.0759 | 1059개(4.0 %)가 한계 초과 → 취성 클램프 |

C/SiC의 횡방향 압축 파괴에너지 측정값은 찾지 못하였다.

★ 2026-08-03 재탐색 — 부재를 확인하였다. §7 조사에서 선택지 (b)를 “직조 복합재 데이터 근거”로 승격할 수 있는지 다시 확인하였으나, CMC의 횡방향 압축 파괴에너지를 보고한 문헌은 여전히 없다. 확인된 것은 인접 항목뿐이다 — 횡방향 인장 파괴인성(GIc)은 정의·측정법이 확립되어 있고, 미니콤포지트 횡방향 인장 시험법도 최근 보고되고 있으나(REFS_CANDIDATES.md §3.5), 압축 쪽은 그 대응물이 없다. 이는 물리적으로 자연스럽다 — 횡방향 압축은 균열 열림이 아니라 압괴(crushing) 로 파손하므로 모드 I 파괴에너지라는 양 자체가 잘 정의되지 않는다.

따라서 선택지 (b)의 승격은 불가능하며, 이는 조건부 항목이 아니라 확정된 결론이다. (a)를 주 케이스로 유지하고 (b)는 민감도로만 쓰며, 데이터 부재를 한계로 명시한다.

⚠️ 이 공백에는 이제 정량적 결과가 붙는다. Gtc = 0은 균열대를 끄고 A를 고정 2.0으로 만든다(§4.9-0의 2차 정정 표). 냉각이 구동하는 것이 바로 횡방향 모드이므로, 이 모드가 메시 정규화 없이 돈다는 사실은 §4.9-4의 메시 수렴성 검증에서 반드시 다뤄야 한다.

대안은 셋이며 (a) Ge의 관례대로 Gtc=Gtt로 두고 클램프 발동을 ATEFF로 보고, (b) Gtc=Gtt(Yc/Yt)2=2.048 N/mm로 허용길이를 맞추되 측정값이 아님을 명시, (c) 0으로 두어 그 모드를 정규화하지 않음. (a)를 주 케이스, (b)를 민감도로 하고 데이터 부재를 한계로 명시한다. 횡방향 압축은 균열 열림이 아니라 압괴로 파손하므로 모드 I 균열대 자체가 이미 근사이다.

- α(T)·k(T) 의 문헌 대조 미수행. refs/[12]·13이 확보되어 있으므로 균질화 결과가 나오는 대로 대조한다. α(T) 쪽은 대조 표적이 확정되었다(2026-08-06). refs/[11]은 자체 CVD SiC 기준선이 Snead보다 20 % 높아 절대값 표적이 못 되고 순서와 형상만 인용 가능하다(cte_r11_envelope.py). 그러나 refs/[61] Mei 등, Carbon 44 (2006) 121 Table 1이 2D C/SiC의 면내 CTE를 인쇄된 표로 4점 준다 — 600 °C 4.6 / 800 °C 6.1 / 1000 °C 5.2 / 1200 °C 5.4 (×10⁻⁶/°C). §4.6의 α(T) 전용 덱은 이 4점을 맞춰야 한다. 단 세 가지를 함께 적는다 — (i) 순간/평균 여부를 원문이 밝히지 않으며 비단조 형상으로 보아 순간값으로 추정한다, (ii) 600 °C 미만 자료가 없어 §4.5.3의 23→1050 °C 할선(3.132×10⁻⁶/K)은 이 출처로 검증되지 않는다 (600→800 기울기를 상온까지 외삽하면 0.27×10⁻⁶/K라는 불가능한 값이 나온다),

  - refs/[61]은 CVI·공극률 13 %이고 본 연구 기준 재료는 PIP이다. 판정기: python3 data/literature/cte_composite_targets.py --check

- 카드 입력의 독립 문헌 대조 — 26개 중 7개만 독립 근거를 가진다. 기존 검증은 전부 “그 값이 자기 출처와 일치하는가” 를 본다. 그러나 한 논문에서 완벽히 옮겨 적은 값도 다른 모든 측정과 어긋난 이상치일 수 있으며, 같은 출처로 재유도해서는 절대 드러나지 않는다. 따라서 해석 실행 전에 각 입력을 그 값의 출처가 아닌 문헌과 대조하였다(verification/check_card_ranges.py).

| 판정 | 개수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| IN | 7 | 독립 문헌 범위 안 |
| DEV | 5 | 범위 밖 — 사유를 명시하고 사용 |
| GUESS | 14 | 독립값 없음 — 보정 시작값(knob) |

- 독립 근거가 확인된 7개: 기지 E(Snead 다공도식으로 환산 시 공극률 7.7 % — PIP로서 타당), 기지 ν = 0.20(Snead 0.14–0.21), 기지 Xt=Xc = 310 MPa (Snead Table 7의 CVD SiC Weibull 특성강도 205–532 MPa), 기지 Gf = 0.031 (Snead KIc 환산 0.0293–0.0350), 기지 α = 4.5e-6(Snead 평균 4.4e-6).

- ★ 얀 Xt는 2026-08-03에 IN에서 DEV로 재판정되었다(§4.9-12). 이전 근거는 “Toray T300 데이터시트 3530이면 2795로 1.4 % 차”였는데, 3530과 카드의 3580은 둘 다 스트랜드(strand) 값이다. 같은 종류의 수치 둘이 일치하는 것은 독립 검증이 아니다. 종류가 다른 독립 출처는 단섬유를 직접 측정한 refs/[08] 이며, 그에 대해 카드는 1.70배 높다. IN 판정은 비교 대상의 독립성만큼만 가치가 있다.

- 범위를 벗어난 5개(DEV) — 전부 사유가 기록되어 있다:

  - 얀 Xt = 2835 MPa: 독립 범위 475–1815 MPa 밖. 상세는 §4.9-12.

  - 얀 G1t, G1c = 12.5 N/mm: Ge[24] Table 3에서 왔으나 그 표는 탄소/페놀릭이다. 섬유지배 모드이고 양쪽 다 T300이라 이전을 허용한다(§4.9-6).

  - 얀 횡방향 CTE 3.325e-6/K: 섬유 횡방향 CTE 3.1e-6에서 유도되는데, Pradère[07]가 측정한 탄소섬유 횡방향 CTE 범위는 5–10e-6/K로 카드값이 하한보다도 낮다. 본 연구의 PANEX 33 할선값도 5.630e-6이다.

  - 얀 축방향 CTE 1.071e-6/K: 섬유 축방향 −0.3e-6에서 유도되며, Pradère의 평균 1.6–2.1e-6 및 본 연구 할선값 +1.237e-6과 부호가 다르다.

- 이 두 CTE 편차는 §4.5.2의 TRS 2.34배 과대예측과 같은 방향으로 작용한다. 카드는 Zhang의 검증된 T300 세트이므로 임의로 고치지 않되, 구성재 CTE를 민감도 변수로 두는 근거가 여기에 있다. 무응력 온도 결정(§4.9-2)과 함께 제6장에서 정량화한다.

- 보정 시작값 14개(GUESS). 이들은 결함이 아니라 보정이 움직일 대상이지만, 어느 숫자가 추정값인지 모른 채 9-케이스 매트릭스를 돌리는 것은 결함이다. 목록이 그래서 존재한다.

- ⚠️ 초안 정정. 이전 판은 이 목록에 S13을 넣었으나, check_card_ranges.py가 GUESS로 판정하는 전단강도는 S12와 S23 둘뿐이다(S13은 얀 카드에서 S12와 같은 슬롯 규약을 따르므로 독립 GUESS가 아니다). 목록이 15개로 적혀 있었고 선언된 개수는 14개였다 — 숫자와 목록이 어긋나 있었다.

- ★ “GUESS 14개”를 한 덩어리로 다루면 안 된다 — 성격이 셋으로 갈린다. 아래 분류는 check_card_ranges.py가 각 항목에 대해 이미 기록해 둔 사유를 그대로 묶은 것이다.

- (1) 수치 정규화 파라미터 — 4개. 애초에 측정 대상이 아니다.

| 항목 | 스크립트가 기록한 사유 |
| --- | --- |
| 기지 σy0 = 250 MPa | “SiC is brittle and the plasticity is a numerical device, not a measured yield point” |
| 기지 Hiso = 100 GPa | “linear isotropic hardening of a brittle ceramic is a numerical device with no measured counterpart” |
| dmax = 0.90 | “numerical cap, not a material property” |
| η = 0.05 | “viscous regularisation, not a material property” |

- 이 넷은 “문헌을 못 찾은 물성”이 아니라 “물성이 아닌 것”이다. 취성 세라믹에 항복점과 등방경화율은 존재하지 않으며, 이들은 유효응력 공간에서 응력을 유계로 만들기 위한 장치다. 따라서 아무리 문헌을 찾아도 전환되지 않으며, 전환을 시도하는 것 자체가 범주 오류다. 이들의 정당화는 출처가 아니라 민감도로 해야 한다 — 값을 바꾸어도 관심 응답이 바뀌지 않음을 보이는 것이다. 나머지 10개와 같은 표에 두면 “추정값 14개”라는 인상만 남기고 이 구분이 사라진다.

- (2) 물성이지만 tow 수준 측정법이 부재 — 5개.

| 항목 | 왜 복합재 값으로 채울 수 없는가 |
| --- | --- |
| 얀 Xc = 1956 MPa | T300 필라멘트의 압축강도 자체가 문헌에 없다 |
| 얀 Yt = 80 MPa | Ge[24]의 70 MPa는 페놀릭 기지, Shi[31]의 36.5 MPa는 복합재 |
| 얀 Yc = 350 MPa | Ge[24]의 170 MPa는 페놀릭 기지 |
| 얀 S12 = 120 MPa | 복합재 면내 전단 125.7[27]·144.1[35] MPa는 존재하나, 2D 평직에서 그 하중은 얀을 축방향으로 싣는다 — 얀 자신의 전단강도를 구속하지 못한다 |
| 얀 S23 = 100 MPa | Ge[24]의 46 MPa는 페놀릭 기지 |

- ★ 이것은 “게으른 탐색”이 아니라 측정법의 부재다. 얀(tow) 수준의 횡방향 인장·면내 전단을 직접 시험하려면 미니콤포지트 시험편이 필요한데, 이 시험법 자체가 최근에야 확립되고 있다. 본 연구가 확인한 범위에서 CMC 미니콤포지트의 횡방향 인장·면내 전단 직접 측정은 소수의 그룹에서만 보고된다 (docs/REFS_CANDIDATES.md §3.5, A22·A23 — 확보 대상).

- 따라서 이 5개를 “추정값”이라 적는 것은 정확하지 않다 — “현재 측정 가능한 최선의 스케일이 카드가 요구하는 스케일과 다르다”가 정확하다. 복합재 값을 그대로 넣는 것은 data/properties/README.md가 금지하는 스케일 혼입이며, TRS를 이중 계산하게 만든다. 한계로 명시하되 결함으로 서술하지 않는다.

- (3) 구성식 형상 파라미터 — 5개. Gtt, Gtc, XPO, rF, K1. 혼합 연화법칙의 형상을 정하는 값들로, Gtt만이 출처를 얻었고(Shi[31] 0.107 N/mm, §4.9-6a) 나머지는 측정 대상이 애매하다. XPO≈0.25Xt, rF=3 같은 값은 관례이며, 이 5개가 보정이 실제로 움직여야 할 주 knob이다.

- 분류가 보정 전략을 바꾼다. 14개를 한꺼번에 흔드는 것이 아니라 — (3)을 주로 움직이고, (2)는 미니콤포지트 문헌 확보 후 고정을 시도하며, (1)은 값이 아니라 무감도를 보인다. §4.9-0의 정정으로 초기 강성의 목표 이동폭이 절반(1.66배)이 된 만큼, 어느 knob를 움직일지가 더 중요해졌다.

- 구성재 CTE 민감도 — 2.34배 중 얼마가 CTE 탓인가. §4.9-8이 찾아낸 두 CTE 편차가 TRS 과대예측과 같은 방향이라는 것은 정황일 뿐이다. data/properties/cte_sensitivity.py(59항목 자체검증)가 이를 정량화한다.

- 이 계산이 하지 않는 것을 먼저 밝힌다. TRS는 (αc−αm), 즉 20 % 이내로 비슷한 두 수의 차가 구동한다. 평균장 모델이 αc를 17.5 % 틀리면 TRS는 100 % 틀린다. 따라서 평균장 TRS의 절대값은 쓰지 않는다. RVE가 이미 절대 기준점(αxx = 3.132e-6, TRS = 268.08 MPa)을 측정했으므로, 평균장은 미분 ∂αc/∂αf 계산에만 쓴다 — 두 평균장 값의 차이라 계통오차가 1차까지 상쇄된다. 서로 다른 오차 경로를 갖는 두 이전 경로를 모두 보고하고 그 폭을 불확실도로 삼는다.

| 섬유 CTE 출처 | αf1 | αf2 | αc | 기지 TRS | XRD 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 카드(Zhang T300) | −0.30e-6 | 3.10e-6 | 3.682e-6 | 268.1 | 2.34× |
| PANEX 33 할선[07] | +1.24e-6 | 5.63e-6 | 4.029e-6 | 154–200 | 1.34–1.74× |
| HTA 5131 할선[07] | +0.97e-6 | 6.80e-6 | 4.035e-6 | 152–199 | 1.33–1.73× |
| Pradère 하한[07] | +1.60e-6 | 5.00e-6 | 4.061e-6 | 144–194 | 1.25–1.69× |
| Pradère 상한[07] | +2.10e-6 | 10.0e-6 | 4.346e-6 | 50–138 | 0.44–1.20× |
| Yan[35] 축방향만 | +1.00e-6 | 3.10e-6 | 3.888e-6 | 201–228 | 1.75–1.99× |

- 세 독립 출처(Pradère 할선, Pradère 밴드, Yan)가 모두 축방향 CTE를 양수로 보고하며, 모두 αc를 카드보다 높이는 방향이다. 우연이 아니다.

- 결과 ①. 카드의 섬유 CTE를 실측 PANEX 33 할선으로 바꾸면 기지 TRS가 268.1 → 154–200 MPa로 내려가며, 이는 XRD까지의 격차 중 44–74 %를 메운다. 즉 2.34배는 무응력 온도 단독의 책임이 아니다.

- 결과 ②(더 중요). 각 CTE 세트가 XRD를 재현하려면 무응력 온도가 얼마여야 하는지 역산하면:

| 섬유 CTE | 필요 Tsf | 물리적 타당성 |
| --- | --- | --- |
| 카드 | 531 °C | 경계선 — SiC 이완 기구의 하한 |
| PANEX 33 | 782 °C | 크리프·계면 조정 범위 |
| Yan 축방향 | 679 °C | 타당 |
| Pradère 상한 | 없음(≤1050) | 1050 °C에서 이미 XRD 미만 |

- 카드 CTE를 유지하면 531 °C라는 경계선 값을 받아들여야 하지만, 실측 CTE를 쓰면 782 °C라는 편안한 값이 된다. 두 편차는 서로 독립적으로 발견되었는데 결합했을 때 더 정합적인 그림이 된다 — 이것이 CTE를 제6장 민감도 변수 1순위로 두는 근거다.

- ★ 원인의 비중을 정정한다 — 주범은 CTE가 아니라 무응력 온도다. 위 결과 ①은 실측 CTE로 바꾸면 XRD까지의 격차 중 44–74 %가 메워진다고 말한다. 이를 “2.34배의 절반 이상이 CTE 탓”으로 읽기 쉬우나, 결과 ②의 역산이 더 정확한 배분을 준다. 실측 CTE를 써도 Tsf=1050 °C를 유지하면 TRS는 여전히 1.34배로 남고(표의 “실측 / 1050” 행: 154.1 MPa), 1.02배에 닿으려면 Tsf를 800 °C로 내려야 한다.

| 무엇을 바꾸는가 | 기지 TRS | XRD 대비 | 남은 격차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아무것도 안 바꿈 (카드, 1050 °C) | 268.1 | 2.34× | — |
| CTE만 실측으로 | 154.1 | 1.34× | 여전히 34 % 초과 |
| Tsf만 800 °C로 (카드 CTE) | 193.6 | 1.69× | 69 % 초과 |
| 둘 다 (실측 + 800 °C) | 117.5 | 1.02× | 해소 |

- 어느 하나만으로는 관문 ②를 통과하지 못한다. 다만 Tsf 쪽이 관문 ①(물리적 타당 구간)을 넘지 않고도 더 큰 폭을 움직일 수 있는 변수이며, 카드 CTE는 Zhang의 검증된 세트라 임의 변경의 대가가 크다(M1 재현의 의미 상실). 따라서 서술의 무게는 “CTE 편차가 원인”이 아니라 “무응력 온도가 주 변수이고 CTE가 그 필요 이동폭을 줄여 준다” 로 둔다. 이것이 §4.9-11에서 CONFIG_P가 두 가지를 동시에 바꾸는 이유이며, CONFIG_P의 정당성은 CTE 하나가 아니라 두 관문을 동시에 통과하는 유일한 조합이라는 사실에 있다.

- ★ 유효 무응력 온도가 제조온도보다 낮은 데에는 실측된 기구가 있다. Tsf를 1050 °C에서 내리는 것은 지금까지 “수치를 맞추기 위한 조정”으로만 서술되었으나, Li 등[28]은 본 연구와 동일 아키텍처의 재료에서 그 기구를 직접 관측하였다 — as-received 상태의 2D C/SiC가 “an array of non-interacting microcracks which are able to relieve the thermal residual stress without affecting the elastic modulus of the material” 을 이미 갖고 있다는 것이다.

- 이 진술이 결정적인 이유는 “강성에 영향을 주지 않으면서”라는 단서에 있다. 만약 제조 냉각 중 생긴 미세균열이 강성을 떨어뜨렸다면, 강성 검증(§4.9-0)에서 이미 드러났어야 하고 TRS 완화를 따로 가정할 필요가 없다. 그러나 서로 상호작용하지 않는 미세균열은 탄성계수는 거의 바꾸지 않으면서 잔류응력만 푼다. 즉 “강성으로는 보이지 않는데 TRS만 낮아져 있는 상태”가 물리적으로 실재하며, 그것이 정확히 유효 무응력 온도가 제조온도보다 낮게 관측되는 이유다.

- 따라서 CONFIG_P의 Tsf = 800 °C는 임의의 보정값이 아니라 실측된 기구의 유효 표현이다. 같은 논문이 그 미세균열의 존재를 이력루프 교점 O′로 정량화하며 (σr = −132.4 MPa, data/literature/digitize_ref28_fig17.py), 이는 본 연구가 Tsf를 낮추는 근거를 문헌 안에 두게 한다. (⚠️ σr은 복합재 축방향 값이므로 §4.5.2의 기지 상 268 MPa와 직접 비교하지 않는다 — 상과 부호 규약이 모두 다르다.)

- 미결 유지. 카드는 Zhang의 검증된 세트이므로 이 계산만으로 고치지 않는다. §4.9-2의 무응력 온도 결정과 함께 결정한다. 다만 이제 그 결정은 “1050을 얼마로 낮출까”가 아니라 “CTE와 Tsf 중 무엇을 얼마나 움직일까” 라는 2변수 문제임이 확인되었다.

- 문헌 실측으로 αc를 판정하려는 시도 — 음성 결과. §4.9-9는 αc 후보를 셋 남긴다(RVE 3.132e-6, 카드 평균장 3.682e-6, 실측CTE 평균장 4.029e-6). refs/11은 바로 이 양을 측정한다 — 2D C/SiC의 면내 CTE를 NETZSCH DIL 402C로 RT–1400 °C에서 측정해 Fig. 1에 그렸다. 판정선이 될 수 있는지 확인하였다. 재현 스크립트는 data/literature/cte_r11_envelope.py(27항목)이다.

- 결론: 판정선이 되지 못한다. 근거 셋을 중요한 순서로 적는다.

  - ① 이 논문의 CVD SiC 기준곡선 자체가 10–22 % 높다. Fig. 1은 벌크 CVD SiC를 복합재와 나란히 그리는데, 벌크 CVD SiC는 잘 특성화된 기준물질이고 Snead[06]가 그 핸드북 상관식이다. 이 논문 곡선은 모든 온도에서 Snead 위에 있다.

| T [°C] | refs/[11] | Snead 순간 | 초과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 4.03 | 3.59 | +12 % |
| 400 | 4.93 | 4.49 | +10 % |
| 600 | 5.85 | 4.88 | +20 % |
| 800 | 6.07 | 4.97 | +22 % |
| 1000 | 5.86 | 5.00 | +17 % |
| 할선 23–1050 | 5.298 | 4.397 | +20 % |

  - 원인이 시편 공극률이든 푸시로드 보정이든 승온율이든, refs/[11]은 αc의 절대 대조군이 될 수 없다. 최상단 포락선은 CVD SiC가 어디서나 최상위 계열이므로 모호하지 않다 — 이 항목이 본 절에서 가장 견고하다.

  - ② 상대비로 보면 논문 자신의 구간이 너무 넓다. ①의 편차는 비 α2D/αCVD에서 상쇄되므로 그쪽이 공정한 비교다. 논문은 §3.2에서 2D 면내 CTE가 다른 두 복합재보다 크고 벌크 CVD SiC보다 작다고 명시하며, Fig. 1의 두 포락선이 이를 0.571 – 1.000으로 만든다. 우리 후보 셋은 αc/αm = 0.696 / 0.818 / 0.895로 전부 이 안에 들어간다.

  - ③ 2D 곡선 자체는 정직하게 추적할 수 없다. 2D는 네 계열 중 유일하게 마커 없는 실선인데, 약 250–600 °C 구간에서 1D 다이아몬드·3D 십자와 0.5e-6/K 폭 안에 함께 들어간다. 탐욕적 추적기와 전역 최소비용 경로 둘 다 그 구간에서 3D 계열로 갈아탄다. 사람이 “아니 저쪽을 따라가라”고 해줘야 하는 추적은 디지타이즈가 아니며, 그것을 자동 결과처럼 포장하는 것은 data/literature/README.md의 규칙이 막으려는 바로 그 행위다.

  - ④ 저온에서 논문 본문이 자기 그림과 어긋난다. §3.2는 2D 면내 CTE가 “in the whole temperature range” 다른 둘보다 크다고 쓰지만, Fig. 1의 2D 실선은 150 °C 부근에서 약 −1.9e-6/K까지 내려간다(팽창계 초기 아티팩트로 보인다). 따라서 이 문장을 저온 구속조건으로 쓸 수 없고, 이것이 곡선을 구간으로 묶으려던 마지막 경로를 막았다.

- refs/[11]에서 인용해도 되는 것: 순서(300 °C 이상에서 CVD SiC > 2D > 1D > 3D)와 형상(900 °C 부근 최대, 1300 °C까지 하강). 절대값은 인용하지 않는다. CSV에는 QZHANG2006 4행으로 기록했고, 저온 본문 문장에는 “구속조건으로 쓰지 말 것” 을 명시했다. 등급은 fulltext다 — 원문에서 직접 읽은 문장이고, 문제는 미확인이 아니라 그림과 어긋난다는 것이기 때문이다.

- 결정 — 두 구성을 병행한다(CONFIG_V / CONFIG_P). §4.9-9가 2변수 문제를 만들었고 §4.9-10이 외부 판정선을 닫았으므로, 결정은 내부 근거로 내려야 한다. 생성기는 data/properties/trs_configuration.py (33항목)이며, 두 구성의 숫자는 전부 그 스크립트가 푼다(손으로 적지 않는다).

- 교환곡면 — 카드 CTE로는 두 관문을 동시에 통과할 수 없다. 관문은 둘이며 서로 독립이다: ① 무응력 온도가 실제로 무언가 완화되는 온도여야 한다(600≤Tsf≤1050 °C), ② TRS가 XRD 값의 ±15 % 안에 들어야 한다.

| 섬유 CTE | Tsf [°C] | 기지 TRS | XRD 대비 | ① | ② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 카드 | 1050 | 268.1 | 2.34× | ✅ | ❌ |
| 카드 | 800 | 193.6 | 1.69× | ✅ | ❌ |
| 카드 | 600 | 134.5 | 1.17× | ✅ | ❌ |
| 카드 | 500 | 105.8 | 0.92× | ❌ | ✅ |
| 실측 | 1050 | 154.1 | 1.34× | ✅ | ❌ |
| 실측 | 800 | 117.5 | 1.02× | ✅ | ✅ |
| 실측 | 700 | 101.9 | 0.89× | ✅ | ✅ |
| 실측 | 600 | 85.7 | 0.75× | ✅ | ❌ |

- 카드 행에는 두 칸이 모두 초록인 행이 하나도 없다 — TRS가 맞는 곳에서는 온도가 틀리고, 온도가 맞는 곳에서는 TRS가 틀린다. 이것이 결정의 핵심 근거다.

- 그렇다고 카드를 버릴 수도 없다. 카드는 Zhang의 검증된 T300 세트이고, micromech_check.py가 얀 카드를 그 세트의 정확한 Chamis[S6]/Schapery[S7] 균질화임을 증명한다(인용 형태는 제3장 §3.3의 주의 참조 — NASA TM-83320을 주 인용으로 하고 SAMPE Quarterly를 병기한다). 섬유 CTE를 바꾸면 M1의 Zhang Table 3 재현은 더 이상 Zhang의 재현이 아니다 — 맞아도 의미가 없고 틀려도 원인을 귀속할 수 없다.

- 따라서 하나를 고르지 않고, 역할을 나눈다.

|  | CONFIG_V (검증) | CONFIG_P (예측) |
| --- | --- | --- |
| 섬유 CTE 출처 | 카드(Zhang Table 1) | 실측(Pradère PANEX 33 할선) |
| αf1 / αf2 | −0.300e-6 / 3.100e-6 | +0.948e-6 / 5.666e-6 |
| 얀 α1 / α2 | 1.071e-6 / 3.330e-6 | 1.904e-6 / 5.568e-6 |
| 기지 α | 4.500e-6 | 4.296e-6 |
| *Expansion, zero= | 1050 °C | 782 °C |
| 기지 TRS | 268.1 MPa (2.34×) | 114.7 MPa (1.00×) |
| 쓰이는 곳 | M1(Zhang Table 3), §4.4 | 제5장 열충격 매트릭스, §4.6 물성추출 |
| 근거 | 논문을 재현하려면 논문의 물성이어야 한다 | TRS 자체가 연구 대상이므로 크기가 중요하다 |

  - CONFIG_V의 2.34배는 감추지 않고 보고한다. 이는 Zhang의 물성 세트의 성질이지 본 코드의 오류가 아니다(제3장 L1 통과).

  - CONFIG_P의 782 °C는 푼 값이지 적은 값이 아니다. 스크립트가 XRD를 재현하는 온도를 이분법으로 찾는다. 상수로 박아두면 이전식이 바뀔 때 둘이 어긋난다.

- CONFIG_P의 한계를 명시한다. 782 °C는 보정값(fitted) 이다 — 그것도 3D 브레이드 재료의 XRD 측정 1점에 맞춘 값이고 본 연구는 2D 평직이다. 예측이 아니라 보정이며 그렇게 서술해야 한다. 완화책은 싸고 이 결정에 포함된다: 제5장은 한 심각도에서 세 TRS 처리를 CONFIG_V로도 돌려 순위가 바뀌지 않음을 보인다. 두 구성에서 모두 살아남는 순위는 보정값에 의존하지 않는다. 역학 잡이 9 → 12개로 늘지만, 이것이 결론을 보정 파라미터로부터 분리하는 값이다.

- 덱에 대한 요구사항 셋.

  - 두 구성은 *Expansion 블록과 그것을 먹이는 CTE 표에서만 달라야 한다. 나머지 카드 슬롯이 하나라도 다르면 CONFIG_V는 더 이상 Zhang의 카드가 아니다.

  - zero=와 표의 할선값은 하나의 결정이다. build_temperature_tables.py가 단일 T0로 둘을 함께 몬다. zero=만 손으로 고친 덱은 어느 구성을 자칭하든 무효다(§4.5.2의 옛 스윕이 바로 그 사례로 보인다).

  - 두 구성은 덱 파일명에 드러나야 한다. 사후에 .inp를 열어보지 않고도 어느 구성의 결과인지 알 수 있어야 한다.

- ★ 얀 Xt의 출처를 다시 판다 — 구성재 데이터만으로 in-situ 강도를 세운다. §4.9-0이 병목을 수렴에서 보정으로 옮겼고 m6_calibration.py(24항목)가 그 보정의 첫 knob를 얀 Xt로 지목했다. 그러나 그 스크립트는 값을 정하지 않았다 — “출력은 순서와 지렛대이지 값이 아니다”. 값을 정하려면 규칙이 하나 걸린다: 구성재 데이터만 카드에 들어간다. 199.15 MPa가 나오도록 Xt를 내리는 것은 복합재 측정값을 구성재 카드에 넣는 것이고, 그러면 §4.9-11에서 CONFIG_P를 “보정”이라 부른 것과 같은 이유로 예측이 아니게 된다.

- 생성기는 data/properties/insitu_yarn_strength.py(51항목)이다.

- (1) 카드의 3580 MPa는 스트랜드 값이다. refs/08 Table 1은 T300 단섬유를 직접 측정했다 — 50 mm 게이지에서 σR = 2107 MPa(24 °C), 2292 MPa(1000 °C). 카드는 그 위로 1.70배 / 1.56배다. 기존 감사가 비교했던 Toray 3530 역시 스트랜드 값이므로, 그 비교는 독립 검증이 아니었다(§4.9-8 재판정).

- (2) Sauder의 두 열은 서로 일치한다 — 통계를 쓸 수 있다. 같은 표가 Weibull 파라미터(m, 그리고 V0 = 1 mm³ 기준의 σ0)를 함께 준다. σ=σ0(V0/V)1/m Γ(1+1/m) 로 50 mm 단섬유 (V = 1.924e-3 mm³)의 평균을 되계산하면 7행 중 6행이 3.2 % 이내로 측정값을 재현한다.

- 1200 °C 행만 +13.5 % 어긋난다(m=5.2, σ0=890 → 2726 vs 실측 2401). 이웃 행이 전부 맞으므로 방법이 아니라 그 행의 문제이며, m = 6.0이면 해소된다. 고치지 않는다 — 본 연구의 보정 온도는 23/500/1000 °C로 24 °C·1000 °C 행 사이에 있고 1200 °C를 지나지 않는다. 아무도 그 행을 통과해 보간하지 않도록 플래그만 남긴다.

- (3) ★ 크기효과를 외삽할 필요가 없다. 하중을 받는 얀(전체 얀의 절반) 안의 섬유 체적은 0.5×0.4982×5.390×0.79194 = 1.063 mm³로, Sauder 자신의 기준 체적 1 mm³와 6.3 % 차이다. Weibull 크기보정은 1.2 %에 불과하다. 즉 σ0는 우리 RVE의 체적에서 이미 측정된 값이다.

- (4) 독립적으로 같은 선택을 한 논문이 있다. refs/10 Table 2의 “statistical strength” 열 (660/860/950/890)은 Sauder의 σ0 그대로이며(1273 K = 1000 °C → 950, 1473 K = 1200 °C → 890, 973 K는 선형보간 860), Weibull 계수까지 일치한다. 덤으로 그 표의 기지 강도 310 MPa는 본 카드의 기지 Xt와 정확히 같다 — 갖고 있지 않던 독립 확인이다.

- 판정 — 얀 Xt는 자유 knob가 아니라 폭 8 %의 구간이다.

| T [°C] | 현재 카드 | 하한(Weibull 평균) | 상한(Weibull 척도) | 구간폭 | 카드/하한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2835 | 475 | 516 | 8.7 % | 5.97× |
| 500 | 2835 | 581 | 628 | 8.1 % | 4.88× |
| 1000 | 2835 | 694 | 745 | 7.4 % | 4.08× |

- 양 끝은 같은 Sauder 파라미터를 같은 체적에서 평가한 것이고, 결정론적 Xt가 분포의 평균을 대표하느냐 척도(63.2 % 분위)를 대표하느냐만 다르다. 하한에서 시작한다 — 혼합칙 상한은 기지와 횡방향 얀의 몫을 통째로 무시하므로 실측 강도보다 반드시 아래여야 하는데, 평균 끝은 세 온도 모두에서 그렇고 (−7.9 / −19.3 / −13.1 %) 척도 끝은 23 °C에서 128.6 vs 128.45로 넘는다. 그 여유는 0.1 %로 두 숫자의 불확실도보다 작으니 척도 끝이 틀렸다는 주장은 아니다. 틀릴 수 없는 끝에서 시작해 필요하면 8 % 걸어 올라간다는 뜻이며, 올라갈 목적지도 이미 출처가 있다.

- ★ 검증 — 서로를 모르는 두 경로가 만난다.

| T [°C] | 구성재 경로(카드에 넣을 수 있음) | Zhang 역산(넣을 수 없음) | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 475 | 516 | 7.9 % |
| 500 | 581 | 720 | 19.3 % |
| 1000 | 694 | 799 | 13.1 % |

- 왼쪽은 Sauder의 Weibull 통계만으로, 오른쪽은 Zhang Table 3을 하중방향 얀 체적으로 나눠서 얻었다. 서로를 참조하지 않고 유도했는데 13–19 % 안에서 만난다. 왼쪽만 카드에 들어가고, 오른쪽은 그래서 검증이 된다 — 보정이 아니라.

- 온도 의존성도 카드가 틀렸다. 이것이 발견의 나머지 절반이다.

| 무엇이 | RT → 1000 °C 변화 |
| --- | --- |
| σR (카드가 현재 쓰는 형상) | +9 % |
| σ0 (Weibull 척도) | +44 % |
| 실측 복합재 강도(Zhang Table 3) | +55 % |

- 현재 카드는 fibre_T300_vsT.csv에서 Xt를 σR 비로 스케일한다. +9 %로는 실측의 +55 %를 만들 수 없다. σ0 형상은 +44 %로 대부분을 설명하며, 남는 11 %p는 TRS 완화 — 모델이 이미 갖고 있는 물리다. 따라서 M6는 기준값과 형상을 함께 바꿔야 한다.

- Xc는 같이 내리지 않는다. refs/42는 2D C/SiC 압축 파손이 하중축에서 ~20° 기운 전단 밴드와 섬유다발 kinking임을 SEM으로 보인다. 필라멘트 파단이 아니므로 Weibull 논거가 이전되지 않는다. Xc는 GUESS knob로 남는다.

- ★ 공극률 — 미결 항목 3을 닫는다. 그리고 강성 불일치의 정체였다. 생성기는 data/properties/porosity_stiffness.py(42항목)이다.

- (0) 먼저 정정한다 — 비교 대상 자체가 틀렸다. m6_calibration.py는 본 모델의 초기 접선을 refs/[43] Mei Table I의 70 GPa와 비교해 “3.4배 과대”라고 적었다. 같은 종류끼리의 비교가 아니었다.

| 출처 | T | E [GPa] | 측정 규약 |
| --- | --- | --- | --- |
| refs/[10] Yang Table 1 | 27 °C | 128.7 | 초기 접선 |
| refs/[10] Yang Table 1 | 700 °C | 152.3 | 초기 접선 |
| refs/[10] Yang Table 1 | 1000 °C | 172.7 | 초기 접선 |
| refs/[10] Yang Table 1 | 1200 °C | 169.1 | 초기 접선 |
| refs/[43] Mei Table I | 23 °C | 70 | 규약 미명시(할선으로 추정) |

- 같은 재료군·같은 밀도(2.0 g/cm³)인데 1.84배 차이가 난다. Yang은 자기 값이 “stress-strain 곡선의 시작에서 얻은 initial modulus” 이며 곡선이 “하중 초기부터 거의 바로 비선형” 이라고 명시한다 — 그런 곡선에서 전 구간 할선을 잡으면 초기 접선의 절반 근처가 나온다.

- M5는 T1000에서 돌았다. 같은 온도의 like-for-like 비교는 235.2 / 172.7 = 1.36배이지, 3.4배가 아니다. 이전 서술을 철회한다.

- (1) 공극률은 knob가 아니라 밀도에서 나오는 측정량이다.

- ⚠️ 정정 (2026-08-06, a1-0002·a1-0009). 이 소제목은 틀렸다 — 우리 재료에 대해서는 knob다. 아래 산식과 표는 그대로 옳고, 바뀌는 것은 그 결과가 누구의 것인가이다.

- ρ=2.0, Vf=40 %는 refs/[10] Yang의 것이고 그 재료는 CVI다. 우리 기준 재료는 Zhang [5]의 PIP이며(§2.2.1; 무응력 온도 1050 °C가 PIP의 열분해 온도다), PIP가 CVI보다 기지 공극이 많다. 그리고 Zhang [5] 원문은 밀도도 공극률도 말하지 않는다 — 잠정이 아니라 확정이다. [5]는 X선 토모그래피를 썼으나 복셀이 0.2 mm이고 PIP 기지 공극은 마이크론 단위이므로, 그 숫자를 낼 측정이 애초에 없었다. 더 찾지 않는다.

Vp(우리, PIP) ≥ 19.6 %  그 이상은 알 수 없다

- 부등식이므로 등호로 쓰면 과소보정이다. 아래 (3)의 1.6 % 일치는 “CVI 하한을 등호로 썼을 때”의 일치이지, 우리 재료가 그 값이라는 증거가 아니다. 강하계수 0.6089는 선언된 knob이며 verification/CALIBRATION_GUIDE.md §5-1에 그렇게 등재되어 있다. 확정 경로는 RVE_COND 하나뿐이다.

- ρ=Vfρf+Vmρm 를 뒤집으면 Vp=1−Vf−(ρ−Vfρf)/ρm. 이 산식이 refs/[36]이 스스로 발표한 17.0 %를 0.03 % 오차로 재현하므로 (그 논문의 ρ=2.5, Vf=32 %, SiC 섬유 2.7) 산식을 의심할 이유가 없다.

| 출처 | 재료 | Vp | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| refs/[10] Yang | 2D C/SiC | 19.6 % | 그 논문의 ρ=2.0, Vf=40 %에서 역산 |
| refs/[36] Shen | 2D SiCf/SiC | 17.0 % | 같은 산식(논문 발표값과 일치) |
| refs/[36] Shen | 2D SiCf/SiC | 17.5 % | 그 논문의 RVE 형상 |
| refs/[43] Mei | 2D C/SiC | 13 % | 표에 적힌 값 — 자기 ρ=2.0과 불일치 |

- refs/[43]의 13 %는 ρ=2.0과 어떤 합리적 Vf로도 맞지 않는다. 열린 공극(open porosity) 일 가능성이 높다. 어떤 계산에도 쓰지 않는다.

- 위치도 refs/[36]이 정한다 — “porosity only exists in the matrix”. 즉 얀이 아니라 기지 포켓에서 빠진다.

- (2) 우리 RVE는 없는 SiC를 20 %p 채우고 있다.

| 상 | 우리 RVE | 실제 재료 | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | 39.5 % | 40.0 % | −0.5 %p |
| 기지 | 60.5 % | 40.4 % | +20.2 %p |
| 공극 | 0.0 % | 19.6 % | −19.6 %p |

- 메시는 보강재에 대해서는 옳다(섬유가 0.5 %p 이내). 틀린 것은 그 사이에 무엇이 있는가이며, 하필 셀에서 가장 단단한 상이다.

- (3) ★ 마이크로역학 없이, 뺄셈 하나로 맞는다. 병렬(Voigt) 합에서 공극 항은 정확히 0이므로 “기지를 공극으로 바꾼다”는 모델이 아니라 뺄셈이다.

|  | [GPa] |
| --- | --- |
| M5 초기 접선 (1000 °C) | 235.2 |
| − Vp×Em(1000 °C)=0.196×332.1 | −65.2 |
| 보정 후 | 170.0 |
| refs/[10] Yang 실측 (1273 K) | 172.7 |

- 1.6 % 차이다. 강성 불일치는 없는 공극이었다. 구성식 문제가 아니었고 knob는 하나도 움직이지 않았다.

- 기지 카드 자체가 빌려온 값이다. Zhang 등[5] Table 2의 캡션은 “Material properties of the matrix [35–37]” 이다 — 즉 Em = 350 GPa는 [5]가 시험한 PIP 시편의 기지를 잰 값이 아니라 다른 논문 셋에서 가져온 값이다. 350 GPa는 Snead 식으로 기지 공극률 7.7 %(복합재 최대 4.60 %)를 함의하는데, 측정 밀도의 역산은 19.6 % 를 요구한다 — 4.3배. 카드를 유지하기로 한 판정과 그 대가는 verification/CALIBRATION_GUIDE.md §5-1 (2)에 있다. 판정기: python3 data/literature/zhang5_provenance.py --check

- (4) 구현 — 명시적 공극이 아니라 기지 카드 강하계수. 명시적 공극은 새 메시를 요구하고, 새 메시는 새 .ori를 요구한다(옛 .ori를 새 메시에 쓰면 에러 없이 섬유 방향이 틀린 채 수렴한다 — 프로젝트 규칙). 병렬 합에서는 상의 체적을 지우는 것과 그 상의 계수를 줄이는 것이 동일하다.

  - 기지 포켓 = 셀의 0.5018, 그중 39.1 %가 공극이어야 함

  - 강하계수 = 1−Vp/(1−Vy)=0.6089

  - 기지 E: 350 000 → 213 110 MPa

  - 축방향에 대해서는 정확, 나머지 방향은 근사 — 메시를 유지하는 대가다.

- E·k·ρ에 적용하고, α와 강도에는 적용하지 않는다. 공극은 팽창하지 않으므로 다공체의 CTE는 고체의 CTE이고, 기지 Xt = 310 MPa는 이미 다공성 CVD SiC에서 측정된 강도다.

- Snead와 중첩하지 않는다. 카드의 350 GPa는 치밀 460 GPa를 마이크로공극 7.7 %로 낮춘 값이다. 여기서 다루는 것은 다발 사이의 매크로 공극으로, 메시가 기하학적으로 누락한 별개의 양이다.

- (5) TRS에 대해서는 — 방향이지 값이 아니다. 두 효과가 싸운다. Em이 39.1 % 떨어져 TRS를 낮추지만, 기지가 혼합 CTE에서 가중치를 잃어 α가 얀 쪽으로 끌려가 불일치는 커진다. 평균장으로 계산하면 α 3.681e-6 → 3.432e-6, 순 계수 0.794. 268.1 → 212.9 MPa, 즉 2.34배 → 1.86배.

- 이것은 방향이지 숫자가 아니다. RVE 대신 평균장 비를 쓴 것이고 실제 공극 주변의 응력 재분배가 빠져 있다. §4.9-9의 미결을 닫지 않는다 — 공극률이 CTE·무응력 온도와 나란히 TRS 논의에 들어가야 한다는 것만 말한다.

- M6 덱 — 재소싱된 카드로의 재검증 (2026-08-03 생성, 실행 대기). §4.9-12(얀 Xt)와 §4.9-13(공극률)이 값을 확정했으므로, 그 값들로 덱을 재생성하였다. 생성기는 abaqus/retune_deck.py(105항목)이며 M5 덱을 입력으로 받아 카드 3줄만 바꾼다.

| 카드 | M5 | M6 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기지 E | 350 000 | 213 110 MPa | §4.9-13, 강하계수 0.6089 |
| 얀 Xt | 2835 | 475 / 581 / 694 MPa | §4.9-12, 온도별 |
| 얀 Gtt, Gtc | 0 | 0.107 N/mm | Shi refs/[31] / Ge 관례 |

- diff M5 M6이 정확히 3줄이다. 메시(26 452 C3D4), 주기경계조건(*Equation 57블록), 스텝 구조, 솔버 설정이 전부 동일하므로 차이의 귀속이 유일하다.

- ★ 이 덱은 더 이상 Zhang 재현이 아니다. M1–M5는 Zhang의 카드를 그대로 썼으므로 1.64배는 그 물성 세트의 성질이었다. M6의 카드는 1차 구성재 문헌에서 다시 세운 것이므로 Zhang Table 3는 재현 대상이 아니라 독립 검증 목표가 된다. §4.9-11이 CONFIG_P를 “예측이 아니라 보정”이라 부른 것과 같은 이유로, 이 전환을 명시하지 않으면 M6의 일치는 의미가 없다.

- 한 잡에서 두 보정을 분리해 읽는다. 잡을 더 만들지 않는 이유는 두 보정이 곡선의 서로 다른 부분에 나타나기 때문이다.

| 관측량 | 검증 대상 | 판정선 |
| --- | --- | --- |
| 초기 접선 | 공극률 | refs/[10] 128.7 (RT) / 172.7 (1000 °C) GPa |
| 측정 파단변형률에서의 응력 | 얀 Xt | Zhang Table 3 |

- 초기 접선은 손상 발생 이전에 정해지므로 Xt가 도달할 수 없다. 이 분리는 가정이 아니라 구성식의 성질이다.

- 바뀌지 않은 것 — 그리고 그 이유.

  - 기지 Gf = 0.031: 강하계수는 E·k·ρ에만 적용된다(§4.9-13). Gf는 Snead KIc에서 오는 기지 유일의 독립 근거 항목이다. 다만 E가 내려가면 g0=X2/2E가 커져 스냅백 한계가 0.2214 → 0.1348 mm로 줄어든다. 메시 최대 CELENT 0.0845 mm에 대해 여유가 2.62배 → 1.60배로 줄지만 여전히 허용 범위 안이며, 생성기가 이를 매번 출력한다.

  - 얀 Xc = 1956: 압축은 전단밴드·kinking이므로 Weibull 논거가 이전되지 않는다(§4.9-12).

- ★ 알면서 위반하는 항목이 하나 있다. Gtc = 0.107에서 횡방향 압축의 허용 요소크기는 0.0759 mm 로 메시 최대 0.0845 mm보다 작다. 해당 요소는 KABAND가 A=50으로 고정해 취성으로 거동하며 메시 객관적이지 않다. C/SiC의 횡방향 압축 파괴에너지는 측정값이 존재하지 않아 Ge의 관례를 따른 것이며, 이는 명시된 한계다. postprocess/damage_census.py가 ATEFF 고정 부피분율을 출력하므로, 강도를 인용하기 전에 반드시 읽고 5 %를 넘으면 함께 보고한다.

- 예측(반증 가능). 공극 몫을 빼면 M5의 235.2 GPa가 170.0 GPa가 되고 실측은 172.7 GPa이다. 또한 혼합칙 상한이 세 온도 모두 목표보다 아래이므로 (118.3 / 144.8 / 173.0 vs 128.45 / 179.42 / 199.15) 나머지는 기지와 횡방향 얀이 채워야 한다. 23 °C에서는 축방향 얀이 끊어지지 않는다 — 파단변형률 0.186 %가 덱의 0.150 %보다 크다. 피크 없이 끝나는 곡선이 설계된 결과다.

- 덱: dist/M6_INSITU_0803_1541.zip. 판정: postprocess/m6_verdict.py.

- ★ M5 3온도 완주 시도 결과 — 실패했으나 실패의 성격이 바뀌었다 (2026-08-03). 세 잡 모두 THE ANALYSIS HAS NOT BEEN COMPLETED로 끝났다. 종료 사유는 셋 다 TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT(컷백 한도 IA=8)이다. 그러나 M1FIX의 “기어가다 죽는” 실패와 성격이 완전히 다르며, 그 차이가 이번 진단의 핵심이다. 진단 도구는 postprocess/msg_residual_census.py (12항목)이며 .msg와 덱만으로 동작한다(ODB 불필요).

|  | RT23 | T500 | T1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인장 스텝 도달 | 83.2 % | 66.2 % | 71.2 % |
| 도달 변형률 | 0.1248 % | 0.2118 % | 0.3418 % |
| (덱 목표) | 0.150 % | 0.320 % | 0.480 % |
| 증분 수 | 603 | 340 | 312 |
| 최대 허용 Δt로 진행한 비율 | 46 % | 69 % | 81 % |
| Δt<10−5 (기어감) | 6 % | 0.3 % | 0.3 % |
| 컷백 | 42 | 32 | 15 |
| 첫 컷백 발생 변형률 | 0.088 % | 0.166 % | 0.262 % |
| 수치 문제 경고 | 0 | 0 | 0 |
| 음의 고유값 | 0 | 0 | 0 |

- (1) 이것은 M1FIX의 크롤이 아니다. M1FIX는 중앙 Δt가 9.5e-8 (허용치의 1/26 000)로 15시간을 태웠다. M5는 증분의 46–81 %가 최대 허용 Δt로 진행했고 기어간 증분은 6 % 이하다. 전속으로 달리다 벽을 만났다. 세 잡 모두 스텝 시간 0.52–0.59에서 첫 컷백이 나는 것도 일관된다.

- (2) ★ 자유 드라이버 문제는 해결되었다. M3에서는 잔차의 63–85 %가 매크로 드라이버 위에 있었다. M5에서는 3.0 / 6.5 / 18.0 % 이며, 고정한 전단 드라이버 3개(ConstraintsDriver3/4/5)는 마지막 400회 보고에서 단 한 번도 나타나지 않는다. 남은 드라이버 잔차는 전부 자유로 두어야 하는 εyy·εzz(포아송)이고, 매크로 응력으로 환산하면 최대 0.005–0.048 MPa로 축응력의 10−4 이하다. §4.9-1b의 전단 고정과 ftol=0.02가 의도한 대로 작동했다.

- (3) ★ 그래서 이제 막는 것은 수치가 아니라 물리다 — 그리고 그 물리가 무엇인지 특정된다. 잔차가 실제 메시 절점으로 옮겨갔고, 그 절점들의 상(phase)을 세면:

| 잔차를 지는 절점의 상 | RT23 | T500 | T1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 횡방향 얀 관여 | 54.5 % | 56.5 % | 40.8 % |
| 축방향 얀 + 기지 | 15.2 % | 29.5 % | 24.0 % |
| 기지 단독 | 20.0 % | 10.8 % | 11.2 % |
| 매크로 드라이버 | 6.5 % | 3.0 % | 18.0 % |

- 얀 방향은 이름이 아니라 메시에서 측정한다 — Yarn0·Yarn1은 x로 3.500 mm(하중방향), Yarn2·Yarn3은 y로 3.500 mm(하중에 횡방향)이다.

- ★ 횡방향 얀은 M5에서 균열대가 꺼져 있는 바로 그 상이다. 카드의 Gtt=Gtc=0이면 KABAND가 고정 연화계수로 되돌아가 그 모드는 메시 객관적이지 않다(§4.9 미결 6). 잔차의 41–57 %가 그 상에 몰려 있다는 것은, 국소화가 정규화되지 않은 모드에서 일어나고 있다는 뜻이다. M6가 Gtt=Gtc=0.107로 켜는 것이 정확히 이 모드다.

- 판정. M5는 실패한 실행이지만 성공한 진단이다. M3→M5에서 고친 것 (전단 고정·ftol)은 효과가 확인되었고, 남은 벽의 위치가 특정 상의 특정 모드로 좁혀졌다. M6가 그 모드의 균열대를 켜므로 다음 실행이 이 진단의 검정이 된다.

- 아직 판정하지 못한 것 — ODB가 필요하다.

  - 응력–변형률 곡선(extract_ss_curve.py), (b) 인공 안정화 에너지 ALLSD/ALLIE. *Static, stabilize=를 쓴 이상 5 % 미만임을 확인하기 전에는 어떤 피크 응력도 인용할 수 없다(프로젝트 규칙). .msg·.sta에는 그 값이 없다.

- ✅ Gf가 RVE의 크기를 달고 스케일을 건너던 문제 — 해결 (2026-08-03 발견·수정).

- 해결 요약. KABAND가 Gf의 부호로 규약을 구분하도록 확장하고 (음수 = 소산분, A=2g0le/Gf), homogenize.py가 소산분을 계산해 음수로 적도록 하였다. 양수 항목은 종래와 비트 단위로 동일하므로 T2 회귀가 그대로 통과한다. 거시 요소에서 A가 2.2배 바뀌며, 그 방향은 잔여강도 과대예측(비보수적) 이었다. 상세는 §4.6.1.

- 남은 것 하나 — 이 수정은 M6의 RVE 강도 덱이 돌아간 뒤 실제 숫자로 재확인해야 한다. 특히 어떤 모드의 소산분이 0 이하로 나오면(RVE 곡선이 스냅백 안) 그 모드는 카드에 실리지 못하며, 이는 RVE 메시가 그 모드의 균열대를 풀지 못한다는 신호이므로 메시를 다시 봐야 한다.

- 아래는 발견 당시의 기록이다. §4.6.1이 유도한 대로 Gf=l g0+l (2g0/A) 이고, 오직 두 번째 항만이 재료의 소산이다. 첫 항은 저장 탄성에너지이며 길이에 비례한다. 추출은 l=LRVE = 3.5 mm에서 하고 사용은 l=le = 0.68–0.78 mm에서 하므로, 그 차이 g0(LRVE−le) = 0.41 – 0.70 N/mm 가 잘못된 길이를 달고 넘어간다. 저장소에서 출처가 확인된 유일한 파괴에너지(Gtt = 0.107 N/mm)보다 크다.

| 무엇을 | 어디서 |
| --- | --- |
| 추출 | postprocess/homogenize.py L213 Gf = area * Lchar |
| 사용 | KMACRO31의 A=2g0le/(Gf−g0le) (제3장 §3.2.3) |
| 카드 슬롯 | 31–34 (Gf_1t, Gf_1c, Gf_2t, Gf_2c) |
| 보정 | 없음 — 두 파일에서 g0 검색 결과 0건 |

- 처방. homogenize.py가 Gf inel=Gf−g0LRVE 를 기록하고, 카드 생성 시 거시 le로 Gf=Gf inel+g0le 를 복원한다. g0는 같은 덱에서 나온 X·E로 계산되므로 새 입력이 필요 없다.

- ⚠️ 순서가 중요하다. M6 카드가 만들어진 뒤에 고치면 보정을 처음부터 다시 해야 한다. Gf는 연화 형상을 통해 피크 후 거동 전체를 지배하므로, 이 항이 바뀌면 §4.9-8의 knob 보정 결과가 그대로 무효가 된다. RVE 강도 덱을 돌리기 전에 처리한다.

- 이 항목은 §4.6.1의 문헌 인용을 채우는 과정에서 나왔다. Gitman 등[C1]의 “연화에서는 RVE가 존재하지 않을 수 있다”는 경고가 추출식을 다시 보게 만들었다. 인용 0건이었던 것은 서지의 공백이 아니라 검토되지 않은 절차였다.

- 실행: python3 verification/check_gf_scale_transfer.py (81항목)

- ★ κ 보정과 공극 강하를 동시에 켜면 현재 메시가 못 받는다 — 메시 수렴성 검증(§4.9-4)이 선택에서 전제조건으로 바뀌었다 (2026-08-06).

- §4.3.3-a의 사면체 보정계수 κ = 1.92는 순수한 대수 보정이고, §4.9-13이 결정한 공극 강하 기지 카드(E = 213 110 MPa) 역시 독립적으로 정당하다. 그런데 둘을 함께 켜면 스냅백 한계가 현재 메시 아래로 내려간다.

| 카드 | g0 [N/mm²] | 스냅백 한계 Gf/(1.02g0) | κ=1.92 적용 후 | 초과 기지 요소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhang (E = 350 000) | 0.137286 | 0.2214 mm | 0.1153 mm | 0개 |
| 공극 강하 (E = 213 110) | 0.225470 | 0.1348 mm | 0.0702 mm | 1 624 / 15 369 = 10.6 % |

- (Xt = 310 MPa, Gf = 0.031 N/mm 공통. E가 1.64배 낮아지면 g0가 같은 배수로 커지고 한계는 그만큼 내려간다. 기지 CELENT의 90분위가 0.0705 mm이므로 0.0702 mm는 정확히 90분위 자리이며, 10.6 %라는 숫자는 우연이 아니라 한계선이 메시 분포의 어깨에 놓였다는 뜻이다.)

- 이 항목의 성격을 오해하면 안 된다. κ가 틀린 것도, 공극 강하가 틀린 것도 아니다. 둘 다 각각 옳고, 거친 메시가 두 보정을 동시에 받은 균열대를 분해하지 못하는 것이다. 스냅백 영역의 요소는 A가 50으로 클램프되어 사실상 취성 파괴하므로, 그 상태로 돌리면 기지 요소의 10 %가 연화 없이 끊긴다 — 균열대 정규화가 목적하는 메시 독립성이 바로 그 요소들에서 깨진다.

- 따라서 세 가지가 따라온다.

  - κ의 기본값은 1.0(비활성)이다. 1.92는 측정값으로 문서화하되, 명시적으로 요청할 때만 적용한다. 켜려다 스냅백이 발생하면 덱 생성기가 모드명을 밝히고 거부한다(Gtc 포함).

  - 적용 시점은 “다음 덱 재생성”이 아니라 “메시 세분화 이후”이다. §4.9-4의 메시 수렴성 검증은 지금까지 “최종 수치 확정 전에 해야 할 일” 이었으나, 이제 κ를 켜기 위한 전제조건이 되었다. 두 항목은 독립이 아니며, §4.9-4를 먼저 닫아야 본 항목이 닫힌다.

  - 논문에는 이 순서를 그대로 적는다. “보정계수를 측정했으나 현재 메시가 그것을 감당하지 못하므로 메시 수렴성 검증 이후로 미루었다”는 서술은 한계이면서 동시에 왜 메시 수렴성 검증이 필요한지에 대한 정량적 근거가 된다. 필요한 요소 크기가 어림이 아니라 0.0702 mm로 특정되기 때문이다.

- 거시 메시에는 이 제약이 그대로 옮겨가지 않는다. 위 숫자는 RVE 기지의 CELENT 분포에서 나온 것이고, 거시 열충격 메시는 열경계층 분해가 지배 제약이므로 별도로 판정한다(docs/MESH_STRATEGY.md §5).

- 판정기: a2의 celent_census.py가 노출(0개 / 1 624개)을 항목으로 검증한다. 본 장 쪽 산술은 위 표를 그대로 재계산하면 재현된다.

### 4.9-1b 전단 구속의 정당성 — 측정으로 종결 (2026-08-03, M5 T1000)

M4/M5는 하중이 걸리지 않은 전단 드라이버 셋을 0으로 고정한다. §4.9-1은 이를 “수렴을 위한 구속이며 전단응력이 σxx의 1 % 미만인지 측정 후 정당화한다”고 미결로 두었다. 두 경로에서 동시에 종결된다.

(1) 정식이 이미 그렇게 규정한다. refs/[40] Xia 등(2003) Eq. (19)는 면내 하중에 대해 c31=c13=c32=c23=0을 명시적으로 둔다. 즉 면외 전단 두 성분 (εxz, εyz)의 고정은 본 연구가 도입한 수치적 편의가 아니라 주기경계조건 정식 자체의 처방이다. 사후 확인이 필요한 것은 정식이 다루지 않는 면내 전단 εxy 하나로 줄어든다.

(2) 측정값이 세 성분 모두 1 % 미만이다. postprocess/driver_audit.py가 M5_c26k_T1000.odb의 인장 스텝 종료 시점에서 읽은 드라이버 반력이다. 구속된 드라이버의 반력은 그 성분을 0으로 유지하는 데 든 응력이므로, 곧 구속의 대가이다.

| 성분 | 구속 반력 | σxx = 326.70 MPa 대비 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| σxy (면내, 정식 밖) | 1.1886 MPa | 0.364 % | ✅ |
| σxz (면외, Xia 규정) | 0.2294 MPa | 0.070 % | ✅ |
| σyz (면외, Xia 규정) | −0.1201 MPa | 0.037 % | ✅ |

정식이 규정한 두 성분이 가장 작다(0.070 %, 0.037 %)는 것은 우연이 아니다 — 축상 하중을 받는 균형 평직에서 면외 전단은 대칭성으로 사라져야 하며, 측정이 그것을 확인한다. 정식 밖의 εxy도 0.364 %로 기준의 1/3이다.

결론: 전단 구속은 실제 모델링 변경이 아니다. 한계로 명시할 필요가 없으며, §4.9-1의 미결 항목에서 제거한다. 다만 이 값은 T1000 한 케이스의 것이므로, RT23·T500이 완주하면 같은 표를 채워 온도 무관함을 확인한다.

부수 확인 — 자유 드라이버의 반력은 정확히 0이다. 냉각·재가열·인장 세 스텝 모두 εyy·εzz의 반력이 0.00000000e+00이다. 구속되지 않은 자유도에는 구속력이 존재하지 않으므로 이는 정의상 옳으며, refs/[37]이 서술한 “자유 더미 절점 = 무응력 조건”이 구현에서 실제로 성립함을 보인다. 포아송 수축 εyy = −4.458e-4, εzz = −8.949e-4가 하중 없이 발생한 것도 같은 확인이다.

- ★ le = CELENT가 파괴에너지를 1.92배로 부풀리고 있었다 — 원인은 메시 품질이 아니라 사면체다 (2026-08-06, refs/[47]).

- refs/[47] Jirasek & Bauer, Comput. Struct. 110–111 (2012) 60–78은 상용 코드가 3차원에서 le를 요소 체적의 세제곱근으로 잡는 관행을 정면으로 다루며, 그 규칙이 파괴에너지를 “by 50% or even more” 어긋나게 할 수 있고 정렬되지 않은 균열대에서는 정육면체 요소조차 그렇다고 적는다. 우리 UMAT은 Abaqus가 주는 CELENT를 그대로 쓴다.

- 측정한다. 균열면이 지나가는 요소들이 실제로 소산하는 양은

Gf,effGf,card=e∈S​Ve2/3Aplane

- 이다(gf=Gf/le, le=Ve1/3). 요소 안 어디에 균열이 있는지를 가정하지 않으며, 육면체 정렬 균열이면 항등적으로 1이다. 우리 메시는 자기 경계상자를 정확히 채우므로(∑Ve = 5.3900 = 상자 부피) Aplane도 근사가 아니다.

| 균열 법선 | 비 | 중앙값 |
| --- | --- | --- |
| x (횡방향 기지균열) | 1.59 – 2.22 | 1.92 |
| y | 1.62 – 2.18 | 1.98 |
| z (박리) | 1.61 – 2.17 | 2.07 |

- ±50 % 산포가 아니라 한 방향으로 계통적인 약 2배다.

- 원인은 뒤틀린 요소 1 185개가 아니다. 그것들은 부피의 0.31 %, 위 합의 0.65 % 를 차지하므로 전부 지워도 답이 변하지 않는다. 원인은 C3D4 자체이며 크기가 닫힌 형태로 나온다 — 정육면체당 N개의 동일 사면체를 정렬 절단하면 정확히 N1/3:

| 메시 | 비 |
| --- | --- |
| Kuhn 6-사면체 분할, 무결점 | 1.8171 = 61/3 (측정이 6자리까지 일치) |
| 5-사면체 분할, 무결점 | 1.6922 |
| 본 RVE | 1.92 (무결점의 1.06배) |
| 임의의 육면체 메시, 정렬 | 1.0000 |

- 즉 1.92 중 1.82는 사면체를 쓰는 값이고 나머지만 메시 품질이다. 재메시로도 정렬로도 고칠 수 없다.

- 결정 — le=κ CELENT, κ = 1.92. 상수 하나이며 verification/celent_census.py가 메시에서 측정한다. 계통 성분은 정확히 사라지고 1.59–2.22의 산포가 남아 그것이 본 논문이 적는 잔차다. refs/[47]이 권하는 주변형률 투영(식 26)은 그 산포까지 없애지만 매 증분 균열대 폭을 다시 계산해야 하므로, 계통 오차를 먼저 없앤 뒤의 과제로 둔다(대안으로 refs/[70]).

- ★ 이 보정은 발명이 아니라 발표된 계열의 멤버 선택이다 (2026-08-06, a1-0015/0016). refs/[47] §5.3.1이 2차원 멤버를 준다 — 대각 분할 삼각형은 hb=2A=1.414A, 즉 N1/d의 N=2,d=2 — 그리고 고치는 방법도 상수 배수다. refs/[69] 식 (23)은 계열 전체를 표로 준다: 삼각형 2A, 사각형 A, 사면체 (12Ve)1/3=2.289 Ve1/3, 육면체 Ve1/3. 열려 있던 질문은 “우리 메시가 어느 N처럼 행동하는가” 하나뿐이었고, 발표 기본값(12-분할, 2.289)은 우리 측정 범위(1.59–2.22) 위라 19 % 과보정이다. 측정이 기본값을 이긴다 — 논문에는 “표준 규칙은 (12Ve)1/3이나 12-분할 가정이며, 본 연구는 실제 메시에서 1.92를 측정하였다”로 인용과 함께 적는다.

- 5-사면체 통제 메시가 51/3에서 1 % 벗어나는 것도 오차가 아니라 부등부피 닫힌 형태다: 모서리 4개(h3/6) + 중앙 1개(h3/3)라 4(1/6)2/3+(1/3)2/3=1.692164이고 측정과 6자리까지 일치한다. N1/3은 등부피 특수경우다.

- 허용성이 관문이다. le를 키우면 스냅백 한계 Gf/(1.02 g0)를 넘을 수 있다. 현재 활성인 모드는 전부 통과한다 — 기지 t/c 한계 0.2214 mm 대 κle,max = 0.1625 mm(여유 36 %), 얀 1t 0.7775, 얀 1c 1.6334.

- 그러나 §4.9-6a의 Gtc는 κ 때문에 무너진다. Gtt와 Gtc는 같은 파괴에너지를 쓰지만 한계가 같지 않다 — Yc/Yt = 4.375가 g0를 19.1배 올린다:

| 모드 | X | 허용 le | κ=1에서 초과 | κ=1.92에서 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gtt | 80 | 1.4529 mm | 0개 (0.0 %) | 0개 (0.0 %) |
| Gtc | 350 | 0.0759 mm | 1 059개 (4.0 %) | 23 738개 (89.7 %) |

- κ = 1 열은 §4.9-6a의 표를 요소 개수까지 독립으로 재현한다 (celent_census.py E절). 결론은 바뀌지 않고 강해진다 — Gtt는 켜고 Gtc는 0으로 둔다. §4.9-6a가 이미 횡방향 압축 파괴에너지의 측정값이 문헌에 존재하지 않음을 확정했으므로, 0으로 두는 데 잃는 것도 없다.

- 범위 — 거시 모델에는 이 오차가 없다. 거시 메시는 C3D8 육면체의 구조 격자이고 열충격 균열은 z 축 법선이라 정렬되어 있으므로 위 비는 항등적으로 1이다. κ는 RVE 전용 보정이며 거시 카드에는 오직 Gf를 통해서만 도달한다.

- 기구는 구현되었고, 기본은 꺼져 있다 (2026-08-06). 항등식 A(κle,Gf)≡A(le,Gf/κ)가 두 KABAND 규약 모두에서 정확하므로(생성기 검사로 강제), retune_deck.py --kappa가 동결된 V1_0을 건드리지 않고 카드의 Gf를 나눈다. 그런데 가드를 붙이자마자 걸린 것이 있다 — 공극 강하 기지 카드(Em = 213 110)에서는 g0가 1.64배 커서, κ = 1.92를 겹치면 스냅백 한계가 0.0702 mm로 내려가고 기지 요소 15 369개 중 1 624개(10.6 %)가 그 위에 있다 (기지 CELENT의 90분위가 0.0705 mm — 정확히 그 자리다). Zhang 카드(Em = 350 000)에서는 0개. 즉 κ는 순수한 대수이지만 이 거친 메시가 그 결과를 감당하지 못한다. 켜는 것은 메시 세분화와 묶인 결정이며(MESH_STRATEGY.md의 “정밀도가 필요해지는 시점”), 그때까지 RVE 결과는 의도보다 1.92배 질기다는 것을 알고 읽는다 — 피크 응력은 강도 X가 정하므로 영향이 작고, 영향을 받는 것은 연화 꼬리와 거기서 추출되는 Gf 다.

## 4.10 소결

- RVE(3.5 × 3.5 × 0.44 mm, 26 452 C3D4, Vy = 0.4982)와 Xia 주기경계조건을 구성하고, 더미 절점의 반력이 곧 거시 응력이 되도록 하였다.

- 냉각 스텝은 세 케이스 모두 완주하였고, 기지 +268.08 MPa / 얀 −547.5 MPa의 열잔류응력이 부호와 자릿수 모두 이론과 일치한다.

- XRD 실측(+114.7 MPa) 대비 2.34배 과대예측이 확인되었다. 코드가 아니라 모델 가정의 문제이며, 제6장에서 다룰 정량 항목이 되었다. 가정은 두 개다 — 무응력 온도(§4.9-2)와 구성재 CTE(§4.9-9). 후자는 카드값을 실측 CTE로 바꾸면 격차의 44–74 %가 메워지고, 필요한 무응력 온도가 531 → 782 °C로 타당한 범위로 올라간다. 둘은 같은 자릿수의 기여를 하므로 어느 하나로 환원할 수 없다.

- 균질화 면내 CTE αxx = 3.132×10⁻⁶ /K 를 냉각 이력에서 직접 얻었다.

- 인장 스텝은 한 케이스(z600)가 완주하였고 나머지는 정지하였으나, 정지 원인이 물리가 아니라 수치 판정 기준임을 특정하였다 — 잔차의 63–85 %가 하중 없는 매크로 드라이버 위에 있고, 응력으로 환산하면 0.0007–0.015 MPa로 축응력의 10−5이다 (§4.4.3a). 1차 시도에서 얻은 E = 92.1 GPa는 문헌과 정합한다.

- 열전도율의 문헌 공백을 경계식으로 닫았고, 그 과정에서 Snead 상관식이 입력으로 사용 불가함과 공극이 필수임을 증명하였다.

- 급랭 조건을 문헌의 냉각 시간에서 본 연구 카드 위에서 역산하여 Bi = 0.0445 / 0.0260을 얻었고(문헌 물성으로는 0.0475 / 0.0277), 이것이 제2장 C2 주장의 수정 근거가 되었다.

# 제5장 거시 반복 열충격 해석 모델

문서 성격: 석사학위논문 제5장 초안 (v1, 2026-07-30 작성). 본 장은 모델과 해석 설계를 서술한다. 결과는 제6장에 있다. 본 장에 적힌 덱 구성은 전부 abaqus/make_macro_thermalshock.py가 실제로 생성하는 것이며, 인용된 수치는 그 스크립트와 abaqus/quench_calibration.py의 출력에서 온다. 아직 실행되지 않은 것은 §5.9에 명시하였다.

## 5.1 이 장이 하는 일

제4장은 RVE를 가상 시험기로 써서 균질화된 열-기계 물성과 손상 거동을 얻었다. 본 장은 그 물성을 받아 부품 크기의 시편이 반복 열충격을 겪는 해석을 구성한다. 제1장 §1.3의 세부 목표 3에 해당한다.

거시 모델이 반드시 해내야 하는 것은 세 가지이다.

| 요구 | 왜 필요한가 | 어디서 처리하는가 |
| --- | --- | --- |
| 공간 온도구배를 푼다 | 기여 C2. 균일 온도 가정[17]이 깨지는 지점을 정량화하려면 구배를 실제로 풀어야 한다 | §5.4 과도 열전달 |
| 동일 진폭 반복에서 손상이 자란다 | 제1장 §1.2.3. 단조 CDM은 2번째 사이클부터 멈춘다(drift = 0.00e+00) | §5.2 사이클 손상 |
| TRS 처리 3케이스를 구분한다 | 기여 C1, 본 연구의 주 주장 | §5.6 freeze_step |

### 5.1.1 설계를 지배한 제약 — 해석 1회당 정보량

Abaqus 해석은 느리다. 9-케이스 매트릭스를 관측량 하나당 한 잡씩 돌리면 계산이 끝나지 않는다. 따라서 본 장의 덱 구성은 한 잡에서 최대한 많은 관측량을 뽑는 것을 원칙으로 설계되었으며, 그 결과가 다음 세 가지이다.

- 열해석을 공유한다. 온도장은 TRS 처리 방식과 무관하므로, 심각도 1수준당 열 잡 1개를 계산해 그 수준의 모든 TRS 케이스가 읽는다. 3 심각도 × 3 TRS = 역학 잡 9개이지만 열 잡은 3개이다.

- 탄성 프로브를 끼워 넣는다. 체크포인트마다 미소 변형 스텝을 삽입하여 같은 잡 안에서 E(N) 곡선을 얻는다(§5.5.3).

- 체크포인트마다 restart를 쓴다. 잔여강도 시험은 시편을 파괴하므로 끼워 넣을 수 없다. 대신 restart에서 이어지는 짧은 별도 잡으로 처리하여, 사이클 0부터 다시 계산하는 일이 없게 한다(§5.5.4).

## 5.2 거시 구성모델 — KMACRO31

거시 재료는 제3장에서 검증된 V3_0 UMAT의 KMACRO31 분기를 쓴다. 미시 UMAT과 같은 소스, 같은 검증 체계 안에 있으며, 카드 가드 상수 PROPS(36) = 31.0으로 미시 카드와 구분된다.

### 5.2.1 사이클 손상 법칙

그림 5.1 (a) 사이클 손상 법칙의 구동항 — 문턱 아래에서 정확히 0이고, 지수 n이 문턱 근처의 민감도를 정한다. (b) 같은 문헌 데이터를 ΔT가 아니라 사이클 최고 온도로 다시 자른 것. 900 °C와 1200 °C 사이에는 측정이 없으며, 이 창이 C(Tmax)의 비단조 봉우리가 놓이는 곳이다.

제1장 §1.2.3에서 확인한 제약 — 단조 CDM은 동일 진폭 반복에서 N=2부터 손상이 자라지 않는다 — 을 해소하기 위해, 이력 최대값이 아니라 사이클 수 자체로 구동되는 손상항을 도입한다.

Δdcyc=C(T) ⟨rdrv−Rth⟩ n (1−dcyc)−k ΔN

1−dtot=(1−dmono) (1−w dcyc)

여기서 rdrv는 손상 구동변수, Rth는 문턱값, ⟨⋅⟩은 Macaulay 괄호이다. 단조 손상 dmono와 곱셈으로 결합하므로, 사이클 항을 꺼도(C=0) V1_0 거동으로 정확히 환원된다.

★ C(T)의 T는 순간 온도가 아니라 사이클의 최고 온도다 (2026-08-06). 심각도 역설 — refs/[3]의 ΔT=600 °C 사이클이 refs/[2]의 ΔT=1000 °C보다 사이클당·K당 6.05배 손상적 — 은 ΔT에도 순간 온도에도 단조인 어떤 법칙으로도 재현되지 않는다. 지배 기구가 열응력이 아니라 최고 온도의 화학이기 때문이다(900 °C: 탄소 산화 + 실리카 미유동; 1300 °C: 실리카 유동 = 자가치유). 그래서 KMACRO31은 fC 열을 그 스텝이 도달한 최고 온도(SDV 29 TWMAX, 스텝 시작마다 리셋)에서 평가하고, 탄성· 강도 열은 순간 온도를 그대로 쓴다. C(T) 표는 비단조를 허용해야 하며 (900–1200 °C 봉우리), 제3장 T9가 이 기구로 역설의 부호가 재현됨을 검증한다. 크기(6.05배)는 보정이 정한다.

### 5.2.2 지수 k의 부호가 두 실험을 가른다

이 법칙에서 가장 중요한 것은 지수 k이다. (1−dcyc)−k 항의 부호가 손상 누적의 곡률을 정한다.

| k | dcyc가 커질 때 | 물리적 기구 | 대응 문헌 (최고 온도) |
| --- | --- | --- | --- |
| k<0 | 증가율이 감소 → 포화 | 실리카가 균열을 밀봉하여 산소 침투 둔화 | Yin 등[2] (1300 °C) |
| k=0 | 선형 | — | (기준선) |
| k>0 | 증가율이 증가 → 가속 | 밀봉 실패 — 균열이 통로로 남아 자기가속 | Zhang 등[3] (900 °C) |

★ 부호를 가르는 것은 아키텍처가 아니라 최고 온도이다(제2장 §2.5.4). 초기 서술은 이를 “포화(3D) 대 가속(2D)”으로 두었으나, 그것은 두 데이터셋의 온도역 차이를 아키텍처 차이로 오귀속한 것이다. SiC 산화가 만드는 실리카는 약 1000–1100 °C 이상에서 비로소 균열을 메울 양과 유동성을 갖는다. 결정적 증거는 Mei 등[43]이다 — 아르곤 분위기에서 1200 °C까지 올려도 98.90 %가 유지된다. 온도만으로는 손상이 누적되지 않으며 산소가 있어야 한다. 따라서 k는 재료 상수가 아니라 k(Tmax) 로 두는 편이 방어하기 쉽고, 이는 노벨티를 깎지 않고 강화한다 — 부호가 바뀌는 이유를 모델이 갖게 되기 때문이다.

제1장 §1.1.3과 제2장 §2.4.2에서 본 두 문헌 데이터셋의 불일치가 여기서 해소된다. 하나의 구성식이 지수 하나의 부호로 두 거동을 모두 표현하며, 그 부호가 곧 어느 기구가 지배하는가에 대한 진술이 된다. 두 데이터셋을 각각 맞추어 얻은 k의 부호가 실제로 갈라지는지가 제6장의 확인 항목이다.

본 연구가 보정하는 것은 한 온도역뿐이다. 기준 조건은 900↔300 °C(Zhang 등[3]과 동일)이므로 k>0을 보정하고, [2]의 1300 °C는 부호가 실제로 갈리는지의 정성 확인으로만 쓴다. k를 온도의 연속 함수로 두는 것은 향후과제이며 §5.9.2에 한계로 기록한다.

이것이 제1장 §1.2.3 표의 대안 B이다. 대안 A(요소 파손 후 응력 재분배[17])와 달리, 손상이 구성식 수준에서 연속적으로 누적되므로 균열대 정규화로 메시 독립성이 유지되고, 사이클 점프로 다수 사이클을 다룰 수 있다.

### 5.2.3 균열 닫힘 — 기여 C3의 실행 장치

deff=dεn≥0d (1−Hclo)εn<0

급랭 반사이클에서 표면은 인장을, 급가열 반사이클에서는 압축을 받는다. Hclo>0 이면 압축 반사이클에서 손상이 강성에 미치는 영향이 회복되므로, 같은 ΔT 라도 두 반사이클의 손상 기여가 달라진다. 이것이 제1장 §1.4의 C3이 예측하는 비대칭이며, 본 장의 덱은 Hclo를 켜고 끄는 것만으로 그 비대칭을 분리할 수 있다.

★ 급가열 반사이클이 특히 강하게 회복되는 이유가 실측되어 있다. Li 등[28]은 본 연구와 동일 아키텍처의 재료에서 강성 회복이 두 단계임을 보인다 — 종방향 압축이 기지 균열을 닫고, 여기에 더해 횡방향 압축이 박리된 계면까지 닫아 계면의 하중전달 능력을 되살린다. 그 결과 이축 압축에서 비활성화 속도가 더 빠르다. 평판 표면의 급가열 반사이클은 두 면내 방향이 함께 구속되므로 정확히 그 이축 압축 상태이다. 따라서 C3의 비대칭 주장은 단축 실험의 외삽이 아니라 관측이 이루어진 것과 같은 응력상태에서의 관측에 근거한다(제2장 §2.8.3).

전단 손상은 회복시키지 않으며, 저장된 손상 이력 d는 건드리지 않는다 — 닫힘은 시컨트 강성만 바꾸고 손상의 단조성은 보존된다(제3장 §3.4.2).

이 전단 가정은 [28]과 어긋나며, 의도적으로 보수적이다. 같은 논문은 동일 재료에서 “the shear damage is also gradually deactivated” 를 관측한다. 다만 그 회복을 구동하는 것은 전단이 아니라 수직 압축이므로(계면 폐합 → 하중전달 회복), 올바른 확장은 전단 부호가 아니라 εn<0 아래에서 전단 손상에도 독립 계수 Hclos를 두는 것이다. 본 연구는 Hclos=0을 유지하며, 이는 강성 회복을 과소평가 → 급가열 반사이클의 손상 기여를 과대평가하는 방향이므로 C3 결론에 대해 보수적이다. 카드 슬롯 설계에는 반영해 두고 민감도 항목으로 남긴다(§5.9.2).

### 5.2.4 파손기준 세 개의 병렬 평가 — 기여 C4

KMACRO31은 Hashin / Tsai–Wu / D-criterion을 동시에 평가한다. 손상은 여전히 Hashin만이 구동하므로 기준을 켜도 응력과 강성이 비트 단위로 동일하며(제3장 §3.4.5), 비교 비용이 실제로 0이다. 세 지수는 모두 하중 배수로 정규화되어 직접 비교 가능하다.

카드에 ICRIT > 0을 주면 *Depvar가 29 이상이어야 하며(2026-08-06부터 모든 거시 카드가 29 — SDV 29가 사이클 심각도 창 TWMAX), 이는 §5.8의 정적 검증이 강제한다.

## 5.3 시편과 메시

### 5.3.1 형상은 문헌에서 가져온다

검증 대상 두 실험의 시편 치수를 그대로 쓴다. 임의로 만든 형상이 아니다.

| 케이스 | 출처 | 모델 치수 (mm) | 요소 분할 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHANG2013 | refs/[3] | 12.5 × 6.0 × 3.0 | 10 × 6 × 12 | 20 / 40 / 60 |
| YIN2002 | refs/[2] | 20.0 × 6.0 × 4.0 | 12 × 6 × 14 | 20 / 50 / 100 |

세 번째 치수가 두께이자 급랭 방향이다.

- ZHANG2013은 전체 122 mm 시편의 게이지부만 모델링한다. 인장시험이 측정하는 곳이자 파손이 일어나는 곳이며, 열 문제가 두께 방향이므로 어깨부가 이를 바꾸지 않는다.

- YIN2002는 140 mm 봉의 3점 굽힘 스팬(20 mm)만 모델링한다. 단, 이 시험의 잔여물성은 굽힘강도이므로 급랭 후 프로브가 인장이 아니라 굽힘 이어야 한다. 이는 아직 구현되지 않았다(§5.9-3).

### 5.3.2 두께 방향 메시는 열경계층이 정한다

그림 5.2 (a) refs/[3] 게이지부의 거시 모델과 두께 방향 bias 메시. (b) 두께 방향 요소 두께 — 급랭면 쪽이 가장 얇아 열경계층을 분해한다. 치수·분할·bias는 모두 abaqus/make_macro_thermalshock.py의 값이다.

거시 메시는 RVE와 무관하게 결정된다. 제약이 다르기 때문이다 — RVE는 얀/기지 형상을 풀어야 하고, 거시 메시는 급랭 열경계층을 풀어야 한다.

두께 방향은 양쪽 표면으로 편향된 등급 메시를 쓴다.

zi=Lz21+sign(xi) xi b,  xi=2inz−1

편향 지수는 b=0.55이다. b<1이어야 표면에 모이고, b>1이면 정반대로 중앙면에 모인다. 스크립트는 b≥1을 예외로 거부한다 — 부호를 뒤집어 쓰면 에러 없이 경계층을 못 푸는 메시가 나오기 때문이다.

균일 메시를 쓰지 않는 이유는 단순하다. 급랭 중 온도구배는 두께의 일부에만 존재하므로, 균일 메시는 중앙부에 요소를 낭비하거나 표면 구배를 못 푸는 둘 중 하나가 된다.

## 5.4 열해석 — 과도 열전달

### 5.4.1 대류계수는 논문의 냉각 시간에서 역산한다

그림 5.3 (a) refs/[3]의 냉각 시간에서 역산한 대류계수로 계산한 온도 이력. 별표가 문헌 진술(15초에 300 °C)이다. 문헌이 적은 것은 h가 아니라 냉각 시간이므로, 어느 물성으로 역산하느냐에 따라 h가 갈린다 — 문헌 물성(refs/[3] ρ, refs/[20] cp, refs/[12] k)이면 199 W/(m²·K)·Bi = 0.0475, 본 연구 균질화 카드면 162 W/(m²·K)·Bi = 0.0445이며 두 곡선 모두 같은 별표를 지난다. Bi가 낮아 표면·중심이 겹친다. 문헌 h를 본 연구 k3와 짝지으면 Bi = 0.0548이 나오는데 이는 어느 재료의 값도 아니므로 그림에 넣지 않으며, 판정기가 이를 금지한다. (b) Biot 사다리 세 수준의 두께 방향 온도 분포.

문헌은 대류계수 h를 적지 않는다. 적는 것은 “몇 초 만에 몇 도까지 식었다” 이다. 따라서 h는 가정하지 않고, 1차원 과도 해를 풀어 각 논문이 스스로 적은 냉각 시간을 재현하는 값으로 역산한다(abaqus/quench_calibration.py).

역산은 본 연구의 카드 위에서 한다. 즉 ρ = 2008.2 kg/m³, cp = 681.3 J/(kg·K), k3 = 5.449 W/(m·K) — 모두 §4장의 균질화 결과다. 문헌 물성으로 역산한 값을 우리 k와 섞으면 어느 재료의 것도 아닌 조합이 된다(그 조합은 Bi = 0.0548을 준다).

| 케이스 | 프로토콜 | 역산된 h | Bi | 피크 구배 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z = refs/[3] | 900 → 300 °C, 15 s, 철판 접촉, 두께 3 mm | 161.7 W/(m²·K) | 0.0445 | 18.7 K = 드롭의 3.1 % |
| Y = refs/[2] | 1300 → 300 °C, 60 s, 공기 중, 두께 4 mm | 70.8 W/(m²·K) | 0.0260 | 16.2 K = 드롭의 1.6 % |

참고로 문헌 자신의 물성(refs/[3] ρ = 2050, refs/[20] cp = 820, refs/[12] k3 = 6.29)으로 풀면 Z는 199.0 W/(m²·K), Bi = 0.0475, Y는 87.0 W/(m²·K), Bi = 0.0277 이 나온다. 결론은 바뀌지 않는다 — 두 값 모두 Bi≪1 이다. 바뀌는 것은 어느 재료의 수치인가이며, 논문이 인용할 것은 우리 카드의 행이다.

이 결과가 제2장 C2 주장의 수정 근거가 되었다. 두 실험 모두 Bi≪1, 즉 균일 온도 가정이 거의 옳은 영역에 있다. 따라서 “선행연구가 구배를 무시해서 틀렸다”는 주장은 성립하지 않으며, 본 연구는 그렇게 주장하지 않는다(제1장 §1.2.2).

★ 이 역산은 본 연구가 만든 편법이 아니라 세라믹 열충격 문헌의 표준 방법이다 (2026-08-03 확인). Hugot & Glandus(J. Eur. Ceram. Soc. 27(4) (2007) 1919–1925, PII S0955221906004705)는 알루미나를 압축공기로 급랭시키면서 h를 수치적으로 훑어 최대 인장응력이 재료 강도에 닿는 값을 찾는 방식으로 h를 간접 추정한다 — 관측된 임계 온도차를 재현하는 h를 역산하는, 본 절과 같은 구조의 절차다. 그들이 얻은 임계 온도차는 480 K(원통, 강한 냉각)에서 650 K(각형 단면, 중간 냉각)에 걸친다.

왜 모두가 이렇게 하는가. h는 시편 형상·표면 상태·유동 조건에 함께 의존하므로 급랭 시험에서 직접 측정되는 양이 아니다. 문헌이 기록하는 것은 온도 이력이며, h는 그것을 재현하는 값으로만 정의된다. 따라서 문헌에서 h 값을 빌려오는 쪽이 오히려 근거가 약하다 — 그 값은 그 논문의 시편 형상에 붙어 있기 때문이다.

⚠️ 다만 h의 불확실성 자체는 남는다. 본 연구가 이를 다루는 방식은 값을 더 정확히 맞추려 하는 것이 아니라, Bi 사다리(§5.4.2)로 h를 3자릿수 훑어 결론이 어디서 바뀌는지 보이는 것이다. 즉 h의 불확실성은 오차가 아니라 조작 변수로 전환되어 있다.

### 5.4.2 대신 사다리를 만든다 — 기여 C2

문헌 조건이 균일 영역에 있다면, 정량화할 가치가 있는 것은 그 가정이 어디서 깨지는가이다. 따라서 심각도를 둥근 숫자가 아니라 Biot 수를 훑도록 정의한다.

| 수준 | h [mW/(mm²·K)] | h [W/(m²·K)] | Bi | 성격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 1.816 × 10⁻¹ | 181.6 | 0.05 | refs/[3]이 실제로 있는 곳. 거의 균일 |
| M | 3.633 × 10⁰ | 3632.7 | 1 | 천이점. 구배가 드롭의 ~45 % |
| H | 1.816 × 10¹ | 18163.3 | 5 | 구배 지배 |

h는 Bi에서 유도한다: h=Bi⋅k3/(Lz/2). 따라서 표의 Bi는 근사값이 아니라 정의상 정확하며, 시편 두께가 바뀌어도 그대로 유지된다.

단위 주의. 덱의 단위계는 tonne–mm–s이므로 에너지가 mJ, 일률이 mW다. 따라서 열전도율은 mW/(mm·K) (= W/(m·K)와 수치가 같다), 대류계수는 mW/(mm²·K) (= SI 값 ÷ 10³)이다. 2026-08-11 이전 이 문서와 덱 생성기는 둘 다 SI ÷ 10⁶ 를 썼는데, h와 k가 같은 1000배로 틀리면 Bi는 정확한 채로 남고 Fourier 수만 1000배 작아진다 — 즉 급랭이 1000배 느리게 풀리면서 완벽하게 수렴한다. 그래서 덱 생성기는 Bi가 아니라 열확산율과 Fo로 카드를 검사한다(thermal_audit).

전 수준 공통으로 900 → 300 °C이다. 온도 진폭을 고정하고 h만 바꾸므로, 관측되는 차이는 오직 구배에서 온다. 진폭과 h를 같이 바꾸면 두 효과가 섞여 C2의 주장이 성립하지 않는다.

### 5.4.3 열전도율의 불확실성을 정직하게 다룬다

Bi=hLz/k 이므로 위 사다리는 k에 직접 의존한다. 그런데 k는 본 연구에서 가장 불확실한 물성이다(제4장 §4.7). 같은 프로토콜을 k의 타당 범위 전체에서 다시 풀면:

| k3 [W/(m·K)] | h | Bi | 피크 구배 | 성격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.449 | 161.7 | 0.0445 | 18.7 K (3.1 %) | 본 연구 균질화, 23 °C (판정선) |
| 4.662 | 162.3 | 0.0522 | 21.9 K (3.6 %) | 본 연구 균질화, 900 °C — §5.4.3-a에서 유도 |
| 6.29 | 199.0 | 0.0475 | 19.9 K (3.3 %) | refs/[12] 상온 실측 (다른 시편) |
| 3.49 | 202.7 | 0.0871 | 35.6 K (5.9 %) | refs/[20] 적층판 상온 — 크기 하한 대용 |
| 2.04 | 337.1 | 0.2479 | 91.9 K (15 %) | refs/[20] 적층판 1473 K — 크기 하한 대용 |

이 표는 k3의 크기가 얼마나 불확실한가를 보이는 것이지, 우리 재료가 온도에 따라 어디로 가는지를 보이는 것이 아니다. 두 가지를 갈라 읽어야 한다.

- 온도 의존(형상)은 위 두 행이 답한다. 우리 카드의 900 °C 값은 4.662이고 피크 구배는 18.7 → 21.9 K로 커진다(§5.4.3-a에서 구성재로부터 유도).

- 크기 불확실성은 아래 세 행이 답한다. 공극률 분쟁(강성 32.4 % 대 열전도 23.8–25.4 %, 제4장 §4.7)이 열려 있는 한 k3의 크기 자체가 확정되지 않았으므로, refs/[20] 적층판의 두 값을 다른 재료임을 알고도 하한 대용으로 남긴다. 마지막 행에서 구배가 상온 대비 4.6배가 되는데, 이는 “우리 재료가 고온에서 그렇게 된다”가 아니라 “k3가 그만큼 작을 수도 있다면” 이라는 뜻이다.

2026-08-11 이전 이 절은 마지막 행을 두고 “고온 행이 물리적으로 옳은 쪽”이라고 적었다. 그 문장은 삭제한다. 그것은 refs/[20] 적층판의 고온 크기를 우리 시편의 온도 의존으로 읽은 것이고, §5.4.3-a의 유도가 그렇지 않음을 보인다 — 우리 기지는 CVI SiC라 저항의 91.5 %가 온도 무관이고, 900 °C에서도 k3는 2.04가 아니라 4.66이다. 크기 하한과 온도 의존을 같은 열에 놓았던 것이 원인이다.

따라서 본 연구가 주장하는 것은 전 범위에서 살아남는 더 약한 명제이다: 크기가 하한 대용까지 내려가도 Bi<0.25 이므로 구배는 드롭의 소수 비율이며, 문헌 조건에서 균일 가정은 대체로 정당하다. 그리고 우리 카드 자신의 값으로는 900 °C에서도 Bi = 0.052로 훨씬 여유가 있다. 이 표를 평균내지 않고 행별로, 그리고 형상 행과 크기 행을 나누어 읽는 것이 요점이다.

### 5.4.3-a k(T)의 형상은 빌리지 않고 유도한다 (2026-08-11 판정)

위 표는 k의 크기 불확실성을 다룬다. 그와 별개로 카드는 k가 온도에 따라 어떻게 변하는가 — 형상 — 를 정해야 한다. 초기 거시 열카드는 그 형상을 refs/[20] Table 1의 296 K→1473 K 비 2.04/3.49=0.5845 에서 비율만 빌려 썼다. 그러나 refs/[20]은 다른 재료(8HSW 적층판, ρ = 2.64 g/cm³, Vf = 46.4 %)의 복합재 측정값이므로, 카드 적법성 판정이 필요했다. 판정 결과는 차용 기각이며, 근거는 빌릴 필요가 없다는 것이다 — 형상은 카드 자신의 구성재에서 유도된다 (data/properties/conductivity_temperature.py, 검증 37항목).

1. 함수 형태는 선택이 아니다. Snead 상관식(refs/[06] Eq. 12, 이미 게이트 안에 있다)은 그 자체가 열저항 선형 형태이다.

1k(T)=R0+c T,  R0=3.0×10−4,  c=1.05×10−5 m​⋅​K/W

R0는 결함·경계·계면이 만드는 온도 무관 항이고, c T가 온도에 따라 떨어지는 유일한 항(Umklapp 포논 산란)이다. 그리고 같은 형태를 같은 아키텍처에서 쓴 1차 출처가 있다 — Katoh 등[13]은 2D CVI 직조 복합재를 모델링하며 “linearly temperature dependent reciprocal thermal diffusivity was assumed for both matrix and fibers … the coefficient of thermal resistance was taken to be 0.01 s/cm²·K” 라고 적는다(p. 941). 즉 형태는 빌린 것이 아니라 두 1차 출처가 합의하는 것이다.

2. 우리 카드의 기지는 단결정이 아니다. RVE 열전도 덱은 refs/[17]의 CVI SiC 기지 k = 25 W/(m·K) 위에 세워져 있다(그 덱의 판정기가 “not Snead’s 293” 으로 못박는다). 단결정은 296 K에서 293.4이므로 CVI 기지는 11.7배 더 나쁘게 통하며, 위 가법 저항 모형에서 그 차이는 곧 저항의 91.5 %가 온도 무관이라는 뜻이다. 따라서 기지 k는 296→1473 K에서 0.764로만 떨어진다 — 단결정이라면 갔을 0.216이 아니다.

3. 같은 균질화로 넘기면 복합재 비율이 나온다. 결과는 네 추정자 전부에서 0.779–0.840(대표 0.82)이고 추정자 간 폭이 0.061에 불과하다 — 크기는 논쟁 중이지만 형상은 견고하다. 그리고 이 해석 경로는 296 K에서 k3 = 5.514를 주어 RVE_COND 잡이 실제로 낸 5.449와 1.2 % 차다. 경로가 스스로를 검증한다.

4. 빌려온 0.5845가 무엇이었는지도 밝혀진다. 같은 유도를 refs/[13]의 더 조밀한 CVI 기지(70 W/(m·K))로 돌리면 0.547–0.612가 나와 0.5845를 정확히 감싼다. 즉 그 형상은 우리 카드가 쓰지 않는 기지를 전제한 것이며, 다른 재료라서가 아니라 카드 안에서 자기모순이기 때문에 기각된다.

| T [°C] | 본 연구 유도 | refs/[20] 차용 | 상수 k |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 300 | 0.9480 | 0.9022 | 1.0000 |
| 500 | 0.9145 | 0.8316 | 1.0000 |
| 900 | 0.8556 | 0.6904 | 1.0000 |
| 1200 | 0.8173 | 0.5845 | 1.0000 |

5. 틀리는 방향이 나쁜 쪽이었다. 급랭이 시작되고 구배가 최대가 되는 900 °C에서:

| 900 °C에서의 형상 | k3 | Bi | 피크 구배 |
| --- | --- | --- | --- |
| 본 연구 유도 (판정선) | 4.662 | 0.0522 | 21.9 K |
| refs/[20] 차용 | 3.762 | 0.0651 | 27.0 K |
| 상수 k (--no-kt) | 5.449 | 0.0445 | 18.7 K |

차용은 Bi를 23.9 % 높게, 상수 k는 14.4 % 낮게 준다. 차용 쪽이 오차가 클 뿐 아니라 구배를 실제보다 크게 만들어 기여 C2(“구배가 중요해지는 지점”)를 본 연구에 유리한 쪽으로 편향시킨다. 보수적 오차보다 나쁜 종류의 오차이므로 반드시 피해야 한다. 상수 k가 “중립적 기본값이 아니라 선언되지 않은 가정”이라는 지적은 옳았으나, 두 오차 중에서는 작은 쪽이다.

이 판정이 §5.4.3 표를 바꾸는 부분. 그 표의 마지막 행(2.04 W/(m·K), 피크 구배 91.9 K)은 refs/[20] 적층판의 고온 크기를 우리 시편에 대입한 것이다. 본 절의 유도에 따르면 우리 복합재의 900 °C 값은 2.04가 아니라 4.66이며, 그때 피크 구배는 91.9 K가 아니라 21.9 K이다. §5.4.3 표는 크기 불확실성의 상·하한으로서 그대로 유지하되(공극률 분쟁이 열려 있으므로 k3 크기 자체가 논쟁 중이다), “고온 행이 물리적으로 옳은 쪽”이라는 문장을 형상 근거로 읽어서는 안 된다 — 그 행은 크기 가정이지 온도 의존이 아니다.

남는 가정과 그 폭. 저항 분해는 25 대 293의 간극 전부가 온도 무관이라고 본다. 이는 이 분야의 표준 처리이며(Snead의 조사와 refs/[13]의 조사 손상 적합 1/Krd=0.119−1.13×10−4T 둘 다 결함 저항을 격자 항에 더한다), 가정이 완전히 깨지면 비율은 0.82가 아니라 0.216이 된다 — 그것이 이 가정의 전 폭이며 숨기지 않고 CSV에 적는다. 섬유 횡방향 k의 온도 의존은 출처가 없어 상수로 두었고, 섬유 축방향은 refs/[09]를 통해 3.3배 상승하는 것을 반영했다. 공극 전도는 0.025로 고정했는데, 고온에서 공극을 가로지르는 복사가 T3로 자라 실제 곡선을 더 평탄 하게 만들므로, 유도값 0.82는 평탄함의 하한이다 — 참값은 유도값과 상수 k 사이에 있지 그 아래가 아니다.

### 5.4.4 한 사이클의 구성

각 사이클은 두 스텝이다.

*Step, Name=Quench_<c>      *Heat Transfer, end=PERIOD, deltmx=25.
  *Sfilm  SURF_LO/HI, F, T_lo, h        ← 양면 급랭
*Step, Name=Reheat_<c>      *Heat Transfer, end=PERIOD, deltmx=25.
  *Sfilm  SURF_LO/HI, F, T_hi, h        ← 양면 재가열

deltmx = 25는 증분당 절점 온도 변화를 25 K로 제한하여 과도 해가 시간적으로도 분해되게 한다. 출력은 절점 온도 NT와 열유속 HFL이며, 표면·중앙 절점의 NT를 history로 남겨 §5.8-1의 경계층 확인에 쓴다.

## 5.5 역학해석

### 5.5.1 온도장을 열 잡에서 읽는다

*Temperature, file=<heatjob>.odb, bstep=<1 or 2>, estep=<same>

급랭 반사이클은 열 잡의 스텝 1을, 재가열 반사이클은 스텝 2를 읽는다. 모든 역학 사이클이 같은 열 스텝을 읽으므로, 열하중은 사이클마다 정말로 동일하다. 이것이 의도한 바이다 — 동일 진폭 반복이야말로 §5.2.1의 사이클 손상항이 존재하는 이유인 shakedown 상황을 만든다.

§5.8-2가 확인하는 것이 바로 이 지점이다. 스텝/시간 매핑이 실패하면 Abaqus는 경고를 내지만 조용히 초기 온도를 유지하며, 그것은 수렴한 채로 틀린 답처럼 보인다.

경계조건은 최소 구속(XLO,1 YLO,2 ZLO,3)만 주어 강체운동만 막고 열변형은 자유롭게 둔다. 구속을 더 주면 열응력이 인위적으로 증폭된다.

### 5.5.2 사이클 점프

100 사이클을 전부 명시적으로 푸는 것은 비현실적이다. 따라서 한 증분이 여러 사이클을 대표하도록 사이클률을 필드 변수로 준다.

*Field, variable=1
ALLNODES, <rate>          ← 단위시간당 사이클 수, KMACRO31이 PREDEFN=1로 읽음

블록당 실제 계산 사이클 수 nsim과 대표 사이클 수 nblk의 비가 점프 배율이며, ΔN=rate×Δt로 누적된다.

사이클 카운트는 Quench 반쪽에만 싣는다 (2026-08-06). Quench 스텝은 Thi에서 시작하므로 심각도 창(SDV 29)이 첫 증분부터 사이클의 최고 온도와 일치하고, rdrv 구동은 Thi→Tlo 전 구간을 그대로 쓸어 담는다(Reheat의 응력 상태는 그 역순이라 같은 집합이다). Reheat 스텝은 rate = 0으로 사이클을 세지 않는다 — 창이 Tlo부터 차오르는 동안 비단조 C(T)의 봉우리를 상승 통과마다 잘못 먹는 것을 막는다. 생성기 자체시험이 방출된 덱 텍스트에서 이 배치를 직접 검사한다.

정확도는 재료점 수준에서 이미 검증되어 있다(제3장 T6):

| 조건 | 오차 |
| --- | --- |
| k=0 (선형 누적) | 1.53 × 10⁻¹⁶ — 점프가 정확 |
| k>0, 배율 ×10 | 0.03 % |

단, 구조 수준의 오차는 재분배를 포함하므로 별도로 한 번 측정해야 한다(§5.8-3). 재료점 오차가 작다는 것이 구조 오차가 작다는 것을 보장하지 않는다.

#### 5.5.2-a 점프 간격은 고정이며, 그것이 이 절의 한계이다

본 연구의 점프 배율은 해석 전에 정해 두는 고정값이다. 이 선택을 문헌에 비추어 정확히 위치시키면 다음과 같다.

|  | 무엇을 묶는가 | 점프 폭을 어떻게 정하는가 |
| --- | --- | --- |
| Van Paepegem 등[57] | 손상 증분 ΔD | dD/dN으로 앞으로 계산하여 적응 |
| Cojocaru & Karlsson[58] | 변화율(기울기)의 변화 | 상대오차 허용치로 적응 |
| 본 연구 | 손상 증분 ΔD | 고정, 초과 시 컷백 |

주목할 것은 첫 행이다. [57]의 적응 기준은 다름 아닌 손상 증분의 상한이며 (그들의 §6.1: 손상변수의 허용 증가량을 부과하고 D(N+Njump)=D(N)+(dD/dN)Njump로 전진), 이는 본 연구의 max_djump와 같은 기준이다. 따라서 [57]은 “구현하지 않은 대안”이 아니라 본 연구가 쓰는 기준의 출처이다.

두 가지를 정직하게 적는다.

- 허용치가 10배 느슨하다. [57]이 예시로 드는 값은 ΔD≤0.01 (D∈[0,1])이고, 본 연구의 max_djump는 0.10이다. 이 차이는 서술로 가릴 것이 아니라 숫자로 적어야 한다.

- 기준이 아니라 기구가 다르다. [57]은 dD/dN에서 점프 폭을 앞으로 계산하고, 본 연구는 간격을 고정한 뒤 초과가 나면 뒤에서 컷백한다. 반응형 제한은 증분당 손상을 허용치 안에 묶지만 점프 폭을 고르지는 못한다. 이것이 본 절의 한계의 정확한 형태이다.

[58]은 성격이 다르다. 그 제어함수는 손상의 크기가 아니라 변화율의 변화를 sp−s12/s12≤qy 로 묶으며(직전 두 사이클의 기울기에서 선형 외삽), 본 연구도 [57]도 이것을 하지 않는다. [58]이야말로 “더 나은 방법이 있으나 구현하지 않았다”의 인용처이다.

한 가지는 적응형으로 가도 남는다. [57]은 유한요소 해석이 국부 요구가 서로 달라도 전역 점프 폭을 하나만 가질 수 있고 그 요구들이 “매우 상충할 수 있다”고 적는다. 본 연구의 RVE·거시 모델은 기지와 얀의 손상 속도가 크게 다르므로 정확히 그 상황이며, 따라서 단일 간격이라는 제약 자체는 본 연구의 단순화가 아니라 적응형에서도 살아남는 것이다. 적응화가 고치는 것은 그 하나의 값을 누가 정하는가이다.

⚠️ 두 편 모두 재료 데이터의 출처가 아니다. [57]은 평직 유리/에폭시로, [58]은 열차폐코팅으로 검증되었다. 본 연구가 가져오는 것은 수치 적분 기법 뿐이며(점프당 ΔD 허용치는 상미분방정식 적분에 관한 진술이지 유리섬유에 관한 진술이 아니다), 두 논문에서 물성값은 일절 취하지 않는다. 판정기: python3 data/literature/cycle_jump_provenance.py --check (27항목)

### 5.5.3 탄성 프로브 — E(N)을 같은 잡에서 얻는다

체크포인트마다 다음 스텝을 삽입한다.

*Step, Name=Probe_N<n>
*Static
*Boundary, op=NEW
XLO, 1 / YLO, 2 / ZLO, 3
XHI, 1, 1, <1e-6 * Lx>        ← 변형률 1e-6
*Field, variable=1
ALLNODES, 0.                   ← 사이클률 0

이 스텝이 손상을 만들지 않는 이유는 두 가지가 동시에 성립하기 때문이다.

- 변형률 10−6은 어떤 손상 문턱보다도 수 자릿수 아래이므로 dmono가 자라지 않는다(구동변수가 이력 최대값이므로 그 아래는 아무 일도 없다).

- 사이클률이 0이므로 Δdcyc=C⟨⋅⟩n(1−dcyc)−k⋅0=0이다.

따라서 XHI의 반력이 현재 시컨트 강성을 그대로 준다. E(N) 곡선이 추가 해석 없이 같은 잡에서 나온다.

*Boundary, op=NEW가 중요하다. Abaqus에서 경계조건은 스텝을 넘어 유지되므로, op=NEW 없이는 직전 프로브의 변위가 다음 사이클 스텝까지 살아남는다.

이 관측량이 곧 refs[3]의 1차 측정량(사이클 수 대 잔여탄성계수)이므로, 모델과 실험을 같은 축에서 직접 비교할 수 있다.

### 5.5.4 잔여강도 — restart로 분리한다

잔여강도 시험은 시편을 파괴하므로 프로브처럼 끼워 넣을 수 없다. 대신 프로브 스텝마다 *Restart, write, overlay를 남기고, 체크포인트별로 별도의 짧은 잡이 그 지점에서 이어받아 파괴까지 인장한다(목표 변형률 1 %).

*Restart, read, step=<프로브 스텝 번호>

사이클 0부터 다시 계산하는 일이 없다. 체크포인트 3개면 잔여강도 잡 3개가 붙지만, 각각은 사이클 이력이 아니라 단조 인장 하나만 푼다.

### 5.5.5 출력

필드 출력에 SDV 전체를 포함한다. 나중에 “그 변수를 안 뽑았다”는 이유로 9-케이스 매트릭스를 재실행하는 것이 가장 큰 낭비이기 때문이다.

history 출력에는 비교에 필요한 상태변수를 매 프레임 남긴다.

| SDV | 내용 |
| --- | --- |
| 9, 10 | 손상 성분 |
| 17 | dcyc — 사이클 손상 |
| 18 | 누적 사이클 수 N |
| 19 | Hashin 지수 (손상을 구동) |
| 23 / 24 | Tsai–Wu / D-criterion 지수 (수동 평가) |
| 25 | 래치 비트합 (1=Hashin, 2=Tsai–Wu, 4=D) |

19·23·24를 매 프레임 남기는 것이 기여 C4의 비교를 가능하게 한다.

## 5.6 TRS 3케이스의 구현 — 기여 C1

제1장 §1.4의 3케이스를 덱에서 다음과 같이 구분한다.

| 케이스 | 제조 냉각 스텝 | freeze_step = PROPS(26) | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 미반영 | 없음 (*Expansion 자체를 주지 않음) | — | Thi에서 무응력 시작 |
| B. 초기 반영 | 1050 °C → Thi 1회 | 1.0 | 손상이 스텝 1에서 동결 → TRS가 초기조건으로만 작용 |
| C. 완전 반영 | 1050 °C → Thi 1회 | 기본값 (동결 없음) | 손상이 계속 살아 있어 TRS가 이완·재분배 |

KMACRO31은 KSTEP ≤ freeze_step인 동안에만 손상을 진전시킨다. 따라서 B는 제조 냉각으로 생긴 손상과 잔류응력을 그 상태로 얼려 이후 사이클에 넘긴다.

이 패치가 없으면 B와 C는 완전히 같은 덱이 된다. 스크립트는 케이스 B에 대해서만 카드 슬롯 26을 1.0으로 바꾸며, 그 외 슬롯은 손대지 않는다.

B와 C의 차이가 곧 본 논문이 정량화하려는 양이다(제1장 §1.4의 C1). A는 기준선 이다 — 문헌에서 흔한 단순화이며, A와 B의 차이는 “TRS를 넣었는가”, B와 C의 차이는 “TRS를 살려 두었는가”를 각각 분리해 보여준다.

### 5.6.1 어느 물성 구성으로 도는가 — CONFIG_P

본 매트릭스는 CONFIG_P로 돈다(제4장 §4.9-11). TRS 크기 자체가 §5.6이 비교하는 대상이므로, TRS가 2.34배 부풀려진 채로는 A/B/C의 차이도 같은 배수만큼 부풀려진다. CONFIG_P는 *Expansion, zero= 782 °C와 실측 구성재 CTE를 쓰며 기지 TRS가 XRD 실측과 1.00×로 일치한다.

782 °C는 보정값이다. 3D 브레이드 재료의 XRD 1점에 맞춘 값이고 본 연구는 2D 평직이다. 따라서 한 심각도(중간)에서 세 TRS 처리를 CONFIG_V(1050 °C, Zhang 카드)로도 돌려 순위가 바뀌지 않음을 보인다. 역학 잡이 9 → 12개로 늘지만, 이것이 C1의 결론을 보정 파라미터로부터 분리하는 값이다.

두 구성은 *Expansion 블록과 CTE 표에서만 다르다. zero=와 표의 할선값은 하나의 결정이므로 build_temperature_tables.py가 단일 T0로 둘을 함께 몬다 — zero=만 손으로 고친 덱은 무효다.

## 5.7 해석 매트릭스와 계산 비용

| 잡 종류 | 개수 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 열전달 | 3 | 심각도당 1개, 모든 TRS 케이스가 공유 |
| 역학 (CONFIG_P) | 9 | 3 심각도 × 3 TRS |
| 역학 (CONFIG_V 대조) | 3 | 중간 심각도 × 3 TRS — 순위 불변 확인(§5.6.1) |
| 잔여강도 (restart) | 9 × 체크포인트 수 | 부모 역학 잡 이후 |

CONFIG_V 대조 3잡은 열전달 잡을 CONFIG_P와 공유한다 — 온도장은 열물성만으로 정해지고 *Expansion은 열해석에 들어가지 않기 때문이다. 즉 대조군의 추가 비용은 역학 3잡뿐이다.

의존 관계는 다음과 같다.

HEAT_S<sev>  ──┬──> MECH_S<sev>_TRSA ──> RESID_..._N20, N40, N60
               ├──> MECH_S<sev>_TRSB ──> ...
               └──> MECH_S<sev>_TRSC ──> ...

- 열 잡 3개는 서로 독립 → 병렬

- 같은 심각도의 TRS A/B/C 역학 잡은 서로 독립 → 병렬, 단 열 잡 이후

- 잔여강도 잡은 부모 역학 잡 이후

열해석을 공유하지 않았다면 열 잡이 9개가 되었을 것이다. 온도장이 TRS 처리와 무관하다는 관찰 하나로 열해석 계산량이 1/3이 된다.

## 5.8 실행 전 필수 선행 검증 — 셋, 각각 몇 분

9-케이스 매트릭스를 통째로 넘기기 전에 반드시 확인한다. 아래 셋은 각각 매트릭스 전체를 무효로 만들 수 있는 항목이며, 확인 비용은 시간이 아니라 분이다.

1. 열경계층이 메시로 풀리는가. 열 잡 하나만 돌려 첫 급랭 종료 시점의 두께 방향 NT 분포를 본다. 표면 구배가 여러 요소에 걸쳐 분해되어야 한다. 첫 두 절점이 이미 욕조 온도라면 nz 또는 편향 지수를 조정한다. 구배가 분해되지 않으면 열충격 주장 자체가 무의미해진다.

2. 온도 매핑이 실제로 일어났는가. 역학 잡을 2 사이클만 돌려 .dat/.msg에서 *Temperature, file=이 열 ODB를 정말 읽었는지 확인하고, 역학 ODB의 NT를 열 ODB와 대조한다. 매핑이 실패하면 Abaqus는 조용히 초기 온도를 유지하며, 그것은 수렴한 채로 틀린 답이다.

3. 사이클 점프의 구조 오차. 같은 케이스를 --cycle-jump 1(명시적)과 의도한 배율로 각각 첫 체크포인트까지 돌려 프로브 강성을 비교한다. 재료점 오차는 ×10에서 0.03 %로 이미 알려져 있으나(§5.5.2), 구조 오차는 재분배를 포함하므로 가정하지 않고 한 번 측정한다.

## 5.9 카드 정적 검증과 미결 사항

### 5.9.1 덱은 솔버 없이 먼저 검증된다

make_macro_thermalshock.py는 KMACRO31의 카드 가드를 파이썬으로 그대로 반영하여, UMAT이 CALL XIT으로 죽일 카드를 덱 생성 시점에 거부한다.

| 검사 | 거부 조건 |
| --- | --- |
| 계보 가드 | PROPS(36) ≠ 31.0 또는 NPROPS < 47 |
| 온도 테이블 | NT와 NPROPS의 정합 |
| 파손기준 블록 | 블록 끝 가드 불일치, IDMODE ∉ {1,2} |
| 상태변수 | *Depvar < 29 (구 22/28 배치 — TWMAX 창 이전 생성기) |
| 임계손상 | 범위 밖 |
| Tsai–Wu | 계수가 열린 포락선을 주는 경우 |
| Gf 규약 | 슬롯 32–35에 양수(= 전체 면적 규약)가 있는 경우 |

마지막 항목은 성격이 다르다. 위의 여섯 가지는 UMAT이 job 시작 시 CALL XIT으로 잡아 주는 것을 미리 잡는 것이지만, Gf 규약 오류는 UMAT이 잡지 않는다 — KABAND는 양수를 유효한 값으로 읽고 조용히 틀린 연화 지수를 돌려준다(제4장 §4.9-16). 이 검증기가 유일한 관문이다.

같은 이유로 이 검증기는 이제 카드가 무엇을 하게 될지도 출력한다: 모드별 A를 거시 요소의 실제 CELENT 범위와 f(T) 표의 모든 온도에서 계산해, 스냅백 고정(A=50)에 걸리는 모드가 있으면 실행 전에 알린다. 스냅백에 걸린 모드의 피크 응력은 재료 결과가 아니라 메시 결과이므로 인용하면 안 된다.

자체시험은 python3 abaqus/make_macro_thermalshock.py --selftest로 실행되며 38개 항목이 매 커밋 전에 통과를 강제받는다(제3장 §3.1).

### 5.9.2 미결 사항

- 매크로 카드가 아직 확정되지 않았다. 카드는 제4장의 RVE 가상시험 결과에서 와야 하는데, 그 보정이 미완이다(제4장 §4.9-1). 보정되지 않은 카드로 이 매트릭스를 돌리면 잘못된 물성 위에 논문을 짓게 되므로, 강도가 확정되기 전에는 실행하지 않는다.

- C(T), Rth, n, k가 미보정이다. 사이클 손상 법칙의 계수는 refs/[2]·[3]의 사이클 대 잔여물성 곡선에서 역보정해야 한다. 특히 k의 부호가 §5.2.2의 주장을 좌우하므로, 두 데이터셋에 각각 독립으로 맞춘 뒤 부호를 비교해야 한다.

- YIN2002의 잔여물성은 굽힘강도인데 프로브가 인장이다. 3점 굽힘 프로브가 구현되어 있지 않다. 구현하거나, 비교를 ZHANG2013(인장)으로 한정하고 한계로 명시해야 한다.

- k의 불확실성이 사다리에 직접 들어간다(§5.4.3). 공극률 처리 결정 (제1장 §1.6.1)이 선행되어야 Bi 값이 확정된다.

- 본 장의 어떤 덱도 아직 실행되지 않았다. §5.8의 세 선행 검증도 포함된다.

- ★ PIP C/SiC의 사이클별 잔여물성 데이터가 존재하지 않는다 — 공정 불일치가 검증 데이터에까지 미친다. 본 연구의 기준 재료는 PIP이나, 사이클 대 잔여물성을 보고하는 반복 열충격 문헌은 확인된 범위에서 전부 CVI/CVD이다 — 보정 앵커인 Zhang 등3, 대조군 Yin 등[2], 아르곤 대조군 Mei 등[43], 그리고 §2.8.3에서 C3의 실험 근거로 쓴 Li 등28까지 모두 그렇다.

- 이것이 왜 §2.9-1(열물성 공정 불일치)보다 심각한가. 열물성 불일치는 입력 물성의 문제라 민감도 해석으로 폭을 그을 수 있다. 그러나 잔여물성 데이터 불일치는 보정 목표 자체가 다른 공정의 재료에서 온다는 뜻이며, 민감도로 메울 수 없다. 특히 사이클 손상의 지배 기구가 산화라면(§5.2.2), 기지의 잔류 기공률과 균열망 연결성이 산소 침투 경로를 정하므로 PIP와 CVI는 바로 그 지점에서 다를 가능성이 크다. PIP는 통상 기공률이 높다.

- 처리 방침. (i) C(T), Rth, n, k는 CVI 데이터에 보정된 값임을 명시하고, (ii) 절대 사이클 수 예측이 아니라 TRS 처리 방식 간 상대 비교(C1)를 주 결론으로 두며 — 상대 비교는 같은 카드를 공유하므로 공정 편향이 1차까지 상쇄된다 — (iii) 절대값 예측은 CVI 재료에 대한 것으로 한정해 서술한다. 이 한계를 숨기지 않는 것이 논문의 방어선이다.

- 전단 손상 회복(Hclos)이 구현되어 있지 않다. §5.2.3에서 밝혔듯 Li 등[28]은 동일 재료에서 전단 강성도 압축에서 회복됨을 관측하였다. 본 연구는 Hclos=0 (보수)으로 두며, 이는 급가열 반사이클의 손상 기여를 과대평가하는 방향이므로 C3의 비대칭 결론에 대해 안전한 쪽이다. 카드 슬롯으로 설계하되 M6 보정 종료 전에는 UMAT을 수정하지 않는다(§4.9-0의 진단이 무효가 되기 때문).

- k의 온도 의존성 k(Tmax)가 미보정이다. §5.2.2는 부호를 밀봉/비밀봉 온도역으로 설명하나, 본 연구가 실제로 보정하는 것은 900↔300 °C 한 점이다. 1300 °C[2]는 부호가 갈리는지의 정성 확인으로만 쓰며, k를 온도의 연속 함수로 두는 것은 향후과제이다.

## 5.10 소결

- 거시 모델은 제4장의 균질화 물성을 받아 부품 크기 시편의 반복 열충격을 푼다.

- 단조 CDM이 2번째 사이클부터 멈추는 문제(제1장 §1.2.3)를 사이클 의존 손상항 으로 해소하며, 그 지수 k의 부호가 포화(3D)와 가속(2D) 두 기구를 구분한다.

- 대류계수는 가정하지 않고 문헌이 적은 냉각 시간에서 역산하였다 (Bi = 0.0445 / 0.0260, 본 연구 카드에서 역산). 두 실험 모두 균일 온도 영역에 있으므로, 기여 C2는 “선행연구가 틀렸다”가 아니라 “가정이 어디서 깨지는가”로 정의된다 (Bi = 0.05 / 1 / 5 사다리).

- TRS 3케이스는 freeze_step(PROPS(26)) 하나로 구분되며, B와 C의 차이가 곧 본 논문이 정량화하려는 양이다.

- 해석 1회당 정보량을 최대화하도록 설계하였다 — 열해석 공유(잡 9개 → 3개), 탄성 프로브 삽입(E(N)을 같은 잡에서), 체크포인트 restart(잔여강도를 처음부터 다시 계산하지 않음).

- 덱은 솔버 없이 17개 정적 검증을 통과하며, 실행 전 세 개의 선행 검증 (경계층 분해 · 온도 매핑 · 사이클 점프 구조오차)이 필수이다.

- 매크로 카드가 제4장에서 확정되기 전에는 이 매트릭스를 실행하지 않는다.

## 참고문헌 (본 장 인용분)

| 번호 | 서지 |
| --- | --- |
| [2] | H. Yin, L. Cheng, L. Zhang, Y. Xu, Thermal shock behavior of 3-dimensional C/SiC composite, Carbon 40 (2002) 905–910 |
| [3] | C. Zhang, X. Wang, B. Wang, Y. Liu, D. Han, S. Qiao, Y. Guo, Thermal Shock Properties of a 2D-C/SiC Composite Prepared by Chemical Vapor Infiltration, J. Mater. Eng. Perform. 22 (2013) 1680–1687 |
| [17] | P. Zhang, L. Zhu, Y. Tong, Y. Li, Y. Xing, H. Lan, Y. Sun, X. Liang, Revealing thermal shock behaviors and damage mechanism of 3D needled C/C–SiC composites based on multi-scale analysis, J. Mater. Res. Technol. 29 (2024) 2016–2034 |
| [20] | Z. Yang, J. Wang, R. Yang, J. Jiao, Thermomechanical-induced cracking model for CMC laminates subjected to thermal gradients and transients, Int. J. Solids Struct. 300 (2024) 112927 |
| [28] | J. Li, G. Q. Jiao, B. Wang, C. P. Yang, G. Wang, Damage characteristics and constitutive modeling of the 2D C/SiC composite: Part I — Experiment and analysis, Chin. J. Aeronaut. 27(6) (2014) 1586–1597, doi:10.1016/j.cja.2014.10.026 |
| [43] | H. Mei 등, 반복 열싸이클 하 C/SiC (아르곤 분위기), refs/[43] — §5.2.2의 산화 대조군 |
| [57] | W. Van Paepegem, J. Degrieck, P. De Baets, Finite element approach for modelling fatigue damage in fibre-reinforced composite materials, Compos. Part B 32(7) (2001) 575–588, doi:10.1016/S1359-8368(01)00038-5, refs/[57] — cycle jump 1차 출처([S8]과 동일 논문). §5.5.2-a의 손상 증분 기준의 출처. ⚠️ 유리/에폭시 검증이므로 기법만 인용 |
| [58] | D. Cojocaru, A. M. Karlsson, A simple numerical method of cycle jumps for cyclically loaded structures, Int. J. Fatigue 28 (2006) 1677–1689, doi:10.1016/j.ijfatigue.2006.01.010, refs/[58] — 기울기 기반 적응 제어. §5.5.2-a의 미구현 대안. ⚠️ 열차폐코팅 검증 |

⚠️ 서지 확정 전 반드시 할 일. 제2장 참고문헌 표와 동일한 주의가 적용된다.

# 제6장 결과 및 고찰

문서 성격: 석사학위논문 제6장 초안 골격 (v1, 2026-08-06, 문헌 채팅 작성). 이 장의 결과 수치는 아직 없다. M1(RVE 보정)이 병목이며, 거시 매트릭스는 실행 전이다. 본 초안은 문헌 쪽이 미리 확정할 수 있는 절반 — 무엇을 무엇과 비교할 것인가, 통과/실패의 판정 기준은 무엇인가, 고찰이 어떤 논리로 흘러가는가 — 를 못박는다. 결과 슬롯은 [결과 대기]로 표시하였고, 해석 채팅이 채운다. 표적 수치는 전부 data/literature/thermal_cycling_dataset.py --check (31항목)와 각 판정기에서 재현된다.

## 6.1 이 장이 하는 일

제5장의 해석 매트릭스(3 심각도 × 3 TRS 처리)가 내는 결과를 문헌 실험과 비교하여 세 가지 질문에 답한다.

| 질문 | 어느 기여인가 | 판정 절 |
| --- | --- | --- |
| TRS 처리 방식이 예측을 실제로 가르는가 | C1 | §6.4 |
| 사이클 손상 지수 k의 부호가 온도역을 따라 갈리는가 | 제5장 §5.2.2 | §6.3 |
| 균열 닫힘(Hclo)이 반사이클 비대칭을 만드는가 | C3 | §6.5 |

비교는 보정과 검증을 분리해서 한다(제3장, verification/m6_calibration_plan.py). 보정에 쓴 데이터는 검증 표에 다시 올리지 않으며, 표마다 그 데이터가 어느 쪽인지 명시한다.

## 6.2 검증 표적 — 문헌이 주는 것 전부

저장소가 가진 반복 열충격 측정 전량은 thermal_cycling_dataset.py에 표로 모여 있다. 그중 모델과 직접 비교 가능한 표적은 다음 여섯이다.

| # | 표적 | 출처 | 값 | 지표 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 60사이클 후 모듈러스 잔존율 | Zhang 등[3] (900↔300 °C, 공기) | 45 % | E(N) | 1차 정량 표적 (보정) |
| T2 | 60사이클 후 강도 잔존율 | Zhang 등[3] | 63 % | 잔여강도 | 교차 확인 (검증) |
| T3 | >100사이클 후 강도 잔존율 | Yin 등[2] (1300↔300 °C, 공기) | 83 % | 잔여강도 | k 부호 정성 확인. ⚠️ 문헌은 굽힘강도, 현 잔여시험은 인장(§6.2.3-라) |
| T4 | 사이클별 강도 감소 폭의 포화 | Wei 등[65] (1300 °C, 공기) | 2D: 526→498→473→463 MPa (10/20/30사이클) | 잔여강도 | 포화 곡률의 정성 대조만. ⚠️ SiC/SiC(섬유가 다름) — 정량 표적 부적법, 전용 잡 없음 |
| T5 | 구속응력 시간이력 | Mei 등[68] (양단 구속, 900↔1200 °C, 습윤 O₂, 50사이클) | 톱니 진폭 62.5 MPa(탄성, 이론 65.3), 평균응력 0 → −14.0 MPa 표류, 손상변형률 0.06 %, DE 포화 0.1(Nc=25), 잔여 강도 86.5 %·모듈러스 88.9 % | 구속반력 | 유일한 구속 시험 — 손상 누적의 물리 검증 |
| T6 | 분위기별 잔존율 서열 | Mei 등[43] (700↔1200 °C, 50사이클) | 아르곤 98.90 > 건조 O₂ 96.46 > 수증기 95.82 > 습윤 O₂ 88.92 % | 잔여강도 | 모델 적용범위의 명시 (§6.6) |

### 6.2.1 지표 배정 — 모듈러스가 1차, PLS는 TRS 전용

[그림 6.1 자리] 사이클 손상의 1차 판정 — E(N)/E0와 잔여강도 내용: (a) 탄성 프로브의 E(N)/E0 곡선 vs [3]의 60사이클 45 % 점(T1); (b) restart 잔여 인장강도 vs 63 % 점(T2) — T2′의 두-구간 형상(강성 −21 % 인데 강도 +3.6 %인 초기 구간)이 재현되는지 같은 그림에서 보이게. 재료: 매트릭스 잡의 프로브 + restart. / 시점: 결과 후(매트릭스)

같은 시편에서 두 지표를 다 잰 유일한 데이터가 [3]이다: 60사이클에 강도는 63 %, 모듈러스는 45 %로, 모듈러스가 더 크게 떨어진다. 원문도 모듈러스가 열충격 손상에 “더 민감하고 특징짓기에 더 적합하다”고 명시한다. 따라서

- 사이클 손상의 정량 표적은 모듈러스 E(N) 이다 — 제5장 §5.5.3의 탄성 프로브가 이 곡선을 한 잡 안에서 준다.

- 비례한도(PLS) 는 기지 균열 시작, 즉 TRS 이완에 민감한 지표이므로 §6.4의 TRS 3케이스 비교에만 쓴다 (data/literature/pls_validation.py).

- 두 지표를 같은 목적함수에 넣지 않는다. 서로 다른 물리를 본다.

### 6.2.2 T5가 가장 강한 검증인 이유 — 그리고 곡선의 정확한 형태

[그림 6.2 자리] T5 — 구속 응력 이력의 3층 대조 내용: 모델의 구속 응력 이력 vs [68] — ① 톱니 진폭(62.5 MPa, 탄성 건전성) ② 평균응력 표류 0→−14 MPa와 Nc≈25 포화 ③ 절대 규모. 세 층의 판정을 같은 그림에 주석으로 갈라 표시. 재료: T5 전용 덱(M6 이후, [A3-b] 덱 사실표 반영). / 시점: 결과 후(T5 덱)

T1–T4는 전부 파괴 시험의 끝값이지만, T5는 사이클이 도는 동안의 응력 이력이다.

⚠️ 정정(2026-08-06, 전문 판독). 본 절의 초판은 초록만 읽고 “구속응력이 +62.5 MPa에서 시작해 −14 MPa로 끝난다”고 적었다. 본문이 말하는 그림은 다르다. 62.5 MPa는 시작값이 아니라 한 사이클 안 톱니파의 진폭(피크−밸리, 예시 사이클 +21 → −46 MPa)이고, 전 사이클에 걸쳐 거의 일정하며, 그들 자신의 탄성 추정 σ=EαΔT = 54 GPa × 4.03×10⁻⁶ × 300 = 65.283 MPa 와 일치한다. 표류하는 것은 파형의 평균으로, “초기 0에서 최종 −14 MPa”로 내려간다. 76.5 MPa라는 “스윙”은 진폭과 평균을 뒤섞은 오독이었다.

곡선의 세 성분이 각각 다른 것을 검증하므로, 판정 기준도 셋으로 갈린다.

- 톱니 진폭 ≈ 62.5 MPa — 탄성량이다(EαΔT). 손상 이전의 구속 강성·CTE가 맞는지를 재는 보정 전 건전성 검사이며, 이걸 못 맞추면 손상 모델이 아니라 카드가 틀린 것이다.

- 평균응력의 압축 표류: 0 → −14 MPa, Nc ≈ 25에서 포화 — 구속된 시편의 비가역 신장(손상변형률 0.06 %)이 만드는 것으로, 영구 변형률 축적 없이는 표류 자체가 없다. 이것이 손상 누적 물리의 1급 판정이다. 방향(압축)과 포화(스테이지 II) 둘 다 맞아야 한다.

- 규모의 정합 — DE 포화값 ≈ 0.1이 잔여 모듈러스 88.9 %와 자기일관이고 (1 − 0.889 ≈ 0.11), 잔여 강도 86.5 %가 별도 대조점이 된다.

1은 카드, 2는 손상 물리, 3은 보정 품질의 문제다. 이 구분을 미리 적어 두는 이유는, 실패했을 때 무엇을 고쳐야 하는지가 갈리기 때문이다.

덱 설계에 필요한 사실(전부 [68] §II와 그림 2–4에서):

- 시편은 전장 185 mm 도그본이지만 열구간은 게이지 40 × 3 × 3 mm뿐이다. 양끝은 수랭 강재 홀더(볼트 4개) + 크로스헤드 위치 고정. 전체를 가열하는 덱은 틀린다.

- 분위기: 습윤 O₂ = 7.90 % O₂ / 14.85 % H₂O / 77.25 % Ar (§6.6의 보정 분위기 계열과 같다).

- 사이클: 주기 120 s, 승온 60 s → 1200 °C 유지 30 s → 냉각 ~30 s. ⚠️ 논문이 적은 “900 °C에서 30 s 유지”까지 넣으면 150 s가 되어 주기와 모순된다 — 60/30/30으로 두고 이 불일치를 주석으로 남긴다.

- 재료(Table I): 3D 브레이드 C/SiC, E0 = 54 GPa, 강도 164 MPa, ν = 0.47, 공극률 11 %(코팅 전 18 %), CTE(900/1000/1100/1200 °C) = 3.64/3.78/4.33/4.37×10⁻⁶/°C. 3D이므로 카드 이식이 아니라 구속 BC 재현이 목적이다.

- 결과 해석 시 총 변형률을 열 + 기계 + 기저(손상)로 분해해 대조할 수 있다 — 같은 그룹의 [63]이 같은 재료 계열에서 그 분해를 세워 두었다(제2장 §2.4.2).

[결과 대기 — 구속응력 이력 그림(진폭·평균 분리), 해석 채팅]

### 6.2.3 표적 ↔ 잡 ↔ 판정 — 전수 확정표 (2026-08-06 점검)

“검증을 어떻게 할 것인가”가 표적마다 어느 잡의 어느 관측량을 어떤 기준으로 읽는가까지 내려가 있는지 전수 점검한 결과다. 상태가 미확정인 행은 그 이유와 담당을 함께 적는다 — 숨기지 않는 것이 이 표의 목적이다.

| 표적 | 예측을 내는 잡 | 모델 관측량 | 판정 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 (모듈러스 45 %) | MECH_SZ_* (ZHANG2013 덱) + 탄성 프로브, 체크포인트 20/40/60 | EN/E0 (extract_probe) | 보정 목적함수 — N=60에서 0.474 재현. 검증표에 재등장 금지 | 확정 (실행은 M6 이후) |
| T2 (강도 63 %) | RESID_* restart 인장 | 잔여 인장강도 | 63 %와의 편차. 허용치 앵커는 [3]이 아니라 [10]의 산포(1.40–4.05 %) — [3]은 산포를 싣지 않는다 | 확정 |
| T2′ (형상) | 같은 잡 | N=0→20 구간의 (강도, 강성) 부호 | 강성은 −21 % 떨어지는데 강도는 유지(+3.6 %) 되는 두-구간 구조의 재현([3], §2.4.2). 끝값 하나보다 강한 검증 | 확정 (신규 등재) |
| T3 (Yin 83 %) | MECH_SY_* (YIN2002 덱) + restart | 잔여강도 | 포화 여부(k 부호)의 정성 확인만 | ⚠️ 미확정 1건 — 문헌은 굽힘강도인데 잔여시험이 인장(§5.9-3, 굽힘 프로브 미구현). 구현 전까지 절대값 비교 금지, 담당 a2 |
| T3′ (심각도 역설) | [3]에 보정된 카드로 YIN2002 조건 재실행 | 사이클당 손상률 | 단일 k>0가 1300 °C에서 과대 손상을 내면 부호 분리 필요성의 해석 측 증거(§6.3) | 확정 |
| T4 (Wei 포화) | 잡 없음 | — | 감소 폭이 줄어드는 곡률의 정성 대조만. SiC/SiC라 정량 부적법 | 확정 (정성 한정) |
| T5 (구속 이력) | 전용 구속 덱 (M6 이후 생성, a2-0018) | 구속반력 시간이력 | 3층 — 진폭 62.5(카드) / 평균 0→−14·Nc=25(손상 물리) / DE 0.1·잔존 86.5·88.9 %(보정 품질) | 확정 (덱 설계 사실 [A3-b] 인계 완료, 생성 대기) |
| T6 (분위기) | 잡 없음 | — | 예측 아님 — 적용범위 진술(§6.6) | 확정 |
| PLS (§6.4) | RESID_* 인장 곡선 | extract_pls 4정의 | 케이스 A/B/C 간 비교자만. 절대 비교 금지 — 정의 산포가 Yang의 온도효과 전체보다 크다 | 확정 |
| Hclo 비대칭 (§6.5) | Hclo=0 대조 잡 | 반사이클별 손상 증분 | on/off 차의 부호가 [28]의 이축 압축 관측과 같은 방향 | ⚠️ 미확정 1건 — §5.7 매트릭스(3×3)에 Hclo=0 대조 잡이 계상되어 있지 않다. 최소 1잡(중간 심각도 × TRS C) 추가 필요, 담당 a2 |
| cycle-jump 구조오차 | CJPRE 선행검증 팩 (a2-0022) | 공유 체크포인트의 E/E0 차 | 1 %/3 % 문턱(앵커 [10], compare_cyclejump) | 확정 (실행 대기) |

보정과 검증의 분리, 그리고 독립성의 정직한 진술. 보정에 쓰는 것은 T1 하나다 (사이클 손상)과 Zhang Table 3(단조·L2, m6_calibration_plan.py의 3점 역할 분리 — T1000은 무손상 카드, RT23은 냉각, T500은 보간 검사). 나머지는 전부 검증이다. 다만 완전한 독립은 아니다 — T2·T2′는 T1과 같은 논문의 같은 시편이고, [2]·[43]·[61]·[68]은 같은 연구그룹(NPU Cheng/Zhang 계열)이다. 보정 앵커([3], Qiao 계열)와 다른 그룹의 표적은 T3·T5이며, 그래서 T5(구속 이력)가 가장 무거운 검증이다. 이 사슬은 §6.7에서 그대로 재진술한다.

미시(L2) 쪽 확정 상태는 제4장이 갖는다 — Zhang Table 3 재현(M6, 3점 역할 분리 확정), TRS는 XRD 114.7 MPa 대비 부호·자릿수만(얀 값 사용 금지, §2.3.2), 강성은 접선 정의로 Yang 표적(Mei 70 GPa 단독 사용 금지), 복합재 CTE 4점([61], CVI 주의), k는 공극률 판정 산식(extract_kbar). 미수행으로 남은 것은 α(T)·k(T)의 문헌 대조(§4.9-7)이며 이는 실행 이후의 일이다.

## 6.3 심각도 역설 — k(Tmax)의 직접 검증

[그림 6.3 자리] 심각도 역설의 해석 측 재현 내용: 그림 2.3의 문헌 산점도 위에 모델 예측점을 겹침 — [3] 보정 카드를 1300 °C로 교차외삽(T3′)했을 때 과대 손상이 나는지가 k 부호 분리 필요성의 해석 측 증거. 재료: 매트릭스 + T3′ 재실행. / 시점: 결과 후

공기 급랭 두 데이터셋을 사이클당·온도차당 손상률로 정규화하면:

|  | ΔT [°C] | N | 잔존율 | 손상률 [%/cycle/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yin 등[2] | 1000 | >100 | 83 % | 1.70×10⁻⁴ |
| Zhang 등[3] | 600 | 60 | 63 % | 1.03×10⁻³ |

온도차가 작은 쪽이 K당 6.0배 더 파괴적이다. 열응력은 ΔT에 단조 증가하므로, 열응력 진폭만으로 구동되는 어떤 사이클 손상 모델도 이 서열을 낼 수 없다. 두 데이터셋을 가르는 유일한 변수는 최고 온도(1300 대 900 °C)이며, 이는 실리카 밀봉 문턱을 사이에 둔다(제2장 §2.5.4). 여기에 [43]의 아르곤 대조 (98.90 % 유지 — 산소가 없으면 손상이 누적되지 않는다)를 더하면, C(T)와 k를 Tmax의 함수로 두는 제5장의 선택이 유일하게 데이터와 양립한다.

판정 기준. [3] 조건(900 °C)에 보정한 k>0 카드로 [2] 조건(1300 °C)을 돌렸을 때 과대 손상이 나오면 — 즉 하나의 k로 두 데이터셋이 동시에 안 맞으면 — 그것이 k의 부호 분리가 필요하다는 해석 쪽 증거가 된다. 문헌 쪽 증거(위 6.0배)와 독립이므로, 둘이 같은 방향이면 논증이 닫힌다.

[결과 대기 — k>0 보정값, 1300 °C 외삽 결과, 해석 채팅]

적어 둘 한계. 900–1200 °C 사이 구간에는 데이터가 없다. 문턱 1000 °C는 우리가 잰 값이 아니라 실리카 유동 화학에서 온 값이다(제1장 §1.4.1). [2]와 [3]은 아키텍처(3D/2D)도 다르며, 이 교란은 6.0배를 일부 갉아먹을 수는 있어도 서열을 뒤집지는 못한다.

## 6.4 TRS 3케이스 — 기여 C1의 판정

[그림 6.4 자리] TRS 3케이스의 갈림 — C1 판정 내용: 케이스 A/B/C의 PLS·잔여강성을 심각도별로 나란히(막대 또는 곡선 묶음). “차이가 크면 경고, 작으면 설계 지침”의 양방향 판정이 그림에서 바로 읽히게. 재료: 매트릭스 9잡 + PLS 추출(extract_pls.py). / 시점: 결과 후(매트릭스)

제5장 §5.6의 세 처리(무시 / 동결 / 완전 이완)가 예측을 실제로 가르는지 본다.

- 정량 지표는 PLS. TRS가 기지를 문턱 근처(r = 0.973, 제4장)에 올려놓으므로, PLS는 TRS 처리에 강도보다 4.9–7.4배 민감하다(pls_validation.py).

- 온도 서열. Zhang Table 3의 강도 서열 128.45 < 179.42 < 199.15 MPa (RT < 500 < 1000 °C)는 TRS가 풀리며 강도가 회복되는 서열이다 — TRS를 무시한 케이스는 이 서열의 온도 의존을 거의 잃어야 정상이다.

- 무응력 온도는 상수다. 싱크로트론 XRD[71]는 잔류변형률이 1250 °C까지 줄었다가 냉각하면 되돌아옴을, 라만[72]은 900–1300 °C 노출 후 영구 변화가 거의 없음을 보인다. 즉 열 노출 자체는 TRS를 영구히 풀지 못하므로, “사이클이 돌수록 무응력 온도가 내려간다”는 식의 이완 모델링은 근거가 없다. 세 케이스는 가정의 비교이지 시간 전개가 아니다.

[결과 대기 — 3케이스 PLS·강도 비교표, 해석 채팅]

## 6.5 균열 닫힘 비대칭 — 기여 C3의 판정

[그림 6.5 자리] 균열 닫힘 비대칭 — Hclo on/off 내용: Hclo 켠/끈 두 잡의 반사이클별 손상 증분 차 — 부호가 [28]의 이축 압축 관측과 같은 방향인지. ※ 끈 잡(대조 잡)의 매트릭스 추가는 §6.2.3 미확정 — a2 판단 대기. 재료: 대조 잡 1회. / 시점: 결과 후(대조 잡 확정 시)

Hclo를 켜고 끈 두 해석의 차만 본다(제5장 §5.2.3). 문헌이 주는 정성 기준: Li 등[28]은 이축 압축에서 강성 회복(비활성화)이 더 빠름을 실측했고, 급가열 반사이클의 표면이 정확히 그 응력상태다. 따라서 Hclo>0일 때 급가열 반사이클의 손상 기여가 급랭 쪽보다 작아져야 방향이 맞다.

[결과 대기 — H_clo on/off 반사이클별 손상 증분, 해석 채팅]

## 6.6 모델의 적용범위 — 한 분위기짜리 모델임을 명시한다

[43]은 같은 ΔT에서 분위기만 바꿔 9.98 %p의 잔존율 차이를 만든다(T6). 본 모델의 카드에는 분위기 변수가 없다. 따라서

- 보정·검증 표적은 공기/습윤 O₂ 계열 하나로 고정한다. 아르곤·건조 O₂ 값을 표적에 섞으면 지수가 왜곡된다.

- 본 모델의 C(T)·k는 공기 분위기의 유효값이며, 타 분위기 예측에는 재보정이 필요하다 — 이를 적용범위의 한계로 명시한다.

### 6.6.1 손상 밴드의 폭은 결과가 아니다

균열대 정규화는 밴드에 소산되는 에너지를 요소 크기와 무관하게 보존한다. 그것이 정규화가 보장하는 전부이며, 밴드가 실제로 몇 mm 폭으로 국소화되는가는 보장하지 않는다. 두 길이가 실제로 어긋나 있으므로 이 구분을 결과 판독 전에 못박는다.

Bažant와 Oh[S1]는 재료의 균열대 폭을 wc=3da로 두었다(da는 콘크리트의 최대 골재 크기, 즉 최대 이질체). 직조 CMC에서 그 역할을 무엇이 하는지는 그 논문이 말하지 않으므로 대입은 본 연구의 판단이며, 후보를 메시에서 직접 재면 다음과 같다.

| 거시 스케일에서 da로 둘 후보 | wc=3da |
| --- | --- |
| 얀 두께 0.399 mm | 1.20 mm |
| 얀 폭 1.280 mm | 3.84 mm |
| 얀 주기 1.750 mm | 5.25 mm |

어느 것을 고르든 결론이 같다. 거시 요소는 0.68–0.94 mm이므로 wc가 가장 작은 후보(1.20 mm)조차 최대 요소보다 크다. 즉 모델은 손상을 재료 자신의 공정영역보다 좁은 밴드로 국소화시킬 수 있다. 에너지는 구성상 맞지만 폭은 예측이 아니므로, 본 장은 손상 밴드의 폭이나 균열 간격을 결과로 읽지 않는다.

미시 RVE에는 이 제약이 없다. 그 스케일의 재료는 SiC 기지 상이고 da에 대응하는 것은 기공·결정립(마이크론 단위)이므로 wc가 RVE 요소보다 작다. 따라서 제4장의 손상 분포는 이 한계의 대상이 아니다. 판정기: python3 data/literature/crack_band_simplex.py --check §D3

## 6.7 소결 (골격)

[결과 대기 — 세 질문(§6.1)에 대한 답, 해석 채팅]

문헌 쪽에서 이미 닫힌 것: 검증 표적 여섯(T1–T6)과 판정 기준, 지표 배정 (모듈러스=사이클 손상, PLS=TRS), 심각도 역설이라는 문헌 측 증거, 그리고 모델이 한 분위기짜리라는 적용범위 진술.

## 참고문헌 (본 장 인용분)

본 장의 인용 번호는 제2장 참고문헌 표와 같다: [2] Yin, [3] Zhang 2013(제2장 표의 [3]), [28] Li, [43] Mei 2005, [65] Wei 2024, [68] Mei 2006, [71] 싱크로트론 XRD, [72] 라만. 원문 파일은 refs/의 같은 번호이며 상세 서지는 refs/README.md.

# 제7장 결론 및 향후과제

문서 성격: 석사학위논문 제7장 초안 골격 (v1, 2026-08-06, 문헌 채팅 작성). 결론 장이지만 해석 결과는 아직 없다(M1 병목, 거시 매트릭스 실행 전). 따라서 본 장은 두 종류의 문장을 엄격히 구분한다 — 결과 없이 이미 확정된 결론(방법·문헌·검증 체계에서 나온 것)과, 결과가 채울 자리([결과 대기]). 후자를 전자처럼 쓰는 순간 이 장 전체가 무효가 되므로, 판정기 verification/check_ch7_numbers.py가 그 구분을 강제한다.

## 7.1 연구 요약

본 연구는 2D 평직 C/SiC 복합재의 반복 열충격 손상 누적을 2-스케일 CDM으로 해석하고, 열잔류응력(TRS) 처리 방식이 예측을 얼마나 바꾸는지 정량화하는 것을 목적으로 하였다(제1장 §1.3). 이를 위해:

- 제3장이 미시 구성모델(UMAT V3_0)을 구현하고 2487개 자동 검증 항목으로 L1(코드 검증)을 강제하였다. 커밋마다 전수 통과가 규칙이다.

- 제4장이 RVE를 가상 시험기로 균질화하고, L2(미시 확인)의 보정 구조를 확정하였다 — Zhang Table 3의 세 온도는 같은 것을 세 번 재는 것이 아니라 T1000이 무손상 카드를, RT23이 냉각을, T500이 보간을 구속한다.

- 제5장이 거시 반복 열충격 모델을 구성하였다 — 사이클 손상 법칙 Δdcyc, 균열 닫힘 Hclo, TRS 3케이스, cycle jump, 3 심각도 × 3 TRS 매트릭스.

- 제6장이 L3(거시 확인)의 표적과 판정 기준을 확정하였다 — 표적 11행 중 9행 확정, 2행은 미확정임을 담당과 함께 명시(§6.2.3).

[결과 대기 — 매트릭스 실행 후, 세 질문(제6장 §6.1)에 대한 정량 답을 여기 요약, 해석 채팅]

## 7.2 결론

### 7.2.1 결과 없이 이미 확정된 결론

다음 여섯은 해석 결과와 무관하게, 방법·문헌·검증 체계에서 이미 성립한다.

- 표준 CDM은 정진폭 반복 열충격에서 두 번째 사이클부터 멈춘다. 이력최대 구동 손상법칙의 수학적 귀결이며, 본 연구는 이를 단위시험에서 drift가 정확히 0임으로 재현하였다(제3장). 따라서 사이클 항의 도입은 선택이 아니라 전제다. 그 항의 구조(문턱 + 단조항과의 곱셈 결합)에는 응집영역 피로 문헌의 선례가 있다(제2장 §2.5.4).

- 사이클 손상은 열충격 심각도의 함수가 아니다 — 심각도 역설. 문헌 데이터만으로 성립한다: ΔT가 크고 사이클도 많은 쪽([2], ΔT=1000 °C·100회)이 작은 쪽([3], ΔT=600 °C·60회)보다 잘 견디며, 사이클당·K당 6.0배 차이다. 지배 변수는 최고 온도의 화학(실리카 밀봉 여부)이고, 분위기 대조([43]의 아르곤 98.90 %)가 이를 독립적으로 확인한다. 이것이 C(Tmax)·k(Tmax) 선택의 근거다.

- TRS는 열 노출만으로 영구히 풀리지 않는다. in-situ 측정 두 편([71]·[72])이 가열 시 감소·냉각 시 복귀를 보인다. 따라서 무응력 온도는 사이클 수와 무관한 상수로 두어야 하며, TRS의 영구 변화는 손상을 통해서만 표현되어야 한다 — C1의 케이스 B/C 구분이 이 위에 선다.

- 무응력 온도 1050 °C는 기지 TRS를 실측(XRD 114.7 MPa) 대비 2.34배 과대예측 한다. 이 간극은 코드 오류가 아니라 물성 가정의 문제이며(제4장), 유효 무응력 온도와 구성재 CTE를 나누어 다루는 CONFIG_V/CONFIG_P 병행이 그 처리다.

- 검증은 3층으로 분리되어야 원인이 분리된다. L1 전수 통과 상태에서 L2가 실패하면 그것은 코드가 아니라 모델·물성의 문제로 확정된다 — 이 분리는 실제로 작동하여 RVE 비수렴의 원인을 구성식의 불연속 스위치와 메시 품질로 좁혔다(제3장 §3.1).

- 거시 손상 밴드의 폭은 예측이 아니다. 균열대 정규화가 보존하는 것은 에너지뿐이며, 재료 공정영역(wc = 1.20–5.25 mm, da 후보에 무관)이 거시 요소(0.68–0.94 mm)보다 크므로 모델은 실제보다 좁게 국소화할 수 있다 (제6장 §6.6.1). 이 한계는 거시 전용이다.

### 7.2.2 결과가 채울 결론 — 자리와 판정 기준만 확정

| 질문 | 채울 값 | 판정 기준(확정됨) |
| --- | --- | --- |
| C1: TRS 3케이스가 예측을 얼마나 가르나 | 케이스 간 PLS·잔여강성 차 | 차이가 크면 경고, 작으면 설계 지침 — 어느 쪽이든 결론 성립(제1장 §1.3.1) |
| C2: 균일 온도 가정이 어디서 깨지나 | Bi = 0.05/1/5 사다리의 교차점 | 구배 응력 기여가 CTE 불일치 기여와 같아지는 Bi |
| C3: 반사이클 비대칭의 크기 | Hclo on/off 손상 증분 차 | 부호가 [28]의 이축 압축 관측과 같은 방향 |
| C4: 파손기준 셋의 순위가 갈리는 조건 | 열충격 다축 상태의 기준별 지수 | 하중 배수 정규화로 직접 비교(제5장 §5.2.4) |
| k의 부호 분리 | [3] 보정 k로 1300 °C 외삽 | 과대 손상이 나오면 부호 분리 필요성의 해석 측 증거(제6장 §6.3) |
| T5 구속 이력 재현 | 진폭 / 평균 표류 / 규모 | 3층 판정(제6장 §6.2.2) — 층별로 고칠 것이 갈린다 |

[결과 대기 — 위 표의 셋째 열을 값으로 채움, 해석 채팅]

## 7.3 한계

본 연구가 스스로 기록한 한계의 전량이다. 각 항목은 본문 판정기와 절이 뒷받침한다.

모델 정식화의 한계 (제2장 §2.9, 제3장 §3.4.2)

- 분위기 변수가 없다 — C·k는 공기/습윤 O₂ 계열의 유효값이며 타 분위기는 재보정 대상이다. 같은 ΔT에서 분위기만으로 잔존율이 9.98 %p 갈린다([43]).

- k의 온도 의존은 보정하지 않는다 — 900↔300 °C 한 점을 보정하고 1300 °C는 부호의 정성 확인만 한다. 부호가 갈리는 문턱 자체가 미측정이다(900–1200 °C 사이에 데이터가 없고, 1000 °C는 실리카 화학에서 온 값이다).

- 계면 미끄럼의 잔류변형률을 표현하지 않는다. 전단 손상 회복(Hclos)은 0으로 두며 이는 보수 가정이다([28]은 회복을 관측한다). Hsmo는 응력상태 의존을 반영하지 않는 1차 근사다.

- 균열 닫힘은 상수 계수 하나다 — 연속함수 + 이축 의존 속도([60])보다 단순하며, 닫힘점을 잔류변형률에 묶는 원전([54])과 달리 εn=0에서 닫는다.

- 물성 산포를 결정론적으로 처리한다.

수치 기법의 한계 (제5장 §5.5.2-a, 제4장 §4.9-17)

- cycle jump는 고정 간격이다 — 점프당 손상 증분 상한이라는 기준 자체는 선례([57]) 와 같으나 허용치가 그 예시보다 10배 느슨하고(0.10 대 0.01), 점프 폭을 앞으로 계산하는 적응 기구가 없다. 구조 오차는 가정하지 않고 선행검증으로 1회 측정한다.

- 사면체 특성길이 보정 κ = 1.92는 측정되었으나 현 메시에서 켤 수 없다 — 공극 강하 카드와 함께 켜면 기지 요소 10.6 %가 스냅백 한계(0.0702 mm)를 넘는다. 메시 수렴성 검증이 κ 활성화의 전제조건이다.

- 거시 손상 밴드의 폭은 예측이 아니다(§7.2.1-6).

물성·데이터의 한계 (제4장 §4.9, 제6장 §6.2.3)

- 기지 카드는 Zhang[5]가 빌려온 고체상 값(350 GPa)이며, 독립 출처([59])가 같은 값을 주지만 RVE에 공극 기하가 없다는 사실과 4.3배의 공극률 불일치가 남는다.

- 기준 재료는 PIP인데 열물성 문헌 대부분과 사이클 데이터 전부는 CVI다.

- 검증 표적의 독립성이 완전하지 않다 — 보정 앵커([3])와 다른 그룹의 표적은 T3·T5뿐이며, T3는 굽힘/인장 관측량 불일치가 미해결이다(제6장 §6.2.3).

## 7.4 향후과제

우선순위 순이며, 각각 본문의 미확정 항목 하나를 닫는다.

- 메시 수렴성 검증 → κ 활성화 → 공극 강하 카드 확정 — 크기 목표가 어림이 아니라 0.0702 mm로 특정되어 있다(docs/MESH_STRATEGY.md §3-1).

- 900–1200 °C 사이의 반복 열충격 실험 — 문턱을 괄호가 아니라 값으로 만드는 유일한 방법이다. 본 연구의 k(Tmax) 비단조 창은 그 실험의 가설이 된다.

- 적응형 cycle jump — 변화율 기반 제어([58])로의 확장. 단 전역 점프 폭이 하나라는 제약은 적응형에서도 남는다([57]).

- Hclos 슬롯 + 이축 의존 비활성화 속도 — [28]의 관측과 [60]의 정식화를 흡수하는 확장. 카드 슬롯은 설계되어 있다.

- 산화-확산 연성 — 분위기 변수를 카드에 넣는 길은 산소 확산을 푸는 것이다. [66]의 다중물리 방향이 선례다.

- 굽힘 프로브 — T3의 관측량 불일치를 닫는다(제5장 §5.9-3).

- 주변형률 투영 특성길이 / smooth crack band — 스칼라 κ의 다음 단계 ([47]의 권고, [70]).

## 7.5 종합 진술

[결과 대기 — 최종 종합 진술은 §7.2.2가 채워진 뒤 작성한다. 초안 방침: 제1장 §1.3.1의 양방향 성립 구조를 그대로 받아, 결과의 방향을 과장 없이 진술하고 §7.3의 한계 번호를 직접 가리킨다. 해석 채팅과 공동 작성]

## 참고문헌 (본 장 인용분)

본 장의 인용 번호는 제2장 참고문헌 표와 같다. 본 장은 새 문헌을 도입하지 않으며, 모든 수치는 제3–6장에서 판정기로 고정된 값의 재진술이다.