## Slide 1
MODEL ASSEMBLY
RVE → 해석 모델 — 요소 174,405개 전부에 재료와 방향을 넣는다
1
TexGen 출력 3종 세트
.inp 메쉬 + 주기경계 · .ori 요소별 섬유방향 · .eld 요소별 얀 정보
▼
2
assemble_inp.py 로 조립
TexGen 이 붙인 재료·스텝은 버리고 UMAT 카드로 교체 · 얀 물성은 Chamis/Schapery 균질화 (오차 0.005 % 이내)
▼
3
3온도 해석 덱
RT23 / T500 / T1000 · double precision 필수 · 메쉬가 바뀌어도 카드·스텝은 재사용 (크랙밴드 정규화)
요소마다 들어가는 것
상(相) 배정
기지 91,554 · 얀(Yarn0–3) 82,851 = 174,405 C3D4 — ElSet 로 전 요소 분류
섬유 방향
.ori 요소별 방향 2벡터 — warp ∥ x · weft ∥ y, 얀 굴곡(crimp)까지 반영
재료 카드
SIC_MATRIX_DAMAGE / CSIC_YARN_DAMAGE — UMAT 이 CMNAME 으로 구분
체적분율
얀 50.51 % × 얀 내부 Vf 0.792 = 전체 Vf 0.4000 — 논문 40 % 일치
주의 — .ori 는 메쉬와 한 몸. 새 메쉬에 옛 .ori 를 쓰면 에러 없이 방향이 틀린 채 수렴한다.
해석 스텝 Step 1 냉각 1050 → 23 °C → Step 2 승온 23 °C → 시험온도 → Step 3 인장 (x 방향) + HOM 섭동 6스텝 (논문에 없음 — 손상 후 강성 6×6 추출용)
출처 — abaqus/assemble_inp.py · abaqus/meshes/README.md · PAPER_DEVIATION_REGISTER §5.8 (요소수) · check_pbc.py (상 분율, 174,405 생산 덱 기준) · 논문 §3.2.4
Notes: TexGen 형상(앞 슬라이드)에서 나온 메쉬를 해석 모델로 만드는 단계입니다. 핵심: 요소 하나하나가 상·방향·재료카드를 받고, 전체 Vf 0.4000이 논문과 일치함을 확인했습니다.

## Slide 2
PBC — HOW
주기경계조건 적용 — *Equation 57식 + 드라이버 절점 6개
왜 — 시편 게이지부(30 × 6 × 3.5 mm)에는 단위셀이 ≈ 119개(치수로부터 계산). 하나만 모델링하고, 마주보는 면을 묶어 무한 반복 매질로 만든다.
구속식 (Xia 형식 — TexGen 생성)
u_slave - u_master = H . d
H = [ e_x e_xy e_xz ]
[ 0 e_y e_yz ]
[ 0 0 e_z ]
FaceA - FaceB - Lx . U_d0 = 0
→ 드라이버 절점의 변위 U 가 곧 거시 변형률 그 자체
1
*Equation 57 식
마주보는 면의 절점쌍을 격자벡터 하나만큼 묶는다. 나열 순서가 곧 짝짓기 — 세트를 정렬하면 깨진다 (TexGen 의 Unsorted)
2
드라이버 절점 6개
요소에 물리지 않은 순수 DOF 운반체 — 0=e_x 1=e_y 2=e_z 3=e_xy 4=e_xz 5=e_yz 를 직접 구동
3
코너 1점 고정
1/2/3 방향 고정으로 강체모드 억제 — 없으면 강성행렬이 특이해진다
4
거시 응력 읽기
σ = RF(드라이버 반력) / V_box — 메쉬 충전율 100 % 라서 성립
출처 — verification/PBC_VALIDATION_GUIDE.md · abaqus/meshes/README.md · 논문 §3.2.2 (Xia et al. [31] 인용) · ≈119개는 논문 치수로 계산한 값
Notes: 논문은 PBC를 '적용했다'고만 쓰고 구속식은 주지 않습니다. 우리는 TexGen이 생성한 Xia 형식을 쓰고, 그 정합성을 직접 검증했습니다(다음 두 장).

## Slide 3
PBC — VERIFIED 1/2
검증 ① 솔버 없이 1초 — 정적 감사 7가지
1
격자 — Lx·Ly·Lz 실측, 드라이버가 순수 DOF 운반체인지
2
세트 페어링 — FaceA[k]·FaceB[k] 가 격자벡터 하나만큼 떨어졌는지
3
방정식 계수 — 실측 오프셋에서 재유도해 파일 값과 대조
4
DOF 소거 / 과구속 — 이중 소거, 소거 DOF 의 *Boundary
5
표면 커버리지 — 모든 표면 절점이 정확히 한 번 구속
6
강체모드 억제 — 코너 1/2/3 방향 고정 존재
7
부피분율 — tet 부피 적분, 상 분율이 논문과 일치
RESULT: PBC DEFINITION IS CONSISTENT
6개 덱 전부 · 경고 0 건
V_RVE
5.390000 mm³ · 충전율 100.0000 %
방정식
57 식 전부 기하학적 정합
표면 절점
9,062 개가 빠짐없이 한 번씩
대응 절점
x 394=394 · y 406=406 · z 3951=3951
상 분율
얀 50.51 % / 기지 49.49 %
전체 Vf
0.5051 × 0.792 = 0.4000
마주보는 면의 절점 수가 정확히 같다 = 메쉬 자체가 주기적. 다르면 TexGen 에서 재생성.
감사 도구 자체 검증 — 자주 나는 결함 11종을 일부러 주입 (계수 오류·세트 순서·코너 삭제·비주기 메쉬 등) → ALL 11 FAULTS DETECTED
출처 — verification/check_pbc.py (실패 시 exit 1, 파이프라인 게이트) · test_check_pbc.py · 174,405 요소 생산 덱 기준
Notes: Abaqus 없이 .inp 텍스트만 읽어 1초에 걸러냅니다. '잡지 못하는 검사는 통과와 구별되지 않는다'가 11종 주입의 이유입니다.

## Slide 4
PBC — VERIFIED 2/2
검증 ② 본해석이 준 증거 네 가지
드라이버 반력
6개 전부 0
구속이 새지 않는다
체적가중 평균응력 잔차
4.0e−8
기계정밀도 수준
횡방향 응력
전 증분 0.000
단축 인장이 정확히 단축
강성 6×6 대칭성 위반
0.0000 %
PBC + 야코비안 동시 검증
네 번째가 가장 강하다. 손상 후 균질화 강성 6×6 추출에는 대칭을 강제하는 단계가 전혀 없다. 그런데도 C_ij = C_ji (위반 0.0000 %) — 주기경계조건과 UMAT 할선 야코비안이 동시에 옳아야만 나오는 값이다.
정직하게 남은 것 — 패치 테스트 · 2상 균질화 · EasyPBC 교차검증은 스크립트 준비 완료 · 미실행. RVE 수준 메쉬 수렴성도 미검증.
출처 — 랩미팅 브리프 §7 (예상질문) · §4.5 손상 후 균질화 강성 · verification/PBC_VALIDATION_GUIDE.md
Notes: 'PBC 제대로 걸렸냐'는 질문에는 네 번째 하나만 말해도 충분합니다. 남은 검증(패치 테스트·EasyPBC)은 먼저 밝히고 다음 단계로 두세요.